YS/T XXXX.2—201X

粗锡化学分析方法

第2部分：铅量的测定

火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of crude Tin

Part 1：Determination of lead content—

Flame atomic absorption spectrometric method

and Na2EDTA titrimetric method

（讨论稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS

H

- 前    言

YS/T XXXX-201X 《粗锡化学分析方法》分为5个部分：

——第1部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法；

——第2部分：铅含量的测定

——第3部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法；

——第4部分： 铋含量的测定

——第5部分： 锑含量的测定

本部分为YS/T XXXX-201X的第2部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：广东省工业分析检测中心，云南锡业股份有限公司，北矿检测技术有限公司。

本部分方法1起草单位：

本部分方法1起草人：

本部分方法2起草单位：

本部分方法2起草人：

粗锡化学分析方法

第3部分：铅含量的测定

火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

方法1 火焰原子吸收光谱法

1范围

本部分规定了粗锡中铅含量的测定方法。

本部分适用于粗锡中铅含量的测定。测定范围：0.10%~5.00%。

2 方法提示

试样用盐酸、过氧化氢（30%））溶解。在5%盐酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3 nm处，测量铅的吸光度。

3仪器

3.1 原子吸收分光光度计（北京普析通用仪器有限责任公司TAS-990F型）

3.2 空心阴极灯

4试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.1 硝酸（1+1）

4.2 盐酸（分析纯，ρ=1.19g/mL）

4.3 过氧化氢（30%）

4.4铅标准溶液（100μg/mL）：称取0.1000g金属铅（纯度99.99%）于150mL烧杯中，加入10mL硝酸（4.1），低温加热溶解并煮沸赶去氮的氧化物，取下冷却，加入50mL硝酸（4.1）并用少量水吹洗杯壁，煮沸溶解盐类，取下冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100µg铅。

5 分析步骤

称取1.0000g试样置于150mL烧杯中，加入10～15mL盐酸（4.2）和逐滴加入2～3ml过氧化氢（4.3）至溶解样品完全，加热至产生大气泡，取下烧杯，将冷却后的溶液移入200ml容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

按表1分取试液并补盐酸（4.2）5mL于相应容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。于原子吸收光谱仪波长283.3 nm处，使用空气-乙炔火焰，以水调零，测定试液及随同试料空白的吸光度。在工作曲线上查出相应的铅的质量浓度。

表1 试液分取体积及盐酸补加量

| 含量/% | 定容体积/mL | 分取试液 体积/mL | 试液测定体积/mL | 盐酸（4.2） 补加量/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1～0.5 | 200 | - | 200 | 5 |
| ＞0.5～1.0 | 200 | 10 | 100 |  |
| ＞1.0～5.0 | 200 | 5 | 100 |  |

准曲线绘制：移取铅标准溶液（4.4）0.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00、15.00mL分别置于一组100mL容量瓶中，各加入5mL盐酸（4.2），用水稀释至刻度，混匀。用空气-乙炔火焰，于原子吸收分光光度计波长283.3nm处，以水校零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中空白溶液的吸光度，以铅的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6 分析结果的计算

铅含量以铅的质量分数wPb计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wPb=(ρ1−ρ2)⋅V0⋅V2×10−6m⋅V1×100  ……………………………（1）

式中：

ρ1——自工作曲线上查得的测定溶液中铅的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ2——自工作曲线上查得的空白溶液中铅的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后两位。

7精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结 果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性

| wPb/% | 0.14 | 1.05 | 1.85 | 3.24 | 4.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0226 | 0.0414 | 0.0678 | 0.0854 | 0.178 |

7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 再现性

| wPb/% | 0.14 | 1.05 | 1.85 | 3.24 | 4.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0157 | 0.0622 | 0.0812 | 0.0563 | 0.118 |

方法2  Na2EDTA滴定法

8  范围

本部分规定了粗锡中铅量的测定方法。

本部分适用于粗锡中铅量的测定。测定范围：5.00％～40.00％。

9  方法提要

试料经盐酸和硝酸分解，加高氯酸和氢溴酸加热至冒烟以除掉锡、锑、砷，定容分取后，加硫酸加热至冒烟，在酒石酸存在下通过硫酸铅沉淀与其他干扰元素分离。经慢速滤纸过滤后，滤液定容回收AAS法测定铅量；沉淀溶解于乙酸-乙酸钠缓冲溶液中，加巯基乙酸掩蔽夹杂下来的少量铋，以二甲酚橙为指示剂，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定，测定铅量。滤液和沉淀两部分测定铅量相加为测定总铅量。

10  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。

10.1酒石酸。

10.2盐酸（ρ1.19g/mL）。

10.3硝酸（ρ1.42g/mL）。

10.4高氯酸（ρ1.67g/mL）。

10.5氢溴酸。

10.6硝酸（1+1）。

10.7硫酸（1+1）。

10.8硫酸洗液（5＋95）：50mL硫酸加入950mL水中，混匀。

10.9乙酸－乙酸钠缓冲溶液（pH5.5）：称取375g无水乙酸钠溶于水中，加入50mL乙酸，用水

稀释至2500mL，混匀。

10.10巯基乙酸（2+98）。

10.11二甲酚橙溶液（1g/L）。

10.12铅标准溶液：称取2.0000g纯铅（ωPb≥99.99%）于300mL烧杯中，加15mL硝酸（10.6），

盖上表面皿，低温加热至溶解完全，煮沸赶尽氮氧化物，取下冷却，定容至1000mL容量瓶，摇匀。此溶液1mL含2mg铅。

10.13乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准滴定溶液(0.01 mol/L)

10.13.1配制：称取3.7224g乙二胺四乙酸二钠，加水溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。放置三天后标定。

10.13.2 标定：分取20.00mL铅标液（10.12）四份于一组300mL烧杯中，置于电热板加热蒸至5mL，取下冷却，加水至50mL。加入乙酸－乙酸钠缓冲溶液（10.9）50mL，盖上表皿，置于电热板低温处加热煮沸并保温10min，取下，冷却。加入1mL巯基乙酸（10.10），然后用0.01mol/L EDTA标准溶液（10.13）滴定溶液由红色转为亮黄色即为终点进行标定。随同标定做空白试验。

按公式（1）计算Na2EDTA标准滴定溶液的实际浓度：

C =      …………………………………（1）

式中：

C---Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m1---分取铅标准溶液（10.13）的质量，单位为毫克(mg)；

V1---滴定时消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V0---滴定空白溶液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

207.2---铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

平行标定四份的平均值为标准滴定液的浓度，保留四位有效数字。四次标定结果的极      差值应不大于4×10-5mol/L,否则重新标定。

11  仪器和设备

11.1 分析天平，灵敏度0.1mg。

11.2原子吸收光谱仪，附铅空心阴极灯。

12  试样

将试样加工成不大于1mm的碎屑。

13 试验步骤

13.1  试料

称取试样1.0g，精确至0.0001 g。

13.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

13.3 空白试验

随同试料做空白试验。

13.4测定

13.4.1称取1.0g试料（精确至0.0001g）置于300mL烧杯中，加少量水润湿，加入10mL硝酸（10.3），加入1mL盐酸（10.2），盖上表面皿，置电热板上低温加热至试料完全溶解。取下，加入10mL高氯酸（10.4），继续加热至冒烟约2min。取下，滴加5mL氢溴酸（10.5），继续加热至冒烟约2min，如此进行2~4次，直至高氯酸冒烟时溶液显清亮。取下，加入10mL硝酸（10.3）,吹水至50mL,继续加热至沸。取下冷却至室温，吹洗表面皿及杯壁，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

13.4.2 按下表4分取溶液体积于300mL烧杯中，加入20mL硫酸（10.7），置于电热板加热至冒浓烟并保持2min，取下，稍冷。加水至100mL，加入0.5g酒石酸（10.1），盖上表面皿，置于电热板上加热至酒石酸全面溶解，取下，冷却至室温，静置30min以上。

表4  分取溶液体积

| 铅的质量分数 WPb/% | 试液的定容总体积/mL | 分取试液的体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 5.00～20.00 | 100 | 50.00 |
| 20.00～40.00 | 100 | 20.00 |

13.4.3 上述溶液经慢速定量滤纸过滤，用硫酸洗液（10.8）洗涤烧杯2次、沉淀4次。保留滤液且定容200mL容量瓶中，用原子吸收法测定滤液中铅的百分含量A。将滤纸和沉淀一起移入原烧杯中，加入50mL煮沸的乙酸－乙酸钠缓冲溶液（10.9），吹水至150mL，盖上表皿，置于电热板低温处加热煮沸并保温10min，取下，冷却。

13.4.4加入1mL巯基乙酸（10.10），滴加3~4滴二甲酚橙溶液（10.11），然后用0.01mol/L Na2EDTA标准溶液（10.13）滴定溶液由红色转为亮黄色即为终点。

- 14 分析结果的计算

铅含量以铅的质量分数ωPb计，按公式（2）计算：

+A    …………………………………（2）

式中：

c ——Na2EDTA标准溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2 ——滴定试料溶液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3 ——滴定空白溶液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4 ——试液的定容总体积，单位为毫升（mL）；

V5 ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

207.2——铅的摩尔浓度，单位为克每摩尔（g/mol）。

结果结果表示至小数点后两位。

15 精密度

15.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5 重复性限

| ωPb/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

15.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得：

表6 再现性限

| ωPb/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

16 试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——所使用的标准（YS/T XXXX.2-201x）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。