ICS 71.060.30

G11

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

湿法炼锌浸出液中酸度的测定

络合掩蔽－中和滴定法

Determination of acidity in leaching solution of Zinc Hydrometallurgy

Complex masking-neutralization titration

（预审稿）

（本稿完成日期：2019年10月6日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由云南驰宏锌锗股份有限公司提出。

本标准由全国有色金属标准化委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

本标准参加起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、湖南长沙矿冶研究院有限责任公司、湖南株洲冶炼集团有限责任公司、浙江华友钴业股份有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、河南豫光锌业有限公司。

本标准主要起草人：朱国邦、段瑞华、李能高、王贤果、裴兴珠、王家仁、王正奇、殷兆洪、高延粉、王家焕、杨荣平、匡志恩、张志军、程键、左鸿毅、马金梅、王芳、张碧兰、何贵香、唐华全、代斌、易嘉、李子尚、谢柏华、黄旭东、于亮。

法炼锌浸出液中酸度的测定  络合掩蔽－中和滴定法

警示：使用本标准的人员应有实验室工作的实践经验，本部分并未提出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本标准规定了湿法炼锌浸出液中酸度的测定。

本标准适用于湿法炼锌浸出液中酸度的测定，测定范围为溶液中硫酸量为5.00～120.00 g/L的溶液。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2009       《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》

GB/T 20001.4-2015   《标准编写规则  第4部分：试验方法标准》

GB/T 6682-2008      《分析实验室用水规格和试验方法》

GB/T 601-2016       《化学试剂 标准滴定溶液的制备》

GB/T 603-2002       《化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备》

GB/T 8170-2008      《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

术语

酸度

酸度是指湿法炼锌浸出液中的硫酸含量，用H+表示。

方法提要

试料用氯化钙-EDTA混合溶液络合掩蔽铁、锌等元素，以溴甲酚绿-甲基红为指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至终点溶液颜色由红色变为亮绿色，测定溶液中的硫酸含量。

试剂或材料

除非另有说明，分析中仅使用分析纯试剂和GB/T 6682 规定的二级水。

溴甲酚绿。

甲基红。

无水氯化钙。

无水乙醇。

乙二胺四乙酸二钠（EDTA）。

氢氧化钠。

盐酸（ρ1.19 g/mL）。

氢氧化钠标准滴定溶液：C = 0.1 mol/L。

盐酸（1+50）。

溴甲酚绿—甲基红混合指示剂：溶液Ⅰ：称取0.1 g溴甲酚绿（5.1）溶于无水乙醇（5.4）中，用无水乙醇（5.4）稀释至100 mL；溶液Ⅱ：称取0.1 g甲基红（5.2）溶于无水乙醇（5.4）中，用无水乙醇稀释至100 mL，取30 mL溶液Ⅰ、10 mL溶液Ⅱ，混匀，贮存于棕色滴瓶中。

氯化钙－EDTA中性混合溶液：称取12.5 g无水氯化钙（5.3）于500 mL烧杯中，加水溶解，冷却后用水稀释至250 mL，此为溶液A；称取25 g EDTA（5.5）于500 mL烧杯中，加水溶解，冷却后用水稀释到250 mL，此为溶液B。将溶液A与溶液B混合，摇匀，加6滴溴甲酚绿－甲基红指示剂，加10 mL 50%的氢氧化钠溶液，再用氢氧化钠标准滴定溶液（5.8）调至溶液由红色变为微红色（pH＝7），如果调整过量，滴加盐酸（5.9）进行调整，现配现用（氯化钙－EDTA中性混合溶液需进行空白试验）。

仪器设备

电子天平，精度等级为0.1 mg。

烧杯，50 mL、100 mL、400 mL 、1000 mL，GB/T 15724-2008 实验室玻璃仪器 烧杯。

量杯，50 mL，100 mL，500 mL， GB/T 12803-2015 实验室玻璃仪器 量杯。

锥形瓶，250 mL，无需具塞。

酸式滴定管，容量50 mL ，GB/T 12805-2011 实验室玻璃仪器 滴定管  A级。

单刻线移液管，容量1.00 mL，GB/T 12808-2015  实验室玻璃仪器 单标线吸量管  A类。

试样

用洁净的玻璃或塑料容器采集，过滤除去溶液中的残渣。如果样品有结晶物析出时，可加热至50 ℃±5 ℃，待结晶物溶解后，再过滤除去溶液的的残渣，冷却至室温。用滤液作试样。

试验步骤

试料

按表1移取试样（7），准确到0.01 mL。

表1　　移取试样体积

| 硫酸含量（g/L） | 5.00～10.00 | ＞10.00～80.00 | ＞80.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移取体积（mL） | 5.00 | 2.00 | 1.00 |

测定次数

独立地进行2次平行测定，取其算术平均值。

空白试验

随同试料做空白试验，空白试验消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积为V2。

测定

将试料（8.1）置于250 mL锥形瓶中，加80 mL左右水，摇匀；加氯化钙－EDTA中性混合溶液（5.11）15 mL，摇匀；加溴甲酚绿-甲基红混合指示剂（5.10）6滴，摇匀；用氢氧化钠标准滴定溶液（5.8）滴定至溶液由红色变为亮绿色即为终点，记下消耗毫升数，为V1。

试验数据处理

结果计算

按式（1）计算溶液中硫酸的含量：

=   ………………（1）

式中:

V1 — 试料测定消耗的氢氧化钠标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2 — 空白测定消耗的氢氧化钠标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

— 氢氧化钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M — 硫酸的摩尔质量（M＝98.08），单位为克每麾尔（g/mol）；

V — 试料体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留至小数点后两位有效数字，数值修约按GB/T 8170-2008 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》的规定执行。

精密度

重复性

在在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于重复性限（r）, 大于重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表2   重复性限

| H+/ g/L | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 120.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ g/L | 0.75 | 0.53 | 0.96 | 2.46 | 1.02 | 2.07 | 2.03 |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R）, 大于再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3   再现性限

| H+/ g/L | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 120.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/ g/L | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.029 | 0.012 | 0.028 | 0.012 |

试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

_________________________________