标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅冶炼分银渣

承办人：刘永富                                                         共1页 第1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8399379   13902340258                            2019年8月27日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 | 因铅泥处理的工艺，现大多采用了先进的底吹或侧吹炉熔炼，各企业产生的渣的叫法不一。在熔炼阶段，有叫稀渣，有叫一次渣、二次渣等，在精炼阶段，有叫铅铋渣、氧化渣、分银渣等。从大范围来说，这些都可看做分银渣。 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 部分采纳 | 因生产工艺存在区别或对不同阶段的物料命名存在区别，所以铅冶炼分银渣按照银的品位进行分级比较可行。 |
| 2 | 5.4 | 难点是这种固体渣料，要取到有代表性的检验样，用于交易，不是容易的一件事。 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 部分采纳 | 为了让铅银渣取样更加合理，借鉴GB/T32841的取样制样方法。 |
| 3 | 5.4 | 分银渣样品均匀性较差，取样偏差较大，并且样品稳定性差，建议在标准制订过程中充分考虑这方面的影响。 | 水口山有色金属有限公司 | 采纳 | 为了让铅银渣取样更加合理，借鉴GB/T32841的取样制样方法。 |
| 4 | 6.4.1 | 铅冶炼分银渣作为下游生产企业的原料，其分级要求应该以其中的Pb、Cu、Bi、Sb等主要成分为依据，Ag含量作为企业回收的稀贵金属，建议作为参考依据，不作为分级依据。 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 不采纳 | 因生产工艺存在区别，各生产厂家铅冶炼分银渣Pb、Cu、Bi、Sb等杂志金属含量差异较大，可由供需双方根据自身情况商定。而银的含量相对集中，因此保持以Ag含量作为分级依据。 |
| 5 | 6.4.2 | 拟定标准中关于分银渣的取样，建议应考虑企业实际，平铺布点取样操作难度大，场地难以满足需求，建议在装车过程中随机取样。 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 部分采纳 | 为了让铅银渣取样更加合理，借鉴GB/T32841的取样制样方法。 |
| 6 | 1 | 范围：本标准适用于从铅阳极泥中分离金、银后的产物，主要用于提炼铅、锡、锑、铋、碲、（这两个元素含量较高且可回收建议加上）铜、金、银等有价金属的原料。 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 采纳 | 各公司利用不同的工艺回收铅冶炼分银渣中的有价金属，现在水口山、驰宏、豫光等企业都回收铋、碲。 |
| 7 | 3.4 | 铅冶炼分银渣块度为不大于20mm。（产出时达不到这个要求，必须经过破碎，是否描述成“破碎后不大于20mm”更合适。） | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 |  | 回函同意，无意见！ | 河南豫光金铅股份有限公司贵金属冶炼厂 |  |  |
| 9 |  | 回函同意，无意见！ | 葫芦岛锌业股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：6个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 6个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个；

（4）没有回函的单位数： 0  个。