ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

离子型稀土原矿化学分析方法 稀土总量的测定 电感耦合等离子体质谱法

Chemical analysis methods of ion type rare earth ore —

Determination of total rare earth contents—inductively coupled plasma mass spectrum method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：赣州有色冶金研究所、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、中国有色桂林地质矿产研究院有限公司、江西理工大学、湖南稀土金属材料研究院、国合通用测试评价认证股份公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、包头稀土研究院、钢研纳克检测技术股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究所。

本标准主要起草人：。

离子型稀土原矿化学分析方法                               稀土总量的测定                                           电感耦合等离子体质谱法

范围

本标准规定了离子型稀土原矿中稀土总量的测定方法。

本标准适用于离子型稀土原矿中稀土总量的测定。测定范围（质量分数）：0.010 %~0.50 %

原理

试料用氢氟酸、高氯酸分解，加热至氢氟酸烟冒尽，用硝酸溶解盐类。在稀硝酸介质中，以氩等离子体为离子化源，用质谱法测定十五个稀土元素质量分数，各个质量分数之和即为稀土总量。测定时以内标法进行校正。

试剂与材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为二级蒸馏水。

氢氟酸。

高氯酸。

硝酸（优级纯）。

过氧化氢。

硝酸（1+1）（优级纯）。

镧标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镧 [w（REO）>99.5 %，w（La2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化镧。

铈标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铈 [w（REO）>99.5 %，w（CeO2/REO） >99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），2 mL过氧化氢（3.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化铈。

镨标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镨 [w（REO）>99.5 %， w（Pr6O11/REO） >99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化镨。

钕标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钕 [w（REO）>99.5 %，w（Nd2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化钕。

钐标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钐 [w（REO）>99.5 %，w（Sm2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化钐。

铕标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铕 [w（REO）>99.5 %，w（Eu2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化铕。

钆标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钆 [w（REO）>99.5 %，w（Gd2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化钆。

铽标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铽 [w（REO）>99.5 %，w（Tb4O7/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化铽。

镝标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镝 [w（REO）>99.5 %，w（Dy2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化镝。

钬标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钬 [w（REO）>99.5 %，w（Ho2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化钬。

铒标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铒 [w（REO）>99.5 %，w（Er2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化铒。

铥标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铥 [w（REO）>99.5 %，w（Tm2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化铥。

镱标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镱 [w（REO）>99.5 %，w（Yb2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化镱。

镥标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镥 [w（REO）>99.5 %，w（Lu2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化镥。

钇标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钇 [w（REO）>99.5 %，w（Y2O3/REO）>99.99 %]，置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化钇。

铟内标溶液：移取1.00 mL铟标准溶液（GSB 04-1731-2004 In 1 000 μg/ mL）于1 000 mL容量瓶中，加入 100 mL硝酸（3.3），以水稀释至刻度，此溶液1 mL含1 μg铟。

镧铈钕钇稀土混合标准溶液①分别移取1 mL单一稀土标准液（3.6，3.7，3.9，3.20）于100 mL容量瓶中，用1 %硝酸溶液定容。此时溶液中含氧化镧、氧化铈、氧化钕、氧化钇浓度各为10 μg/mL。

镧铈钕钇稀土混合标准溶液②：移取10 mL镧铈钕钇稀土混合标准溶液①（3.22）于100 mL容量瓶中，用1 %硝酸溶液稀释至刻度。此时溶液中含氧化镧、氧化铈、氧化钕、氧化钇浓度各为1 μg/mL。

3.24 镨钐钆镝稀土混合标准溶液①：分别移取5 mL单一稀土标准液（3.8，3.10，3.12，3.14）于100 mL容量瓶中，用1 %硝酸溶液稀释至刻度。此时溶液中含氧化镨、氧化钐、氧化钆、氧化镝浓度各为50 μg/mL。

3.25 镨钐钆镝稀土混合标准溶液②：移取2 mL镨钐钆镝稀土混合标准溶液①（3.24）于100 mL容量瓶中，用1 %硝酸溶液稀释至刻度。此时溶液中含氧化镨、氧化钐、氧化钆、氧化镝浓度各为1 μg/mL。

3.26 铕铽钬铒铥镱镥稀土混合标准溶液①：分别移取1 mL单一稀土标准液（3.11，3.13，3.15，3.16，3.17，3.18，3.19）于100 mL容量瓶中，用1 %硝酸溶液稀释至刻度。此溶液中含氧化铕、氧化铽、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥浓度各为10 μg/mL。

3.27 铕铽钬铒铥镱镥稀土混合标准溶液②：移取1 mL铕铽钬铒铥镱镥稀土混合标准溶液①（3.26）于100 mL容量瓶中，用1 %硝酸溶液稀释至刻度。此时溶液中含氧化铕、氧化铽、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥浓度各为0.1 μg/mL。

仪器和设备

电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率不低于（0.8±0.1）amu。

试样

试样粒度小于0.074 mm，预先在100 ℃~105 ℃烘2 h，置于干燥器中冷却至室温。

分析步骤

试料

按表1称取试样，精确至0.000 1 g。

表1 试样称取量

| 质量分数范围/% | 试料/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.01~0.10 | 0.20 | 20.00 |
| ＞0.10~0.50 | 0.20 | 5.00 |

测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

空白试验

随同试料（6.1）进行空白试验。

分析试液的制备

将试料（6.1）置于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，少量水温润，加入10 mL氢氟酸（3.1），4 mL高氯酸（3.2），加热至冒完氢氟酸烟，取下，冷却，加入10 mL硝酸（3.5），加热溶解至清亮，取下冷却。

将试液（6.4.1）移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

按表1分取试液（6.4.2）于100 mL容量瓶中，加入1.00 mL铟内标溶液（3.21），补加硝酸，使其酸度为1 %，以水稀释至刻度，混匀，待测。

标准系列溶液的配制

按表2移取稀土混合标准溶液(3.22，3.23，3.25，3.27)和铟内标溶液（3.21）于200 mL容量瓶中，加入适量硝酸使溶液酸度保持在1 %，配制成工作曲线系列。

表2 标准系列配制表/ mL

| 稀土混合标准溶液 | 3.22 | 3.23 | 3.25 | 3.27 | 3.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 标2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 标3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 标4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 标5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 标6 | 6 | 0 | 16 | 16 | 2 |

该标准系列浓度见表3。

表3 标准系列浓度/ ng/mL

| 元素 | 标1 | 标2 | 标3 | 标4 | 标5 | 标6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2O3，La2O3，CeO2，Nd2O3 | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Pr6O11，Sm2O3，Gd2O3，Dy2O3 | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Eu2O3，Tb4O7，Ho2O3，Er2O3， Tm2O3，Yb2O3，Lu2O3 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 |

测定

测量元素同位素质量数见表4.

表4 元素同位素质量数

| 元素 | 测定同位素质量数 | 元素 | 测定同位素质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | 89 | Tb | 159 |
| La | 139 | Dy | 163 |
| Ce | 140 | Ho | 165 |
| Pr | 141 | Er | 166 |
| Nd | 146 | Tm | 169 |
| Sm | 147 | Yb | 172 |
| Eu | 153 | Lu | 175 |
| Gd | 157 | - | - |

将分析试液（6.4.3）、空白试液（6.3）与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体质谱测定。

分析结果的表述

稀土总量以各单一稀土氧化物和量的质量分数w（REO）计，数值以%表示，按下式计算：

式中：

ρ1——自工作曲线上查得分析试液中单一稀土氧化物测定值，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得空白溶液中单一稀土氧化物测定值，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0——第一次定容体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取体积，单位为毫升（mL）；

V2——第二次定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

质量分数修约至小数点后3位有效数字。

精密度

精密度见表5：

表5 精密度       %

| 稀土总量（质量分数）范围 | 重复性限r | 再现性限R |
| --- | --- | --- |
| 0.0158~0.487 | lgr=-1.2083+1.0180lgm | lgR=-0.9602+0.9744lgm |
| 注：本精密度数据由12个实验室对6个水平的试样进行试验确定。 |

质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

_________________________________