XB

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：北京矿冶科技集团有限公司、北矿新材科技有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司、包头稀土研究院、赣州有色冶金研究院、广东省材料与加工研究所、有研稀土新材料股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

本标准主要起草人：冀晓鹃、于月光、周恒、沈婕、贾芳、刘海飞、曾石发、崔建国、解萍、张积锴、李杏英、苗睿英、朱晓婷、施意华。

# 热喷涂用氧化钇粉末

范围

本标准规定了热喷涂用氧化钇粉末的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书。

本标准适用于喷雾干燥（烧结）方法等制得的热喷涂用氧化钇粉末，用于大气等离子、低压等离子、高能等离子、超音速火焰等热喷涂工艺，可用于航天、航空、电子、核工业等领域。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 1480  金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 5314  粉末冶金用粉末－取样方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 18115.12 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定

GB/T 19077  粒度分析 激光衍射法

技术要求

3.1  产品分类

3.1.1牌号

产品按照化学成分及物理性能分为十五个牌号：TSY-1、TSY-2、TSY-3、TSY-4、TSY-5。

3.1.2牌号表示规则

产品的牌号以TSY-×表示，其中：

TSY-×

TSY—表示热喷涂（Thermal Spray）用Y2O3粉末，TS表示热喷涂，Y表示Y2O3粉末；

×—表示产品与纯度对应的编号。

3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 | TSY-1 | TSY-2 | TSY-3 | TSY-4 | TSY-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分(wt%) | Y2O3，不小于 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.0 | 96.0 |
|  | Y2O3/REO，不小于 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.9 |
|  | 杂质含量，不大于 | 非稀土杂质，不大于 | Mg | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | 0.05 | 合量1.5 |
|  |  |  | Fe | 0.0007 | 0.0005 | 0.001 | 0.05 |  |
|  |  |  | Al | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 |  |
|  |  |  | Si | 0.0001 | 0.001 | 0.0025 | 0.5 |  |
|  |  |  | Na | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | 0.05 |  |
|  |  |  | K | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 |  |
|  |  |  | Ca | 0.0006 | 0.001 | 0.0025 | 0.05 |  |
|  |  |  | Cl- | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.5 |  |
|  |  |  | 有机物 | —— | —— | —— | —— | 2.5 |
| 注：表内所有化学成分检测均为去除水分后测定。 |

3.3  粉末粒度

产品的粒度范围应符合表2的规定。需方对粒度范围有特殊要求时，由供需双方协商确定。

表2

| 粒度规格 | 粒度组成 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| A | 5μm～25μm | D10=9-13μm，D50=15-20μm，D90=25-31μm | 低压等离子，高能等离子，超音速火焰等 |
| B | 10μm～53μm | D10=10-15μm，D50=25-35μm，D90=40-50μm | 大气等离子，高能等离子，超音速火焰，等 |
| C | 15μm～106μm | ＞106μm，不大于10wt%；≤15μm，不大于10wt%；≤10μm，不大于5wt% | 大气等离子，等 |

3.4 松装密度

产品的松装密度应不小于≥1.1g/cm3。

3.5 外观质量

产品外观应呈白色粉末状，均匀、无目视可见的夹杂物。

4  试验方法

4.1  化学成分

4.1.1 Y2O3的含量由计算得出，即[100%-Σ非稀土杂质量]。

4.1.2 稀土杂质含量的分析方法按照GB/T 18115.12的规定进行。

4.1.3 Y2O3的相对纯度Y2O3/REO由计算得出，即[100%-Σ稀土杂质量]。

4.1.4 Mg、Fe、Al、Si、Na、Ca、Cl含量的分析方法按照GB/T 12690的规定进行。

4.1.5 K含量的分析方法按照供需双方协商确定的方法进行。

4.2  数值修约

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.3  粉末物理性能

4.3.1 粒度组成的测定按GB/T 1480或GB/T 19077的规定进行。

4.3.2 松装密度的测定按GB/T 1479的规定进行。

4.4  外观质量

外观质量用目视检验，必要时用放大镜检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。每批重量不超过500kg。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度组成、松装密度和外观质量检验。

5.4  取样与制样

产品的取样方法按照GB/T 5314的规定进行。

每批产品取样重量为批重的0.5~1%，但不少于500g。每批产品在两件（瓶）以内时，取样件数为100％；两件（瓶）以上时，取样件数不少于两件，将所取的试样混合均匀后，按四分法缩分至试样所需重量。

5.4  检验结果判定

5.4.1化学成分检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

5.4.2 粉末粒度检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

5.4.3 外观质量检验不合格，判该瓶产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

包装容器表面应标明：供方名称、产品名称、牌号、批号、重量及“防潮”字样或标志。

6.2  包装

产品用密闭的塑料瓶或铝塑真空袋密封包装，分1kg、2kg、5kg、10kg四种。

6.3  运输

产品运输时，应防止受潮，不得重压、抛摔。

6.4  贮存

产品应存放在干燥、通风、无腐蚀性环境处，防止吸潮。

6.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其中注明：

a）供方名称、地址；

b）产品名称和牌号；

c）产品批号；

d）净重和数量；

e）各项检验结果和供方技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXXX—201X

热喷涂用氧化钇粉末

Yttrium oxide powders for thermal spraying

（送审稿）

201X-XX-XX发布

中华人民共和国工业和信息化部

发布

201X-XX-XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

热喷涂

Y2O3

与纯度对应的编号