ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNIA XXXX—XXXX

电子工业用高纯硫酸

Hight purity Sulfuric acid for electronic industry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2019-04

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXX提出并归口。

本标准负责起草单位：苏州汉谱埃文材料科技有限公司，江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司。

本标准主要起草人：xxxxx。

本标准系首次发布。

电子工业用高纯硫酸

- 范围

本标准规定了电子行业用高纯硫酸的分级、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和储存及安全。

本标准适用于电子工业用高纯硫酸。该产品主要应用于集成电路用硅片、芯片的清洗、蚀刻，印刷电路板腐蚀、电镀等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 625 化学试剂 硫酸

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

GB/T 8170 数值俢约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 625-2007 化学试剂 硫酸

GB/T 11446.1-2013 电子级水

GB/T 534-2014工业硫酸

SJ/T 11638-2016 电子化学品中颗粒的测试方法

SEMI C44-0618 Specification and Guide for Sulfuric Acid

- 分子式和相对分子质量

分子式：H2SO4

相对分子质量：98.08（按2011年国际相对原子质量）

- 电子工业用高纯硫酸按用途分为四个等级

电子工业用高纯硫酸按用途分为四个等级。

Ⅰ级：

Ⅱ级：

Ⅲ级：

Ⅳ级：主要用作高纯材料检测分析的高纯化学试剂。

- 要求

  - 外观：无色透明液体。

  - 电子工业用高纯硫酸按本标准规定试验方法检测应符合表1技术要求。

表1 技术要求

| - 项目 |  |  |  | - I级 | - II级 | - Ⅲ级 | - IV级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主含量(H2SO4) w/ % |  |  |  | - 95．0-97．0 |  |  |  |
| - 外观 |  |  |  | - 透明无色 - ≤10 - ≤10 |  |  |  |
| - 痕量阴离子指标 | - 氯化物（Cl-）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 100 | - 100 | - 50 | 50 |
|  | - 硝酸根（NO3-）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 200 | - 200 | - 100 | 100 |
|  | - 磷酸根（PO43-）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 500 | - 500 | - 100 | 100 |
| - 痕 量 阳 离 子 指 标 | - 铝（Al）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 200 | - 10 | - 1 | 0.1 |
|  | - 锑（Sb）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - -- | - 5 | 1 | 0.1 |
|  | - 砷（As）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - -- | - 10 | 1 | 0.1 |
|  | - 钡（Ba）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - -- | - 10 | 1 | 0.1 |
|  | - 硼（B）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 20 | - 20 | 1 | 0.1 |
|  | - 镉（Cd）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - -- | - 10 | 1 | 0.1 |
|  | - 钙（Ca）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 300 | - 10 | 1 | 0.1 |
|  | - 铬（Cr）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 200 | - 10 | 1 | 0.1 |
|  | - 铜（Cu）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 100 | - 10 | 1 | 0.1 |
|  | - 铁（Fe）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 200 | - 10 | 1 | 0.1 |
|  | - 铅（Pb）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 300 | - 10 | 1 | 0.1 |
|  | - 锂（Li）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - -- | - 10 | 1 | - 0.1 |
|  | - 镁（Mg）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 300 | - 10 | 1 | - 0.1 |
|  | - 锰（Mn）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 200 | - 10 | 1 | - 0.1 |
|  | - 镍（Ni）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 100 | - 10 | 1 | - 0.1 |
|  | - 钾（K）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 300 | - 10 | 1 | - 0.1 |
|  | - 钠（Na）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 300 | - 10 | 1 | - 0.1 |
|  | - 锡（Sn）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 200 | - 10 | 1 | - 0.1 |
|  | - 钛（Ti）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 300 | - 10 | 1 | - 0.1 |
|  | - 钒（V）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - -- | - 10 | 1 | - 0.1 |
|  | - 锌（Zn）w/(µg/kg) ≤ |  |  | - 200 | - 10 | 1 | - 0.1 |
| - 其它元素由供需双方协定 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 颗粒 |  | - （≥1.0µm）/（个/mL） | - 由供需双方协定 |  |  |  |  |
|  |  | - （≥0.5µm）/（个/mL） |  |  |  |  |  |
|  |  | - （≥0.2µm）/（个/mL） |  |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 警告

本试验方法中所使用的部分试剂和样品具有腐蚀性，操作者应小心谨慎，避免与皮肤接触，如少量接触到皮肤上应立即用大量水冲洗。如量大，先用毛巾擦，再用大量碱性水冲洗，严重者应立即治疗。

  - 色度检验

按GB/T 625的规定进行。

  - 主含量测定

按GB/T 625的规定进行。

  - 痕量阴离子含量测定

按CNIA/T XXXX-201X的规定进行。

  - 灼烧残渣测定

按CNIA/T XXXX-201X的规定进行。

  - 还原高锰酸钾物质测定

按GB/T 625的规定进行。

  - 铵盐测定

按GB/T 625的规定进行.

  - 痕量杂质元素含量测定

按CNIA/T XXXX-201X的规定进行。

  - 颗粒含量测试定

按SJ/T 11638的规定进行。

- 检验规则

  - 本标准要求中规定的所有指标项目为出厂检验项目，应逐批检验。

  - 用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的电子工业用硫酸为一批。槽罐灌装时，每槽罐为一批。

  - 按照GB/T6678和GB/T6680的规定进行采样。在洁净环境中使用专用的塑料采样器进行采样，将采样器插至包装容器的中部和底部提取样品，所取样品不应小于200mL,混合均匀，装入两个洁净、干燥的塑料瓶中，密封保存。瓶上粘贴标签，注明：生产厂名，产品名称、批号、等级、采样日期和采样者姓名。一瓶用于检验，另一瓶保存备查，保留时间有生产厂家根据实际需要确定。

  - 使用单位按照本标准的规定对收到的电子工业用硫酸进行验收。验货应在货到之日算起的一周内进行。

  - 检验结果中如有指标不符合本标准要求时，应重新自包装物中采取两倍量样品进行复检，复检结果即使只有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格。

  - 采用GB/T8170规定的俢约值比较法判定检验结果是否符合标准。

- 标志、标签

  - 电子级工业用高纯硫酸包装物上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期，本标准编号以及GB190规定的“腐蚀性物质”标志和GB/T191-2008规定的“向上”标志、“怕晒”标志。

  - 每批出厂的电子工业用高纯硫酸都应有附有质量证明书，容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

- 包装、运输和贮存

  - Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级电子工业用高纯硫酸采用耐酸树脂容器包装，容器桶和密封盖应具有抗腐蚀性。容器应以原生塑料为制造原料，容器口应为小开口。IV级电子工业用高纯硫酸应用高纯洁净PFA材质的塑料瓶包装，容器口应为小开口。

  - 电子工业用高纯硫酸的运输过程中应有遮盖物、防止日晒、雨淋。严禁与易燃和可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

  - 电子工业用高纯硫酸应贮存于通风良好的库房里，防止日晒，雨淋。应与易燃和可燃物、还原剂、碱类、活性金属粉末分开存放，切记混贮。贮存区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

- 安全

  - 硫酸是强酸，具有强腐蚀性、灼伤性，操作时应穿戴防护眼睛、手套和防护服，工作现场用配备应急水源。

  - 严格遵守国家有关消防、危险品的安全条例。

  - 硫酸应避免与有机物、金属粉末等接触。当用槽车（船）运输时，禁止在容器附近动用明火或抽烟。

_________________________________