| 备案号： | Q/YG |  |  | YS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国有色金属行业标准 |  |  |  |  |
| YS/T - |  |  |  |  |
| 副产品海绵铜 Sponge Copper, by-product of Zinc Smelting |  |  |  |  |
| 发布201*-**-* |  | 201*-**-*实施 |  |  |
| 中华人民共和国工业和信息化部 发布 |  |  |  |  |

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：河南豫光锌业有限公司

本标准参加起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、白银有色集团股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司

本标准主要起草人：纪昌磊 尹荣花 翟爱萍 赵波 苗华磊 覃雪莲 马菲菲 许建 余海军 谢英豪 张学梅

副产品海绵铜

1  范围

本标准规定了副产品海绵铜（简称海绵铜）的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存，质量证明书及订货单（或合同）。

本标准适用于湿法冶炼净化过程经置换、酸洗、水洗产出的海绵铜，主要用于铜的冶炼。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 3884    铜精矿化学分析方法

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14263   散装浮选铜精矿取样、制样方法

3 术语与定义

副产品海绵铜 Sponge Copper, by-product of Zinc Smelting

指湿法冶炼过程中，采用锌粉或铁粉从含铜的溶液中置换出铜，再经过酸洗、水洗等工序产出的单质铜。

- 4 产品分类

海绵铜按化学成分分为四个级别：Cu-70、Cu-60、Cu-50、Cu-40。

- 5 技术要求

- 5.1 化学成分

5.1.1海绵铜的化学成分见表1

表1  海绵铜化学成分（质量分数）

| 品 级 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |
|  |  | Pb+Zn | Fe | Cd | As |
| Cu-70 | 70 | 9 | 6 | 2.0 | 0.3 |
| Cu-60 | 60 | 10 | 8 | 3.0 | 0.3 |
| Cu-50 | 50 | 11 | 10 | 4.0 | 0.4 |
| Cu-40 | 40 | 12 | 12 | 5.0 | -- |

5.1.2 海绵铜中的银应报出分析结果；

5.1.3 同批次海绵铜中的铜含量差不大于5%；

5.1.4 需方对海绵铜有特殊要求时由供需双方商定。

- 5.2 水分

- 海绵铜中水分（质量分数）应不大于30%；

- 5.3 外观质量

海绵铜中不得混入夹杂物，每批海绵铜色泽应均匀。

- 6 检验方法

6.1 化学成分

化学成分的测定按GB/T3884.1、GB/T3884.2、GB/T3884.6、GB/T3884.9、GB/T3884.18的规定进行。

6.2 水分

水分的测定方法按GB/T14263 的规定进行。

6.3 外观质量

产品的外观质量采用目视法检查。

7 检验规则

7.1检查和验收

7.1.1海绵铜应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2需方应在收到产品2日内，对收到的产品按本标准（或合同）的规定进行检验，如检验与本标准（或合同）的规定不符合时，应在收到产品10日内向供方提出。

7.2组批

海绵铜应成批提交检验，每批应由相同来源的同一品级的海绵铜组成，检验批应不大于60吨。

7.3取样

海绵铜的取样方法按照GB/T 14263的规定进行；

7.4 制样

7.4.1海绵铜的样品制备按GB/T 14263的规定进行；

7.4.2将所制样品分为4份：一份为验收分析样，一份为供方样，一份为需方样，一份为仲裁样，每份样品不少于100g；仲裁样品应密封保留1个月。

7.5 检验结果的判定

7.5.1检测结果的数值修约及检验结果的判定按GB/T 8170的规定进行；

7.5.2同一批次，发现颜色明显不一致或掺杂等不符合本标准规定则判该批次产品不合格；

7.5.3同一批次，发现不同品级混装或所含银等有价金属品位明显不一致等不符合本标准规定则按低品级作为最终结果；

7.5.4当供需双方对检验结果有争议时由供需双方协商解决。如需仲裁，应在仲裁样保留期内提出，由供需双方选择有仲裁资质的第三方机构进行仲裁，以仲裁结果为判定依据。

8 包装、运输、贮存和质量证明书

8.1 海绵铜可散装或袋装，用火车或汽车运输。

8.2 海绵铜在运输和贮存过程中，应采用防护措施，防止抛洒、污染、雨淋。

8.3 每批海绵铜发运时，供方应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 品级；

d）净重；

e）车号；

f）发货日期和发货地点；

g）本标准编号。

9 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容：

- 产品名称；

- 品级；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其它。