| 备案号： | Q/YG |  |  | YS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国有色金属行业标准 |  |  |  |  |
| YS/T - |  |  |  |  |
| 冶炼用副产品硫酸铅 Lead sulfate, a by-product of smelting |  |  |  |  |
| 201*-**-**发布 |  | 201*-**-**实施 |  |  |
| 中华人民共和国工业和信息化部 发布 |  |  |  |  |

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：河南豫光锌业有限公司

本标准参加起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司 鑫联环保科技股份有限公司

本标准主要起草人：李飞 翟爱萍  苗华磊 李艳晶 覃雪莲 张博 李春林 白如斌

冶炼用副产品硫酸铅

1  范围

本标准规定了冶炼用副产品硫酸铅的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于氧化锌经浸出、水洗产出的副产品硫酸铅，主要应用于铅的生产。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8152   铅精矿化学分析方法

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14262  散装浮选铅精矿取样制样方法

3 产品分类

冶炼用副产品硫酸铅按化学成分分为一级品、二级品、三级品、四级品。

4 技术要求

- 4.1 化学成分

4.1.1 冶炼用副产品硫酸铅的化学成分应符合表1的规定。

表 1 冶炼用副产品硫酸铅的化学成分

| 品级 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pb 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |
|  |  | Zn | As |
| 一级品 | 45 | 3.0 | 0.3 |
| 二级品 | 40 | 4.0 | 0.4 |
| 三级品 | 35 | 5.0 | 0.4 |
| 四级品 | 25 | 6.0 | 0.5 |

4.1.2 冶炼用副产品硫酸铅中银为有价元素，应报出分析结果。

4.1.3 需方对冶炼用副产品硫酸铅有特殊要求时由供需双方商定。

4.2 水分

冶炼用副产品硫酸铅中水分（质量分数）应不大于30%。

- 4.3 外观质量

冶炼用副产品硫酸铅外观为灰白色，不得有外来夹杂物。

- 5.试验方法

5.1 化学成分

- 化学成分的测定按GB/T8152.1、GB/T8152.4、GB/T8152.5、GB/T8152.10的规定进行。

5.2 水分

产品中水分的测定按GB/T14262的规定进行。

5.3 外观质量

产品的外观质量采用目视法检查。

6  检验规则

6.1检查和验收

6.1.1冶炼用副产品硫酸铅应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2需方应对收到的产品按本标准（或合同）的规定进行检验，如检验与本标准（或合同）的规定不符合时，应在收到产品1个月内向供方提出。

6.2组批

冶炼用副产品硫酸铅应成批提交检验，每批应由相同来源的同一品级的冶炼用副产品硫酸铅组成，检验批应不大于60吨。

6.3 取样

冶炼用副产品硫酸铅取样方法按照GB/T14262 规定进行。

6.4制样

6.4.1 冶炼用副产品硫酸铅制样按照GB/T14262 规定进行。

6.4.2 将所制样品分为4份：一份为验收分析样，一份为供方样，一份为需方样，一份为仲裁样，每份样品不少于100g；仲裁样保留3个月。

6.5 检验结果的判定

6.5.1 检验结果的数值修约及判定按GB/T 8170的规定进行。

6.5.2 同一车内(或同一批次)，发现颜色明显不一致或掺杂等则判该车(或该批次)产品不合格。

6.5.3 同一车内(或同一批次)，发现不同品级混装，则按低品级作为判定结果。

6.5.4当供需双方对检验结果有争议时由供需双方协商解决；如需仲裁，应在仲裁样保留期内提出，由供需双方选择有仲裁资质的第三方机构进行仲裁，以仲裁结果为判定依据。

7 包装、运输、贮存和质量证明书

7.1 冶炼用副产品硫酸铅为散装，用火车或汽车运输。

7.2 冶炼用副产品硫酸铅在运输和贮存过程中，应采用防护措施，防止抛洒、污染、雨淋。

7.3 每批冶炼用副产品硫酸铅发运时应附质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 品级；

d) 重量；

e) 车号；

f) 发货日期和发货地点；

g) 本标准编号。

8 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容：

- 产品名称；

- 品级；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其它。