.

ICS77.150.50

H64

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—201×

超弹性钛镍形状记忆合金棒材和丝材

Superelastic Titanium-nickel shape memory alloy bar and wire

（送审稿）

201×-××-××发布

- 201×-××-××实施

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：西安思维金属材料有限公司、有研医疗器械（北京）有限公司、有研亿金新材料股份有限公司

本标准主要起草人：

超弹性钛镍形状记忆合金棒材和丝材

  - 范围

本标准规定了超弹性钛镍形状记忆合金棒材和丝材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于制作眼镜架、矫形丝、导引丝、通信天线等用途的圆形和矩形超弹性钛镍形状记忆合金棒材和丝材。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1   金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698（所有部分）海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168    两相钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 6394    金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8180   钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 23614.1 钛镍形状记忆合金化学分析方法　第1部分：镍量的测定

GB/T 23614.2 钛镍形状记忆合金化学分析方法  第2部分：钴、铜、铬、铁、铌量的测定

  - 技术要求

    - 产品分类

      - 产品牌号、品种、制造方法、状态、规格

产品牌号、品种、制造方法、状态、规格应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 品种 | 制造方法 | 供应状态 | 直径或截面厚度/mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TiNi-01、TiNi-02、TiNi-03 | 棒材 | 热加工+热矫直 | 热矫直态 | ＞7～90 | 300～6000 |
|  | 丝材 | 热（冷）加工+热矫直 | 特软态、软态、硬态、特硬态 | 0.2～7.0 | 300～3000 |
| 注1：丝材的供应状态因产品超弹性能的不同而区分。 注2：经供需双方协商，可供应超出表中规格的产品。 |  |  |  |  |  |

      - 标记示例

产品标记按产品名称、牌号、供应状态、规格、特性和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

用TiNi-01制造的热加工状态的直径为Φ10mm的棒材，标记为：

棒TiNi-01热矫直态Φ10  GB/T××××-××××

用TiNi-03制造的硬态的直径为Φ1.2mm的丝材标记为：

丝TiNi-03 硬态 Φ1.2  GB/T××××-××××

    - 化学成分

      - 产品的化学成分应符合表2的规定。

表2

| 牌号 | 主 成 分/% |  |  |  | 杂 质 含 量/% 不大于 |  |  | 其他元素/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti | Ni | Cr | V | C | H | O+N | 单个 | 总和 |
| TiNi-01 | 余量 | 54.5～57.0 | — | — | 0.070 | 0.005 | 0.070 | ＜0.1 | ＜0.4 |
| TiNi-02 | 余量 | 54.5～57.0 | 0.2～0.6 | — | 0.070 | 0.005 | 0.070 | ＜0.1 | ＜0.4 |
| TiNi-03 | 余量 | 54.5～57.0 | — | 0.4～0.8 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | ＜0.1 | ＜0.4 |
| 注：其他元素一般包括：Co、Cu、Cr、Fe、Nb (该牌号中含有的合金元素应除去)。产品出厂时供方可不检验其他元素，需方要求并在合同中注明时予以检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 需方从产品上取样进行化学成分复验时，Cr、V、C、H、O+N成分允许偏差应符合GB/T 3620.2-2007的规定，Ni成分允许偏差为±0.5%。

    - 尺寸允许偏差

      - 产品以黑皮表面交货，也可经车（磨、抛）光后交货。

      - 产品的直径或截面厚度允许偏差应符合表3的规定。

表3                       单位为毫米

| 直径或截面厚度 | 允许偏差 | 直径或截面厚度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞7～10 | ±0.15 | ＞0.2～2.0 | ±0.01 |
| ＞10～20 | ±0.20 | ＞2.0～3.0 | ±0.03 |
| ＞20～50 | ±0.40 | ＞3.0～4.0 | ±0.05 |
| ＞50～90 | ±0.60 | ＞4.0～7.0 | ±0.10 |

      - 产品定尺的长度应在其不定尺长度范围内，棒材定尺的长度允许偏差为+20mm，丝材定尺的长度允许偏差为+6mm。

      - 棒材两端应切平整，切斜应不大于5mm。

      - 产品的弯曲度应符合表4的规定。

表4

| 直径或截面厚度/mm | 弯曲度/(mm/m),不大于 |
| --- | --- |
| ＞35～90 | 6 |
| ＞7～35 | 5 |
| ＞4.0～7.0 | 4 |
| 0.2～4.0 | 3 |

    - 力学性能

      - 产品的力学性能应在热处理后的试样坯上测试，试样推荐的热处理制度为：保温不低于800℃、不少于15分钟加热，然后用水淬、气淬等快速冷却的方式处理。产品的室温力学性能应符合表5的规定。

表5

| 直径或截面厚度 /mm | 抗拉强度Rm /MPa | 断后伸长率A /% |
| --- | --- | --- |
| ≤50 | ≥551 | ≥15 |
| ＞50 | ≥551 | ≥10 |

      - 当需方要求且在合同中注明时，可报产品供应状态的室温力学性能实测值。

    - 晶粒度

- 需方对产品的显微组织有要求时，产品的平均晶粒度应不粗于GB/T6394中的4级。

    - 金相组织

      - 产品的低倍组织不应有裂纹、缩尾、气孔、金属或非金属夹杂、影响使用的偏析及其他目视可见的冶金缺陷。

      - 需方对产品的显微组织有要求时，由供需双方协商确定。

    - 外观质量

产品允许以黑皮表面交货，黑皮表面附带的润滑涂层及氧化皮不做处理，但表面不应有裂纹、起皮、起刺、折叠等缺陷。光亮表面的产品表面应清洁，无氧化色，允许有轻微的、局部的划伤、擦伤、压痕、斑点等缺陷，但不能影响使用性能。

    - 超弹性能

丝材的室温超弹性能应符合表6的规定。需方对棒材的室温超弹性能有要求时，由供需双方协商确定并在合同中注明。

表6

| 供应状态 | 偏移距离/mm |
| --- | --- |
| 特软态 | ＞20 |
| 软态 | ＞8～20 |
| 硬态 | ＞3～8 |
| 特硬态 | 0～3 |

  - 试验方法

    - 化学成分分析：镍元素的分析按GB/T23614.1的规定进行，钴、铜、铬、铁和铌元素的分析按GB/T23614.2的规定进行，其余元素的分析按GB/T4698的相应规定进行。

    - 产品的尺寸用相应精度的量具检验。

    - 室温拉伸试验按GB/T228.1的规定进行。棒材选用R7试样，直径不大于75mm的棒材取纵向试样，直径大于75mm的棒材取横向试样；丝材直径不小于4mm时，L0=4d0；直径小于4mm时，L0=50mm。

    - 平均晶粒度检验按GB/T6394的规定进行。

    - 高低倍组织检验按GB/T5168的规定进行。

    - 产品的外观质量用目视检验，在可疑情况下，用不低于10倍的放大镜检验。

    - 产品的超弹性能按附录A的规定进行检验。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方进行检验，保证产品符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

    - 组批

- 产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、制造方法、状态的产品组成。

    - 检验项目

每批产品应进行化学成分、尺寸允许偏差、外观质量、超弹性能、室温力学性能、低倍组织的检验。如合同中有要求时，进行晶粒度等检验。

    - 取样

产品的检验项目及取样应符合表7的规定。

表7

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份，氢含量在产品上测试，其他化学成分以原铸锭的分析结果报出，需方复验在产品上取样。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 逐根 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批取2根，各取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 晶粒度 | 每批取1根，取1个横向试样 | 3.5 | 4.4 |
| 低倍组织 | 每批取1根，取1个横向试样 | 3.6 | 4.5 |
| 显微组织 | 每批取1根，取1个横向试样 | 3.6 | 4.5 |
| 外观质量 | 逐根 | 3.7 | 4.6 |
| 超弹性能 | 逐根 | 3.8 | 4.7 |

    - 检验结果的判定

      - 当化学成分检验结果中有一个试样不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的产品）中另取双倍数量的试样对该项目进行重复试验，试验结果全部合格，则该批产品合格。若仍有一个结果不合格，则判该批产品不合格。

      - 尺寸允许偏差、外观质量、超弹性能不合格时，判单件不合格；允许供方切除不合格部分后重新检验，合格者交货。

      - 当力学性能检验结果中有一个试样不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的产品）中另取双倍数量的试样对该项目进行重复试验，试验结果全部合格，则该批产品合格。若仍有一个结果不合格，则判该批产品不合格，但允许供方对其余产品逐根（卷、盘）检验，合格者交货。

      - 低倍组织试样中有裂纹、非金属夹杂物和缩尾时，允许供方逐根（卷、盘）检验，剔除缺陷，合格者交货。

      - 晶粒度或显微组织检验不合格时，允许供方对其余逐根（卷、盘）检验，合格者交货。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 产品标志

在已检验合格的产品上应贴上标签或挂标牌，其上注明如下标记：

a）  产品牌号；

b）  批号、供应状态；

c）  产品规格；

d）  数量、重量。

    - 包装、标志、运输、贮存

产品的包装、包装标志、运输、贮存应符合GB/T8180的规定。

    - 质量证明书

产品质量证明书应注明：

a）  供方名称；

b）  产品名称；

c）  牌号、批号、规格、供应状态；

d）  数量、净重、件数；

e）  检验结果及质量检验部门的印记；

f）  本标准编号、年代号；

g）  出厂日期或包装日期。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内容应包括以下内容：

a）  产品名称；

b）  牌号、供应状态；

c）  产品规格；

d）  数量或重量；

e）  其他要求；

f）  本标准编号。

- 附录A
（规范性附录）
超弹性钛镍形状记忆合金棒材和丝材超弹性能检验方法

A.1范围

本方法适用于直径或截面厚度为0.2mm～7mm直线型超弹性钛镍合金棒、丝材室温超弹性能的检验。

A.2 原理

将试样的一端固定，绕规定直径的圆柱支座弯曲90°松开，试样自动弹回到起始位置，计算经3次弯曲后的偏移距离。

A.3 检验装置

A.3.1一般要求

超弹性能检验装置应符合图A.1所示，由固定夹块、紧固夹块、圆柱支座、弯曲臂+拔杆、标尺五部分组成。

图A.1

A.3.2圆柱支座和夹块

A.3.2.1圆柱支座和夹块应具有足够的硬度。圆柱支座应可更换。

A.3.2.2试样长度、圆柱支座直径和圆柱支座中心至拔杆中心的平行距离应按表A.1规定的要求。

表A.1                                单位为毫米

| 试样直径或截面厚度a | 试样长度 | 圆柱支座直径 | 圆柱支座轴线至拔杆中心的平行距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2≤a＜1 | 200 | 15±0.2 | 100 |
| 1≤a＜2 | 200 | 30±0.3 | 100 |
| 2≤a＜3 | 200 | 45±0.3 | 100 |
| 3≤a＜4 | 200 | 60±0.5 | 100 |
| 4≤a＜5 | 300 | 75±0.5 | 150 |
| 5≤a＜6 | 300 | 90±1 | 150 |
| 6≤a＜7 | 300 | 105±1 | 150 |

A.3.2.3圆柱支座轴线应垂直于弯曲平面，并且与弯曲臂的转动中心同轴。

A. 4 试样

试样应平直。试验时，在其弯曲平面内允许有轻微的弯曲。

A. 5 检验步骤

A.5.1图1所示，拔杆处于垂直状态，试样上端穿过拔杆中心孔，记录上端所在标尺的初始位置，夹紧试样下端。然后将试样从起始位置向右弯曲90°，抬起弯曲臂，试样自动弹回到起始位置，作为第1次弯曲；再由起始位置向右弯曲90°松开，试样自动弹回到起始位置，作为第2次弯曲；如此再进行第3次弯曲，记录上端所在标尺的终了位置。最后计算与初始位置的偏移距离。

A.5.2弯曲试验应以每次不超过3秒的均匀速率进行，弯曲时应平稳无冲击，自动弹回时无约束。

A.5.3为确保试验时试样与圆柱支座的圆弧面有效接触，应调节圆柱支座中心轴，使得试样与圆柱支座的圆弧面接触。

A. 6 检验报告

检验报告应 包括下列内容：

a）  试样标识（材料牌号、批号、供应状态）；

b）  试样尺寸；

c）  试验条件（圆柱支座直径，圆柱支座轴线至拔杆中心的平行距离）；

d）  试验结果；