.

ICS77.150.50

H64

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—201×

钛镍形状记忆合金板材

Titanium-nickel shape memory alloy plate

（送审稿）

201×-××-××发布

- 201×-××-××实施

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：西安思维金属材料有限公司、有研亿金新材料股份有限公司、有研医疗器械（北京）有限公司

本标准主要起草人：

钛镍形状记忆合金板材

  - 范围

本标准规定了钛镍形状记忆合金板材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于制作眼镜架、骨科植入物、弹簧等用途的钛镍形状记忆合金板材。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1   金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 3620.2 钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698（所有部分）海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168   两相钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 6394   金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8180    钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 23614.1 钛镍形状记忆合金化学分析方法　第1部分：镍量的测定

GB/T 23614.2 钛镍形状记忆合金化学分析方法  第2部分：钴、铜、铬、铁、铌量的测定

YS/T 970      镍钛形状记忆合金相变温度测定方法

YY/T 0641    热分析法测量NiTi合金相变温度的标准方法

  - 技术要求

    - 产品分类

      - 产品牌号、品种、制造方法、状态、规格

产品牌号、品种、制造方法、状态、规格应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 制造方法 | 供应状态 | 功能要求 | 规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm |
| TiNi-01、TiNi-02、TiNi-03 | 热轧 | 热加工态（R）、退火状态（M） | 超弹性（SE）、 记忆性（SM） | 0.8～60 | 100～500 | 300～1000 |
|  | 冷轧 | 冷加工态（Y）、退火状态（M） |  | 0.3～6.0 | 100～500 | 300～1000 |
| 注：经供需双方协商，可供应超出表中规格的产品。 |  |  |  |  |  |  |

      - 标记示例

产品标记按产品名称、牌号、供应状态、规格、特性和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

用TiNi-01制造的厚度为δ3.0mm、宽度为200mm、长度为500mm的热加工态、超弹性板材，标记为：

板TiNi-01 R δ3.0×200×500 SE GB/T××××-××××

用TiNi-03制造的厚度为δ0.8mm、宽度为300mm、长度为800mm的退火态、形状回复温度为60℃板材，标记为：

板TiNi-03 M δ0.8×300×800 SM60 GB/T××××-××××

    - 化学成分

      - 产品的化学成分应符合表2的规定。

表2

| 牌号 | 主 成 分/% |  |  |  | 杂 质 含 量/% 不大于 |  |  | 其他元素/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti | Ni | Cr | V | C | H | O+N | 单个 | 总和 |
| TiNi-01 | 余量 | 54.5～57.0 | — | — | 0.070 | 0.005 | 0.070 | ＜0.1 | ＜0.4 |
| TiNi-02 | 余量 | 54.5～57.0 | 0.2～0.6 | — | 0.070 | 0.005 | 0.070 | ＜0.1 | ＜0.4 |
| TiNi-03 | 余量 | 54.5～57.0 | — | 0.4～0.8 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | ＜0.1 | ＜0.4 |
| 注：其他元素一般包括：Co、Cu、Cr、Fe、Nb (该牌号中含有的合金元素应除去)。产品出厂时供方可不检验其他元素，需方要求并在合同中注明时予以检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 需方从产品上取样进行化学成分复验时，Cr、V、C、H、O+N成分允许偏差应符合GB/T 3620.2-2007的规定，Ni成分允许偏差为±0.5%。

    - 尺寸允许偏差

      - 产品的厚度允许偏差应符合表3的规定，宽度和长度的允许偏差应符合表4的规定。

表3                       单位为毫米

| 厚度 | 宽度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 100～300 | ＞300～500 |
| 0.3～0.5 | ±0.05 | — |
| ＞0.5～0.8 | ±0.07 | — |
| ＞0.8～1.1 | ±0.09 | — |
| ＞1.1～1.5 | ±0.11 | — |
| ＞1.5～2.0 | ±0.15 | — |
| ＞2.0～3.0 | ±0.18 | — |
| ＞3.0～4.0 | ±0.22 | — |
| ＞4.0～6.0 | ±0.35 | ±0.40 |
| ＞6.0～8.0 | ±0.40 | ±0.60 |
| ＞8.0～10.0 | ±0.50 | ±0.60 |
| ＞10.0～15.0 | ±0.70 | ±0.80 |
| ＞15.0～20.0 | ±0.70 | ±0.90 |
| ＞20.0～30.0 | ±0.90 | ±1.00 |
| ＞30.0～40.0 | ±1.10 | ±1.20 |
| ＞40.0～50.0 | ±1.20 | ±1.50 |
| ＞50.0～60.0 | ±1.60 | ±2.00 |

表4                       单位为毫米

| 厚度 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3～4.0 | 100～300 | +10 0 | 300～1000 | +15 0 |
| ＞4.0～20.0 | 100～500 | +15 0 | 300～1000 | +20 0 |
| ＞20.0～60.0 | 100～500 | +20 0 | 300～1000 | +25 0 |

      - 经剪切的板材边部应切齐，无裂口、卷边，允许有轻微的毛刺。

      - 板材各角应尽量切成直角，切斜应不超过板材长度和宽度的允许偏差。

      - 产品的不平度应符合表5的规定。

表5

| 厚度/mm | 不平度/(mm/m) 不大于 |
| --- | --- |
| 0.3～4.0 | 20 |
| ＞4.0～10.0 | 18 |
| ＞10.0～20.0 | 15 |
| ＞20.0～35.0 | 13 |
| ＞35.0～60.0 | 8 |

    - 力学性能

产品的力学性能应在热处理后的试样坯上测试，试样推荐的热处理制度为：保温不低于800℃、不少于15分钟，然后用水淬、气淬等快速冷却的方式处理。产品的室温力学性能应符合表6的规定。

表6

| 厚度 /mm | 抗拉强度Rm /MPa | 断后伸长率A /% |
| --- | --- | --- |
| 0.3～50 | ≥551 | ≥15 |
| ＞50～60 | ≥551 | ≥10 |

    - 平均晶粒度

需方对产品的平均晶粒度有要求时，产品的平均晶粒度应不粗于GB/T6394中的4级。

    - 高低倍组织

      - 产品的低倍组织不应有裂纹、气孔、金属或非金属夹杂、影响使用的偏析及其他目视可见的冶金缺陷。

      - 需方对产品的高倍组织有要求时，由供需双方协商确定。

    - 形状回复温度

需方对产品的形状回复温度有要求时，由供需双方协商确定。

    - 外观质量

      - 热轧板的表面应光洁，允许以碱酸洗、喷砂及砂光表面交货。

      - 板材表面允许存在有轻微的发暗和局部的水迹，以及局部的、不超出其厚度允许偏差的划伤、压痕、凹坑等缺陷，不允许有裂纹、起皮、氧化皮、压折、金属与非金属夹杂、碱洗痕迹。

      - 板材允许沿轧制方向清除局部缺陷，但清除后的板材厚度不得小于最小允许厚度。

      - 板材不应有分层。

  - 试验方法

    - 化学成分分析：镍元素的分析按GB/T23614.1的规定进行，钴、铜、铬、铁和铌元素的分析按GB/T23614.2的规定进行，其余元素的分析按GB/T4698的相应规定进行。

    - 产品的尺寸用相应精度的量具检验。

    - 横向室温拉伸试验按GB/T228.1的规定进行。厚度不大于3.0mm的板材，选用P1试样；厚度大于3.0mm～6.0mm的板材选用P7试样；厚度大于6.0mm～10.0mm的板材选用P8试样；厚度大于10.0mm的板材选用R7试样。

    - 平均晶粒度检验按GB/T6394的规定进行。

    - 高低倍组织检验按GB/T5168的规定进行。

    - 形状回复温度（Af）按YS/T970、YY/T0641的规定进行。

    - 产品的外观质量用目视检验，在可疑情况下，用不低于10倍的放大镜检验。

  - 检验规则

    - 检查和验收

- 产品应由供方进行检验，保证产品符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

    - 组批

- 产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、制造方法、状态的产品组成。

    - 检验项目

每批产品应进行化学成分、尺寸允许偏差、外观质量、室温力学性能、低倍组织的检验。如合同中有要求时，进行形状回复温度、平均晶粒度、高倍组织等检验。

    - 取样

产品的检验项目及取样应符合表7的规定。

表7

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份，氢含量在产品上测试，其他化学成分以原铸锭的分析结果报出，需方复验在产品上取样。 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸偏差 | 逐张 | 4.3 | 5.2 |
| 力学性能 | 每批取2张，每张各取1个横向试样；批量为1张时，取1个横向试样 | 4.4 | 5.3 |
| 平均晶粒度 | 每批取1张，取1个横向试样 | 4.5 | 5.4 |
| 高低倍组织 | 每批取1张，取1个横向试样 | 4.6 | 5.5 |
| 形状回复温度 | 逐张 | 4.7 | 5.6 |
| 外观质量 | 逐张 | 4.8 | 5.7 |

    - 检验结果的判定

- 5.5.1当化学成分检验结果中有一个试样不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的产品）中另取双倍数量的试样对该项目进行重复试验，试验结果全部合格，则该批产品合格。若仍有一个结果不合格，则判该批产品不合格。

- 5.5.2尺寸允许偏差、外观质量、形状回复温度不合格时，判该张不合格；允许供方切除不合格部分后重新检验，合格者交货。

- 5.5.3当力学性能检验结果中有一个试样不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的产品）中另取双倍数量的试样对该项目进行重复检验，检验结果全部合格，则该批产品合格。若仍有一个结果不合格，则判该批产品不合格，但允许供方对其余产品逐张检验，合格者交货。

- 5.5.4低倍组织试样中有裂纹、非金属夹杂物时，允许供方逐张检验，剔除缺陷，合格者交货。

- 5.5.5平均晶粒度或高低倍组织检验不合格时，允许供方对其余逐张检验，合格者交货。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 产品标志

在已检验合格的产品上应贴上标签或挂标牌，其上注明如下标记：

a）  产品牌号；

b）  批号、供应状态；

c）  产品规格；

d）  数量、重量。

    - 包装、标志、运输、贮存

产品的包装、包装标志、运输、贮存应符合GB/T8180的规定。

    - 质量证明书

产品质量证明书应注明：

a）  供方名称；

b）  产品名称；

c）  牌号、批号、规格、供应状态；

d）  数量、净重、件数；

e）  检验结果及质量检验部门的印记；

f）  本标准编号、年代号；

g）  出厂日期或包装日期。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内容应包括以下内容：

a）  产品名称；

b）  牌号、供应状态；

c）  产品规格；

d）  数量或重量；

e）  其他要求；

f）  本标准编号。