标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅精矿化学分析方法   第16部分:可溶性铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

承办人：左鸿毅                                                 共1页 第1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8398247                                      2020年4月16日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4.4 | 还原剂用量可以适当增加一些，我们在实验初期由于二氯化锡的还原性能不足实验结果出现了结果不稳定的现象。 | 水口山有色金属有限责任公司 | 不采纳 | 还原剂过多，易导致水解吸附，结果偏低，可以加上限0.025克。方法规定了放置时间不宜太久。 |
| 2 |  | 可溶性铅浸取后，要当天进行测试，我们在实验中发现浸取液过夜后有水解沉淀出现，导致再测试结果偏低。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 部分采纳 | 方法规定了要在4h内过滤待测，就是防止水解。 |
| 3 |  | 南北温差大，文中的室温，到北方有可能只有几度°了。 | 大冶有色设计研究院 | 采纳 | 见文本 |
|  |  | 方法中样品称样选择直接称取至容量瓶中，我们验证时采用称量纸转移至容量瓶中，在转移的过程中，样品含铁较高，发粘，有清洗不到位的情况发生，结果略有偏低。我们建议直接将样品称至500ml的缩口烧杯中，采用烧杯浸出，定容时再转移至250ml容量瓶，减少称量带来的损失。 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 部分采纳 | 两个方案都可以。只要不损失样品。直接称样入容量瓶中，只要操作小心，是没问题的，省去后续转移操作。有多个国标都采用这样操作，如肥料。 |
|  |  | 物相试验中，样品粒度为关键指标，建议增加样品粒度试验，确定最佳样品粒度及确定粒度的比率，并在报告中体现。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 | 见试验报告 |
|  |  | 回函同意，无意见 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |  |  |
| 4 |  | 回函同意，无意见 | 北方铜业股份有限公司 |  |  |
| 5 |  | 回函同意，无意见 | 湖南省有色地质勘查研究院 |  |  |
| 6 |  | 回函同意，无意见 | 广东先导稀材股份有限公司 |  |  |
| 7 |  | 回函同意，无意见 | 北矿检测技术有限公司 |  |  |
| 9 |  | 回函同意，无意见 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 15 个；     （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 15  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；        (4）没有回函的单位数： 0  个。