标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：锌精矿化学分析方法第23部分可溶性锌量的测定 火焰原子吸收光谱法

承办人：左鸿毅                                                 共1页 第1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8398247                                      2020年4月16日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验报告 | 在进行混合离子的干扰试验发现结果的回收率偏高，即存在正干扰，建议增加其他共存干扰元素对测定影响的干扰试验。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 | 补充试验报告 |
| 2 | 试验报告 | 在实际操作过程中，水浴时不盖表面皿，结果偏低，建议方法中标明水浴时需盖表面皿 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 | 见文本 |
| 3 | 试验报告 | 因此建议增加最低含量可溶性锌的试样的Cu2+的干扰及消除试验。 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 不采纳 | 铜的干扰是有规律的，用1.82%的可溶锌有代表性了。如果用太低含量可溶锌做试验，本来误差就打，数据无代表性，且低含量的可溶锌不影响实际贸易结算。 |
| 4 | 7.4.1 | 建议将二氯化锡配制成溶液，以便于加入。 | 北方铜业股份有限公司 | 不采纳 | 二氯化锡易水解，不容易配成溶液，且溶液易变质，造成浪费。 |
| 5 | 试验报告 | 3、建议在实验中部分条件的设置应考虑其充分性，比如还原剂用量、实验温度等方面。 | 水口山有色金属有限责任公司 |  | 还原剂用量，试验温度见试验报告表8、表10 |
| 6 | 4.1试剂 | 氯化亚锡市面上销售的大多是二水合物，试剂要求中未明确写清楚，容易混淆。 | 江苏北矿金属循环利用科技有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 3 方法提要 | 方法提要部分的“当锌…..降低灵敏度进行测定。”，建议修改为“当锌……度，在吸光度值在0.2~0.8的范围内进行测定。” | 清远佳致新材料研究院有限公司 | 部分采纳 |  |
| 8 |  | 1#样品加入溶剂时，样品容易漂浮，建议在加入溶剂前先加数滴酒精润湿。 | 郴州市产商品质量监督检验所 | 不采纳 | 漂浮物也在浸出液中，样品间或搅拌，也能和浸出液充分反应。 |
| 9 |  | 回函同意，无意见 | 防城港海关 |  |  |
| 10 |  | 回函同意，无意见 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |  |  |
| 11 |  | 回函同意，无意见 | 湖南省有色地质勘查研究院 |  |  |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 15 个；     （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 15  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；        (4）没有回函的单位数： 0  个。