| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准名称 | 建议将原标准名称《高铁含锌酸性溶液中硫酸含量的测定》更改为《湿法炼锌浸出液中酸度的测定 络合掩蔽－中和滴定法》。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
|  | 1范围 | 测定范围为溶液中硫酸量大于0.50g/L以上的溶液，范围较广，建议将测定范围调整为5.00～120.00 g/L。 |  | 采纳 |  |
|  | 5.10 溴甲酚绿－甲基红指示剂 | 用甲基红-次甲基蓝指示剂代替溴甲酚绿－甲基红混合指示剂 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 不采纳 | 甲基红-次甲基蓝指示剂的变色范围为pH值为4.4～6.2，变色范围宽 |
|  | 5.8 氢氧化钠标准滴定溶液 | 应注明氢氧化钠溶液的盛装器皿 |  | 采纳 |  |
|  | 编制说明 | 建议补充试验条件 |  | 采纳 |  |
|  | 标准文本 | 建议对标准文本进行修改 |  | 采纳 |  |
|  | 5.11 氯化钙－EDTA中性混合液 | 建议对掩蔽剂pH的调整进行修改 |  | 采纳 |  |
|  | 5.11 氯化钙－EDTA中性混合液 | 掩蔽剂氯化钙－EDTA中性混合溶液调酸pH=7时，做空白加入溴甲酚绿—甲基红混合指示剂已过终点，建议把酸度调低至pH至6.0至6.3之间。 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 采纳 | 已对氯化钙－EDTA中性混合溶液配制方法进行了调整。 |
|  | 5.10 溴甲酚绿－甲基红指示剂 | 指示剂选择条件实验和掩蔽剂选择条件实验设计有改进空间 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 编制说明 | 干扰条件实验应该做更详细的设计，掩蔽剂加入量可以稍多加点 |  | 采纳 | 已将氯化钙－EDTA中性混合溶液加入量调整为15 mL |
|  | 8.4 测定 | 指示剂终点颜色变化不够灵敏，可以将指示剂浓度适当加大 | 湖南株洲冶炼集团有限责任公司 | 采纳 | 将指标剂用量由4滴增加到了5滴 |
|  | 10 精密度 | 当用0.1 mol/L NaOH滴定酸浓度较高样品时平行测定极差超过了方法规定的实验室间允许误差，但11次测定相对标准偏差只有0.23%，允许差应该可以适当调整 |  | 采纳 | 通过试验，对重现复性和再现性进行了调整。 |
|  | 10 精密度 | 精密度通常采用重复性和再现性表述，无法获得相关数据时才考虑使用允许差。 |  | 采纳 | 通过试验，对重现复性和再现性进行了调整。 |
|  | 8.1 试样 | 规定使用四种不同浓度滴定标准溶液，当最高酸度以硫酸计120 g/L，消耗0.1 moL/L滴定溶液体积不足25.00 mL,不在最佳体积范围，建议固定一种浓度标准溶液，改变试样的取样体积，更加方便。 |  | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：8个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个，无建议或意见的单位数：3个；

（4）没有回函的单位数：0 个。