行业标准

《乙基黄原酸甲酸乙酯》

Ethyl Ethyl Xanthogenic Formate

（预审稿）

编 制 说 明

沈阳有研矿物化工有限公司

二〇一九年十月

目录

一、任务来源	1

二、工作简况	1

三、编制原则	2

四、编制的背景及意义	2

五、产品简介	3

六、标准水平	4

七、标准属性	5

一、任务来源

根据国家标准化管理委员会及工业和信息化部《关于征集2018年全国有色金属行业标准化技术委员会年会论证的标准计划项目的通知》（有色标委 [2018]42号）文件精神，由沈阳有研矿物化工有限公司承担《乙基黄原酸甲酸乙酯》行业标准的制订工作，完成时间2021年底。

二、工作简况

2018年沈阳有研矿物化工有限公司接到有色金属行业标准《乙基黄原酸甲酸乙酯》制订任务后，公司领导高度重视，迅速成立了标准编制工作小组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，并确定了制定原则和方法，确保标准制定的质量和完成时间。

为了做好本标准的制订工作，编制小组通过相关标准、资料查询、市场调研，走访了北京矿业科技集团、铁岭选矿药剂有限公司、沈阳有色金属研究院有限公司、廊坊市荣科化工有限公司、中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所等部分生产企业和用户，结合我国的实际生产状况和用户需求，认真收集、整理、分析、研究技术资料，确定标准的主要技术指标内容，采集产品样品，在需求比较大的部分用户单位进行产品性能试验，获得了大量的试验数据，最后，在综合分析、研究相关资料及数据的基础上，编制小组对技术要素、性能指标进行了确定。2018年10月初完成了行业标准《乙基黄原酸甲酸乙酯》标准讨论稿，2018年10月29日在合肥召开的项目讨论会进行讨论，根据专家意见对标准文本和编制说明进行修改，形成预审稿。

三、编制原则

中国不仅是选矿药剂产品的生产大国，同时也是选矿药剂产品的贸易大国。随着科技进步和市场的供需情况及其发展需要，为了规范选矿药剂产品的生产、贮存和运输，促进社会和经济的可持续发展，制订本标准，本标准的制订主要遵循以下原则：

1、符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规、政策和标准；

2、标准制订工作按国家标准《标准化工作导则》GB/T 1.1-2009《标准工作导则 第一部分 标准的结构和编写》及《有色金属加工产品国家标准和行业标准编写示例》的格式和要求进行编写，并符合《国家、行业标准编写模板》的电子文本要求；

3、为适应推荐性标准体系，标准制订过程中注重市场属性，强调供需方的协调一致，把产品标准与销售、贸易紧密结合，提高了标准的市场适应性；

4、随着设备的更新、生产工艺的改进及节能减排、减污增效，主要技术指标的确定科学、经济、合理，生产技术和产品质量指标都可以有一定程度的提高，根据国内外用户的需求，可以满足用户更高的产品技术指标及包装的需求。

5、充分考虑生产企业的产品质量和相关单位的意见，以及用户的需求，为用户提供满意的产品。

6、坚持以生产实际和可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则，做到科学合理、切实可行。

四、编制的背景及意义

我国目前共有大小30多家选矿药剂生产企业，《乙基黄原酸甲酸乙酯》产品是一种新型的第三代酯类选矿药剂，在国内的生产厂家较少，一直没有统一的行业技术标准，一些民营企业也在做选矿药剂产品，民营企业与国有企业履行的社会责任不同，执行标准不严格，产品质量参差不齐，严重制约了行业的发展。随着选矿药剂产品需求的国际市场化，为了规范《乙基黄原酸甲酸乙酯》产品的生产、贮存和运输，促进社会和经济的可持续发展，对国内生产企业起到规范作用，推动选矿药剂行业的发展，制定乙基黄原酸甲酸乙酯产品的行业标准势在必行。本标准属国内首次制订，其将为生产商、用户提供最基本的技术依据，它的制订将建立和完善中国选矿药剂行业标准体系，为加速中国选矿药剂行业的进程起到积极的推动作用，在标准中起着主导作用。

五、产品简介

1、产品性质

乙基黄原酸甲酸乙酯产品外观为：黄色稍有气味的液体，不溶于水，能溶于乙醇、乙醚、石油醚、酮及苯等有机溶剂。该产品运输和贮存条件应为阴凉、防火、防晒，不能卧放或倒置，库房周围严禁烟火。

2、产品用途

乙基黄原酸甲酸乙酯主要用于铜钼硫化矿混选、硫化铜矿浮选。性质稳定，在酸碱条件下均适用，使用该药剂不仅可以提高选矿技术经济指标，而且还可大量降低石灰的用量。

3、化学成分

乙基黄原酸甲酸乙酯的化学成分应符合表1的规定。

表1 乙基黄原酸甲酸乙酯的化学成分

| 牌号 | 选矿活性物质含量% | 密度（20℃）g/cm3 |
| --- | --- | --- |
| B1-53 | ≥70 | 1.182～1.184 |

4、组批

乙基黄原酸甲酸乙酯应成批提交验收，每批应由同一状态的产品组成。

5、取样方法

自每批产品中抽取10%的桶数作为样桶，但不得少于5桶，然后用清洁干燥的玻璃采样管徐徐插入近桶底，用大拇指按住玻璃管上口迅速吸取试样，注入一个干燥洁净的混合器中，每桶取出试样量不少于200 mL±30 mL，并将试样混合均匀，作为一个试样分成两份，每个试样量不少于300 mL，分别装入两个具磨口塞清洁干燥的玻璃瓶中，做好标识。一瓶供检验用，另一瓶保存，以备查用。

六、标准水平

1、采用国际标准和国外先进标准的程度

未查到乙基黄原酸甲酸乙酯的国际标准或国外先进标准，所以本标准没有采用其他国际或国外标准。

2、该标准与国内相关标准间的关系

未查到相关的国家或行业标准，该标准具有主导地位。

七、标准属性

本标准首次制定为推荐性行业标准。