铲平

ICS77.150.30

H62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××× —20××

铜及铜合金屋面瓦

Copper and copper alloy roofing tiles

（讨论稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：铜陵铜官府文化创意股份公司、。

本标准主要起草人：。

铜及铜合金屋面瓦

1  范围

本标准规定了铜及铜合金屋面瓦（简称铜瓦）的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于建筑物屋面覆盖及装饰用的铜瓦类产品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 1727 漆膜一般制备法

GB/T 1733 漆膜耐水性的测定法

GB/T 1735 漆膜耐热性的测定法

GB/T 1865  色漆和清漆 人工气候才能化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射）

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

- GB/T 9265 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

- GB/T 9274  色漆和清漆 耐液体介质的测定

- GB/T 14522 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯

- GB/T 17793 加工铜及铜合金板带材 外形尺寸及允许偏差

GB/T 37567 建筑装饰用铜及铜合金板带材

HG/T 3792  交联型氟树脂涂料

JG/T 23   建筑涂料 涂层试板的制备

JG/T 25    建筑涂料 涂层耐冻融循环性测定法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

铜瓦  copper tiles

以铜或铜合金板（或带）为基材，经加工成型且装饰表面可具有保护性和装饰性涂层，用于建筑物屋面覆盖及装饰用的板条状（或槽沟状）的铜制品。通常根据形状不同来进行分类和具体产品命名。

3.2

筒瓦 cylindrical tile

复于两底瓦上且为半圆形的铜制品，称筒瓦（或盖瓦）。

3.3

底瓦 upturned tiles

瓦之仰置相叠连接成沟状者铜制品，称底瓦。

3.4

合瓦  chinesestyle tile

底瓦与盖瓦形状相同的弧形铜制品，称合瓦。

3.5

板瓦  Plate tile

不分底、盖瓦，铺设时一层一层互相压住的单一片状铜制品，称板瓦。板瓦外形可分为鱼鳞瓦、六边形等。

3.6

连体瓦  one-piece roofing tile

包含多块底、盖瓦或多块瓦片的瓦片组铜制品，铺设时采用搭接结构防水，安装可采用支架或焊装，称连体瓦。包含铜压型板。

4  分类和标识

4.1  分类、标记

4.1.1 按铜瓦的形状分

a）筒瓦：代号为U；

b）底瓦：代号为D；

c）合瓦：代号为O；

d）板瓦：代号为P；

e）连体瓦：代号为S。

4.1.2 按铜瓦的材质分

a）黄铜：代号为H；如H62、H65、H68等。

b）紫铜：代号为T；如T2、T3等。

c）青铜：代号为Q。如QSn6.5-0.1、QSn7.0-0.2等。

d) 白铜：代号为B。如BZn14-24等。

4.1.3 按铜瓦的厚度分

厚度一般分为１.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm。

4.2 规格

4.2.1 产品规格及结构尺寸由供需双方协定，规格以外形尺寸表示。

通常瓦形见图1～图5。

图1 筒瓦              图2 底瓦           图3 合瓦

图4  板瓦               图5 连体瓦

4.2.2 通常规格及结构尺寸

铜瓦通常规格及主要结构尺寸见表1。

表1               通常规格及主要结构尺寸           （mm)

| 名称(代号) | 规 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| 筒瓦（U） | 长 | 370 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 |
|  | 宽 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 |
|  | 高 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 底瓦（D） | 长 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 宽 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 |
|  | 高 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 |
| 合瓦（O） | 长 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 宽 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 |
|  | 高 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 |
| 板瓦（P） | 长 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |  |  |  | ¸ |
|  | 宽 | 330 | 330 | 330 | 330 |  |  |  |  |
|  | 高 | 6 | 5 | 4 | 3.2 |  |  |  |  |
| 连体瓦（S） | 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宽 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |  |  |  |  |
|  | 高 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 标记

4.3.1 标记方法

按铜瓦形状、外形尺寸、基材厚度、材质以及执行标准编号顺序进行标记。其中铜材牌号标记按GB/T5231的均由定标记。

□  □  □  □  □  □

执行标准编号

材质

厚度

规格

形状

铜瓦

4.3.2 标记示例

示例：外形尺寸310mm×160mm×80mm，厚度1.2mm，H62黄铜，筒瓦，其标记为：

TW U Ⅳ1.2 H62  GB/T××××—2018

5 技术要求

5.1 外观质量

5.1.1 铜瓦所用铜材的化学成分应符合GB/T5231和GB/T37567要求。其他材料应符合相应的国家标准。品种、规格、应符合本标准的规定。铜瓦颜色符合需方指定颜色。

5.1.2 切边整齐无毛刺，应无肉眼可见裂纹、凹陷、凸出、擦痕等缺陷。

5.1.3 铜瓦之间以及配件、饰件搭配使用时应保证搭接合适，筒瓦之间搭接长度≥20mm。

5.1.4 对非焊安装为主铺设的瓦，安装孔铺设后不能漏水。

5.1.5 铜瓦的正面或背面可以有以加固、挡水等为目的的加强筋、凹凸纹等。

5.1.6 涂层表面光洁平整, 颜色一致。

5.2 尺寸及允许偏差

铜瓦的尺寸及允许偏差应符合表2的规定。有特殊规定时，偏差由供需双方商定。

表2              尺寸及允许偏差                  （mm）

| 项目 | 基本尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 基材厚度 | 符合GB/T 17793的要求 |  |
| 长度 | ≤2000 | ±2.0 |
|  | ＞2000 | ±2.5 |
| 宽度 | —— | ±1.5 |
| 高度 | —— | ±1.0 |

5.3 物理性能

5.3.1 耐人工气候老化性：100ｈ涂膜无开裂、无粉化、无起泡、无明显变色；

5.3.2 耐热性：（90±2）℃·5ｈ无明显变化；

5.3.3 耐低温性：（-40±2）℃·24ｈ无明显变化；

5.3.4 耐水性：采用浸水试验法，240ｈ无起泡，无明显变色；

5.3.5 耐碱性：在（23±2）℃，PH12～13的溶液中浸泡48ｈ无明显变化；

5.3.6 耐酸性：在（23±2）℃，10%H2SO4的溶液中浸泡48ｈ无明显变化；

5.3.7 抗紫外线：60℃·1000ｈ无明显变化。

6 试验方法

6.1 外观质量

6.1.1 将试样按长度方向五件、宽度方向四件整齐排列在平坦的地面上，在自然光照下目测检验。

6.1.2 人距试样1m处，应无肉眼可见裂纹、凹陷、凸出、擦痕等缺陷，无可察觉的凹凸和绉折；人距试样2m处，表面光洁，颜色一致。

6.2 尺寸偏差

6.2.1 基材厚度

基材厚度的测量应至少在整件的四角和中心五个位置。用最小分度值为0.001mm的厚度测量器具测量某点的厚度为该点的基材厚度。以全部测量值与标称值之间的极限偏差作为试验结果。

6.2.2 长度、宽度

用最小分度值为1mm的钢卷尺在距离端部50mm的位置测量，每件试样至少测量三个位置，以长度（宽度）的测量值与标称值之间的极限偏差作为试验结果。

6.3 物理性能

6.3.1 耐人工气候老化性

按照GB/T1865进行。

6.3.2 耐热性

按照GB/T1735进行。

6.3.3 耐低温性

按照JG/T25进行。

6.3.4 耐水性

按照GB/T1733进行。

6.3.5 耐碱性

按照GB/T9265进行。

6.3.6 耐酸性

按照GB/T9274进行。

6.3.7 抗紫外线

按照GB/T14522进行。

7 检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验。

7.1 出厂检验

产品出厂必须迸行出厂检验。

7.1.1 检验项目

出厂检验项目包括外观质量、尺寸偏差。

7.1.2 组批规则

同类别、同规格、同色号的铜瓦，每10001件～35000件为一检验批。不足该数量时，也按一批计。每批抽查10%, 但不少于10件, 且每批不应少于3件。

7.1.3 抽样方案

- a)外观质量应逐件检查；

b)尺寸偏差检验的取样按表3的规定进行；

表3           检验样品随机抽取取样数量表

| - 批量范围 | - 随机取样数 | - 不合格品上限 |
| --- | --- | --- |
| - 1～10 | - 全部 | - 0 |
| - 11～200 | - 10 | - 1 |
| - 201～300 | - 15 | - 1 |
| - 301～500 | - 20 | - 2 |
| - 501～800 | - 30 | - 3 |
| - 800以上 | - 40 | - 4 |

7.1.4 判定与复检规则

a）外观检验不合格时为单件不合格。

b）尺寸偏差超过表3中规定的不合格品上限时，判定该批不合格。但允许供方逐块检验，合格者交货。

c）物理性能检验结果有一项或一项以上性能不合格时，应从该批中加倍抽样进行复检，复检结果仍有一项或一项以上性能不合格时，则判定该批不合格。

7.2 型式检验

型式检验项目包括本标准备技术要求的全部项目。有下列情况之一时应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；

c) 正常生产时每一年检验一次；

d) 产品停产两年后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差别时；

f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

7.2.1 检验项目

型式检验项目应包括第6章的全部项目。

7.2.2 组批规则

同类别、同规格、同色号的铜瓦，每10001件～35000件为一检验批。不足该数量时，也按一批计。每批抽查10%, 但不少于10件, 且每批不应少于3件。

7.2.3 抽样方案

试样的制取位置应在距产品边部大于50mm的区域内，试样的尺寸及数量见表4。

表4               试样尺寸及数量

| 试验项目 | 试样尺寸／mm | 试样数量／块 |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | 整瓦 | 总面积不小于1m2 |
| 尺寸偏差 | 整瓦 | 3 |
| 耐人工气候老化性 | 100×150 | 4 |
| 耐热性 | 100×150 | 4 |
| 耐低温性 | 100×150 | 4 |
| 防水性 | 100×100 | 6 |
| 耐碱性 | 100×100 | 6 |
| 耐酸性 | 100×100 | 6 |
| 抗紫外线质量 | 100×150 | 4 |

7.2.4 判定与复检规则

型式检验检验结果中耐人工气候老化性、耐酸性有一项不合格时，则判定该批不合格。其他项目如有一项不合格，可对不合格品回倍抽样复检。复检结果全部达到标准要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

8 标志、包装、运输及贮存

8.1 标志

a) 产品上应有公司名称或商标，图案应清晰、牢固。

b) 包装上应有生产厂名、产品标记、商标、色号、数量、易碎等标志。

c) 产品出厂时，必须提供产品质量检验合格证。产品质量合格证主要内容包括生产厂名、产品标记、商标、批量编号、证书编号等，并由检验员或承检单位签章。

8.2 包装

a)产品应单独包装。每块铜瓦应有包装膜覆盖。

b) 产品按品种、规格尺寸、质量等级、色号分别包装。

c) 包装应牢固、捆紧，保证运输时不会摇晃碰坏。特殊产品可按照用户需求包装。

8.3  运输

运输和搬运时应轻拿轻放，严禁摔扔，防止产品损伤。

8.4  贮存

产品应按品种、规格、色号分别整齐堆放，并防止表面损伤。

8.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称和商标；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期（或包装日期）。

9  订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）化学成分、物理性能、外观质量等特殊要求；

d）净重和件数；

e）包装要求；

f）本标准编号；

g）其他。

_________________________________