标准征求意见稿意见汇总处理表

名称：  铜银合金扁线                  承办人：徐高磊           共2页    第1页

单位：浙江力博实业股份有限公司           电  话： 0575-89866018     2020 年3 月 18 日

| 序号 | 章号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | Copper silver alloy rectangular wire修改为Copper-silver alloy rectangular wire | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 2 | - 增加引用文件：YS/T483 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型） | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 2 | - 删除引用文件YS/T 815 铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法 | 宁波兴业铜带有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3 | 将分类和标记单独列为一章 | 绍兴市天龙锡材有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 4.1 | 将TAg0.1化学成分Cu+Ag修改为≥99.95，Ag修改为0.075-0.120。 | 上虞金鹰铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 4.3 | 建议修改为：扁线以直条状交货时，厚度直度不大于2 mm/m，宽度平直度不大于4 mm/m。 | 宁波长振铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 4.4 | 建议：扁线的室温力学性能应符合表6的规定。 | 浙江天宁合金有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 4.7 | 建议：扁线宽边弯曲90度，表面应不出现裂纹，弯芯半径为1.0倍扁线窄边；窄边弯曲试验由供需双方协商。 | 标委会 | 采纳 |  |
| 9 | 5.4.1 | 建议：扁线的拉伸试验按GB/T34505-2017的规定进行，其试样号选择GB/T34505-2017中表9的P2、P3、P02、P03。 | 宁波博威合金有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 6.4 | 建议：扁线取样应符合表7规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。 | 铜陵金威铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 7 | 删除：扁线卷重量 | 标委会 | 采纳 |  |
| 12 | 3.1 | 将“窄边×宽边”更改为“厚度×宽度” | 标委会 | 采纳 |  |
| 13 |  | 将TAg0.1牌号的O含量规定为0.01% | 标委会 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：10 个； ②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10个；③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个 ④没有回函的单位数：0个。