ICS 77.150.99

H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T xxx-xxxx

i

醋酸四氨铂

Tetraammineplatinum（Ⅱ）diacetate

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

醋酸四氨铂

- 1 范围

本标准规定了醋酸四氨铂的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于精细化工、石油化工和电镀行业用醋酸四氨铂。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 646.1 铂化合物化学分析方法 第1部分：铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法

YS/T 646.2 铂化合物化学分析方法 第2部分：银、金、钯、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T 1280 硫酸四氨钯

3 技术要求

3.1 分子式

产品分子式：Pt(NH3)4（CH3COO)2。

3.2 化学成分

醋酸四氨铂的化学成分应符合表1的规定。

表1 化学成分                        质量分数（%）

| 醋酸四氨铂，不小于 | 铂含量 | 杂质元素， 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 49.10～51.16 | Au | Ag | Pd | Rh | Ru | Ir | Ni | Cu |
|  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Fe | Zn | Pb | Sn | Cr | Cl- | NO3- | / |
|  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | / |

3.3 溶解实验

醋酸四氨铂溶于水后不应有目视可见不溶物。

3.4 外观质量

醋酸四氨铂为白色晶体，无目视可见夹杂物。

4 试验方法

4.1 化学成分的测定

4.1.1 醋酸四氨铂的纯度测定

醋酸四氨铂的纯度测定方法由供需双方协商一致解决。

4.1.2 铂质量分数的测定

醋酸四氨铂中铂质量分数的测定按照YS/T 646.1的规定进行。

4.1.3 杂质元素质量分数的测定

- 醋酸四氨铂中氯离子、硝酸根离子质量分数的测定按照YS/T 1280附录A、B的规定进行，其他杂质元素质量分数的测定按照YS/T 646.2的规定进行。

4.2 水溶解试验

称取0.50g样品（精确到0.01g），加10mL水（25℃），溶液应完全澄清，无目视可见不溶物。

4.3 外观质量

采用目视检查。

- 5 检验规则

- 5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方技术监督部门进行检验，产品质量应符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

- 5.2 组批

- 产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

- 5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、水溶解试验和外观质量的检验。

- 5.4 取样

5.4.1 产品化学成分、水溶解试验的取样：同一批产品逐瓶取样，取样总量不小于10g，再用四分法缩分至检验所需数量。

5.4.2 产品外观质量逐瓶检验。

- 5.5 检验结果的判定

5.5.1 产品化学成分检验、水溶解试验中任一项的检验结果不合格时，判该批产品不合格。

- 5.5.2 产品外观质量检验不合格时，判该瓶产品不合格。

6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 6.1 标志

在检验合格的产品上应有如下标志：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 生产批次；

- 数量；

- 该批瓶数。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 产品应装入密封的聚丙烯或聚乙烯塑料瓶内，整齐固定于木箱或纸箱内。包装单位（g/瓶）：1、5、10、20、50、100、250、500、1000、1500。

6.2.2 产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

6.2.3 产品应放于干燥处，严防受潮。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 生产批次；

- 产品净重；

- 分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

b) 数量；

c) 本标准编号；

d) 纯度测定方法

F) 其他。