hao

YS/T XXX－XXXX《醋酸四氨铂》

编制说明

（讨论稿）

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2020年05月

- 《醋酸四氨铂》

- 编制说明（讨论稿）

一 工作简况

1 任务来源及计划要求

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2018年第一批有色金属行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委[2018]33号）和《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2018] 31号）的要求，徐州浩通新材料科技股份有限公司负责YS/T XXX－XXXX《醋酸四氨铂》标准的起草任务，标准性质为推荐性行业标准，该项目计划编号为2018-0555T-YS，计划完成年限：2020年。

2 项目所涉及的方法简况

本标准规定了醋酸四氨铂的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于精细化工、石油化工和电镀行业用醋酸四氨铂。

目前制备含铂催化剂的前驱体化合物多采用二氯四氨铂、氯铂酸、硝酸铂类铂盐，由于这类铂盐中氯离子和硝酸根离子的存在，严重影响了含铂催化剂的耐高温性能、活性和设备的使用寿命。随着含铂催化剂用量的增加，对其质量的要求越来越高，急需不含氯和硝的含铂催化剂。

四氨合铂(Ⅱ)类化合物是一类重要的铂(Ⅱ)化合物，广泛应用在精细化工、石油化工和电镀行业。其中醋酸四氨铂(Ⅱ)极易溶于水，不溶于醇类、酮类等有机溶剂，是目前主流四氨类化合物中溶解度最高的，非常适合浸渍法制备含铂催化剂，因其水溶液含有醋酸根，能同时起到缓冲作用，也有将其用作电镀主盐。用醋酸四氨铂来替代含氯离子和硝酸根离子的二氯四氨铂、氯铂酸、硝酸铂等传统铂盐，可避免氯离子和硝酸根离子对含铂催化剂的活性和设备腐蚀性造成的不良影响，进而提高催化剂的性能和使用寿命，使催化剂技术更加环保，满足精细化工、石油化工和电镀行业对含铂催化剂越来越高的技术要求。

3 起草单位情况

徐州浩通新材料科技股份有限公司成立于2005年，主营业务为贵金属二次资源综合回收利用，主要产品包括铂、钯、铑、银及其系列深加工产品等。公司是徐州市绿色企业，江苏省第一批省级循环经济试点单位，江苏省资源综合利用类企业和国家火炬计划重点高新技术企业，被国家发改委列为“循环经济和资源节约重大示范项目”工程基地，设有江苏省（浩通）贵金属综合利用工程技术研究中心和省级企业院士工作站，主持制定了多项国家及行业标准，并有多项发明专利，成功研发了综合回收处理含贵金属废催化剂再生资源的全新生产工艺技术，成为国内技术领先的贵金属二次资源综合利用企业。公司以清洁生产、绿色环保和健康安全为追求目标，打造高科技、环保型的循环经济产业，努力追求企业的持续发展和永续经营。

4 主要工作过程

4.1 工作分工

2019年04月，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在浙江桐乡召开了《醋酸四氨铂》标准起草的任务落实会。本标准由徐州浩通新材料科技股份有限公司负责起草，西安瑞鑫科金属材料有限责任公司、江西税诚科技有限公司参与起草。

4.2 主要工作过程

徐州浩通新材料科技股份有限公司接到有色标委会下达的起草任务后，成立了《醋酸四氨铂》标准编写组，召开了标准项目编写启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工。

1) 确立《醋酸四氨铂》行业标准制定遵循的基本原则；

2) 对生产、使用厂家和分析检测机构进行调研、收集资料；

3) 查阅相关标准、资料，确定标准制定方案；

4) 确定醋酸四氨铂产品的主要技术内容；

5) 根据测试数据确定技术指标取值范围。

编写组收集并整理国内外醋酸四氨铂的信息和技术资料，对国内外醋酸四氨铂生产、使用情况和产品质量水平进行论证，于2019年11月形成《醋酸四氨铂》行业标准征求意见稿。

征求意见稿形成后及时发送各单位征求意见，相关专家对本标准的征求意见稿提出了宝贵意见和建议，标准编写小组对所有反馈的意见和建议进行讨论后，对意见稿进行了修改，形成了讨论稿。

二 标准的编制原则

1标准原则

本标准严格按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构与编写》的规定格式进行编写。

通过大量调研，既考虑到醋酸四氨铂生产质量的先进性和供需双方要求的普遍性，又考虑到产品标准技术的规范性，以及分析技术的先进性、适用性和可操作性，制定了标准起草所遵循的基本原则和编制依据。

- 查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

- 根据国内外醋酸四氨铂生产企业的具体情况，力求做到标准的合理性与实用性；

- 广泛适用，操作可行的原则；

- 有利于创新发展与国际接轨的原则。

2 编制依据

根据目前生产水平状况、市场需求及国内外客户的需要制定本标准。

三 主要起草内容

1 关于醋酸四氨铂技术要求（分子式、化学成分、外观质量、溶解实验）的确定

醋酸四氨铂分子式为Pt(NH3)4（CH3COO)2，分子量为381.32，铂理论质量分数为51.16%。经过前期市场调研，铂质量分数保证在49.10%以上、各杂质质量分数控制在0.001%以下即可满足用户要求。现将部分醋酸四氨铂生产厂家产品指标列于表1，醋酸四氨铂使用厂家产品指标要求列于表2。

表1部分生产厂家指标                     质量分数（%）

| 生产厂家 | 铂含量 | Au | Ag | Pd | Rh | Ru | Ir | Ni | Cu | Fe | Zn | Pb | Sn | Cr | Cl- | NO3- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐州浩通 | 51.10 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.005 |
| 厂家1 | 49.98 | 0.001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.0007 | 0.003 | 0.005 |
| 厂家2 | 50.37 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005 | 0.005 | 0.007 |
| 厂家3 | 51.05 | 0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.002 | 0.0008 | 0.01 | 0.01 |

表2部分使用厂家指标要求                    质量分数（%）

| 使用厂家 | 铂含量，不低于 | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Ag | Pd | Rh | Ru | Ir | Ni | Cu | Fe | Zn | Pb | Sn | Cr | Cl- | NO3- |
| 厂家1 | 49.10 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | / | 0.001 | 0.005 | / | / | / |
| 厂家2 | 49.50 | 0.003 | 0.002 | / | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | / | 0.001 | 0.01 | 0.02 |
| 厂家3 | 50.00 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | / | 0.002 | 0.001 | 0.002 | / | 0.001 | / | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.01 |
| 厂家4 | 51.00 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| 注：“/”代表对此项不作要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以绝大多数醋酸四氨铂生产厂家生产技术水平满足用户需求为原则，并结合醋酸四氨铂的铂理论质量分数，确定了铂质量分数为49.10%~51.16%为宜，并由此推断醋酸四氨铂纯度不小于96%即可满足客户使用要求。杂质元素确定基于以下原则：一是原料或生产过程中引入杂质元素，包括设备材料引入的杂质元素；二是在产品使用过程中需要控制的杂质元素；三是常见易沾污的杂质元素；四是用户要求杂质元素的最高允许量。综合考量，具体化学成分如下表3所示：

表3 化学成分                        质量分数（%）

| 醋酸四氨铂，不小于 | 铂含量 | 杂质元素， 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 49.10～51.16 | Au | Ag | Pd | Rh | Ru | Ir | Ni | Cu |
|  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Fe | Zn | Pb | Sn | Cr | Cl- | NO3- | / |
|  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | / |

根据醋酸四氨铂物理性质确定其外观质量和溶解实验要求。

3.2试验方法的确定

依据技术要求，试验方法包括化学成分、水溶解试验、外观质量三方面。

根据表1可知，化学成分检验包括醋酸四氨铂、铂和杂质元素质量分数测定三部分。要确定醋酸四氨铂纯度，首先要确定客户对杂质元素种类及含量范围的要求，对应的检测方法根据实际需要双方协商确定。醋酸四氨铂中铂质量分数的测定按照YS/T 646.1的规定进行，氯离子、硝酸根离子质量分数的测定按照YS/T 1280附录A、B的规定进行，标准中规定的其他杂质元素质量分数的测定按照YS/T 646.2的规定进行。

根据多次试验确定水溶解试验为：称取0.50g样品（精确到0.01g），加10mL水（25℃），溶液应完全澄清，无目视可见不溶物。

醋酸四氨铂为白色晶体，采用目视检查其外观质量。

四、标准水平分析

经查，本标准目前尚无相应的国际、国家和行业标准，本标准技术达到国内先进水平。

五、与现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况的关系

本标准属于专业基础标准，没有现行的法律、法规、规章制度等对其要求，本领域没有强制性标准，且与其他标准无矛盾与不协调之处。

六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准无涉及专利情况。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

九 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡方法）

无。

十 废止现行有关标准的建议

无。

十一、其他应予说明的事项

无。

十二、预期效果

随着科学技术的进步，醋酸四氨铂的应用越来越广泛。本标准的制定，充分考虑了国内醋酸四氨铂市场体系和工艺水平，为供需双方提供了统一的醋酸四氨铂技术质量标准，内容全面，切实可行。因此标准的发布、实施，对于规范市场、促进企业竞争和良性发展以及产业的有序进步有极其重要的影响和意义

《醋酸四氨铂》行业标准编写组

2020.05.30