ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

离子型稀土原矿化学分析方法 稀土总量的测定 电感耦合等离子体质谱法

Chemical analysis methods of ion type rare earth ore —

Determination of total rare earth contents—inductively coupled plasma mass spectrum method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：赣州有色冶金研究所、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、江西理工大学、中国有色桂林地质矿产研究院有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、包头稀土研究院、钢研纳克检测技术股份有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、虔东稀土集团股份有限公司、中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究所。

本标准主要起草人：谢璐、黎英、刘鸿、曾庆平、刘和连、蒙文飞、杨峰、王金凤、张鵾、王贵超、张红、杨倩倩、田佳、温斌、袁晓红、陈涛、吴希、古吉汉、吴伟明、郑弦、张文娟、张文星。

离子型稀土原矿化学分析方法                               稀土总量的测定                                           电感耦合等离子体质谱法

- 范围

本标准规定了离子型稀土原矿中稀土总量的测定方法。

本标准适用于离子型稀土原矿中稀土总量的测定。测定范围（质量分数）：0.010%~0.50%

- 原理

试料用氢氟酸、高氯酸分解，加热至氢氟酸烟冒尽，用硝酸溶解盐类。在稀硝酸介质中，以氩等离子体为离子化源，用质谱法测定十五个稀土元素质量分数，各个质量分数之和即为稀土总量。测定时以内标法进行校正。

- 试剂与材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为二级蒸馏水。

  - 氢氟酸。

  - 高氯酸。

  - 硝酸（优级纯）。

  - 过氧化氢。

  - 硝酸（1+1）（优级纯）。

  - 镧标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镧 [w（REO）>99.5%，w（La2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化镧。

  - 铈标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铈 [w（REO）>99.5%，w（CeO2/REO） >99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），2 mL过氧化氢（3.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化铈。

  - 镨标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镨 [w（REO）>99.5%，w（Pr6O11/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化镨。

  - 钕标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钕 [w（REO）>99.5%，w（Nd2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化钕。

  - 钐标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钐 [w（REO）>99.5%，w（Sm2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化钐。

  - 铕标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铕 [w（REO）>99.5%，w（Eu2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化铕。

  - 钆标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钆 [w（REO）>99.5%，w（Gd2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化钆。

  - 铽标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铽 [w（REO）>99.5%，w（Tb4O7/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化铽。

  - 镝标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镝 [w（REO）>99.5%，w（Dy2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化镝。

  - 钬标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钬 [w（REO）>99.5%，w（Ho2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化钬。

  - 铒标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铒 [w（REO）>99.5%，w（Er2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化铒。

  - 铥标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铥 [w（REO）>99.5%，w（Tm2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化铥。

  - 镱标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镱 [w（REO）>99.5%，w（Yb2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化镱。

  - 镥标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镥 [w（REO）>99.5%，w（Lu2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化镥。

  - 钇标准溶液：称取0.100 0 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钇 [w（REO）>99.5%，w（Y2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 000 µg氧化钇。

  - 铟内标溶液：移取1.00 mL铟标准溶液（国家有证标准溶液1 000 μg/ mL）于1 000 mL容量瓶中，加入100 mL硝酸（3.3），以水稀释至刻度，此溶液1 mL含1 μg铟。

  - 铑内标溶液：移取1.00 mL铑标准溶液（国家有证标准溶液1 000 μg/ mL）于1 000 mL容量瓶中，加入100 mL硝酸（3.3），以水稀释至刻度，此溶液1 mL含1 μg铑。

  - 镧铈钕钇稀土混合标准溶液①分别移取1 mL单一稀土标准液（3.6，3.7，3.9，3.20）于100 mL容量瓶中，用1%硝酸溶液定容。此时溶液中含氧化镧、氧化铈、氧化钕、氧化钇浓度各为10 μg/mL。

  - 镧铈钕钇稀土混合标准溶液②：移取10 mL镧铈钕钇稀土混合标准溶液①（3.23）于100 mL容量瓶中，用1%硝酸溶液稀释至刻度。此时溶液中含氧化镧、氧化铈、氧化钕、氧化钇浓度各为1 μg/mL。

  - 镨钐钆镝稀土混合标准溶液①：分别移取5 mL单一稀土标准液（3.8，3.10，3.12，3.14）于100 mL容量瓶中，用1%硝酸溶液稀释至刻度。此时溶液中含氧化镨、氧化钐、氧化钆、氧化镝浓度各为50 μg/mL。

  - 镨钐钆镝稀土混合标准溶液②：移取2 mL镨钐钆镝稀土混合标准溶液①（3.25）于100 mL容量瓶中，用1%硝酸溶液稀释至刻度。此时溶液中含氧化镨、氧化钐、氧化钆、氧化镝浓度各为1 μg/mL。

  - 铕铽钬铒铥镱镥稀土混合标准溶液①：分别移取1 mL单一稀土标准液（3.11，3.13，3.15，3.16，3.17，3.18，3.19）于100 mL容量瓶中，用1%硝酸溶液稀释至刻度。此溶液中含氧化铕、氧化铽、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥浓度各为10 μg/mL。

  - 铕铽钬铒铥镱镥稀土混合标准溶液②：移取1 mL铕铽钬铒铥镱镥稀土混合标准溶液①（3.27）于100 mL容量瓶中，用1%硝酸溶液稀释至刻度。此时溶液中含氧化铕、氧化铽、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥浓度各为0.1 μg/mL。

- 仪器和设备

电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率不低于（0.8±0.1）amu。

- 样品

- 样品粒度小于0.074 mm，预先在100 ℃~105 ℃烘2 h，置于干燥器中冷却至室温。

- 分析步骤

  - 试料

按表1称取样品，精确至0.000 1 g。

表1 试样称取量

| 质量分数范围/% | 试料/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.01~0.10 | 0.20 | 20.00 |
| ＞0.10~0.50 | 0.20 | 5.00 |

  - 平行测定

独立地进行两次测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料（6.1）进行空白试验。

  - 分析试液的制备

    - 将试料（6.1）置于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，少量水温润，加入10 mL氢氟酸（3.1），4 mL高氯酸（3.2），加热至冒完氢氟酸烟，取下，冷却，加入10 mL硝酸（3.5），加热溶解至清亮，取下冷却。

    - 将试液（6.4.1）移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

    - 按表1分取试液（6.4.2）于100 mL容量瓶中，加入1.00 mL铟内标溶液（3.21）或1.00 mL铑内标溶液（3.22），补加硝酸，使其酸度为2%，以水稀释至刻度，混匀，待测。

  - 标准系列溶液的配制

按表2移取稀土混合标准溶液(3.23，3.24，3.26，3.28)和铟内标溶液（3.21）或铑内标溶液（3.22）于200 mL容量瓶中，加入适量硝酸使溶液酸度保持在2%，配制成工作曲线系列。

表2 标准系列配制表

单位：mL

| 稀土混合标准溶液 | 3.22 | 3.23 | 3.25 | 3.27 | 3.21 | 3.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 标2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 标3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 标4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 标5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 标6 | 6 | 0 | 16 | 16 | 2 | 2 |

该标准系列浓度见表3。

表3 标准系列浓度

单位：ng/mL

| 元素 | 标1 | 标2 | 标3 | 标4 | 标5 | 标6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化钇，氧化镧，氧化铈，氧化钕 | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 氧化镨，氧化钐，氧化钆，氧化镝 | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| 氧化铕，氧化铽，氧化钬，氧化铒， 氧化铥，氧化镱，氧化镥 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 |

  - 测定

    - 测量元素同位素质量数见表4.

表4 元素同位素质量数

| 元素 | 测定同位素质量数 | 元素 | 测定同位素质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | 89 | Tb | 159 |
| La | 139 | Dy | 163 |
| Ce | 140 | Ho | 165 |
| Pr | 141 | Er | 166 |
| Nd | 146 | Tm | 169 |
| Sm | 147 | Yb | 172 |
| Eu | 153 | Lu | 175 |
| Gd | 157 | - | - |

    - 将分析试液（6.4.3）、空白试液（6.3）与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体质谱测定。

- 试验数据处理

按下式计算稀土总量的质量分数w（REO）计，以百分数计：

wREO=Σ（ρ1−ρ0）V2V0mV1×109×100

式中：

ρ1——自工作曲线上查得分析试液中单一稀土氧化物测定值，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得空白溶液中单一稀土氧化物测定值，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——第二次定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限，超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得。

- 表5 重复性限

- 单位：%

| 稀土总量（质量分数）范围 | 重复性限r |
| --- | --- |
| 0.0160 | 0.0013 |
| 0.0383 | 0.0018 |
| 0.0718 | 0.0033 |
| 0.128 | 0.0073 |
| 0.210 | 0.014 |
| 0.495 | 0.036 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差 |  |

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表6所列允许差。

- 表6 允许差

单位：%

| 稀土总量（质量分数）范围 | 允许差r |
| --- | --- |
| ＞0.01~0.05 | 0.004 |
| ＞0.05~0.10 | 0.01 |
| ＞0.10~0.20 | 0.02 |
| ＞0.20~0.40 | 0.04 |
| ＞0.40~0.50 | 0.06 |

- 质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

_________________________________