【】‘

T

ICS 77.160

CCS H 21

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—20XX

锰酸锂电化学性能测试

首次放电比容量及首次充放电效率

测试方法

Electrochemical performance test of lithium manganese oxide—

Test method for discharge specific capacity and charge-discharge coulombic efficiency of the first cycle

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

| 国家市场监督管理总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 国家标准化管理委员会 |  |

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、中信国安盟固利电源技术有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、西北有色金属研究院、国合通用测试评价认证股份公司。

本文件主要起草人：

锰酸锂电化学性能测试

首次放电比容量及首次充放电效率

测试方法

  - 范围

本文件规定了锂离子电池正极材料锰酸锂的首次放电比容量及首次充放电效率测试方法。

本文件适用于锂离子电池正极材料锰酸锂首次放电比容量及首次充放电效率的测试。

2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  试验条件

本文件所规定的各项试验步骤，未做特别说明时，宜在干燥间（环境露点温度≤-20℃）中进行；对无干燥间试验条件情形，各试验步骤应在相对湿度≤40.0%，温度20℃～30℃的环境条件下进行。

- 5  试剂或材料

5.1  锰酸锂。

5.2  导电剂：乙炔黑或炭黑，D50:1.0μm～3.0μm。

5.3  聚偏二氟乙烯：简称PVDF，电池级，分子量≥5×105，旋转黏度≥6000mPa·s，水分≤0.10%。

5.4  N-甲基吡咯烷酮：简称NMP，电池级，纯度≥99.9%，水分≤0.02%。

5.5  铝箔：厚度为12μm～20μm。

5.6  乙醇：工业级。

5.7  锂离子电池隔膜：聚烯烃多孔膜，孔隙率35.0%～60.0%，透气率300s/100mL～700s/100mL，平均孔径≤1.0μm，直径φ16mm～φ20mm，厚度9.0μm～25.0μm。

5.8  金属锂片：直径 φ14.0mm～φ16.0mm，厚度为0.40mm～0.80mm。

5.9  CR2032电池标准结构件。

5.10  锂离子电池用电解液：由电池级六氟磷酸锂(LiPF6)溶于有机溶剂(碳酸乙烯酯EC、碳酸二甲酯DMC、碳酸甲乙酯EMC为1：1：1)中形成的浓度为1mol/L的溶液组成，水分≤0.002%，游离酸(HF)≤0.005%，密度1.23±0.02 g/cm3，色度≤50 Hazen。

- 6  仪器设备

6.1  干燥间除湿机组（可控环境露点温度≤-20℃）。

6.2  电子天平：精确到0.0001g。

6.3  电子天平：精确到0.00001g。

6.4  离心分散器。

6.5  锂电池极片小型涂布机。

6.6  烘箱。

6.7  冲片机：正极冲片冲孔模具直径尺寸为φ10mm～φ14mm，隔膜冲片冲孔模具直径尺寸为φ16mm～φ18mm。

6.8  台式数显测厚仪（分辨率1μm）。

6.9  对辊机：扣式锂电池专用。

6.10  真空烘箱，真空度10-3 bar。

6.11  惰性气氛（氩气）手套箱：水蒸气、氧气含量均不大于0.0005%。

6.12  绝缘镊子。

6.13  注液器：1mL。

6.14  扣式电池封装机。

6.15  锂离子电池电化学性能测试仪5V/10mA。

6.16  恒温箱，0℃～60℃，控温精度0.5℃。

6.17  干燥器：内盛适当的干燥剂（如变色硅胶）。

- 7  试验步骤

7.1  试剂和材料预处理

7.1.1  锰酸锂（5.1）、导电剂 (5.2)、聚偏二氟乙烯(5.3)：放入真空烘箱(6.10)内，在100℃条件下烘烤15h，后置入干燥器(6.17)中冷却至室温。

7.1.2  锂离子电池隔膜(5.7)：放入真空烘箱(6.10)内，在90℃条件下烘烤4h，取出后转移至手套箱(6.11)中进行存放。

7.1.3  CR2032电池标准结构件(5.9)：用乙醇(5.6)对CR2032电池结构件进行超声清洗，超声3次，每次30分钟，操作完毕后，取出结构件(5.9)放置于真空烘箱(6.10)内，在90℃条件下烘干15h，随后转移至手套箱(6.11)中进行存放。

7.1.4  铝箔：采用乙醇(5.6)对铝箔(5.5)进行擦拭清洁处理。

7.2  正极片制备

7.2.1 配胶

不锈钢，称取NMP，200g，加入PVDF（90：4：6），混合，再加入导电剂，再混合，装入容器中备密封聚四氟乙烯罐。胶固含量 10-20 %

锰酸锂(5.1)、导电剂Super P(5.2)、聚偏二氟乙烯 PVDF (5.3)按其之间的质量分数分别为90∶4∶6计算，用电子天平(6.2)称量；NMP(5.4)的量按与固体物总质量的（40～60）%计算，用电子天平(6.2)称量。

7.2.2 混合

将上述配好的导电胶加入离心分散器（6.4）内的搅拌罐中，再逐步加入称量锰酸锂(5.1)补加NMP至设计固含量，进行分散搅拌直至分散均匀。

7.2.3 涂覆

用锂电池极片小型涂布机(6.5)将搅拌混合后的正极浆料均匀涂覆在铝箔(5.5)的一面上（亮面），涂布机(6.5)刮刀厚度调节至250μm。涂布完成后，将正极片转移至烘箱(6.6)中进行烘干处理，烘烤温度控制在120℃，烘烤30分钟。烘干结束并达到可加工要求后，采用冲片机(6.7)冲出直径尺寸为φ14mm的正极片，对冲出的正极片进行质量测量（采用电子天平(6.3)）及厚度测量（采用台数数显测厚仪(6.8)），计算初始压实密度。（铝箔质量扣除：称取10片集流体箔，取平均值，作为基底质量）

7.2.4 正极片制备

按照设计压实密度（2.2g/cm³～2.7g/cm³），计算正极片实际厚度要求，采用对辊机(6.9)将步骤4.2.3中120℃烘烤后的正极片辊压至目标厚度。随后采用冲片机(6.7)冲出直径尺寸为φ14mm的足够数量的正极片，对冲出的极片采用电子天平(6.3)进行称量，重复测量三次取平均值，并编号记录，随后放入真空烘箱(6.10)中，在90℃条件下烘烤15h后，转移至惰性气氛（氩气）手套箱(6.11)中存放。

7.3 电池组装

本项所规定的步骤，应在手套箱(6.11)中实施。扣式电池装配顺序为为：自下而上，依次为负极壳、锂片、聚丙烯多孔膜、正极片、叠片、弹簧片、正极壳。具体操作可参考下述工步：

——负极壳(5.9)开口向上，平整的放于水平台面上；

——用镊子(6.12)将金属锂片(5.8)置入负极壳(5.9)，与负极壳平面接触并平整的处于负极壳正中；

——用镊子(6.12)夹取聚丙烯多孔膜(5.7)，使其完全覆盖金属锂片并居中；

——用注液器(6.13)将200μl电解液注入到负极壳中;

——用镊子(6.12)将7.2.4中制备好的正极片放置于隔膜正中间位置；

——用镊子(6.12)放置垫片和弹簧支撑片，并与正极片三者对齐居中；

——用注液器(6.13)将200μl电解液注入到含有垫片、弹簧片、正极片、隔膜及金属锂片的负极壳中；

——用镊子(6.12)放置正极壳覆盖在负极壳上；

——平移到扣式电池封装机(6.14)上，扣压封装；870kg，

——用无尘纸(5.11)擦拭泄露在扣式电池壳外的电解液；

——对组装的试验电池逐一编号并做记录。

7.4 电池测试

将制作的试验电池放入恒温箱(3.16)，温度控制在25℃±0.5℃，静置12h后，用锂离子电池电化学性能测试仪(6.15)测试，充放电制度如下：

——充电限制电压：恒流充电至4.35V；

——放电终止电压：恒流放电至3.00V；

——恒流充放电电流：可参考下述计算公式根据测试要求进行调整：

……………………………………（1）

式中：

——电池中正极片的直径，单位为厘米（cm）；

- i ——充放电电流，单位为毫安（mA）；

——此处为常数，锰酸锂理论比容量148 mAh/g；

m——电池正极片中活性物质锰酸锂的质量，单位为克（g）。

7.5 数据记录

试验电池充电-放电循环一周，记录循环的容量，时间参数，计算锰酸锂的首次放电比容量和首次充放电效率。

- 8  试验数据处理

8.1  首次放电比容量

锰酸锂的首次放电比容量按式（2）计算：

C=QIDm       ……………………………………（2）

式中：

- C——首次放电比容量，单位为毫安时每克（mA·h/g）；

QID——首次放电容量，单位为毫安时（mA·h）；

m——电池中活性物质锰酸锂的质量，单位为克（g）。

活性物质质量为三次测量取平均值结果。

8.2  首次充放电效率

锰酸锂的首次充放电效率按式（3）计算：

η=QIDQIC×100%      ……………………………………（3）

式中：

η —— 首次充放电效率；

QIC——首次充电容量，单位为毫安时（mA·h）；

QID——首次放电容量，单位为毫安时（mA·h）。

计算结果保留小数点后一位。

- 9  试验报告

试验报告应包括以下内容：

- 样品名称及批次；

- 检测结果；

- 检测日期；

- 本标准没有规定的各种操作；

- 可能影响检测结果的情况；

- 本文件编号。