前  言

中华人民共和国有色金属行业标准

20XX－XX发布

YS

超细羰基镍粉

Extra-fine carbonyl nickel powder

（征求意见稿）

YS/T XXXX—XXXX

代替 YS/T 218－2011

X

- ICS 77.160

- CCS H 71

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

20XX-XX-XX实施

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 218-2001《超细羰基镍粉》，与YS/T 218-2001相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 将超细羰基镍粉的适用范围由20-500nm变更为20-1000nm；

- 产品牌号由原来的6个修订为9个；

- 对产品牌号的标识方法做了修订；

- 对部分牌号的化学成分指标做了修订；

- 对规范性引用文件进行调整；

- 对主品位的测定方法做了修订；

- 对5.2组批条款中组批规定进行了调整；

- 对质量证明书和订货单（或合同）中包含内容进行了修订。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

- 本文件起草单位：金川集团股份有限公司

- 本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——YS/T 218-2011、YS/T 218-2001、YS/T 218-1994、GB/T 214-1984。

- 超细羰基镍粉

1  范围

本文件规定了超细羰基镍粉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书及合同（或订货单）内容。

本文件适用于羰基法及丝材电爆炸法生产的超细镍粉，平均粒径20nm~1000nm，该产品主要用于硬质合金、钨合金生产、高效催化剂、磁流体、高效助燃剂、导电浆料、高性能电极材料、活化烧结添加剂、金属和非金属的表面导电涂层处理。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479  金属粉末松装密度的测定  第1部分  漏斗法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末-取样方法

GB/T 8647（所有部分）  镍化学分析方法

GB/T 13221  纳米粉末粒度分布的测定  X射线小角散射法

GB/T 3249   金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

YS/T 539.13  镍基合金粉化学分析方法  第13部分：氧量的测定  脉冲加热惰性气熔融-红外线吸收法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  技术要求

- 4.1 产品分类

- 超细羰基镍粉按化学成分和粒度不同分为FNTS-1、FNTS-2、FNTS-3、FNTS-4、FNTS-5、FNTS-6、FNTS-7、FNTS-8、SDBS-9九个牌号，其中，FNT代表羰基镍粉，CDB代表丝材电爆炸法生产的镍粉，S表示超细。

- 4.2 化学成分

各牌号超细羰基镍粉的化学成分应符合表1的规定。

表1  化学成分                            质量分数/%

| 牌号 | 主含量 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Fe | C | O | S |
| FNTS-1 | 余量 | 0.01 | 0.15 | 2.0 | 0.001 |
| FNTS-2 | 余量 | 0.015 | 0.20 | 2.0 | 0.002 |
| FNTS-3 | 余量 | 0.01 | 0.15 | 4.0 | 0.001 |
| FNTS-4 | 余量 | 0.015 | 0.20 | 4.0 | 0.002 |
| FNTS-5 | 余量 | 0.01 | 0.15 | 5.0 | 0.001 |
| FNTS-6 | 余量 | 0.015 | 0.20 | 5.0 | 0.002 |
| FNTS-7 | 余量 | 0.01 | 0.30 | 0.5 | 0.001 |
| FNTS-8 | 余量 | 0.015 | 0.40 | 1.0 | 0.002 |
| FNTS-9 | 余量 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.002 |

- 4.3 物理性能

超细羰基镍粉的物理性能应符合表2的规定。

表2 物理性能

| 牌号 | 平均粒径范围/nm | 松装密度/g/cm3 | 比表面积/m2/g |
| --- | --- | --- | --- |
| FNTS-1 | 150～500 | 0.20～0.60 | 2～9 |
| FNTS-2 | 150～500 | 0.20～0.60 | 2～9 |
| FNTS-3 | 80～150 | 0.15～0.40 | 6～20 |
| FNTS-4 | 80～150 | 0.15～0.40 | 6～20 |
| FNTS-5 | 20～80 | 0.05～0.25 | 20～65 |
| FNTS-6 | 20～80 | 0.05～0.25 | 20～65 |
| FNTS-7 | 500～1000 | ＜0.8 | 1.5～2.5 |
| FNTS-8 | 500～1000 | ＜0.8 | 1.5～2.5 |
| FNTS-9 | 500～1000 | ＜0.8 | 3.5～4.0 |

- 4.4 外观质量

超细羰基镍粉应呈黑色、颜色均匀、无结块，无目视可见夹杂物。

- 4.5 其他要求

需方对产品有其他特殊要求，可由供需双方协商确定。

5  试验方法

- 5.1  产品中氧的分析按YS/T539.13的规定进行， 铁、碳、硫的分析按GB/T 8647的规定进行。

5.2  产品的比表面积测定按GB/T 19587的规定进行。

5.3  FNTS-7、FNTS-8牌号产品的平均粒径测定按 GB/T 3249的规定；其余牌号产品平均粒径的测定按GB/T 13221的规定进行。

5.4  产品松装密度的测定按GB/T 5061的规定进行。

5.5   产品外观质量采用目视检测。

6  检验规则

- 6.1 检查与验收

6.1.1 产品由供方进行检验，保证产品符合本标准和合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的产品按本标准规定的方法进行检测，如检测结果与本标准及合同（或订货单）不符，应在收到产品起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

- 6.2 组批

每批产品应由同一牌号、同一批号的产品组成，每批质量不大于5kg。

- 6.3 检验项目

检验项目及取样数量应符合表3的规定。

表3 检验项目及取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T5314的规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 物理性能 | 按GB/T5314的规定进行 | 3.3 | 4.2，4.3，4.4 |
| 外观质量 | 逐桶 | 3.4 | 4.5 |

- 6.4 取样与制样

6.4.1 产品化学成分不合格，判该批产品不合格。

6.4.2 产品物理性能不合格，判该件产品不合格。

6.4.3 产品外观质量不合格，判该桶产品不合格。

7  包装、标志、贮存、运输和质量证明书

- 7.1 标志

- 每桶产品外包装上应注明：

- a）公司名称、商标，联系方式；

b）产品名称、牌号；

c）批号、净重；

d）生产日期；

e）本标准编号。

- 7.2 包装

- 超细羰基镍粉采用内外两层包装，内层为厚塑料袋抽真空或充氩气后封口包装；外包装采用铁桶，每桶装5kg、10kg、20kg三种规格。外包装桶上应印有“防潮”“轻放”“向上”字样或标识，同时也可根据需方要求进行包装。

- 7.3 运输

- 产品运输时应防止潮湿，运输车辆应清洁，在搬运过程中应轻拿、轻放小心轻放，不得滚动、倒置及剧烈碰撞，并防止产品的密封包装损坏，与其他物品分开堆放。

- 7.4 贮存

- 产品应贮存于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，仓库应通风、阴凉，温度保持在15℃～30℃，相对湿度不得超过60%；产品不得与易燃易爆产品混储。

- 7.5 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、联系方式；

b) 产品名称、牌号或合同约定；

c) 批号、批重、产品件数；

d）分析检测结果及质量监督部门印记；

e) 生产日期；

f) 本文件编号。

8  订货单（或合同）内容

订购本文件所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号或合同约定（指标）；

c）数量；

d）本文件编号；

e）其他。