中华人民共和国有色金属行业标准

20XX－XX－XX发布

YS

羰基镍丸

Carbonyl nickel pellets

（征求意见稿）

YS/T XXXX—XXXX

- ICS 77.160

- CCS H 71

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

20XX－XX－XX实施

- I

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

- 本文件起草单位：金川集团股份有限公司

- 本文件主要起草人：

- 羰基镍丸

1  范围

本文件规定了羰基镍丸的要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书及合同（或订货单）内容。

本文件适用于羰化法生产的镍丸，该镍丸主要用于不锈钢、高温合金及超合金钢和镍盐、电镀等行业。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8647（所有部分）  镍化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  技术要求

- 4.1  牌号

羰基镍丸产品按照化学成分和物理性能分为6个牌号： NSNW01、NSNW02、LSNW01、LSNW02、HSNW01、HSNW02。其中NS表示不含硫、LS表示低含硫、HS表示高含硫，NW表示羰基镍丸，数字表示牌号编号。

- 4.2  化学成分

各牌号羰基镍丸的化学成分应符合表1的规定。

表1   化学成分

| 产品牌号 |  | Ni（%） | Fe（%） | Cu（%） | Co（%） | S（%） | C（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥ | ≤ |  |  |  |  |
| 化学成分质量分数/% | NSNW01 | 99.97 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.015 |
|  | NSNW02 | 99.95 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.030 |
|  | LSNW01 | 99.97 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005-0.05 | 0.015 |
|  | LSNW02 | 99.95 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.005-0.05 | 0.030 |
|  | HSNW01 | 99.97 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.05-0.15 | 0.015 |
|  | HSNW02 | 99.95 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.05-0.15 | 0.030 |
|  | NW01 | 根据客户指标要求 |  |  |  |  |  |
| 注：其他杂质是指铜、砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、锰、镁、硅、铝。镍含量为100%减杂质含量求得，一般其他杂质含量不予检测，其合计值按0.01%计。除需方有要求并在合同上注明时，供方可提供杂质含量实测值。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.3  物理性能

各牌号羰基镍丸产品的外形为类球状颗粒，其物理性质应符合表2的规定。

表2  物理性能

| 产品牌号 | 粒度/mm | 用途 |
| --- | --- | --- |
| NSNW01 | 6-20 | 用于高温合金、超合金钢、不锈钢 |
| NSNW02 | 6-20 | 用于高温合金、超合金钢、不锈钢 |
| LSNW01 | 4-10 | 用于电镀、镍盐 |
| LSNW02 | 4-10 | 用于电镀、镍盐 |
| HSNW01 | 4-10 | 用于电镀、镍盐 |
| HSNW02 | 4-10 | 用于电镀、镍盐 |
| NW01 | 根据客户指标要求 |  |

- 4.4  外观质量

- 羰基镍丸颜色为银灰色，其表面应洁净，干燥，无目视可见夹杂物。

- 4.5  其他要求

需方对羰基镍丸有其它特殊要求，可由供需双方协商确定。

5  试验方法

- 5.1  羰基镍丸化学成分的分析测定按GB/T 8647规定的方法进行。

5.2  羰基镍丸粒径的测定用套筛进行筛分测定。

5.3  羰基镍丸外观质量采用目视检查。

6  检验规则

- 6.1 检查与验收

6.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品符合本标准或订货单（合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准规定的方法进行检验，如检验结果与本标准及订货单（合同）不符，应在收到产品起15日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

- 6.2 组批

产品应成批提交检验，每批产品应由同一循环系统、同一生产周期、同一牌号产品的羰基镍丸组成，批重不大于20 t。

- 6.3 检验项目

检验项目及取样数量应符合表3的规定。

表3  检验项目及取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 3.2 | 4.1 |
| 物理性能 | 每批1份 | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 逐袋 | 3.4 | 4.3 |

- 6.4 检验结果的判定

6.4.1 羰基镍丸化学成分检验结果不合格时，判该批产品不合格。

6.4.2 羰基镍丸物理性能检验结果不合格时，判该批产品不合格。

6.4.3 羰基镍丸外观质量检验结果不合格时，判该件产品不合格。

7  包装、标志、运输、贮存和质量证明书

- 7.1  标志

- 每袋产品外包装上应注明：

- a）供方名称、联系方式；

b）产品名称、牌号；

c）批号、净重；

d）生产日期；

e）本标准号。

- 7.2   包装

羰基镍丸采用吨袋包装。包装规格为2t。同时也可根据需方需要进行包装。

- 7.3  运输和贮存

- 运输和贮存时，不得损坏、污染产品。

- 7.4  质量证明书

- 每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、联系方式；

b）产品名称、牌号；

c）批号、件数；

d）批重；

e）分析结果及质量检验部门印记；

f）生产日期；

g）本文件编号。

8  订货单（或合同）内容

订购本文件所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a）产品名称；

- b）牌号或规格要求；

c）数量；

d）本文件编号；

e）其他。