《铝电解质中氧化铝浓度的测定  重量法》

(预审稿编制说明)

《铝电解质中氧化铝浓度的测定 重量法》编制组

主编单位：山东南山铝业股份有限公司

2020年05月

《铝电解质中氧化铝浓度的测定  重量法》

- 工作简况

  - 立项目的

我国的电解铝产量占世界第一，2017年产量达到3650万吨，占世界电解铝产量的57%左右。目前，世界上工业制取铝的唯一方法仍然是冰晶石-氧化铝熔盐电解法，铝电解质中氧化铝浓度对控制电解工艺至关重要。当氧化铝浓度过低时，将发生阳极效应，浪费大量电能，且产生大量烟气，造成环境污染；当氧化铝浓度过高时，会导致电解槽电解温度大幅度下降，炉膛规整度恶化，电流效率降低，槽底就会被氧化铝沉淀所覆盖，造成阳极消耗不均匀，破坏电解槽正常生产，增高电能消耗。电解生产过程中氧化铝浓度不能过高或过低，需要控制在一定范围内，有利于电解质初晶温度的稳定，降低效应系数、缩短效应时间、减少电压波动；有利于过热度的控制，炉帮的形成，减少电能消耗，从而确保电解生产稳定进行。

要控制氧化铝浓度，需先了解电解槽内氧化铝浓度。国内方面，铝电解质中氧化铝浓度测定方法和水平参差不齐，随着铝电解工业生产的不断发展，为电解铝生产稳定运行，建立其准确、稳定的测定方法已迫在眉睫。本标准的制定可规范铝电解行业铝电解中氧化铝浓度的准确测定步骤，为电解铝生产稳定运行提供参考。

根据《工信厅科（2019）10号》文件，山东南山铝业股份有限公司承担《铝电解质中氧化铝浓度的测定 重量法》标准的起草工作，计划号：2018-2025T-YS。

- 2 项目编制组单位简况

在全国有色标委会组织下，成立了由山东南山铝业股份有限公司、广东省工业分析检测中心、中铝郑州有色金属研究院有限公司单位组成的编制工作组。

- 2.1主编单位简介

山东南山铝业股份有限公司是南山集团重点骨干企业之一， 1999年成功在上海证券交易所上市。山东南山铝业股份有限公司目前旗下拥有电力、氧化铝、电解铝、铝型材、轻合金等多家大型子公司和分公司，形成一条从能源、电力、氧化铝、电解铝，到铝型材、轻合金熔铸、热轧、冷轧、铝箔的完整加工产业链。铝业公司现拥有160KA、300KA和400KA三种电解槽型，各项生产指标均为国内先进水平。

中心实验室主要检测设备有德国OBLF公司光电直读光谱仪、Thermo Electron corporation全铝分析仪，德国布鲁克X-Ray荧光分析仪、衍射分析仪、美国热电的ICP、高频红外碳硫分析仪、美国LECO碳硫分析仪等各种仪器多台（套）。实验室现有固定资产约人民币4000多万，中心实验室专用面积约9720平方米，其中有恒温恒湿面积730平方米。为保证仪器设备的精度和完好率，根据检定周期，按量值溯源系统分别送检，仪器设备完好率始终保持在100%。主要仪器设备均健全了技术安全操作指导书，各类检测工作都严格按照国家、行业标准进行。

- 2.2成员单位简介

2.2.1广东省工业分析检测中心

广东省工业分析检测中心是我国南方从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保（RoHS）指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的专业机构。先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院），2015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的独立事业法人单位。中心是一个检测设备配套齐全、检测技术完备、人员结构合理、管理科学的检测机构。近十年来获得省部级科技进步奖20项。累计申请专利15件，其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准300余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

2.2.2中铝郑州有色金属研究院有限公司

中铝郑州有色金属研究院有限公司是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，轻金属检测实验室有TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等大型仪器设备80余套，主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，是国际标准化组织ISO/TC 226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC 79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

- 3 主要工作过程

- 3.1  调研

一方面，标准编制小组查阅国内外铝电解质中氧化铝浓度测定方法。在国外，主要有美国、日本、挪威等国家有相关的铝电解质的分析标准，在分析含量方面的方法主要是用仪器法，即用X射线荧光光谱法分析，没有单独对铝电解质中氧化铝浓度化学法测定的标准。国内方面，铝电解行业测定铝电解质中元素含量及分子比选用YS/T 739《铝电解质分子比及主要成分的测定 X射线荧光光谱法》，X射线荧光分析方法根据设备分析原理不同分为两种测试方法，一种为测试样品中总铝含量减去氟化铝中的铝，剩余铝被认为是氧化铝形态的铝，这种计算方法需要测量元素较多（Al、F、Mg、Ca、Na等），各个元素分析结果累加，导致分析结果偏差大。另一种方法为测定样品中氧含量直接计算氧化铝含量，氧元素属于轻元素，荧光产额低，同样含量产生荧光强度低，分析结果偏差大。再者空气中的氧，随环境湿度变化对氧测量影响也大，导致结果不准确。另一方面，向铝电解单位征集关于铝电解质中氧化铝浓度的现有测定方法、测定范围。从调研结果来看，目前铝电解行业大多采用X射线荧光法及X射线衍射法检测铝电解质中氧化铝浓度，个别单位采用化学法进行方法比对。因此，本次标准制定可完善铝电解质化学分析方法，规范电解铝行业电解质中氧化铝含量的检测方法，便于各企业采用相同标准进行比较和衡量，促进技术交流与合作，提升行业整体技术水平。

- 3.2  任务落实会

2019年10月29日～31日，全国有色金属标准化技术委员会成立20周年纪念大会暨第五届有色标委会换届会议及2019年度年会在山东泰安举行，有32家单位42位代表参加了本次分组会议。会议对《铝电解质中氧化铝浓度的测定 重量法》进行了任务落实，会上确定了由广东省工业分析检测中心和中铝郑州有色金属研究院有限公司2家单位组成本标准的编制组单位，并进行了任务分工。会议确定了本标准的修订思路。

- 3.3  编制《征求意见稿（1）》

从接受制订任务开始，山东南山铝业股份有限公司组建了标准编制小组，为完成此项工作，标准编制小组查阅了相关资料，设计实验方案，对氯化铝溶液加入体积、煮沸时间进行条件选择，对不同氧化铝含量的铝电解质进行重复性试验，选用中铝郑州有色金属研究院有限公司研制的铝电解质标准样品确定方法的准确性。

2020年3月，标准编制小组完成本方法的研究工作，根据试验结果形成试验报告，将验证样品分别寄往复验复核单位，复验复核单位根据试验报告对标准方法进行验证。2020年4月广东省工业分析检测中心和中铝郑州有色金属研究院有限公司反馈复验复核报告，根据复验复核报告编制标准的《征求意见稿（1）》。

- 二  标准编制原则和确定标准主要内容

- 1 编制原则

标准编制遵循以下几个原则：

1.1 完全按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》的要求进行格式、结构的编排。

1.2充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

1.3 结合公司目前生产状况和公司实验室具备的现有条件，考虑其可行性，准确性，使其具备科学性，合理性及经济适用性。

1.4对同行业化验室采用的电解质分析方法进行调研，结合各单位实际情况进行参数确定，加强对电解槽生产条件的控制，优化参数，测定电解质中氧化铝浓度，充分满足生产需求，推动产业科学发展。

2  确定本部分主要内容

标准编制组在充分试验的基础上完成《实验报告》，复验和复核等参与单位进行了充分的试验验证，经历了以下试验验证、样品分析等工作过程。

2.1 范围

根据调研的结果以及收集的铝电解质样品中氧化铝浓度，本标准的适用于重量法测定铝电解质中氧化铝浓度的测定，测定范围：1.00%～5.00%。

2.2确定主要内容的相关试验

2.2.1氯化铝溶液加入体积的选择

选择编号为113的铝电解质试样进行实验，分别加入20.00mL、40.00mL、60.00mL氯化铝溶液（2.1.1），其他步骤按照2.3进行。测定结果见表1。

表1

| 氯化铝溶液加入体积/mL | Al2O3/% |
| --- | --- |
| 20.00 | 1.63 |
| 40.00 | 1.58 |
| 60.00 | 1.61 |

从表1可以看出氯化铝溶液加入体积在20.00-60.00mL之间时，对检测结果影响较小，考虑到铝电解质成分的复杂程度，选择氯化铝溶液的加入体积为40.00mL。

2.2.2煮沸时间的选择

选择编号为113的铝电解质试样进行实验，分别加热煮沸0min、5min、10min、20min，其他步骤按照2.3进行。测定结果见表2。

表2

| 煮沸时间/min | Al2O3/% |
| --- | --- |
| 0 | 几乎不反应，结块 |
| 5 | 1.57 |
| 10 | 1.57 |
| 20 | 1.54 |

由表2可知，煮沸时间为0min时，铝电解质与氯化铝溶液产生结块，不能充分反应；煮沸时间为5-20min时，对检测结果影响较小，为使氯化铝溶液与铝电解质充分反应，选择煮沸时间为10min。

2.2.3方法准确度实验

为了验证方法的准确性，选择编号为GDJ-4和GDJ-7的铝电解质试样进行试验。称取0.5000g试样于250mL烧杯中，按照2.3分析步骤进行实验。铝电解标准样品氧化铝浓度定值及试验试验结果见表3。

表3

| 编号 | 铝电解质标准样品氧化铝浓度定值 （%） | 实验结果 （%） |
| --- | --- | --- |
| GDJ-7 | 2.19 | 2.28 |
| GDJ-4 | 3.43 | 3.57 |

由表3可以看出，利用铝电解质标准样品对方法准确度验证后，结果准确性较高。

2.2.4重复性、再现性试验

选取不同氧化铝浓度的试样，分别由参加起草单位按标准中的分析方法进行重复性、再现性试验，试验数据汇总见下表4。

表4

| 样品编号 | 试验单位 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 测定次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 南山铝业 | 1.56；1.60；1.60；1.61；1.58；1.56；1.60；1.61；1.56；1.60；1.60 | 1.59 | 0.021 | 11 |
|  | 广东省工业分析检测中心 | 1.68；1.67；1.59；1.68；1.60；1.62；1.63；1.62；1.56；1.60；1.64 | 1.63 | 0.039 | 11 |
|  | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 1.86；1.68；1.68；1.82；1.78；1.84；1.76；1.64；1.70 | 1.75 | 0.079 | 9 |
| 1088 | 南山铝业 | 3.40；3.38；3.40；3.38；3.40；3.50；3.50；3.44；3.40；3.42；3.46 | 3.43 | 0.0439 | 11 |
|  | 广东省工业分析检测中心 | 3.54；3.50；3.49；3.46；3.37；3.34；3.33；3.42；3.49；3.43；3.49 | 3.44 | 0.070 | 11 |
|  | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 3.18；3.20；3.34；3.46；3.32； 3.42；2.98；3.40；3.34 | 3.29 | 0.150 | 9 |
| 1071 | 南山铝业 | 4.58；4.40；4.49；4.38；4.35；4.40；4.45；4.50；4.40；4.46；4.54 | 4.45 | 0.072 | 11 |
|  | 广东省工业分析检测中心 | 4.41；4.51；4.54；4.51；4.59；4.35；4.51；4.56；4.45；4.41；4.49 | 4.48 | 0.073 | 11 |
|  | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 4.34；4.26；4.46；4.42；4.66； 4.58；4.46；4.20；4.38 | 4.42 | 0.15 | 9 |

2.2.5重复性限、再现性限的计算

表 5

|  | 总体平均值% | 重复性/Sr，% | 再现性/SR，% | 重复性限/r，% | 再现性限/R，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 1.66 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.26 |
| 1088 | 3.39 | 0.10 | 0.12 | 0.29 | 0.34 |
| 1071 | 4.45 | 0.15 | 0.17 | 0.43 | 0.49 |

2.2.6结论

通过复验复核单位的验证，结果表明：山东南山铝业股份公司负责修订的《铝电解质中氧化铝浓度的测定 重量法》，适用于铝电解质中氧化铝含量为1.00%~5.00%的测定，本方法操作简单、快速，重现性好，适合推荐作为行业标准分析方法。

三 标准水平分析

国外方面，主要有美国、日本、挪威等国家有相关的铝电解质的分析标准，在分析含量方面的方法主要是用仪器法，即用X射线荧光光谱法分析，没有单独对电解质氧化铝化学法测定的标准。

国内方面，铝电解质的标准有GB/T 33908-2019《铝电解质初晶温度测定规范》、YS/T 739-2010《铝电解质分子比及主要成分的测定 X射线荧光光谱法》、YS/T 1035-2015《铝电解质中碳含量的测定 红外吸收光谱法》和YS/T 768-2011《铝电解质中锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》。在国际和国内标准方面，还没有重量法测定铝电解质中氧化铝含量相关标准。本标准的制定将成为铝电解质化学分析方法系列标准的补充，完善铝电解质的分析方法，提高铝电解质的分析水平。本标准已达到国内先进水平。

四 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准不涉及与任何国家法律、法规、规章及强制性标准冲突问题，标准的制定符合国家相关法律、法规、规章的要求。

五 专利及涉及的知识产权

本标准不涉及任何专利或知识产权。

六  重大分歧意见的处理经过和依据

无

七  标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为行业标准发布实施。

八  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

工业制取铝的唯一方法仍然是冰晶石-氧化铝熔盐电解法，该分析标准适用于现有电解铝生产过程中电解质中氧化铝浓度的测定，该方法的确立可以有效监控电解质中氧化铝含量，通过规范和指导电解质的氧化铝含量分析方法，提高化验效率和精准度，为铝电解行业提供可靠参考数据，保证电解工作平稳顺利开展。

《铝电解质中氧化铝浓度的测定 重量法 》标准编制组

2020年5月