钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、 重量及允许偏差 （GB/T ××××-××××）

编制说明

（送审稿）

2020-6

《钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差》

- 编制说明（送审稿）

一、工作简况

- 任务来源

- 根据有色协会《国家标准化管理委员会关于下达2018年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委发〔2018〕60号）的要求，由宝钛集团有限公司和宝鸡钛业股份有限公司负责起草《钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差》国家标准。项目计划编号：20182010-T-610，计划完成年限为2020年。

- 项目背景

中国钛工业自2003年之后，进入了飞跃式发展阶段，钛材需求量、生产量连年攀升。早期的小订单式订货和生产方式已逐步被大订单、长期、稳定需求所代替。近些年，钛加工材产业在市场需求的引导下，已逐步形成专业化生产的良好局面，然而各专业化厂家在相近产品形式和规格的生产中基本按照自己的设备、工装能力进行，产品差异较大，国内市场没有形成体系化的钛产品氛围，给设计选材、生产管理、工艺稳定、质量提升、贸易造成较大的影响，不利于产业的健康发展，一定程度上不利于贸易的顺利进行。目前，国外依据产品类型（板、棒、管、型材等）建立了系列化钛加工材尺寸、外形、重量偏差的专用标准，如AMS、WL、BS、空客、波音等国家和企业系列化先进标准。为规范国内设计选材、生产、销售、贸易的顺利进行，推进我国钛加工材标准化、规范化生产，促进中国钛加工材与国际市场接轨，落实《标准联通“一带一路”行动计划》，同时鉴于棒丝材生产量大，因此建立本标准。

- 主要工作过程

宝钛集团有限公司在接到该标准的制定任务后，成立了标准编写组，召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经过了以下几个阶段。

- 1. 起草阶段

本标准依据我国钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差市场情况首次制定，在起草阶段进行了大量的数据收集和测试研制，同时兼顾全国钛材生产厂家的现状。

1） 2018年10月成立标准编制组，并明确了工作的职能和任务。

2） 2018年11月～2019年3月对钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差使用状况进行了相关资料的收集和总结，并对相关的技术资料进行了对比分析。

3） 2019年3月～2019年5月根据对钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差的相关资料进行分析和总结，形成了《钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差》的征求意见稿(Ⅰ)。并进行了广泛的征求意见工作。

4）2019年5月29日，由全国有色金属标准化技术委员会在新疆乌鲁木齐市组织召开了《钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差》国家标准工作会议。来自全国15家单位23位代表参加了会议，与会代表对《钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差》国家标准进行了认真、仔细的讨论，本标准编制组依据会上意见和建议对讨论稿整理修改后，与2019年7月形成了《钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差》的征求意见稿(Ⅱ)。

- 2. 征求意见阶段

- 本标准以召开专题会议、发送标准邮件、标委会网站上公开挂网等多种形式和办法进行了广泛的征求意见。

2019年8月22日，由中国有色金属标准计量质量研究所主持，在大连市召开了有色金属材料标准工作会。来自全国13家单位24位代表参加了会议，与会代表对《钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差》国家标准进行了认真、仔细的讨论。

- 在征求意见阶段，共发函13家相关生产应用单位和科研院所，回函的单位共10家、回函并有建议或意见的单位共3家、没有回函的单位共3家（征求意见情况详见《标准征求意见稿意见汇总处理表》）。

- 2020年6月，本标准编制组依据各单位提出的意见和建议，继续对征求意见稿进行了修改和完善，形成了标准送审稿及其编制说明，并提交标委会对标准送审稿进行审查。

- 3. 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

- 本标准由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司等单位共同起草。

- 主要成员：胡志杰、冯军宁、张江峰为主要起草人，负责方案制定、资料收集、产品调研、技术参数的确定以及标准条款编写等工作；马忠贤、解晨、白智辉、冯永琦、高颀、贾栓孝主要负责标准资料的收集和使用情况的调研以及协助试验验证等工作。

宝钛集团有限公司始建于1965年，是国家“三五”期间为满足国防军工、尖端科技发展的需要，以“九0二”为工程代号而投资兴建的国家重点企业，原名902厂，1972年更名为宝鸡有色金属加工厂，隶属于国家冶金工业部；1983年划归中国有色金属工业总公司主管；1999年划归中国稀有稀土集团公司管理；2000年划归到陕西省，隶属于陕西有色金属控股集团有限责任公司；2005年，为建立现代企业制度、理顺国有资产管理关系，工厂整体改制为宝钛集团有限公司。历经近50年的艰苦磨砺，宝钛集团现已发展成为中国最大、实力最雄厚、体系最完整的以钛及钛合金为主的稀有金属材料专业化科研生产基地，是我国钛工业的摇篮和旗帜。是中国钛、锆国标、军标、行规的制定者，代表着我国钛、锆材加工技术的最高水平，是“中国钛谷”和“国家高技术新材料产业基地”的龙头企业。目前，公司主导产品钛材年产量已位居世界同类企业第二。我国第一颗氢弹的爆炸成功、第一艘核潜艇的胜利下水、第一颗软着陆卫星顺利返回地面、首次向太平洋海域成功发射运载火箭、“嫦娥”奔月成功都有宝钛集团的功绩。系列歼击机、直升机、各型运载火箭、卫星、系列导弹和神舟飞船，以及核动力船舶等都使用了宝钛集团研制生产的钛及钛合金稀有金属材料。它不仅使中国摆脱了重点型号和武器装备关键材料受制于人的局面，丰富了我国航空用钛合金材料体系，而且大大提升了我国军事装备水平和国产化能力，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。

宝鸡钛业股份有限公司成立于1999年7月21日，由宝钛集团有限公司（原宝鸡有色金属加工厂）作为主发起人设立。并作为中国钛工业第一股于2002年4月12日在上海证券交易所成功上市。公司是“钛锆及其合金标准研制创新示范基地”、“国际科技合作基地”、“国家认定企业技术中心”、“全国工业品牌培育示范企业”、“国家技术创新示范企业”，所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。公司建立起“海绵钛、熔铸、锻造、板材、带材、无缝管、焊管、棒丝材、精密铸造、原料处理”十大生产系统，形成30000吨钛铸锭和20000吨钛加工材生产能力。公司主体装备由美、日、德、奥等十五个国家引进，主要有2400W电子束冷床炉、15t/10t真空凝壳炉、万吨自由锻压机、2500t快锻机、高速棒丝生产线、钛带生产线（MB22-TI型二十辊冷轧机）、3.3米宽厚板生产线等，这也使我国成为继美、日、俄后拥有完整钛工业产业链的国家。公司加大科技创新和新产品开发，主要产品覆盖钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等，并逐步扩展到锆、镍、钢等材料领域，产品广泛应用于航空、航天、舰船等高精尖领域和氯碱化工、电力、冶金、医药及海洋工程等国民经济重要领域。借力资本市场，通过实施增长战略，实现跨越式发展。公司积极拓展国际市场，产品远销美国、日本、德国、法国、英国、挪威、瑞典、新加坡、意大利、印度、韩国等几十个国家，与空客、波音等航空企业建立了长期战略合作关系，逐步成为世界钛工业的重要组成部分。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- （一）标准编制原则

本标准在编制时，主要参考了GB/T 2965《钛及钛合金棒材》、GB/T 3623《钛及钛合金丝材》等国家标准及相关协议标准，结合市场调研，完成了标准征求意见稿。同时，项目组确定出以下主要原则：

- a）标准应严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定格式进行编写。。

- b）产品的技术指标应均得到相应印证，确保合理性。

- （二）确定标准主要内容的论据

近些年来随着钛合金材料的研究与生产的发展及其应用的需要，进入二十一世纪，中国钛工业跨入了飞跃式发展的阶段，钛及钛合金棒、丝材需求量连年、快速、大幅增长，产品标准中虽规定了棒丝材的尺寸、外形及允许偏差，但标准要求各有不同，国内始终缺乏统一的钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差要求。本标准通过规范钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差，进一步规范和统一各行业的需求，为标准化生产那奠定了基础。

本标准主要参考了GB/T 2965-2007《钛及钛合金棒材》、GB/T 32185-2015《钛及钛合金大规格棒材》、GB/T 3623-2007《钛及钛合金丝材》、GJB 2218A-2018 《航空用钛及钛合金棒材和锻坯规范》、GJB 494A-2008 《航空发动机压气机叶片用钛合金棒材规范》、GJB 1538A《航空结构用钛合金棒材规范》等国家标准。

- （三）标准主要内容

本标准规定的钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差适用于直径为0.1mm～7.0mm的钛及钛合金丝材；直径为大于7.0mm～450.0mm的钛及钛合金圆棒；边长为30.0mm～450mm的钛及钛合金方棒；厚度为25.0mm～204.0mm，宽度为25.0mm～254.0mm的钛及钛合金扁方棒材。

对规定的各项指标的详细说明如下：

1.尺寸及允许偏差

- 1.1丝材直径允许偏差应符合表1的规定。因目前部分丝材会直接用作紧固件原料，且公差相对普通丝材严格，因此本标准中丝材尺寸公差分为Ⅰ级（普通精度）和Ⅱ级（高精度）两个级别。

表1  直径允许公差                             单位为毫米

| 规格 | GB/T 3623 | GJB 2219A | GJB 9581 | GJB 9571 | 本标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 0.1～0.2 | 0,-0.025 | - | - | - | 0,-0.025 | - |
| >0.2～0.5 | 0,-0.04 | - | - | - | 0,-0.04 | - |
| >0.5～0.8 | 0,-0.06 | - | - | - | 0,-0.06 | - |
| >0.8～1.0 |  | - | 0,-0.06 | - |  |  |
| >1.0～2.0 | 0,-0.08 | - | 0,-0.08 | - | 0,-0.08 | - |
| >2.0～2.5 | 0,-0.10 | 0,-0.03 |  | - | 0,-0.10 | 0,-0.03 |
| >2.5～3.0 |  |  | 0,-0.10 | - |  |  |
| >3.0～3.2 |  | 0,-0.03 |  | - |  |  |
| >3.2～4.0 |  |  | 0,-0.12 | - |  |  |
| >4.0～6.0 | 0,-0.14 |  |  | - | 0,-0.14 | 0,-0.03 |
| >6.0～7.0 |  | 0,-0.04 |  | +0.4,0 |  |  |

1.2圆棒和方棒的截面尺寸允许偏差应符合表2的规定。公差的设计参考了AMS 2241,与国际接轨，同时完全满足现有国标、国军标的要求，同时增加了棒材圆度及方度的控制要求。本标准现包含的规格尺寸可涵盖现有国标、国军标体系。

表2  棒材允许偏差                          单位为毫米

| 直径或边长 | GB/T 2965 | GB/T 32185 | GJB 2218A | GJB 494A | GJB 1538A | GJB 9571 | 本标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 偏差 | 椭圆度或方度，不大于 |
| >7.0～8.0 | ±0.3 | - | - | - | - | - | ±0.12 | 0.20 |
| >8.0～10.0 |  | - | - | - | - |  | ±0.15 | 0.23 |
| >10.0～11.0 |  | - | - | - | - | +0.6,0 |  |  |
| >11.0～12.0 |  | - | - | - | - |  | ±0.18 | 0.25 |
| >12.0～14.0 | ±0.4 | - | ±1.0 | ±0.4 | ±0.8 |  |  |  |
| >14.0～15.0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| >15.0～20.0 |  | - |  |  |  |  | ±0.20 | 0.30 |
| >20.0～22.0 |  | - |  |  |  | +0.8,0 |  |  |
| >22.0～25.0 |  | - |  | ±0.5 |  |  | ±0.22 | 0.32 |
| >25.0～28.0 | ±0.5 | - |  |  |  |  | ±0.25 | 0.38 |
| >28.0～31.0 |  | - |  |  |  |  | ±0.28 | 0.40 |
| >31.0～35.0 |  | - |  | ±0.6 |  |  | ±0.30 | 0.45 |
| >35.0～38.0 |  | - |  |  |  |  | ±0.35 | 0.52 |
| >38.0～40.0 |  | - |  |  |  |  | ±0.40 | 0.58 |
| >40.0～50.0 | ±0.6 | - |  |  | ±1.0 |  |  |  |
| >50.0～60.0 |  | - | ±1.5 | ±0.8 |  | ＋1.2,0 | +0.80,0 | 0.58 |
| >60.0～63.0 | ±0.8 | - |  |  |  |  |  |  |
| >63.0～70.0 |  | - |  |  |  |  | +1.20,0 | 0.88 |
| >70.0～90.0 |  | - |  | - | ±1.5 |  |  |  |
| >90.0～100.0 | ±1.8 | - |  | - |  | ＋2.0,0 | +1.60,0 | 1.15 |
| >100.0～110.0 |  | ±2.0 | ±2.0 | - | ±2.0 |  |  |  |
| >110.0～120.0 |  |  |  | - |  |  | +2.00,0 | 1.45 |
| >120.0～130.0 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| >130.0～140.0 |  |  |  | - |  | ＋3.5,0 |  |  |
| >140.0～150.0 |  |  |  | - |  |  | +3.15,0 | 1.75 |
| >150.0～160.0 |  | ±2.5 | ±3.0 | - | ±3.0 |  |  |  |
| >160.0～165.0 | ±2.0 |  |  | - |  |  |  |  |
| >165.0～200.0 |  |  |  | - |  |  | +3.90,0 | 2.0 |
| >200.0～220.0 | ±2.3 | ±3.0 |  | - |  | ＋5.0,0 | +5.50,0 | 2.5 |
| >220.0～230.0 |  |  | ±4.0 | - | - |  |  |  |
| >230.0～250.0 | - |  |  | - | - | - |  |  |
| >250.0～300.0 | - | ±4.0 |  | - | - | - | +6.50,0 | 3.00 |
| >300.0～350.0 | - | - | ±5.0 | - | - | - | +7.50,0 | 3.50 |
| >350.0～400.0 | - | - |  | - | - | - | +9.50,0 | 3.50 |
| >400.0～450.0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 注 1：小于30mm的棒材仅限圆棒。 注2：圆度是指在圆棒同一截面上测得的最大直径和最小直径之差，方度是指在方棒上同一截面测得的两个平行面的距离值之差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.2.3  扁方棒的宽度及厚度尺寸及允许偏差应符合表3及表4的规定。对目前产品标准中未明确规定的扁方棒产品公差，本标准参考国外相关标准也做了规定，为以后棒材标准的制修订工作奠定了基础。

表3 扁方棒宽度允许偏差                       单位为毫米

| 方棒的宽度 | 正偏差 | 负偏差 |
| --- | --- | --- |
| 25.0～50.0 | 0.80 | 0.80 |
| 50.0～100.0 | 1.6 | 0.8 |
| 100.0～150.0 | 2.4 | 1.5 |
| 150.0～200.0 | 3.0 | 4.0 |
| 200.0～254.0 | 4.0 | 4.5 |

表4 扁方棒厚度允许偏差                      单位为毫米

| 方棒的宽度 | 给定宽度的厚度允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.0～50.0 | 50.0～100.0 | 100.0～150.0 | 150.0～204.0 |
| 25.0～50.0 | ±0.79 | — | — | — |
| 50.0～100.0 | ±0.79 | +1.55 -0.79 | — | — |
| 100.0～150.0 | ±0.79 | +1.55 -0.79 | +2.4 -1.5 | — |
| 150.0～200.0 | ±0.79 | +1.55 -0.79 | +2.4 -1.5 | +3.0 -4.0 |
| 200.0～254.0 | ±0.79 | +1.55 -0.79 | +2.4 -1.5 | +3.0 -4.0 |

- 2.2.4 长度及允许偏差见表5。

- 表5  长度允许偏差                        单位为毫米

| 规格 | GB/T 3623 | GJB 2219A | GJB 9581 | GB/T 2965 | GB/T 32185 | GJB 2218A | GJB 494A | GJB 1538A | GJB 9571 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤7 | +6,0 | 无要求 | ±6 | - | - | - | +20,0 | - | - | +6,0 |
| ＞7～12 | - |  | - | +20,0 | - | - |  | - | +15,0 | +20,0 |
| ＞12～76.2 | - | - | - |  | - | +20,0 |  | +20,0 |  |  |
| ＞76.2～120 | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| ＞120～250 | - | - | - |  | +20,0 |  | - |  |  | +25,0 |
| ≥250～300 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| ＞300～450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +30,0 |

- 2.2.5为便于市场应用，本标准仅对一般的尺寸公差做了规定。经供需双方协商，并在合同中注明时，棒材和丝材尺寸允许偏差可按表1、表2、表3、表4、表5规定之外的特殊要求执行。

2.3  外形

本标准依据现行国家标准规定，主要对弯曲度及切斜做了规定，见表6及表7。

表6  弯曲度                           单位为毫米/米

| 规格 mm | GB/T 3623 | GJB 2219A | GJB 9581 | GB/T 2965 | GB/T 32185 | GJB 2218A | GJB 494A | GJB 1538A | GJB 9571 | 本标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弯曲度 | 总弯曲度 |
| ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | ≤4 | - | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤总长0.30% |
| ＞10～35 |  | ≤4 |  |  | - |  |  |  |  | ≤4 | ≤总长0.40% |
| ≥35～90 |  | - |  | ≤5 | - |  |  |  |  | ≤5 | ≤总长0.50% |
| ＞90 |  | - |  |  | ≤5 |  |  |  | ≤4 |  |  |

表7 切斜度                             单位为毫米

| 规格 | GB/T 3623 | GJB 2219A | GJB 9581 | GB/T 2965 | GB/T 32185 | GJB 2218A | GJB 494A | GJB 1538A | GJB 9571 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤76.2 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | ≤5mm | - | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm | ≤3mm | ≤3mm |
| ＞76.2～100 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | ≤5mm |
| ＞100～230 |  |  |  |  | ≤5mm |  | - |  | ≤5mm |  |
| ≥230～300 |  |  |  | - |  | - | - | - | - | ≤10mm |
| ＞300～450 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | ≤15mm |

2.4 重量及允许偏差

- 钛及钛合金棒材按理论或实际重量交货，丝材按实际重量交货。本标准同时给出了理论计算的公式及步骤，见表8。棒材按理论重量交货时，理论计重采用公称尺寸，纯钛密度为4.51g/cm3，其他钛合金按相应标准规定；当棒材的尺寸允许偏差为限定负偏差或正偏差时，理论计重所采用的尺寸为允许的最大尺寸和最小尺寸的平均值。

- 表8 棒材理论计算方法

| - 计算顺序 | - 计算方法 |  | - 修约结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 基本重量/（g/cm3） | - 4.5g（截面积1cm2，长度1cm的重量） |  | - — |
| - 棒材截面积/cm2 | - 圆棒 | - 0.785×直径d2 | - 修约到有效数字第4位 |
|  | - 方棒 | - 边长a2 |  |
|  | - 扁方棒 | - 厚度h×宽度b |  |
| - 单个产品重量/kg | - 基本重量×棒材截面积×棒材长度÷1000 |  | - 修约到有效数字第3位 |
| - 总重量/kg | - 各支棒材重量之和 |  | - 修约到有效数字第3位 |

三、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

四、预期达到的社会效益等情况

- 本标准是新制定国家标准，具有普遍性、广泛性和适用性。本标准的实施，将为统一国内钛及钛合金棒材及丝材产品的尺寸公差提供支持，增加协调性和互换性。在满足国内需求的同时提高在国际市场上的竞争实力；同时可促进该行业的健康、可持续发展，对我国钛行业的发展会产生重要的影响。

五、采用国际标准和国外先进标准的情况

- 采用国际标准的程度

- 现国际上通用的钛及钛合金棒材和丝材尺寸外形及允许偏差标准为AMS 2241《Tolerances，Corrosion and Heat-Resistant Steel，Iron Alloy，Titanium，and Titanium Alloy Bars and Wire》标准。本标准在编制过程中参考了AMS 2214,部分采用了AMS 2241中圆棒和棒坯的指标，便于产品的国际通用性。

- 国家同类标准水平的对比分析

- 本标准中圆棒的规格范围较AMS 2241范围更广，且指标不低于AMS2241,对比见表9。同时现国外公开标准中，对于重量偏差及通用规则无明确规定。通过上述综合分析，本标准的制定与国外先进水平相当。

- 表9 标准对比                              单位为毫米

| 本标准 |  |  | AMS 2241 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径或边长 | 偏差 | 椭圆度或方度 不大于 | 直径或边长 | 偏差 | 椭圆度或方度，不大于 |
| 7.0～8.0 | ±0.12 | 0.20 | 6.25～7.80 | ±0.12 | 0.20 |
| 8.0～11.0 | ±0.15 | 0.23 | 7.80～11.00 | ±0.15 | 0.22 |
| 11.0～15.0 | ±0.18 | 0.25 | 11.00～15.70 | ±0.18 | 0.25 |
| 15.0～22.0 | ±0.20 | 0.30 | 15.70～22.00 | ±0.20 | 0.30 |
| 22.0～25.0 | ±0.22 | 0.32 | 22.00～25.00 | ±0.22 | 0.32 |
| 25.0～28.0 | ±0.25 | 0.38 | 25.00～28.00 | ±0.25 | 0.38 |
| 28.0～31.0 | ±0.28 | 0.40 | 28.00～31.00 | ±0.28 | 0.40 |
| 31.0～35.0 | ±0.30 | 0.45 | 31.00～34.00 | ±0.30 | 0.45 |
| 35.0～38.0 | ±0.35 | 0.52 | 34.00～37.50 | ±0.35 | 0.52 |
| 38.0～50.0 | ±0.40 | 0.58 | 37.50～50.00 | ±0.40 | 0.58 |
| 50.0～63.0 | ＋0.80，0 | 0.58 | 50.00～62.50 | ＋0.80，0 | 0.58 |
| 63.0～90.0 | ＋1.20，0 | 0.8 | 62.50～87.50 | ＋1.20，0 | 0.88 |
| 90.0～110.0 | ＋1.60，0 | 1.15 | 87.50～115.00 | ＋1.60，0 | 1.15 |
| 110.0～140.0 | ＋2.00，0 | 1.45 | 1150.00～138.00 | ＋2.00，0 | 1.45 |
| 140.0～165.0 | ＋3.15，0 | 1.75 | 138.00～165.00 | ＋3.15，0 | 1.75 |
| 165.0～200.0 | ＋3.90，0 | 2.0 | 165.00～200.00 | ＋3.90，0 | 2.12 |
| 200.0～250.0 | ＋5.5，0 | 2.5 | — | — | — |
| 250.0～300.0 | ＋6.5，0 | 3.00 | — | — | — |
| 300.0～350.0 | ＋7.50，0 | 3.50 | — | — | — |
| 350.0～450.0 | ＋9.00，0 | 3.50 | — | — | — |

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

- 该标准的制定符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关要求。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

八、标准性质的建议说明

- 鉴于本标准规定的产品，虽然有涉及人身及设备安全的内容，但其属产品基础标准，不是通用性的安全规范或标准，不属于安全性标准。依据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性国家标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

- 首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个制造厂、设计单位以及检测机构等都能及时获取本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

- 本项目制定的《钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差》，不仅与生产企业有关，而且与设计单位、检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 可以针对标准使用的不同对象，如制造厂、质量监管等相关部门，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

- 建议本标准批准发布6个月后实施。

十、废止现行有关标准的建议

- 无。

十一、其他应予说明的事项

- 无。

《钛及钛合金棒材和丝材尺寸、外形、重量及允许偏差》标准编制组