YS

YS/T XXX－XXXX

镍铬合金粉末

Nickel chromium alloy powders

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

H 71

中华人民共和国有色金属行业标准

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：北京矿冶科技集团有限公司、北矿新材科技有限公司。

本文件主要起草人：

镍铬合金粉末

1  范围

本文件规定了镍铬合金粉末的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本文件适用于雾化法生产的镍铬合金粉末。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 1480　 金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 1482　 金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 5314　 粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 19077  粒度分析 激光衍射法

YS/T 539.4   镍基合金粉化学分析方法第4部分：铬量的测定过硫酸铵氧化滴定法

YS/T 539.13  镍基合金粉化学分析方法 第13部分：氧量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  技术要求

4.1  产品牌号

产品根据制备工艺分为两个牌号：FG-NiCr、FW-NiCr，其中FG-NiCr代表气雾化工艺制备镍铬合金粉末，FW-NiCr代表水雾化工艺制备镍铬合金粉末。

4.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  化学成分                          %（质量分数）

| 牌号 | 化学成分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Cr | Fe | Si | Mo | O |
| FG-NiCr | 余量 | 18.5～20.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.08 |
| FW-NiCr | 余量 | 18.5～20.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | — | ≤0.5 |

4.3  物理性能

产品的物理性能应符合表2的规定。

表2  物理性能

| 产品牌号 | 粒度规格 | 粒度组成 | 流动性，s/50g | 松装密度，g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FG-NiCr | 45μm～106μm | >106μm，不大于5%；≤45μm，不大于15% | ≤25 | ≥3.8 |
| FG-NiCr | 15μm～45μm | >45μm，不大于5%；≤15μm，不大于15% | ≤25 | ≥3.8 |
| FW-NiCr | 45μm～ 90μm | >90μm，不大于5%；≤45μm，不大于15% | ≤30 | ≥3.0 |
| 注：其他粒度要求由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

4.4  粉末形貌

产品牌号为FG-NiCr的产品，粉末形貌为球形；产品牌号为FW-NiCr的产品，粉末形貌为纺锤形或不规则形。

4.5  外观质量

产品牌号为FG-NiCr的产品外观呈灰色，产品牌号为FW-NiCr的产品呈深灰色，颜色均一，无目视可见夹杂物。

5  试验方法

5.1 化学成分

5.1.1 产品的铬含量的化学分析按YS/T 539.4的规定进行。

5.1.2 产品的氧含量的化学分析按YS/T 539.13的规定进行。

5.1.3 其他元素的化学分析按双方协商一致的方法进行。

5.2 粉末粒度

5.2.1 对于粉末粒度大于等于45μm的产品，粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

5.2.2 对于粉末粒度小于45μm的产品，粒度组成的测定按GB/T19077的规定进行。

5.3 流动性

产品的流动性测定按GB/T 1482的规定进行。

5.4 松装密度

产品的松装密度测定按GB/T 1479.1的规定进行。

5.5 粉末形貌

产品的粉末形貌采用不小于50倍放大倍数的体视显微镜检验。

5.6 外观质量

产品外观质量用目视检验。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

6.2  组批

产品应成批提交验收，每批产品由同一生产工艺制取的、同一牌号的、同一粒度规格的粉末混合组成。每批重量不超过500kg。

6.3  检验项目及取样

产品检验项目及取样应符合表3的规定。

表3 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314规定进行 | 4.2 | 5.1 |
| 粉末粒度 |  | 4.3 | 5.2 |
| 流动性 |  |  | 5.3 |
| 松装密度 |  |  | 5.4 |
| 粉末形貌 |  | 4.4 | 5.5 |
| 外观质量 | 逐瓶（或逐袋） | 4.5 | 5.6 |

6.4  检验结果判定

6.4.1化学成分检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

6.4.2 粉末粒度、松装密度、流动性检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

6.4.3 粉末形貌检验不合格，则判该批产品不合格。

6.4.4 外观质量检验不合格，判该瓶（或袋）产品为不合格。

7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1  标志

包装容器表面应标明：供方名称、产品名称、牌号、粒度规格、批号、重量及“防潮”字样或标志。

7.2  包装

产品用密闭的塑料瓶或铝塑真空袋密封包装，分1kg、2kg、5kg、10kg四种。

7.3  运输

产品运输时，应防止受潮，不得重压、抛摔。

7.4  贮存

产品应存放在干燥、通风、无腐蚀性环境处，防止氧化。

7.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其中注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和牌号；

- 粒度规格；

- 产品批号；

- 净重和数量；

- 各项检验结果和供方技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

8  订货单（或合同）内容

订购本文件所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 粒度规格；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。