YS

ICS 77.160

CCS H 71

YS/T XXXX-20XX

铝基碳化硼中子吸收材料

Al/B4C neutron absorber materials

(征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：安泰核原新材料科技有限公司、上海核工程研究设计院有限公司。

本文件主要起草人：刘桂荣、王铁军、石悠、陈锦、宁冬、裴燕斌、孟凡江、蔡静、黄然、沈勇坚

铝基碳化硼中子吸收材料

1 范围

本文件规定了铝基碳化硼中子吸收材料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于以粉末冶金方法生产的铝基碳化硼材料。产品可应用于核电厂燃料贮存及运输用中子吸收材料等用途。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T 228.2  金属材料 拉伸试验 第2部分:高温拉试验方法

GB/T 230.1  金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D）

GB/T 3190   变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199   铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存 标准

GB/T 3850   致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 3880.3  一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差

GB/T 20975  铝及铝合金化学分析方法

GB/T 21779  金属粉末和相关化合物粒度分布的光散射试验方法

ASTM B557   锻造和铸造铝镁合金拉伸试验方法（Test methods of Tension Testing Wrought and Cast Aluminum-and Magnesium-Alloy Products）

ASTM C750   核级碳化硼粉末标准规范（Specification for Nuclear-Grade Boron Carbide Powder）

ASTM C791   核级的碳化硼的化学、光谱、光谱化学分析方法（Standard Test Methods for Chemical, Mass Spectrometric, and Spectrochemical Analysis of Nuclear-Grade Boron Carbide）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 10B面密度(10B Areal Density)

对于板状中子吸收材料，材料中10B密度与材料厚度的乘积，单位g/cm2。

4 技术要求

4.1 制造

铝基碳化硼中子吸收材料采用粉末冶金工艺（混粉、压制、烧结）以及后续轧制成形、热处理、表面处理（如要求）等步骤制造得到。

供方在生产前应制定一份说明上述操作的描述性文件供买方批准。

4.2 牌号及化学成分

4.2.1 原料粉末

铝基碳化硼中子吸收材料制造用原料包括铝合金粉（6061、1100等）/铝粉和核级碳化硼粉末。

原料铝合金粉或铝粉的化学成分应符合GB/T 3190中的成分规定，碳化硼粉末的化学成分应符合ASTM C750 Type 1的规定。原料粉末应进行粒度及粒度分布检验，并符应合订货合同规定的要求。此外，碳化硼粉末应满足ASTM C750规定的失重率要求。

原料粉末应符合相应技术标准的规定。若订货合同有特殊要求，原料粉末应满足订货合同的规定。

4.2.2 牌号

4.2.2.1 表示方法

铝基碳化硼中子吸收材料牌号规则：AxxxxBCxx。其中Axxxx表示复合材料中铝合金的牌号，例如加入的铝合金为6061铝合金，表示为A6061；BCxx表示复合材料中碳化硼的重量分数，例如碳化硼质量分数为25%，表示为BC25。

示例：

A1100BC25，表示复合材料的基体为1100铝合金，碳化硼质量分数为25%。

4.2.2.2 推荐牌号

表1  6061铝基碳化硼中子吸收材料推荐牌号及化学成分

| 牌号 | 化学成分，%（质量分数） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 碳化硼名义含量 | 碳化硼含量范围 | 6061铝合金粉末含量 |
| A6061BC10 | 10 | 9.5～10.5 | 余量 |
| A6061BC15 | 15 | 14.5～15.5 | 余量 |
| A6061BC20 | 20 | 19.5～20.5 | 余量 |
| A6061BC25 | 25 | 24.5～25.5 | 余量 |
| A6061BC30 | 30 | 29.5～30.5 | 余量 |
| A6061BC35 | 35 | 34.5～35.5 | 余量 |
| A6061BC40 | 40 | 39.5～40.5 | 余量 |

表2  1100铝基碳化硼中子吸收材料推荐牌号及化学成分

| 牌号 | 化学成分，%（质量分数） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 碳化硼名义含量 | 碳化硼含量范围 | 1100铝合金粉末含量 |
| A1100BC10 | 10 | 9.5～10.5 | 余量 |
| A1100BC15 | 15 | 14.5～15.5 | 余量 |
| A1100BC20 | 20 | 19.5～20.5 | 余量 |
| A1100BC25 | 25 | 24.5～25.5 | 余量 |
| A1100BC30 | 30 | 29.5～30.5 | 余量 |
| A1100BC35 | 35 | 34.5～35.5 | 余量 |
| A1100BC40 | 40 | 39.5～40.5 | 余量 |

4.2.3 碳化硼质量分数

订货合同中应明确基体铝的牌号和碳化硼质量分数，用户可根据使用要求，与供方协商确定牌号和配比；碳化硼质量分数偏差一般为±0.5%。订货合同有特殊要求的，中子吸收材料的原料化学成分分析结果应满足订货合同要求。

4.2.4 10B同位素

10B同位素含量应满足表3规定。

表3  10B同位素含量要求

| 元素 | 原子百分数，% |
| --- | --- |
| 10B/B | 19.90±0.30 |

4.2.5 成品化学成分分析

成品化学成分分析应包括基体化学成分、碳化硼质量分数和10B同位素含量，化学成分分析结果应满足订货合同要求。

4.3 尺寸及尺寸允许偏差

除非订货合同另有规定，铝基碳化硼中子吸收板材尺寸及其允许偏差应符合表4规定或是符合GB/T 3880.3要求。

表4  尺寸及尺寸允许偏差                       单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～7 | ±0.1 | ≤500 | ±1 | ≤6000 | +5/-0 |
| 注：尺寸可根据供需双方确认的图纸或技术条件执行。 |  |  |  |  |  |

4.4 10B面密度

应满足订货合同的要求。

4.5 密度

铝基碳化硼中子吸收材料相对密度≥99.5%。

4.6 力学性能

铝基碳化硼中子吸收材料的力学性能应满足订货合同的要求。

4.7 微观组织

从铝基碳化硼中子吸收材料的金相照片中观察碳化硼颗粒与铝合金基体的形貌。要求碳化硼颗粒均匀地分布在铝合金基体中，无明显孔洞、连通孔隙和碳化硼聚集。碳化硼颗粒和基体间界面清晰，无析出物。

4.8 表面质量

表面不存在油污、杂质、裂纹、气孔、折迭、结疤等缺陷。当要求进行表面处理（喷丸、阳极化等）时，订货合同中应规定表面处理的相关要求。

4.9 其他

其他技术要求（如导热系数、热膨胀系数等）由供需双方协商确定。

4.10 应用性能试验

中子吸收材料应提供不低于订货合同要求的应用性能试验报告。试验报告应证明中子吸收材料能够满足整个寿期的设计使用要求。

应用性能试验报告应事先获得采购方认可。

5 试验方法

- 5.1 碳化硼粉末的化学成分按照ASTM C791的规定进行检测。

- 5.2铝合金粉末的化学成分应按照GB/T 20975的适用部分规定进行检测。

- 5.3 碳化硼粉末和铝合金粉末粒度及粒度分布按照GB/T 21779的规定进行检测。

- 5.4成品化学成分分析中，10B同位素含量应按ASTM C791的适用部分进行；基体化学成分应按照ASTM GB/T 20975的适用部分规定进行检测。

- 5.5 成品碳化硼质量分数按供需双方协商确定的方法进行。

- 5.6 成品尺寸使用精度不大于1mm的量具检测。

- 5.7 10B面密度测量方法由供需双方协商确定。

- 5.8 密度按照GB/T3850规定进行检测。

- 5.9 室温拉伸试验按ASTM B557或GB/T 228.1的规定进行。

- 5.10 高温拉伸试验按GB/T 228.2的规定进行。

- 5.11 硬度试验按照GB/T 230.1的规定进行。

- 5.12 微观组织使用金相显微镜或是扫描电镜进行检测。

- 5.13 表面质量由目视检测。

6 检验规则

6.1 检查和验收

- 6.1.1 产品应由供方质检部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）要求，并填写质量证明书。

6.1.2 需方可对收到的产品进行检查，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于尺寸偏差及外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2 组批

产品成批提交检验，每批应由相同坯锭号、相同的制造过程、同炉热处理（如果有）、相同厚度的产品组成。

6.3 检验项目

检验铝基碳化硼中子吸收材料化学成分、外形尺寸、10B面密度、微观组织、表面质量和密度。合同中有其他检验要求时，应按合同要求执行。

6.4 取样

检验取样规则应符合表5的规定。

表5  检验取样规则

| 检验项目 | 取样数量a | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批原料粉末进行化学成分分析、粒度、失重率等； 每批产品中随机取一张，进行化学成分、力学性能、B10面密度、密度、金相组织检验 | 4.2 | 5.1,5.2,5.3 |
| 密度 |  | 4.5 | 5.8 |
| 10B面密度 |  | 4.4 | 5.7 |
| 力学性能 |  | 4.6 | 5.9 |
| 金相组织 |  | 4.7 | 5.12 |
| 外形尺寸 | 逐件检验 | 4.3 | 5.6 |
| 表面质量 | 逐件检验 | 4.8 | 5.13 |
| a当订货合同有特殊要求时，取样数量按合同要求执行。 |  |  |  |

6.5 检验结果的判定

6.5.1力学性能检验不符合要求时，由供需双方协商确定是否复试。

6.5.2化学成分不符合要求时，不允许复试，则判该批为不合格。

6.5.3 金相组织检验不符合要求时，不允许复试，则判该批为不合格。

6.5.4 密度不符合要求时，不允许复试，则判该批为不合格。。

6.5.5 10B面密度不符合要求时，不允许复试，则判该批为不合格。

6.5.6外形尺寸检验不符合要求时，则该件判为不合格。

6.5.7产品表面质量不符合要求时，则该件判为不合格。

7 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1 标志

7.1.1检验合格的产品应附有标签或标牌，其上注明：

a）产品名称；

b）产品规格；

c）产品编号与牌号。

7.1.2 产品包装箱上应注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）“勿抛掷”、“防潮”的标志或字样。

7.2 包装、运输、贮存

7.2.1 产品装入垫有防震、防潮材料的木箱内，用软物将木箱塞紧。产品不用木箱包装的，需用软塑料纸包裹，然后固定在结实的支撑架上，保证产品稳定。

7.2.2 产品在运输中应注意防震、防潮、防压、防止二次污染；应防止酸碱侵蚀和雨雪淋袭。

7.2.3 产品应贮存在干燥、不含酸碱性有害气体的地方。

7.2.4 需方如对产品的标志、包装、运输与贮存有特殊要求，由供需双方商定。

7.3 质量证明书

产品应附有质量证明书，内容包括：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）产品牌号、规格；

d）产品数量；

e）各项分析检验结果及质量监督部门印记；

f）本标准编号；

g）发货日期。

8 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号、规格、状态；

c) 产品数量；

d) 产品包装要求；

e) 本标准编号；

f) 其他。