YS/T 717-XXXX

代替 YS/T 717-2009

中华人民共和国有色金属行业标准

雾 化 镍 粉

Pulverized nickel powder

（预审稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

ICS 77.150.40

CCS H 62

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。

本文件代替YS/T 717-2009《雾化镍粉》，与YS/T 717-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了牌号为FNW-1、FNW-2、FNW-3化学成分C含量要求，更改了牌号为FNW-4各个化学成分要求（见4.2，2009年版的3.2）；

b）更改了产品的牌号粒度组成（见4.3，2009年版的3.3）；

c）更改了钙含量测定方法（见5.5，2009年版的4.5）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：金川集团股份有限公司。

本文件主要起草人：

本文件的及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2009年首次发布为YS/T 717-2009；

——本次为第一次修订。

- 雾 化 镍 粉

- 1  范围

本文件规定了雾化镍粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单（合同）内容。

本文件适用于以纯镍为原料，采用雾化法制得的镍粉，主要用于生产特种焊条、硬面喷涂、高比重合金、硬质合金、金刚石工具、粉末冶金零件。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  1479  金属粉末松庄密度的测定    第一部分：漏斗法

GB/T  1480  金属粉末粒度组成的测定  干筛法

GB/T  5158 金属粉末   在氢气中质量损失的测定 （氢损）

GB/T  5247-2012  电解镍粉

GB/T  5314  粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T  8647.8  镍化学分析方法 碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法

GB/T  8647.9  镍化学分析方法 碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法

GB/T  8647.10 镍化学分析方法 砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、镁、硅、铝、铁量的测定发射光谱法

- 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  要求

4.1  产品分类

雾化镍粉按照化学成分和物理性能分为FNW-1、FNW-2、FNW-3、FNW-4 四个牌号。

4.2  化学成分

雾化镍粉的化学成分应符合表1的规定。

表1 雾化镍粉的化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ｎi+Co ≥ | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Co | Mg | S | Fe | Ca | C | Cu | 氢损 | 杂质总和 |
| FNW1 FNW2 FNW3 | 99.5 | 0.05 | 0.005 | 0.003 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 0.5 |
| FNW4 | 99.5 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.4 | 0.5 |

4.3  物理性能

雾化镍粉的物理性能应符合表2的规定。

表2 雾化镍粉的物理性能

| 牌 号 | 粒度组成 | 重量百分率 % | 松装密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| FNW1 | +0.074mm≤5% |  | 2.2-4.5 |
| FNW2 | +0.150mm≤5% | -0.045mm≤30% | 2.0-4.5 |
| FNW3 | +0.180mm≤5% | -0.075mm≤30% | 2.0-4.4 |
| FNW4 | +0.250mm≤5% | -0.090mm≤30% | 2.0-4.2 |
| 注：“+”表示筛上，“-”表示筛下 |  |  |  |

4.4  外观质量

4.4.1  雾化镍粉产品应纯净，不得有可见大颗粒的夹杂物。

4.4.2　雾化镍粉产品为银灰色粉末。

4.4  其他

如需方对产品有其他特殊要求，有供需双方协商确定并在合同中注明。

- 5  试验方法

5.1  雾化镍粉中的砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、镁、硅、铝、铁量的测定按GB/T  8647.10的规定进行。

5.2  雾化镍粉中氢损的测定按GB/T  5158规定进行。

5.3  雾化镍粉中硫的测定按GB/T  8647.9规定进行。

5.4  雾化镍粉中碳的测定按GB/T  8647.8规定进行。

5.5　雾化镍粉中钙的测定按GB/T  5247-2012规定进行。

5.6　雾化镍粉中粒度组成的的测定按GB/T  1480规定进行

5.7　雾化镍粉中松庄密度的的测定按GB/T  1479规定进行

5.8  产品外观质量由目视检测

6  检验规则

6.1  检验与验收

6.1.1  供方质量检测部门负责对产品进行检验，保证产品符合本标准或订货单（合同）之规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准或订货单（合同）不符时，可在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

6.2  组批

产品应成批提交检验。每批产品应由同一系统、同一生产周期生产的产品或同一牌号的产品组成。6.3  取样与制样

产品的取样与制样按GB/T 5314中的规定进行。

5.4  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能及外观质量的检测。

6.5  检验结果的判定

如产品化学成分、物理性能或外观质量不符合本标准时，则判定该批产品为不合格。

- 7  包装、标志、运输、贮存和质量证明书

7.1  包装

产品用双层聚乙烯塑料袋包装，内层扎口，外层烫封严实，置于镀锌铁桶内加盖密封，每桶净质量25kg±0.05kg。

7.2  标志

产品外包装应印有产品名称、批号、净重、生产日期、供方名称、地址，并有“防潮”、“轻放”、“向上”字样或标志。

7.3  运输

产品运输时应小心轻放，不得撞击、滚动和倒置，应与其他物品分开堆放。

7.4  贮存

- 产产品应贮存在干燥、通风、没有腐蚀性化学物品仓库中，不得与酸、碱、油类和化学品储存在一起，严防受潮、腐蚀。自产品出厂之日起，保质期为六个月。

7.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、牌号、批号、批重与产品件数；

c) 分析检测结果及检验部门印记；

d) 本标准号；

e) 出厂日期。

- 8  订货单（或合同）内容

订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成分及物理规格的特殊要求；

- 数量；

- 本文件编号；

- 其他。