ICS 77.180

H 94

团体标准

T/CNIA XX- 000X—20XX

电动汽车用铝合金电池包下壳体

Aluminum alloy battery tray for electric vehicles

（预审稿，2020.07.31）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中国有色金属工业协会 发布

、

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

电动汽车用铝合金电池包下壳体

1 范围

本文件规定了电动汽车用铝合金电池包下壳体的术语及定义、结构及连接方式、原材料质量保证、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、订货单（或合同）内容。

本文件适用于铝合金型材或板材为主制作而成的电池包下壳体。压铸铝合金电池包下壳体可部分参照本文件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值

GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T 1740 漆膜耐湿热测定法

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2651 焊接接头拉伸试验方法

GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3323 金属熔化焊焊接接头射线照相

GB/T 3880.2 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能

GB/T 3880.3-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4957 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法

GB/T 6892 一般工业用铝及铝合金挤压型材

GB/T 8013.2 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分：阳极氧化复合膜

GB/T 8013.3 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第3部分：有机聚合物涂膜

GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 10125人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 11337 平面度误差检测

GB/T 14846-2014 铝及铝合金挤压型材尺寸偏差

GB/T 18851.1 无损检测 渗透检测 第1部分：总则

GB/T 19596-2017 电动汽车术语

GB/T 19804-2005 焊接结构的一般尺寸公差和形位公差

GB/T 19869.2 铝及铝合金的焊接工艺评定试验

GB/T 22087-2008 铝及铝合金的弧焊接头缺欠质量分级指南

GB/T 26953-2011 焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级

GB/T 30512 汽车禁用物质要求

GB/T 34630.4 搅拌摩擦焊 铝及铝合金 第4部分：焊接工艺规程及评定

GB/T 37616 铝合金挤压型材轴向力控制疲劳试验方法

GB 38031 电动汽车用动力蓄电池安全要求

3 术语及定义

GB/T 19596-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 电池包下壳体 Lower case of battery pack

电池包壳体中起承载动力蓄电池作用的下半部分。

4 结构

电池包下壳体结构主要分为：底板、框架、吊耳。主要连接方式为焊接。结构示意图如图1所示。

说明：

1-底板

2-框架

3-吊耳

图 1 电池包下壳体示意图

5 标记及示例

电池包下壳体的标记按产品名称、本标准编号、底板型材牌号及状态、框架型材牌号及状态以及吊耳型材的牌号及状态的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

6005A牌号T6状态底板型材、6063牌号T6状态框架型材及6082牌号T6状态吊耳型材，经机加工且焊接组成的电池包下壳体，标记为：

电池包下壳体  T/CNIA XXXX-6005AT6/6063T6/6082T6

6 原材料质量保证

6.1 铝合金型材

型材质量应符合附录A.1的要求。

6.2 铝合金板材

板材质量应符合附录A.2的要求。

7 要求

7.1 装配公差

- 7.1.1 电池包下壳体尺寸公差按产品图样要求，未注线性和角度公差的按GB/T 1804-2000中m级规定，未注形位公差的按GB/T 1184-1996中k级的规定。

7.1.2 电池包下壳体整车吊装位、上盖安装位和模组安装位的位置尺寸公差应为±0.5mm，若客户有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

- 7.1.3 所有与整车进行安装的安装面局部平面度应达到每200mm不高于0.5 mm，整体平面度不高于3mm。若客户有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

7.2 焊接性能

7.2.1 焊接尺寸和位置公差应不低于GB/T 19804-2005中C级规定。若客户有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

7.2.2 若用户需要进行无损检测，在订货单（或合同）中注明等级。

7.2.2.1 弧焊、搅拌摩擦焊渗透检测应不低于GB/T 26953-2011中2级要求。

7.2.2.2 弧焊X-射线检测应不低于GB/T 22087-2008中C级要求。搅拌摩擦焊X-射线检测应不低于GB/T 22087-2008中B级要求。若客户有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

- 7.2.3 焊缝抗拉强度

- 7.2.3.1弧焊焊缝抗拉强度应不低于母材抗拉强度的60%。若客户有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

- 7.2.3.2搅拌摩擦焊抗拉强度应不低于母材抗拉强度的70%。若客户有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

- 7.2.4 客户对焊缝疲劳性能有要求时，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

7.3 涂层性能

客户对电池包下壳体PVC、阴极电泳涂层质量有要求时，应符合表1的规定，若有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

表1 PVC、阴极电泳涂层性能要求

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 涂层种类 | PVC | 阴极电泳 |
| 膜厚 | 1 mm~2 mm | 15μm |
| 干附着性 | 0级 |  |
| 耐磨性 | 落砂量不小于3300g |  |
| 沸水附着力 | 0级 | —— |
| 耐沸水性 | —— | GB/T8013.2-2018 |
| 耐盐雾腐蚀性 | 涂层应无气泡、开裂、脱落等现象 |  |
| 耐热性 | 涂层应无气泡、无裂纹、无焦化等现象 |  |
| 耐湿热性 | 不低于1级 |  |
| 高低温试验 | 涂层应无起泡、开裂等现象 |  |
| 冲击强度 | 涂层应无裂纹、皱纹、脱落、漏底等现象 | —— |

7.4 外壳防护等级

电池包下壳体的外壳防护等级应不低于IP67。

7.5 禁用物质

电池包下壳体的禁用物质要求应符合GB/T 30512的规定。

7.6 外观质量

7.6.1 未经表面处理的电池包下壳体表面不准许有超过0.5mm划痕、毛刺、裂纹、碰伤、印记、起皮、气泡等缺陷及焊渣、铝屑、沙土等杂物。

7.6.2 经表面处理的电池包下壳体表面颜色和光泽应均匀一致，不准许有皱纹、裂纹、气泡、流痕、夹渣、发黏、凹陷、针孔、划伤和漆膜脱落等缺陷，其他要求按供需双方商定的样板确定。

8 成品质量保证

电池包下壳体宜符合附录B的要求。

9 试验方法

9.1 装配公差

9.1.1 装配公差按供需双方商定的方法进行检测。

9.1.2 吊装位、上盖安装位和模组安装位的位置公差可使用检具进行测量，推荐使用三坐标检测仪进行检测。

9.1.3 平面度按GB/T 11337中的方法进行检测。

9.2 焊接

9.2.1 焊接尺寸和位置按照GB/T 19804的规定进行检测。

- 9.2.2 若用户需要进行无损检测，在订货单（或合同）中注明。

9.2.2.1 渗透按照GB/T 18851.1中的方法进行检测。

9.2.2.2 X-射线按照GB/T 3323中的方法进行检测。

9.2.3 焊接接头拉伸试验方法应符合GB/T 2651的规定。

9.2.4 焊接疲劳性能按照GB/T 37616规定的方法进行检测。

9.3 涂层

电池包下壳体PVC、阴极电泳涂层的试验方法应按表2进行。

表2 PVC涂层性能检测方法

| 项目 | 检测方法 |  |
| --- | --- | --- |
| 涂层种类 | PVC | 阴极电泳 |
| 膜厚 | GB/T 4957 |  |
| 干附着力 | GB/T 9286 |  |
| 耐磨性 | GB/T 12967.7 |  |
| 耐沸水性 | GB/T 8013.3 | GB/T 8013.2 |
| 中性盐雾试验 | GB/T 10125（NSS-1200h） | GB/T 10125（CASS-24h） |
| 耐热性 | 70 ℃，保温2 h，取出观察，无变化后提高5 ℃，保温2 h，观察涂层变化，直至100℃ |  |
| 耐湿热性 | GB/T 1740（1200h） |  |
| 高低温试验 | 85 ℃，保持10 min，-40 ℃,保持10 min，循环10次，观察表面，冲击膜层 |  |
| 冲击强度 | GB/T 1732 | —— |

9.4  外壳防护等级

电池包下壳体的气密性应按照GB/T 4208的方法进行检测。

9.5 禁用物质

电池包下壳体的禁用物质应按照GB/T 30512的方法进行检测。

9.6 外观质量

采用目视检测，在自然散光下，以正常视力对电池包下壳体进行检查。

- 10 检验规则

10.1 检验和验收

10.1.1 产品由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

10.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于装配公差及外观的异议应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

10.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一尺寸、规格、牌号的型材或板材构成，且表面处理方式相同的电池包下壳体组成。

10.3 检验分类

产品检验分为出厂检验和定期检验。

10.4 检验项目

10.4.1 出厂检验项目及定期检验项目应符合表3的规定。

表3 出厂检验项目及定期检验项目

| 检验项目 |  |  | 出厂检验 | 定期检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池包下壳体 | 装配公差 |  | √ | √ |
|  | 焊接性能 | 焊接尺寸公差 | √ | √ |
|  |  | 焊接接头拉伸性能 | a | √ |
|  |  | 焊接疲劳性能 | a | √ |
|  |  | 渗透 | a | √ |
|  |  | X-射线 | a | √ |
|  | 涂层性能 | 膜厚 | √ | √ |
|  |  | 干附着性 | √ | √ |
|  |  | 耐磨性 | a | √ |
|  |  | 沸水附着力 | a | √ |
|  |  | 耐沸水性 | a | √ |
|  |  | 耐盐雾腐蚀性 | a | √ |
|  |  | 耐热性 | a | √ |
|  |  | 耐湿热性 | a | √ |
|  |  | 高低温试验 | a | √ |
|  |  | 冲击强度 | a | √ |
|  | 外壳防护等级 |  | √ | √ |
|  | 禁用物质 |  | √ | √ |
|  | 外观质量 |  | √ | √ |
| 注：“√”表示必须检验的项目或工艺保证项目，“—”表示不检验项目或非工艺保证项目。 |  |  |  |  |
| a订货单（或合同）注明检验时，该项目列为必须检验项目。 |  |  |  |  |

10.4.2 供方每三年至少应进行一次定期检验

10.5 取样

10.5.1 取样应符合表4的规定。

表4 检验项目及取样规定

| 检验项目 |  |  | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池包下壳体 | 焊接性能 | 尺寸公差 | 逐件检验 | 6.2.1 | 8.2.1 |
|  |  | 渗透 | 逐件检验 | 6.2.2.1 | 8.2.2.1 |
|  |  | X-射线 | 逐件检验 | 6.2.2.2 | 8.2.2.2 |
|  |  | 抗拉性能 | 每批取 1个试样 | 6.2.3 | 8.2.3 |
|  |  | 疲劳性能 | 每批取1个试样 | 6.2.4 | 8.2.4 |
|  | 涂层性能 | 膜厚 | 逐件检验 | 6.3 | 8.3 |
|  |  | 干附着性 | 每批取1个试样 |  |  |
|  |  | 耐磨性 | 每批取1个试样 |  |  |
|  |  | 沸水附着力 | 每批取1个试样 |  |  |
|  |  | 耐沸水性 | 每批取1个试样 |  |  |
|  |  | 耐盐雾腐蚀性 | 每批取1个试样 |  |  |
|  |  | 耐热性 | 每批取1个试样 |  |  |
|  |  | 耐湿热性 | 每批取1个试样 |  |  |
|  |  | 高低温试验 | 每批取1个试样 |  |  |
|  |  | 冲击强度 | 每批取1个试样 |  |  |
|  | 装配公差 |  | 逐件检验 | 6.1 | 8.1 |
|  | 外壳防护等级 |  | 逐件检验 | 6.4 | 8.4 |
|  | 禁用物质 |  | 每批取1个试样 | 6.5 | 8.5 |
|  | 外观质量 |  | 逐件检验 | 6.6 | 8.6 |

10.6 检验结果的判定

- 表5 产品检验结果的判定

| 检验项目 |  | 检验结果判定 |
| --- | --- | --- |
| 装配公差 |  | 任一电池包下壳体的检验结果不合格时，则判该件产品不合格。但允许逐件进行检查，合格者交货。 |
| 焊接尺寸公差 |  |  |
| 焊缝渗透 |  |  |
| 焊缝X-射线 |  |  |
| 涂层膜厚 |  |  |
| 焊接接头拉伸性能 |  | 任一检验结果不合格时，应从该批电池包下壳体中另取双倍数量的检验托盘进行重复检验。重复检验结果全部合格，则判该批铝合金电池包下壳体合格。重复检验结果中若有任一检验结果不合格，则判该批电池包下壳体不合格。 |
| 焊接疲劳性能 |  |  |
| 涂层 | 干附着性 |  |
|  | 耐磨性 |  |
|  | 沸水附着力 |  |
|  | 耐沸水性 |  |
|  | 耐盐雾腐蚀性 |  |
|  | 耐热性 |  |
|  | 耐湿热性 |  |
|  | 高低温试验 |  |
|  | 冲击强度 |  |
| 外壳防护等级 |  |  |
| 禁用物质 |  | 任一电池包下壳体的检验结果不合格时，则判该批产品不合格。 |
| 外观质量 |  | 任一电池包下壳体的检验结果不合格时，则判该件产品不合格。但允许逐件进行检查，合格者交货。 |

- 11 标志、包装、运输及贮存

11.1 标识

11.1.1产品标识

在检验合格的铝合金电池包下壳体上，应有如下内容的标识：

a）制造商名称或注册商标；

b）规格和型号；

c）产品名称、商标等标志。

11.1.2包装箱标识

包装箱外应标明：

a）产品名称、产品型号、标准编号和出厂日期；

b）制造商名称、注册商标、厂址等；

c）装箱数量、质量及外形尺寸；

d）收发货标志、包装储运图示标志等。

11.2 包装

a) 电池包下壳体层与层之间必须隔开，防止互相刮伤。

b) 托盘周边需做保护，防止与其他物体碰撞。

c) 每件托盘必须用打包带捆扎。

11.3 运输和贮存

铝合金电池包下壳体应存放在干燥、通风的环境中，避免与腐蚀性物质接触。

铝合金电池包下壳体的运输和贮存应符合GB/T 3199（是否有更合适的标准？GB/T 18384.1-2015 电动汽车安全要求 第1部分：车载可充电储能系统（REESS）?）的规定。也可由供需双方协商确定。

11.4 质量证明书

包装箱内应附有产品质量证明书，其上注明：

a)供方名称；

b)产品名称；

c)尺寸规格；

d)表面处理方式、膜层颜色；

e)件数；

f)各项分析检测结果和供方质检部门的检印。

- 12.订货单（或合同）内容

订购本标准所列电池包下壳体的订货单（或合同）应包括下列内容：

a)供方名称；

b)产品名称；

c)尺寸规格；

d)表面处理方式、膜层颜色；

e)批号或生产日期；

f)重量或件数；

g)需方需要的特殊要求：

h)本标准编号

附录A

（规范性附录）

原材料质量保证

A.1 铝合金型材

A.1.1 牌号、状态

铝合金型材的牌号及状态见表A.1。

表A.1 铝合金型材牌号和状态

| 牌号 | 状态 |
| --- | --- |
| 6005 | T5、T6 |
| 6005A | T6 |
| 6063 | T5、T6 |
| 6061 | T6 |
| 6082 | T6 |
| 6013 | T6 |
| 6351 | T5、T6 |
| 6A66 | T6 |
| 7A21 | T5 |

A.1.2 化学成分

6013、6A66、7A21牌号型材的化学成分应符合表A.2的规定，其他型材的化学成分应符合GB/T 3190的规定。

表A.2 化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 其他杂质a |  | Alb |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 总和 |  |
| 6013 | 0.6-1.0 | 0.5 | 0.6-1.1 | 0.20-0.80 | 0.80-1.20 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | —— | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 6A66 | 1.2-1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4-1.2 | 0.8-1.6 | 0.25 | 0.6 | 0.1 | —— | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 7A21 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0-2.0 | —— | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| a其他杂质指表中未列出或未规定数值的元素。 b铝的质量分数为100.00%与所有质量分数不小于0.010%的元素质量分数总和的差值，求和前各元素数值要表示到0.0X%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.1.3 尺寸偏差

型材的尺寸偏差应符合GB/T 14846-2014中高精级的要求。如有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

A.1.4 力学性能

6013、6A66、7A21牌号型材的力学性能应符合表A.3的规定，其他型材的力学性能应符合GB/T 6892的规定。如有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

表A.3 力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率/% A50mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6013 | T6 | 360 | 325 | 10 |
| 6A66 | T6 | 350 | 310 | 8 |
| 7A21 | T5 | 380 | 350 | 8 |

A.1.5 型材可焊性实验

型材的弧焊可焊性应符合GB/T 19869.2的规定，搅拌摩擦焊应符合GB/T34630.4的规定。如有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

A.2 铝合金板材

A.2.1 牌号及状态

板材牌号及状态见表A.4。

表A.4 铝合金板材牌号和状态

| 牌号 | 状态 |
| --- | --- |
| 5754 | O、H111 |
| 5182 | O |

A.2.2 化学成分

板材的化学成分应符合GB/T 3190的规定。

A.2.3 尺寸偏差

板材的尺寸偏差应符合GB/T 3880.3-2012中高精级的规定。如有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

A.2.4 力学性能

板材的室温纵向拉伸力学性能应符合GB/T 3880.2的规定。如有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

A.2.5 板材可焊性实验

板材的弧焊可焊性应符合GB/T 19869.2的规定，搅拌摩擦焊应符合GB/T34630.4的规定。如有特殊要求，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

附录B

(资料性附录)

电池包下壳体质量保证

B.1 概述

当需要对电池包下壳体整体性能进行检测时，第三方或仲裁机构可按照本附录进行检测。

B.2 气密性

电池包下壳体在气密性检测仪充压3.0~10.0KPa，保压60s后检测压降时，泄漏量不高于0.1KPa，若客户有其他特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

B.3 耐振动性

电池包下壳体按照GB 38031的方法进行耐振动检测后，不应出现断裂、脱焊和紧固部位松动的现象。

B.4 抗机械冲击性

电池包下壳体按照GB 38031的方法进行抗机械冲击试验后，不应出现托盘破裂，横纵梁断裂，内部液冷系统损坏、漏液等现象。

B.5 耐挤压性

电池包下壳体按照GB 38031的方法进行挤压试验后，变形量小于挤压方向整体尺寸的30%，且不应产生裂纹、框架损坏现象。客户有特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

B.6 抗盐雾腐蚀性能

电池包下壳体按照GB 38031的方法进行盐雾试验后，表面不应出现锈蚀、气泡、剥落、起皮等现象。