ICS 77.120.40

H 13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第3部分：铝、铜、铁、锌、              钙、镁、钠、锰含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of nickel cobalt aluminum composite hydroxide— Part 3:Determination of aluminum,copper,iron,zinc,calcium,magnesium,sodium,   manganese contents—Inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2020-07-23） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/T XXXX《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法》的第3部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：钴含量的测定  电位滴定法；

——第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：氯离子含量的测定  氯化银比浊法；

——第5部分：硫酸根离子含量的测定  硫酸钡比浊法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：广东邦普循环科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、金川集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司。

本文件主要起草人：

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法                      第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定                 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

本文件规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物中铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定方法。

本文件适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物中铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定。铝的测定范围：0.20 % ~ 2.00 %；铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰的测定范围：0.0020 % ~ 0.10 %。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法提要

试料用盐酸溶解，在盐酸介质中，采用标准工作曲线法，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰的激发强度，计算各元素的含量。

- 试剂

- 除非另有说明，本文件所用试剂均为优级纯的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的一级水。

  - 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 铝标准贮存溶液：称取0.100 0 g金属铝（铝质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铝。

  - 铜标准贮存溶液：称取0.100 0 g金属铜（铜质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（1+1），低温加热至溶解完全，微沸驱除氮的氧化物，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

  - 铁标准贮存溶液：称取0.100 0 g金属铁（铁质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.2），低温加热溶解完全，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

  - 锌标准贮存溶液：称取0.100 0 g金属锌（锌质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锌。

  - 钙标准贮存溶液：称取0.249 7 g碳酸钙（碳酸钙质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.2），低温加热至溶解完全，微沸驱除二氧化碳，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钙。

  - 镁标准贮存溶液：称取0.165 8 g预先在800 ℃灼烧至质量恒定的氧化镁（氧化镁质量分数≥ 99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镁。

  - 钠标准贮存溶液：称取0.254 0 g于500 ℃ ~ 600 ℃灼烧至恒重的氯化钠（氯化钠质量分数≥ 99.99 %），溶于水。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，贮存于干燥塑料瓶中。此溶液1 mL含1 mg钠。

  - 锰标准贮存溶液：称取0.274 8 g于400 ℃ ~ 500 ℃灼烧至质量恒定的无水硫酸锰（无水硫酸锰质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锰。

  - 铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰混合标准溶液A：各移取10.00 mL铜标准贮存溶液（5.4）、铁标准贮存溶液（5.5）、锌标准贮存溶液（5.6）、钙标准贮存溶液（5.7）、镁标准贮存溶液（5.8）、钠标准贮存溶液（5.9）、锰标准贮存溶液（5.10）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸溶液（5.2），以水稀释至刻度，混匀，贮存于干燥塑料瓶中。此溶液1 mL含100 μg铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰。

  - 铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰混合标准溶液B：移取25.00 mL铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰混合标准溶液A（5.11）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸溶液（5.2），以水稀释至刻度，混匀，贮存于干燥塑料瓶中。此溶液1 mL含25 μg铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰。

- 仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标者均可使用：

- ——光源：氩等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.30 kW。

- ——分辨率：200 nm时光学分辨率不大于0.010 nm；400 nm时光学分辨率不大于0.020 nm。

- ——仪器稳定性：仪器1 h内漂移不大于2.0 %。

各元素推荐的分析谱线见表1：

- 表1 推荐的分析谱线

| 元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Al | 396.153 |
| Cu | 324.752 |
| Fe | 259.939 |
| Zn | 206.200 |
| Ca | 393.366 |

- 表1 推荐的分析谱线（续）

| 元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Mg | 285.213 |
| Na | 589.592 |
| Mn | 257.610 |

- 样品

  - 样品粒度应不大于 0.150 mm。

  - 样品分析前应在105 ℃ ± 2 ℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

- 试验步骤

  - 试料

称取0.25 g样品（7），精确至0.000 1 g。

  - 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

    - 试液的制备

- 将试料（7.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，用少量水润湿，加入10 mL盐酸（4.2），盖上表面皿，低温加热至溶解完全。冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

    - 铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定

于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，按表1推荐的分析谱线测定空白试液（7.3）和试液（7.4.1）中铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰的含量。

  - 工作曲线的绘制

    - 铝工作曲线的绘制

移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL铝标准贮存溶液（4.3）置于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（4.2），以水稀释至刻度，混匀。于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上按表1推荐的分析谱线测定铝的激发强度，以铝的质量浓度（μg/mL）为横坐标，对应的激发强度为纵坐标，绘制铝的工作曲线。

    - 铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰混合标准溶液B（4.12）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（4.2），以水稀释至刻度，混匀，贮存于干燥塑料瓶中。于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上按表1推荐的分析谱线测定铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰的激发强度，以被测元素的质量浓度（μg/mL）为横坐标，对应的激发强度为纵坐标，绘制铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰的工作曲线。

- 试验数据处理

- 各元素含量以该元素的质量分数ωx计，数值以%表示，按公式（1）计算：

ωx  = (ρ−ρ0)⋅V10−6m×100%…………………………………（1）

- 式中：

- ρ ——自工作曲线上查得试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- ρ0——自工作曲线上查得空白试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- V ——试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

- m ——称取试料的质量，单位为克（g）。

- 计算结果按GB/T 8170的规定进行修约，表示到小数点后两位有效数字。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

- 表2 重复性限

| 元素 | ωx/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- |
| 铝 | 0.59 | 0.02 |
|  | 0.87 | 0.03 |
|  | 1.20 | 0.04 |
|  | 1.60 | 0.05 |
| 铜 | 0.0038 | 0.0004 |
|  | 0.015 | 0.001 |
|  | 0.054 | 0.003 |
|  | 0.090 | 0.004 |
| 铁 | 0.0041 | 0.0006 |
|  | 0.017 | 0.001 |
|  | 0.064 | 0.002 |
|  | 0.089 | 0.003 |

- 表2 重复性限（续）

| 元素 | ωx/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- |
| 锌 | 0.0033 | 0.0005 |
|  | 0.014 | 0.001 |
|  | 0.050 | 0.003 |
|  | 0.071 | 0.004 |
| 钙 | 0.0038 | 0.0007 |
|  | 0.016 | 0.002 |
|  | 0.052 | 0.003 |
|  | 0.092 | 0.004 |
| 镁 | 0.0039 | 0.0004 |
|  | 0.015 | 0.001 |
|  | 0.051 | 0.002 |
|  | 0.086 | 0.003 |
| 钠 | 0.0037 | 0.0008 |
|  | 0.014 | 0.002 |
|  | 0.056 | 0.003 |
|  | 0.088 | 0.004 |
| 锰 | 0.0037 | 0.0005 |
|  | 0.014 | 0.001 |
|  | 0.054 | 0.002 |
|  | 0.091 | 0.003 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

- 表3 再现性限

| 元素 | ωx/% | 再现性限R/% |
| --- | --- | --- |
| 铝 | 0.59 | 0.06 |
|  | 0.87 | 0.08 |
|  | 1.20 | 0.10 |
|  | 1.60 | 0.13 |
| 铜 | 0.0038 | 0.0007 |
|  | 0.015 | 0.002 |
|  | 0.054 | 0.006 |
|  | 0.090 | 0.011 |

- 表3 再现性限（续）

| 元素 | ωx/% | 再现性限R/% |
| --- | --- | --- |
| 铁 | 0.0041 | 0.0015 |
|  | 0.017 | 0.003 |
|  | 0.064 | 0.007 |
|  | 0.089 | 0.009 |
| 锌 | 0.0033 | 0.0010 |
|  | 0.014 | 0.002 |
|  | 0.050 | 0.007 |
|  | 0.071 | 0.009 |
| 钙 | 0.0038 | 0.0009 |
|  | 0.016 | 0.004 |
|  | 0.052 | 0.007 |
|  | 0.092 | 0.011 |
| 镁 | 0.0039 | 0.0007 |
|  | 0.015 | 0.003 |
|  | 0.051 | 0.005 |
|  | 0.086 | 0.008 |
| 钠 | 0.0037 | 0.0011 |
|  | 0.014 | 0.003 |
|  | 0.056 | 0.006 |
|  | 0.088 | 0.009 |
| 锰 | 0.0037 | 0.0008 |
|  | 0.014 | 0.002 |
|  | 0.054 | 0.007 |
|  | 0.091 | 0.009 |

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

——样品；

——使用的文件（包括发布或出版年号）；

——试验结果及其表示；

——与基本试验步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

_________________________________