ICS 77.120.40

H 13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第2部分：钴含量的测定

电位滴定法

Methods for chemical analysis of nickel cobalt aluminum composite hydroxide    — Part 2：Determination of cobalt content                                  — Potentiometric titration method

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2020-07-23） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/T XXXX《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法》的第2部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：钴含量的测定  电位滴定法；

——第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：氯离子含量的测定  氯化银比浊法；

——第5部分：硫酸根离子含量的测定  硫酸钡比浊法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：广东邦普循环科技有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、广东佳纳能源科技有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、金川集团股份有限公司。

本文件主要起草人：

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法                      第2部分：钴含量的测定                                      电位滴定法

- 范围

本文件规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物中钴含量的测定方法。

本文件适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物中钴含量的测定。测定范围：4.00 % ~ 15.00 %。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法提要

试料用盐酸溶解，在氨性溶液中，用铁氰化钾标准溶液将钴（Ⅱ）氧化为钴（Ⅲ），过量的铁氰化钾用钴标准滴定溶液进行返滴定，至电位突跃为终点，计算钴含量。

- 试剂

除非另有说明，本文件所用试剂均为分析纯及以上纯度的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的三级及以上纯度的水。

  - 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 氯化铵-柠檬酸铵-氨水混合溶液：称取60 g氯化铵、120 g柠檬酸铵溶于500 mL水中，用氨水稀释至1000 mL，混匀。

  - 钴标准滴定溶液：称取2.00 g金属钴（钴质量分数≥99.98 %），精确至0.000 1 g，置于250 mL烧杯中，缓缓加入50 mL硝酸（1+1），低温加热至溶解完全，煮沸驱除氮的氧化物。冷却至室温，用水冲洗表面皿及烧杯壁，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

  - 铁氰化钾标准溶液:

    - 配制：称取铁氰化钾21 g，用水溶解，过滤后移入1 000 mL棕色容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

    - 标定：于 250 mL 烧杯中加入60 mL氯化铵-柠檬酸铵-氨水混合溶液（5.3），加入10.00 mL铁氰化钾标准溶液（5.5.1）。在电位滴定仪上，插入电极，不断搅拌下用钴标准滴定溶液（5.4）滴定至电位突跃即为终点。

- 按公式（1）计算铁氰化钾标准溶液对钴标准滴定溶液的滴定系数：

- K=V2V1………………………………………………………(1)

- 式中：

K——滴定系数，单位体积的铁氰化钾标准溶液消耗钴标准滴定溶液的体积；

V2——滴定时所消耗的钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

V1——加入铁氰化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

- 所得结果按GB/T 8170的规定进行修约，保留至四位有效数字。

- 仪器设备

电位滴定仪，附搅拌装置和与仪器匹配的用于氧化还原滴定的电极。

- 样品

  - 样品粒度应不大于 0.150 mm。

  - 样品分析前应在105 ℃ ± 2 ℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

- 试验步骤

  - 试料

称取1.00 g样品（7），精确至0.000 1 g。

  - 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

  - 试料的溶解

- 将试料（8.1）置于100 mL烧杯中，用少量水润湿，加入20 mL盐酸（5.2），盖上表面皿，低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

  - 滴定

- 移取20.00 mL试液（8.3）于 250 mL 烧杯中，加入 60 mL氯化铵-柠檬酸铵-氨水混合溶液（5.3），移入10.00 mL铁氰化钾标准溶液（5.5.1），在电位滴定仪上，插入电极，不断搅拌下用钴标准滴定溶液（5.4）滴定至电位突跃即为终点。

- 试验数据处理

- 钴含量以钴的质量分数ωCo计，数值以%表示，按公式（2）计算：

ωCo =(K⋅V5−V3)⋅V⋅ρ×10−3m⋅V4×100%	(2)

- 式中：

K ——滴定系数，单位体积的铁氰化钾标准溶液消耗钴标准滴定溶液的体积；

V5 ——加入铁氰化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

V3——消耗钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V    ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

ρ  ——钴标准滴定溶液的质量浓度，单位为克每升（g/L）；

m ——称取试料的质量，单位为克（g）；

V4——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

计算结果按GB/T 8170的规定进行修约，表示到小数点后两位。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

- 重复性限

| ωCo/% | 5.01 | 8.01 | 11.24 | 14.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

- 表2  再现性限

| ωCo/% | 5.01 | 8.01 | 11.24 | 14.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.32 |

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

——样品；

——使用的文件（包括发布或出版年号）；

——试验结果及其表示；

——与基本试验步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

_________________________________