镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法

第1部分：镍含量的测定

丁二酮肟重量法

编制说明

（送审稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知（工信厅科[2018]31号）文件， “镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法”行业标准（项目号：2018-0590T-YS）由广东邦普循环科技有限公司牵头起草，计划完成年限2020年。

1.2 标准编写的目的和意义

镍钴铝酸锂是新一代电池正极材料，最显著的特点是比容量高、功率系数大、使用寿命长，能满足当今电池发展趋势中储能效率高、性价比高的要求，是非常具有潜力的电池新材料。镍钴铝酸锂可逆容量高达176 mAh/g 以上，是理想的动力电池正极材料。镍钴铝酸锂与镍钴锰酸锂、钴酸锂、锰酸锂等其它主流正极材料相比，单位比容量分别提高了17%~46%不等的幅度，具有明显的效益优势。

然而为了发挥镍钴铝酸锂优异的性能，前提之一是必须是使镍、钴、铝元素三者之间实现均匀混合，采用镍钴铝酸锂前驱体（镍钴铝三元素复合氢氧化物）作为原料制备镍钴铝酸锂的方法，更能让镍、钴、铝三种元素达到原子级别的均匀度，对产品的质量有显著提高。只有通过精确控制前驱体（镍钴铝三元素复合氢氧化物）中镍、铝、钴元素的配比，以微观结构、掺杂和包覆改性研究，才能够提高镍钴铝酸锂材料的性价比、续航能力。因此其相应的前驱体镍钴铝三元素复合氢氧化物市场需求量也相应大幅度增加。

《镍钴铝三元素复合氢氧化物》产品标准已于2016年7月11日发布，2017年1月1日实施。YS/T 1127-2016镍钴铝三元素复合氢氧化物中规定主元素镍的含量应在46.0 %~57.0%。然而配套的化学分析方法尚未制订，为了使产品标准更具有可操作性，应尽快制订本标准。基于市场中供应商、客户的需求，在行业形成统一的技术规格，统一产品的化学分析方法可以避免误差的产生，减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷。这也是制定本标准的必要性。本系列标准的制定，可为新能源的普及起到正向的积极效应，缓解材料危机，是推动环保事业和新能源产业的发展，是重要一环，意义深远。

1.3 承担单位情况及主要工作过程

1.3.1 承担单位情况

邦普，创立于2005年。企业总部（广东邦普循环科技有限公司）位于国家高新技术开发区——广东佛山三水工业园区，总注册资本13274.06892万元人民币；循环基地（湖南邦普循环科技有限公司）、汽车循环基地（湖南邦普汽车循环有限公司）位于湖南长沙国家节能环保新材料产业基地，总注册资本分别为6000万元人民币、1800万人民币。邦普，是全球专业的废旧电池及报废汽车资源化回收处理和高端电池材料生产的国家火炬计划重点高新技术企业。

通过几年的快速发展，邦普已形成“电池循环、汽车循环以及新材料”三大产业板块，专业从事数码电池（手机和笔记本电脑等数码电子产品用充电电池）和动力电池（电动汽车用动力电池）回收处理、梯度储能利用；传统报废汽车回收拆解、关键零部件再制造；以及高端电池材料和汽车功能瓶颈材料的工业生产、商业化循环服务解决方案的提供。

其中，邦普现有处理废旧电池总量超100000吨/年的产能，生产前驱体材料的产能为35000吨/年，电池产品核心金属材料总回收率达到98.58%。回收处理规模和资源循环产能均属亚洲前列。邦普通过独创的“逆向产品定位设计”技术，在全球废旧电池回收领域率先破解“废料还原”的行业性难题，并成功开发和掌握了废料与原料对接的“定向循环”核心技术，一举成为回收行业为数不多的新材料企业。除此之外，邦普年回收拆解报废汽车设计总量为20000辆、回收和再生产钢炉精料18000吨、有色金属900吨、非金属及其他材料5000吨，是湖南宁乡报废汽车回收拆解定点企业，也是国内同时拥有电池回收和汽车回收双料资质的资源综合利用企业。2018年9月，邦普入选国家首批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单。

邦普是国内同时拥有电池回收和汽车回收双料资质的资源综合利用企业。邦普围绕电池和汽车回收产业，邦普作为广东省创新型试点企业和战略性新兴产业骨干培育企业，已全面投入电动汽车全产业链循环服务解决方案的研究，以“静脉回收”推动“动脉制造”产业升级，为国家“循环经济”和“低碳经济”多做贡献。

1.3.2 主要工作过程

1、2018年4月30日，广东邦普循环科技有限公司接收《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第1部分：镍含量的测定》任务。2018年5月4日成立了标准编制工作组。

2、由于该标准为首次制订，2018年5月~7月，标准编制工作组查阅国内外镍盐及锂离子电池材料中镍测定方法的资料，收集、整理、对比分析资料后撰写《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法文献小结》，确定采用丁二酮肟重量法进行测定。

3、2018年7月26日~27日，全国有色金属标准化技术委员会在黑龙江省哈尔滨市召开了有色金属标准工作会议，来自郴州市金贵银业股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、深圳|清华大学研究院、长沙矿业研究院有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、鲅鱼圈出入境检验检疫局、广东省工业分析检测中心、国标(北京)检验认证有限公司、西北有色金属研究院、云南驰宏锌锗股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国家再生有色金属橡胶塑材料质量监督检验中心、山东恒邦冶炼股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、南通出入境检验检疫局、福建紫金矿业测试技术有限公司、中条山有色金属集团有限公司、湖南有色金属研究院、湖南省有色地质勘查研究院、五矿铜业(湖南)有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、天津出入境检验检疫局化矿金属材料检测中心、富民薪治工贸有限公司、浙江富治集团有限责任公司、广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、山东祥光集团有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、云锡股份有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、防城港东途矿产检测有限公司、紫金铜业有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、金川集团股份有限公司、广西华锡集团股份有限公司、铜陵有色检测研究中心、江西铜业股份有限公司、西北稀有金属材料研究院、大冶有色金属有限责任公司等42个单位51名代表参加了会议。会议对《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法》（共5个部分）行业标准进行了任务落实，形成会议纪要如下：由广东邦普循环科技有限公司和北矿检测技术有限公司两家公司负责起草，由北京当升材料科技股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司和湖南邦普循环科技有限公司等4家公司负责一验工作，由中国检验认证集团广西有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、浙江华友钴业股份有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、金川集团股份有限公司、深圳清华大学研究院和紫金矿业集团股份有限公司等8家单位负责二验工作。

4、2018年8月~2019年4月，起草单位制备试样并寄送至各验证单位，进行起草工作，完成标准文本、实验报告并发送至各验证单位。2019年4月~8月，验证单位对标准进行验证工作，形成验证报告并反馈给起草单位。

5、2019年9月18日至20日，全国有色金属标准化技术委员会组织在重庆召开本《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法（5部分）》系列标准的预审会，参加的有有色金属技术经济研究院、广东邦普循环科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、北矿检测技术有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、峨眉山市峨半高纯材料、成都中建材光电材料有限公司、白银有色集团股份有限公司、昆明冶金院 、先导颜料（天津）有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司、深圳清华大学研究院、湖南有色金属研究院、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、佛山力合通、 长沙矿冶研究院有限责任公司等单位的20多人。与会代表对《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法  第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法》进行了认真的讨论，提出的意见及建议如下，并均被采纳。

- ① 重新查找镍精密差的原因，找到解决方法， 重新收集试样进行精密度试验。

② 加标回收率差的验证单位需重新测试并查明原因。

6、2019年10月至2020年1月，验证单位重新对试验步骤进行验证，并收集了3个试样用于精密度测定。2020年3月将修改的标准文本和试验报告发验证单位进行验证工作，截止5月份全部完成验证工作。2020年6月标准工作组整理修改形成送审稿。

二、编制原则

1、以满足国内镍钴铝三元素复合氢氧化物生产企业和使用企业的检测需要为原则，提高标准的适用性。

2、以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3、完全按照GB/T 1.1—2020的要求编写。

三、确定标准主要内容的依据

3.1 测定范围的确定

本标准测定的试样为镍钴铝三元素复合氢氧化物，根据镍钴铝三元素复合氢氧化物产品标准YS/T 1127—2016中镍的含量规定为46%~57%。一般测定范围需包含合格产品的范围，根本标准推荐检测范围为40%~60%。

3.2 方法的确定

国外镍含量的测定方法有电感耦合等离子体原子发射光谱法，测定相关样品中镍的国际标准化组织ISO的方法：ISO/TS 18223—2015镍合金 镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；国内采用此方法测定高镍试样的有YS/T 1006.2—2014 镍钴锰酸锂化学分析方法 第2部分：锂、镍、钴、锰、钠、镁、铝、钾、铜、钙、铁、锌和硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法，测定范围为15 % ~ 35 %，方法提要为：试料用盐酸溶解，在盐酸介质中，按仪器优化后的工作条件及推荐的分析谱线，采用工作曲线法，利用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定镍的含量，采用加钇标准溶液作为内标进行测定。还有YS/T 928.3—2013 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析放 第3部分：镍、钴、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

另外一种方法是丁二酮肟重量法，国际标准有ISO 6352—1985 铁镍 镍含量的测定 丁二酮肟重量法，国内有YS/T 928.2—2013 镍钴锰三元素氢氧化物化学分析方法 第2部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法。方法提要为：试料用酸溶解后，在酒石酸氨性介质中以丁二酮肟乙醇溶液沉淀镍，沉淀经抽滤洗涤后在烘箱中干燥至恒重，计算镍含量。

国内镍量的测定方法有采用火焰原子吸收光谱法测定样品中镍的含量：葛卫红等用过氧化氢和柠檬酸溶解样品，在盐酸介质中，于火焰原子吸收光谱仪在波长232.0 nm，用空气—乙炔火焰测量钼制品（钼粉、钼酸铵、三氧化钼等）中镍的吸光度，再在工作曲线上查的相应镍的浓度，此方法的回收率为90 % ~110 %，RSD ＜7 %。采用此法的有YS/T 820.1—2012 红土镍矿化学分析方法 第1部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法，测定范围0.1 % ~ 3.0 %，提要为：试料用酸溶解，在稀盐酸介质中，于原子吸收光谱仪波长232.0 nm处，使用空气-乙炔火焰，测量镍的吸光度，计算镍量。

用EDTA滴定法测定镍铁中镍的含量文献有：唐华应用氟化钠掩蔽铁、铝，六偏磷酸钠掩蔽锰，在过量的EDTA存在下，于pH为4.6的乙酸—乙酸盐缓冲介质中，以PAN作指示剂，用硫酸铜标准溶液返滴定过量EDTA的方法直接测定镍铁中镍的含量；GB/T 30072—2013镍铁 镍含量的测定 EDTA滴定法，以硝酸-盐酸溶样，硅高的试料加氢氟酸助溶，高氯酸冒烟分解，在微酸性溶液中用氟化物掩蔽铁、铝、钛，六偏磷酸钠掩蔽锰，加入EDTA，在pH为4.6条件下以PAN为指示剂，用铜标准滴定溶液滴定过量的EDTA后，根据铜标准溶液的消耗量计算得出试样中镍、钴、铜的含量，用数学校正法扣除铜量、钴量，计算得出试样中镍的含量；YS/T 325.1—2009 镍铜合金化学分析方法 第1部分：镍量的测定 Na2EDTA滴定法，用硝酸溶解，电解法除铜，在乙酸盐溶液中，用硫代硫酸钠和酒石盐酸纳掩蔽残余铜、铝、铅等干扰元素，丁二酮肟沉淀镍，沉淀溶解于硝酸中，蒸发破坏丁二酮肟，用过量的乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准溶液络合镍，在pH为5 ~ 6时用硝酸铅标准滴定溶液滴定过量的Na2EDTA。GB/T 23614.1—2009 钛镍形状记忆合金化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟沉淀分离－EDTA络合-氯化锌返滴定法，以硫酸、硝酸混合酸溶解试样，用柠檬酸络合钛及其他元素，在pH9 ~ 10，丁二酮肟沉淀镍使其余干扰元素分离。沉淀用盐酸溶解，在pH6定量加入EDTA溶液，以二甲酚橙为指示剂，用氯化锌标准溶液滴定。

根据上述资料总结出以下方法：电感耦合等离子体原子发射光谱测定、丁二酮肟重量法、火焰原子吸收光谱法、丁二酮肟分离（EDTA）滴定法、EDTA直接滴定法等方法。对于镍钴铝三元素复合氢氧化物，其中镍含量为46 % ~ 57 %，排除火焰原子吸收光谱法更适合测低镍的方法。另外镍钴铝三元素复合氢氧化物中还含有较多的钴和铝元素，采用EDTA直接滴定干扰严重，排除此方法。对于电感耦合等离子体原子发射光谱法测高镍，在采用钇标的情况下，测定结果还是存在较大的误差，此方法一般不优先考虑。丁二酮肟重量法、丁二酮肟分离—EDTA滴定法测定镍含量都可以有效排除干扰，且测定结果可靠，方法成熟。但重量法操作比滴定法简单，本标准推荐采用丁二酮肟重量法测定镍钴铝三元素复合氢氧化物中镍含量。

3.3 方法提要的确定

丁二酮肟重量法的采用盐酸溶解试样，用酒石酸掩蔽大量的铝离子和微量的锰离子、镁离子、锌离子、钙离子和铁离子等，在碱铵性介质中用用丁二酮肟在pH8~9能与镍离子形成鲜红色的沉淀分离镍，根据干燥至恒重的沉淀质量确定镍的质量，计算镍的质量分数。参考国内已发布镍测定标准如YS/T 707—2009 羟基镍铁粉化学分析方法镍量的测定 丁二肟重量法、GB/T 31924.1—2015 含镍生铁 镍含量的测定 丁二肟重量法、YS/T 928.2—2013 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第2部分：镍量的测定 丁二肟重量法和YS/T 1263.1—2018 镍钴铝酸锂化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法，结合镍钴铝三元素复合氢氧化物试液制备方法、需要采用的掩蔽剂和沉淀原理，确定方法提要为：试料用盐酸溶解，以酒石酸掩蔽干扰离子，在氨性介质中以丁二酮肟沉淀镍，沉淀经抽滤洗涤后在145 ℃~150 ℃烘箱中烘干至恒重，计算镍含量。

3.4 试剂或材料的确定

丁二酮肟重量法测定镍钴铝三元素复合氢氧化物中镍的含量较高，属于常量分析，选择分析纯试剂和GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法中规定的三级水即可。根据实验报告还需选择使用如下试剂：盐酸（ρ1.19 g/mL）、盐酸（1+1）、酒石酸溶液（150 g/L）、氨水（ρ0.90 g/mL）、氨水（1+1）、、丁二酮肟乙醇溶液（10 g/L）、乙酸铵溶液（500 g/L）。根据丁二酮肟镍沉淀的颗粒大小，选择G4砂芯坩埚，孔径小，沉淀在洗涤抽滤过程中不易穿滤，根据试液中镍含量为40 mg~60 mg，试液体积约250 mL ~ 300 mL，推荐使用30 mL或40 mL规格的坩埚，过滤时间短。

3.5 样品的确定

为保证待测的试样具有代表性，测试结果的重复性好，准确度高，试样需要均匀，根据产品标准YS/T 1127—2016规定的粒度为不大于0.030 mm，考虑不合格产品的可能，确定粒度不大于0.150 mm。为减少试样中水分对测定的干扰，需对试样进行烘干处理，确定试样分析前应在105 ℃ ± 2℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

3.6 起草单位广东邦普循环科技有限公司试验报告

3.6.1  试液制备的方法

镍钴铝三元素复合氢氧化物作为碱性氢氧化物，易溶于盐酸中，加热能促进溶解。本文称取0.10 g试样，试验标准，采用5 mL盐酸（1+1）在加热条件下溶解试样，可完全溶解。

3.6.2  掩蔽剂酒石酸溶液用量试验

镍钴铝三元素复合氢氧化物中含有的较多铝和微量的铁、锰、镁，这些易水解的金属离子在碱氨性条件下会生成沉淀，对测定结果造成干扰，在酒石酸条件下，铝离子、铁离子、锰离子和镁离子等离子不会生成沉淀。本文以掩蔽最高铝含量2%对酒石酸用量进行选择试验。

分别移取50 mg镍、2 mg铝（按镍含量50%，铝含量2%模拟试液）置于一组500 mL烧杯中，按照5.5中试验步骤，其中5.5中酒石酸用量分别按0 mL、5 mL、10 mL、20 mL、30 mL进行加入，其他试验条件不变，测定镍量，观测酒石酸用量对测定的影响。测定结果绘制如下曲线图1。

图1 酒石酸溶液用量试验

由图1可知，不加酒石酸测定结果明显比加酒石酸结果偏大，酒石酸溶液加入量大于或等于5 mL测定结果较相近，溶液调节pH至8~9时无白色浑浊出现，可以掩蔽掉全部的易水解金属离子，且增大用量不会对测定结果造成影响。本文推荐酒石酸溶液用量为10 mL，确保酒石酸过量，掩蔽彻底

3.6.3  沉淀剂丁二酮肟乙醇溶液加入量影响

试液中镍和钴均会消耗丁二酮肟，计算得出每1 mg镍、钴约需要0.4 mL丁二酮肟乙醇溶液，镍钴铝三元素复合氢氧化物中镍测定范围为40%~60%，钴含量约为5%~15%，镍、钴合量约为58%~60%，最高镍、钴含量理论需要丁二酮肟乙醇溶液约24 mL。丁二酮肟乙醇溶液加入量要过量，但不能过量太多，防止镍沉淀溶解于乙醇中，丁二酮肟溶液用量直接影响镍是否沉淀彻底。

按照5中试验步骤，其中5.3中丁二酮肟乙醇溶液用量加分别按25 mL、30 mL、40 mL、50 mL、60 mL，其他试验条件不变。按结果与讨论中10测定滤液中镍含量，观测丁二酮肟用量对测定的影响，测定结果绘制图2。

图2  丁二酮肟乙醇溶液加入量的影响

由图2可知，丁二酮肟乙醇溶液加入量为25 mL 时镍沉淀不完全，30 mL时滤液中余镍略高。在大于或等于40 mL的情况下镍沉淀较完全，滤液中镍含量较低。本文推荐丁二酮肟乙醇溶液用量为40 mL，保证过量又不浪费试剂。

3.6.4  沉淀pH条件选择因素

由于丁二酮肟镍沉淀能溶于酸，又能与氨离子生成[Ni(NH3)4]2+溶解，因此溶于酸度不能太低，氨离子含量不能过多，否则镍将沉淀不彻底，造成滤液中镍含量偏高。

称取0.10 g1#镍试样，按照5中试验步骤，其中5.4中用氨水将pH值分别调至5、6、7、8、9、10。其他试验条件不变，按结果与讨论中10测定滤液中镍含量，观测pH对测定的影响。测定结果绘制图3。

图3  pH对测定的影响

由图3可知，pH在6~10这个范围内，滤液中镍的含量均较低，表明在此pH范围内丁二酮肟与镍离子沉淀较彻底。本文推荐pH为8~9条件下进行沉淀。

3.6.5  沉淀温度对测定影响

丁二酮肟沉淀宜在温热溶液中进行，能促进沉淀生成。称取1.00 g镍试样，按照5中试验步骤，其中5.4中温度分别控制至室温（20℃）、60℃ ~ 70℃、80℃以上，其他试验条件不变，测定镍含量，对比沉淀外观、抽滤时间、抽滤现象，观测不同温度对测定的影响。

表1 沉淀温度对测定的影响

| - 沉淀温度 | - 现象 |
| --- | --- |
| - 室温 | - 沉淀颗粒略细，过滤时易爬壁，过滤速度较慢 |
| - 60℃~70 ℃ | - 沉淀颗粒较大，沉淀浮于上部，表面形成一层膜，爬壁现象较轻，过滤较快 |
| - 80 ℃以上 | - 沉淀颗粒较大，沉淀浮于上部，表面形成一层膜，溶液易沸，爬壁现象较轻，过滤较快 |

在不同温度下进行沉淀，测定结果无明显差别，温度对测定结果无显著影响。根据表1可知，沉淀温度高些，沉淀颗粒较大，爬壁现象减少，过滤略快；由于试液中加入沸点更低的乙醇和氨水，温度不宜过高，本文推荐沉淀温度选择60℃~70 ℃

3.6.6  陈化时间对测定影响

经过陈化，沉淀颗粒变大，浮于溶液上部，沉淀中吸附杂质少，过滤快，不易穿滤，滤液中镍含量较低。称取1.00 g镍试样，按照5中试验步骤，其中5.4中陈化时间分别选择0、10、20、30、60、120 min，其他试验条件不变。对比沉淀外观、抽滤时间、抽滤现象，观测陈化时间对测定的影响。

表2 陈化时间对测定的影响

| - 陈化时间/min | - 现象 |
| --- | --- |
| - 0 | - 沉淀颜色鲜红，颗粒略细小，沉淀较分散，试液浑浊，过滤速度较慢 |
| - 15 | - 沉淀颜色鲜红，颗粒较大，沉淀开始上浮，试液开始澄清，过滤较快 |
| - 30 | - 沉淀颜色鲜红，颗粒较大，沉淀浮于上部，试液澄清，过滤较快 |
| - 60 | - 沉淀颜色鲜红，颗粒较大，沉淀浮于上部，试液澄清，过滤较快 |
| - 120 | - 沉淀颜色鲜红，颗粒较大，沉淀浮于上部，试液澄清，过滤较快 |

由表2可知，陈化超过30 min，沉淀颗粒较大，浮于上部，试液澄清，过滤较快，故本文推荐陈化时间30 min。

3.6.7  乙酸铵溶液加入量影响

称取1.00 g1#镍试样，按照5中试验步骤，其中5.4中乙酸铵溶液用量加分别按10 mL、20 mL、30 mL、40 mL加入，其他试验条件不变。测定镍含量，观测乙酸铵溶液用量对测定的影响，测定结果绘制图4。

图4 乙酸铵对测定的影响

乙酸铵为弱酸弱碱的中性盐，能络合钴离子，加入后形成弱酸性的缓冲溶液，且为丁二酮肟镍生成提供氨性介质，由图4可知，乙酸铵加入量对测定结果无明显影响。本文推荐乙酸铵加入量为10 mL。

3.6.8  烘箱干燥温度和时间选择

将坩埚和沉淀分别在120、130、140、150℃等不同条件下进行干燥，每干燥一小时取出至干燥器冷却至室温称重，直至恒重，观测干燥温度和时间对测定的影响。

表3 干燥时间和温度表

| 干燥温度（℃） | 沉淀和漏斗总重量（g） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 h | 2 h | 3 h |
| 120 | 30.7587 | 30.7571 | 30.7571 |
| 130 | 31.2888 | 31.2873 | 31.2874 |
| 140 | 27.2555 | 27.2531 | 27.2530 |
| 150 | 29.4316 | 29.4289 | 29.4287 |

由上表3可知，沉淀在120℃、130℃、140℃和150℃下都需要烘干2h才可恒重，为节约时间，且确保沉淀干燥彻底，本文推荐干燥温度选择145 ℃~150 ℃作为干燥条件。。

3.6.9  共存离子干扰实验

镍钴铝三元素复合氢氧化物试样中除镍外，还含有大量的钴、铝，需要考虑钴、铝、锂对测镍是否有影响。镍钴铝三元素复合氢氧化物中Ni、Co、Al含量分别为Ni（46%~57%）、Co（5%~13%）、Al（0.2%~1.7%），现按钴、铝含量最高做共存离子干扰影响实验。

分别在3个500 mL 烧杯中，按表分别加入钴15 mg和铝2 mg以及钴铝（15+2）mg共存离子，并分别加入40 mg的镍标准，其他实验条件相同，测定两次，取平均值，观察共存离子对测定镍的影响。

表3 共存离子的干扰

| - 共存离子 | - 加钴量（15 mg) | - 加铝量 (2 mg) |  | - 加钴铝（15+2）mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 回收率/% | - 99.51 |  | - 99.63 |  | - 99.69 |  |

根据表3可知，在加入最高含量的共存离子后测定镍回收率满足测定需求，故共存离子对测定镍无干扰作用。

3.6.10  滤液中镍含量的测定

- 滤液视情况转移至 500 mL或1000 mL 容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

- 分取100 mL滤液于500 mL烧杯中，盖上表面皿，置于电炉上蒸至近干，取下稍冷，加入10 mL硝酸（2.2），摇动几次，置于电炉上继续蒸至近干。取下冷却至室温，洗出表面皿，加入10 mL盐酸（2.4），吹洗烧杯内壁数次。溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

- 在原子吸收分光光度计上，用空气-乙炔火焰，在波长232.0 nm下，以“零”溶液为参比，测量上述溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的镍含量。

- 工作曲线的绘制：移取0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL 、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL镍标准溶液（2.11），分别置于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（2.4），以水稀释至刻度，混匀。

- 滤液中镍占原始试料中镍的百分含量为wNi′，数值以%表示，按式（2）计算：

wNi′=ρ×10−6×V2m0×V1/V0×100	(2)

式中：

wNi′ ——滤液中镍占原始试料中镍的百分含量（%）；

m0——所称取的试样的质量（g）；

ρ ——自工作曲线上查得的镍的质量浓度（g/mL）；

V2——滤液总体积（mL）；

V1——分取试液体积（mL）；

V0——试液的总体积（mL）。

多次测定结果表明滤液中镍含量约为0.04%~0.10%之间，由于试样中镍含量较高，且滤液中镍含量测定步骤麻烦，本文推荐忽略滤液中的镍含量。

3.6.11  沉淀中夹杂钴、铝含量测定

将干燥后的沉淀用盐酸（1+1）溶解，溶液转移至100 mL容量瓶中，定容后于电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定铝的含量，于火焰原子吸收光谱仪测定钴的含量，结果见表4，结果表明沉淀中夹杂的钴、铝非常低，洗涤较彻底。

表4 沉淀中钴、铝的含量

| - 夹杂元素 | - 钴 | - 铝 |
| --- | --- | --- |
| - 含量（%） | - 0.009 | - 0.005 |

3.6.12  精密度实验

按试验步骤5测定镍钴铝三元素复合氢氧化物中镍的含量，其平均相对标准偏差不大于0.28%，有很高的精密度。结果见表5。

表5 精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 54.94 | 55.31 | 55.05 | 54.96 | 55.11 | 55.31 | 54.86 | 55.22 | 55.24 | 54.98 | 55.21 | 55.11 | 0.28 |
| 2# | 47.98 | 47.95 | 47.98 | 48.01 | 48.10 | 47.96 | 48.23 | 48.25 | 48.16 | 47.90 | 48.11 | 48.06 | 0.24 |
| 3# | 40.42 | 40.34 | 40.14 | 40.24 | 40.46 | 40.32 | 40.34 | 40.24 | 40.26 | 40.14 | 40.18 | 40.28 | 0.26 |

3.6.13 加标回收率实验

- 按试验步骤对样品进行测定镍含量的加标回收率，加标量30 mg，试验中丁二酮肟用量改为50 mL，其他不变，结果见表6。可知，回收率在99.6 % ~ 100.1 %之间。

表6加标回收率实验

| - 序号 | - 称样量/g | - 原测定值(mg) | - 加标量（mg) | - 测得量(mg) | - 回收量(mg) | - 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | - 0.1026 | - 56.543 | - 30.384 | - 86.894 | - 30.351 | - 99.9 |
|  | - 0.1054 | - 58.086 | - 30.384 | - 88.382 | - 30.296 | - 99.7 |
| - 2# | - 0.1038 | - 49.886 | - 30.384 | - 80.171 | - 30.285 | - 99.7 |
|  | - 0.1076 | - 51.713 | - 30.384 | - 82.132 | - 30.419 | - 100.1 |
| - 3# | - 0.1012 | - 40.763 | - 30.384 | - 71.027 | - 30.264 | - 99.6 |
|  | - 0.1065 | - 42.818 | - 30.384 | - 73.138 | - 30.320 | - 99.8 |

3.6.14  结论

本实验称取0.10 g试料用盐酸溶解后，用酒石酸掩蔽干扰离子，用过量丁二酮肟乙醇溶液在pH为 8~9的氨性介质中将镍沉淀，沉淀经陈化后抽滤洗涤后烘干至恒重，计算镍含量，测定结果准确，推荐为有色金属行业标准分析方法。

3.7 共同起草单位北矿检测技术有限公司精密度试验结果

北矿检测技术有限公司试验结果见表7，加标回收率试验见表8，测定结果准确，回收率在99.62%～100.15%之间，同意推荐为有色金属行业标准分析方法。

表7  北矿检测精密度试验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 55.23 | 55.36 | 55.39 | 55.38 | 55.44 | 55.47 | 55.47 | 55.48 | 55.14 | 55.31 | 55.33 | 55.36 | 0.10 |
| 2# | 48.51 | 48.57 | 48.59 | 48.53 | 48.59 | 48.58 | 48.55 | 48.2 | 48.31 | 48.33 | 48.36 | 48.47 | 0.13 |
| 3# | 40.38 | 40.46 | 40.26 | 40.44 | 40.56 | 40.64 | 40.3 | 40.34 | 40.39 | 40.44 | 40.41 | 40.42 | 0.10 |

表8 加标回收率实验

| - 序号 | - 称样量/g | - 原测定值(mg) | - 加标量（mg) | - 测得量(mg) | - 回收量(mg) | - 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | - 0.1017 | - 55.225 | - 30.00 | - 85.179 | - 29.954 | - 99.85 |
|  | - 0.1011 | - 55.472 | - 30.00 | - 85.401 | - 29.929 | - 99.76 |
| - 2# | - 0.1014 | - 48.696 | - 30.00 | - 78.588 | - 29.892 | - 99.64 |
|  | - 0.1007 | - 48.752 | - 30.00 | - 78.639 | - 29.887 | - 99.62 |
| - 3# | - 0.1015 | - 40.560 | - 30.00 | - 70.481 | - 29.921 | - 99.74 |
|  | - 0.1013 | - 41.101 | - 30.00 | - 71.147 | - 30.046 | - 100.15 |

3.8一验单位北京当升材料科技股份有限公司验证报告

北京当升材料科技股份有限公司精密度实验见表9。

表9 精密度试验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 55.13 | 55.2 | 55.24 | 55.26 | 55.04 | 55.18 | 55.3 | 55.02 | 55.1 | 55.25 | 55.33 | 55.19 | 0.18 |
| 2# | 48.33 | 48.46 | 48.36 | 48.38 | 48.18 | 48.27 | 48.24 | 48.5 | 48.13 | 48.16 | 48.48 | 48.32 | 0.26 |
| 3# | 39.92 | 39.83 | 40.08 | 40.2 | 40.1 | 40.3 | 40.09 | 40.12 | 40.23 | 40.28 | 40.19 | 40.12 | 0.34 |

3.9一验单位国标（北京）检验认证有限公司验证报告

国标（北京）检验认证有限公司精密度试验结果见表10。

表10 精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | - 55.28 | - 55.35 | - 55.26 | - 55.08 | - 55.10 | - 55.41 | - 55.29 | - 55.02 | - 55.42 | - 55.40 | - 55.27 | - 55.26 | - 0.25 |
| 2# | - 48.20 | - 48.10 | - 48.35 | - 48.06 | - 48.39 | - 48.25 | - 48.20 | - 48.29 | - 48.11 | - 48.45 | - 48.23 | - 48.24 | - 0.26 |
| 3# | - 40.18 | - 40.27 | - 40.36 | - 40.38 | - 40.42 | - 40.48 | - 40.43 | - 40.55 | - 40.68 | - 40.49 | - 40.35 | - 40.42 | - 0.33 |

3.10一验单位清远佳致新材料研究院有限公司试验报告

清远佳致新材料研究院有限公司试验结果见表11。

表11 精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 55.31 | 55.16 | 55.23 | 55.27 | 55.21 | 55.04 | 55.14 | 55.03 | 55.05 | 55.13 | 55.37 | 55.18 | 0.19 |
| 2# | 48.18 | 47.98 | 48.13 | 47.99 | 48.41 | 47.96 | 47.94 | 47.94 | 48.39 | 47.94 | 48.19 | 48.10 | 0.35 |
| 3# | 40.55 | 40.55 | 40.27 | 40.56 | 40.66 | 40.56 | 40.47 | 40.66 | 40.35 | 40.35 | 40.60 | 40.51 | 0.31 |

3.11一验单位湖南邦普循环科技有限公司试验报告

湖南邦普循环科技有限公司试验结果见表12。

表12 精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 55.22 | 55.21 | 55.35 | 54.99 | 55.03 | 55.18 | 55.54 | 55.31 | 55.21 | 55.07 | 55.25 | 55.21 | 0.27 |
| 2# | 48.04 | 47.98 | 48.11 | 48.21 | 48.13 | 47.99 | 48.05 | 48.09 | 48.19 | 48.15 | 48.16 | 48.10 | 0.15 |
| 3# | 40.45 | 40.36 | 40.33 | 40.42 | 40.18 | 40.27 | 40.36 | 40.32 | 40.22 | 40.18 | 40.19 | 40.30 | 0.23 |

3.12二验单位中国检验认证集团广西有限公司验证报告

中国检验认证集团广西有限公司试验结果见表13。

表13 中国检验认证集团广西有限公司精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 55.02 | 55.15 | 55.08 | 55.05 | 55.28 | 55.13 | 55.24 | 55.04 | 55.07 | 55.21 | 55.12 | 55.13 | 0.15 |
| 2# | 48.4 | 48.21 | 48.24 | 48.35 | 48.41 | 48.2 | 48.33 | 48.25 | 48.24 | 48.37 | 48.4 | 48.31 | 0.16 |
| 3# | 40.27 | 40.27 | 40.08 | 40.45 | 40.14 | 40.32 | 40.15 | 40.18 | 40.41 | 40.19 | 40.21 | 40.24 | 0.27 |

3.13二验单位赣州市豪鹏科技有限公司验证报告

赣州市豪鹏科技有限公司试验结果见表14。

表14 赣州市豪鹏科技有限公司精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 55.11 | 55.06 | 54.98 | 55.1 | 55.21 | 54.9 | 54.99 | 55.23 | 55.2 | 55.29 | 55.16 | 55.11 | 0.21 |
| 2# | 48.07 | 48.01 | 48.08 | 48.05 | 47.96 | 48.03 | 47.98 | 48.11 | 47.79 | 48.2 | 48.01 | 48.03 | 0.20 |
| 3# | 40.34 | 40.19 | 40.25 | 40.26 | 40.3 | 40.34 | 40.26 | 40.09 | 40.14 | 40.29 | 40.32 | 40.25 | 0.19 |

3.14二验单位长沙矿冶研究院有限责任公司验证报告

长沙矿冶研究院有限责任公司试验报告见表15。

表15 长沙矿冶研究院有限责任公司精密度实验结果

| - 编号 | - 镍含量/% |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 55.32 | 55.09 | 55.22 | 55.43 | 55.35 | 55.17 | 55.31 | 55.27 | 0.19 |
| - 2# | 48.38 | 48.07 | 48.24 | 48.19 | 48.26 | 48.07 | 48.31 | 48.22 | 0.22 |
| - 3# | 40.13 | 40.29 | 40.28 | 40.19 | 40.22 | 40.21 | 40.05 | 40.20 | 0.19 |

3.15二验单位浙江华友钴业股份有限公司验证报告

浙江华友钴业股份有限公司试验报告见表16。

表16 浙江华友钴业股份有限公司精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 55.09 | 55.03 | 55.21 | 54.75 | 54.6 | 55.17 | 55.16 | 55.02 | 54.97 | 54.99 | 54.84 | 54.98 | 0.33 |
| 2# | 48.14 | 48.37 | 48.32 | 48.12 | 47.96 | 48.09 | 48.21 | 48.09 | 48.16 | 48.38 | 48.22 | 48.19 | 0.26 |
| 3# | 40 | 39.86 | 40.05 | 39.93 | 39.79 | 39.72 | 39.66 | 39.67 | 39.86 | 39.87 | 39.77 | 39.83 | 0.30 |

3.16二验单位防城港市东途矿产检测有限公司验证报告

防城港市东途矿产检测有限公司试验报告见表17。

表17 防城港市东途矿产检测有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 镍含量/% |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 55.03 | 55.11 | 55.11 | 55.05 | 55.02 | 55.13 | 55.02 | 55.07 | 0.08 |
| - 2# | 48.24 | 48.21 | 48.26 | 48.02 | 48.18 | 48.25 | 48.24 | 48.20 | 0.16 |
| - 3# | 40.14 | 40.24 | 40.09 | 40.06 | 40.05 | 40.06 | 40.18 | 40.12 | 0.17 |

3.17二验单位金川集团股份有限公司验证报告

金川集团股份有限公司试验报告见表18。

表18 金川集团股份有限公司精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 54.92 | 55.17 | 55.23 | 55.08 | 54.9 | 55.3 | 55.26 | 55.2 | 55.22 | 54.98 | 55.34 | 55.15 | 0.26 |
| 2# | 48.24 | 48.16 | 47.91 | 48.07 | 48.19 | 48.21 | 47.92 | 47.98 | 48.2 | 48.05 | 48.27 | 48.11 | 0.26 |
| 3# | 40.15 | 40.14 | 40.26 | 40.18 | 40.38 | 40.24 | 40.36 | 40.18 | 40.42 | 40.36 | 40.22 | 40.26 | 0.24 |

3.18二验单位紫金矿业集团股份有限公司验证报告

紫金矿业集团股份有限公司试验报告见表19。

表19 紫金矿业集团股份有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 镍含量/% |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 55.43 | 55.47 | 55.52 | 55.24 | 55.45 | 55.46 | 55.49 | 55.44 | 0.15 |
| - 2# | 48.74 | 48.78 | 48.61 | 48.58 | 48.79 | 48.74 | 48.81 | 48.72 | 0.17 |
| - 3# | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.54 | 40.5 | 40.74 | 40.72 | 40.56 | 0.27 |

3.19各参与单位实验数据平均值统计

表20 平均值统计

| 实验室pi 水平qj |  | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、广东邦普 | 平均值/% | 40.28 | 48.06 | 55.11 |
|  | s | 0.1016 | 0.1136 | 0.1518 |
|  | RSD/% | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| 2、北矿检测 | 平均值/% | 40.42 | 48.47 | 55.36 |
|  | s | 0.1042 | 0.1322 | 0.1022 |
|  | RSD/% | 0.26 | 0.27 | 0.18 |
| 3、北京当升 | 平均值/% | 40.12 | 48.32 | 55.19 |
|  | s | 0.1376 | 0.1254 | 0.0981 |
|  | RSD/% | 0.34 | 0.26 | 0.18 |
| 4、北京国标 | 平均值/% | 40.42 | 48.24 | 55.26 |
|  | s | 0.1291 | 0.1181 | 0.1324 |
|  | RSD/% | 0.32 | 0.24 | 0.24 |
| 5、清远佳致 | 平均值/% | 40.51 | 48.10 | 55.18 |
|  | s | 0.1267 | 0.1692 | 0.1076 |
|  | RSD/% | 0.31 | 0.35 | 0.19 |
| 6、湖南邦普 | 平均值/% | 40.30 | 48.10 | 55.21 |
|  | s | 0.0922 | 0.0739 | 0.1481 |
|  | RSD/% | 0.23 | 0.15 | 0.27 |
| 7、中检广西 | 平均值/% | 40.24 | 48.31 | 55.13 |
|  | s | 0.1095 | 0.0782 | 0.0821 |
|  | RSD/% | 0.27 | 0.16 | 0.15 |
| 8、长沙矿冶院 | 平均值/% | 40.20 | 48.22 | 55.27 |
|  | s | 0.0778 | 0.1079 | 0.1076 |
|  | RSD/% | 0.19 | 0.22 | 0.19 |
| 9、浙江华友 | 平均值/% | 39.83 | 48.19 | 54.98 |
|  | s | 0.1215 | 0.1235 | 0.1795 |
|  | RSD/% | 0.30 | 0.26 | 0.33 |
| 10、东途矿产 | 平均值/% | 40.12 | 48.20 | 55.07 |
|  | s | 0.0669 | 0.0776 | 0.0443 |
|  | RSD/% | 0.17 | 0.16 | 0.08 |
| 11金川集团 | 平均值/% | 40.26 | 48.11 | 55.15 |
|  | s | 0.0959 | 0.1235 | 0.1458 |
|  | RSD/% | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| 12、深圳清华研究院 | 平均值/% | 40.18 | 48.12 | 55.06 |
|  | s | 0.0997 | 0.1450 | 0.1382 |
|  | RSD/% | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
| 13、紫金矿业 | 平均值/% | 40.56 | 48.72 | 55.44 |
|  | s | 0.1077 | 0.0837 | 0.0848 |
|  | RSD/% | 0.27 | 0.17 | 0.15 |
| 14、赣州豪鹏 | 平均值/% | 40.25 | 48.03 | 55.11 |
|  | s | 0.0778 | 0.0979 | 0.1150 |
|  | RSD/% | 0.19 | 0.20 | 0.21 |

柯克伦检验：对n=6，p=14，科克伦检验5%临界值为0.232，1%临界值为0.274（柯克伦检验没有n=11时的临界值可查询，按n=6时的临界值进行离群值的排除。）检验数据见表55。柯克伦检验的结果：没有歧离值，也没有离群值。

表21  柯克伦检验异常统计

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| smax | 0.1376 | 0.1692 | 0.1795 |
| ∑s2 | 0.2042 | 0.1890 | 0.1583 |
| 统计量C | 0.1196 | 0.1515 | 0.1578 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N |

格拉布斯检验：对p=14，格拉布斯检验5%临界值为2.507，1%临界值为2.755。检验结果见表56。格拉布斯检验的结果表明，水平2中紫金矿业均值48.72为岐离值，在计算中予以剔除。水平1最小值和最大值与均值及其他实验室测定结果存在较大偏差，判断为离群实验室，在计算中予以剔除。重新进行格布拉斯检验表明无异常值。

表22  格拉布斯检验统计

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均值最大值 | 40.56 | 48.72 | 55.44 |
| 均值最小值 | 39.83 | 48.03 | 54.98 |
| 均值 | 40.26 | 48.21 | 55.16 |
| s | 0.1828 | 0.1876 | 0.1242 |
| Gmax | 2.022 | 2.722 | 1.663 |
| 歧离值（Y/N） | N | Y | N |
| 离群值（Y/N） | N | Y | N |
| Gmin | 2.321 | 0.983 | 1.443 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N |

重复性限和再现性限计算见表23。

表23  重复性限和再现性限计算情况

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均值 | 40.28 | 48.19 | 55.17 |
| T1 | 4995.035 | 6505.235 | 7834.538 |
| T2 | 201214.3299 | 313469.2756 | 432255.2113 |
| T3 | 124 | 135 | 142 |
| T4 | 1308 | 1429 | 1478 |
| T5 | 1.2483 | 1.723276876 | 1.990861828 |
| Sr2 | 0.011246 | 0.01298522 | 0.015553608 |
| SL2 | 0.013287 | 0.014700669 | 0.012073989 |
| SR2 | 0.024533 | 0.027107271 | 0.027627597 |
| Sr | 0.106047 | 0.11884957 | 0.124714105 |
| SR | 0.15663 | 0.164642857 | 0.166215515 |
| 2.8Sr | 0.297 | 0.333 | 0.349 |
| 2.8SR | 0.439 | 0.461 | 0.465 |

因此，确定重复性限和再现性限见表24。

表24 重复性限和再现性限计算

| 水平/% | 40.30 | 48.19 | 55.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
| R/% | 0.44 | 0.46 | 0.48 |

四、标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

4.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经过资料搜索，均无与镍钴铝三元素复合氢氧化物中镍含量测定相关的分析标准。会议经讨论后认为：本标准是我国首次制定，与国内外同类标准相比，准确度高、方法可靠，能满足的镍钴铝三元素复合氢氧化物产品的测试要求。《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法》系列标准的编写符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则》的编制要求。标准整体水平达到了国内先进水平，同意按照修改意见修改后作为推荐性行业标准上报。

4.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。

经查，本标准不涉及国内外专利。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性有色行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

由于本标准反映了镍钴铝三元素复合氢氧化物行业的需求，因此可积极向电池生产及回收厂家推荐采用本标准。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

标准编制组

二〇二〇年六月