国家标准

硬质合金化学分析方法 铅量和镉量的测定

火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

（征求意见稿）

国家标准《硬质合金化学分析方法 铅量和镉量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》

编制说明（征求意见稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据国标委《国家标准化管理委员会关于下达第四批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发函[2018]83号）精神，由株洲硬质合金集团有限公司负责制定国家标准《硬质合金化学分析方法 铅量和镉量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》，项目计划编号为：20184706-T-610。按计划要求，本标准应在2020年完成。

1.2 方法简介

本标准规定了火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法测定硬质合金中铅量和镉量。

本标准适用于含铅和镉的硬质合金产品。测定范围：0.0001%（质量分数）～0.1%（质量分数）。

将硬质合金试样置于铂皿或聚四氟乙烯（PTFE）烧杯中，采用氢氟硝酸分解试样后，用氢氧化钠溶液溶解钨酸沉淀，用氰化钾掩蔽残余钴，双硫腙萃取分离铅和镉，稀释，采用火焰原子吸收光谱法（AAS）和电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）测定铅和镉量。

1.3承担单位情况

株洲硬质合金集团有限公司是国家“一五”期间建设的156项重点工程之一。硬质材料研发中心的分析检测能力从单纯的钨钴及钨钴钛硬质合金，发展到钨、钼、钽、铌等稀有金属在内的整个产业链的产品。

中心1997年通过国家检验检疫局的实验室认可，是有色金属标准样品定点研制单位2004年正式通过了中国合格评定国家认可委员会的实验室认可。 “中国有色金属工业硬质合金质检站”于1989年通过国家质量技术监督局组织的计量认证。“湖南省有色加工材质量监督检验授权站”于1987年通过了湖南省技术监督局的计量认证和审查认可。2010年成为国家科技部“硬质合金国家重点实验室”的分析检测平台。2012年12月26日正式被国家工业和信息化部批准为“工业（硬质合金及钨制品）产品质量控制及技术评价实验室”。

1.4项目采标情况及执行单位说明

本标准等同采用ISO 26482:2010《硬质合金化学分析方法 铅和镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。

1.5主要工作过程

1.5.1 起草阶段

株洲硬质合金集团有限公司接到《硬质合金化学分析方法 铅和镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的制定任务后，立即成立了标准编制组，进行了相关资料的查询与收集工作，制定了工作计划和进度安排。编制组首先对ISO 26482:2010《硬质合金化学分析方法 铅和镉量的测定》标准进行了查新，对该标准进行了翻译和熟悉，同时收集、分析、研究了国内外相关技术资料，在此基础上，于2020年5月形成了标准的征求意见稿。

二、标准的制定原则、主要内容与论据

2.1标准制定的原则

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》的要求编写。本标准等同采用 ISO 26482:2010《硬质合金化学分析方法 铅和镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。

2.2标准制定的主要内容与论据

本标准制定的主要内容包括采用原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硬质合金样品中铅和镉量。

标准中规定，将试样置于铂皿或聚四氟乙烯（PTFE）烧杯中，采用氢氟硝酸分解试样后，用氢氧化钠溶液溶解钨酸沉淀，用氰化钾掩蔽残余钴，双硫腙萃取分离铅和镉，稀释，采用火焰原子吸收光谱法（AAS）和电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）测定铅和镉量。

标准中使用剧毒试剂氰化钾，和双硫腙、三氯甲烷等有机试剂，采用了沉淀分离和萃取分离等手段富集痕量的铅和镉元素。在危险源和环境因素评价中对采用ISO 264820:210的适用性及合理性存在一些问题。

三、主要试验（或验证）的分析

由于近年来国家对剧毒试剂氰化钾、三氯甲烷萃取剂等危险化学品使用的严格管控，本标准在各实验室实际运用的难度较大。

四、标准水平

4.1 采用国际标准及国外先进标准的程度

本标准等同采用 ISO 26482:2010《硬质合金化学分析方法 铅和镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准制定。

4.2 与国际标准及国外同类标准水平的对比

与 ISO 26482:2010《硬质合金化学分析方法 铅和镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准等同，达到国际先进水平。

4.3  与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准与现有标准及制定中的标准协调配套。

4.4  涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准建议发布后6个月实施。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予以说明的事项

无。

十一、预期效果

欧盟关于在所有电子电气设备中限制使用某些有害物质的RoHS指令中规定：从2006年07月01日起在欧盟上市的新商品禁止含有：铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)。因此硬质合金产品中痕量铅、镉的测定是出口企业必做的项目。

本标准的制定，可建立我国粉末冶金行业难熔金属及硬质合金产品中有害元素的分析检测方法，对促进硬质合金产品的出口贸易和行业的技术发展具有非常积极的推动作用。

《硬质合金化学分析方法 铅和镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准编制组

2020年5月10日