标准征求意见稿意见处理汇总表

标准名称：粗锡化学分析方法 第1部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法

起草单位：云南锡业股份有限公司   联系人：  白艳华   电话：13769374971        日期  2020.07.30

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.14.2 标定 | 建议在章条最后加括（若室温变化超过正负7℃，重新标定标准溶液）。 | 云锡股份铜业分公司 | 在文本中增加为“注”的内容 |  |
| 2 | 标准编号 | 标准编号应该为：“YS/T XXXX-202X” | 广西中检检测技术服务有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 3 试剂 | 试剂顺序请按GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分 试验方法标准》中6.6.3排序。 | 广西中检检测技术服务有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3.14.2 标定 | c ── 碘酸钾（1/6KIO3）标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升（ mol/L ），这里是多加了个“毫”字吗，请改正。 | 富民薪冶工贸有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.4.1 5.4.2 | 200 mL烧杯和150 mL烧杯加了盐酸及铁粉反应起来给会激烈，导致溶液飞溅或泼洒，建议改为300 mL烧杯. | 富民薪冶工贸有限公司 | 未采纳 不容易清洗 |  |
| 6 | 3.6 | “金属锡标准样品”进行修改，标明纯度。 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 采纳 |  |
| 7 |  | 对测定锡所使用的还原装置修改为盖式漏斗 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 在3.11.2中增加了“注”的内容 |  |
| 8 | 4.1 | “表1”进行修改，删除配制体积和分取体积。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 4 试样 | 建议将系列标准中试样描述统一。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 未采纳 |  |
| 10 | 5.1 试料 | 建议调整表格内容：（1）质量分数的小数点位数应与报出结果的小数点位数一致；（2）应该将≥改成 >；(3)单位表示由“（%）”修改为“/%”；(4)称取样，改为“称样量” | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 文本已按2018年有色金属标准编写 |  |
| 11 | 5.4.2 | - 注的第一行：建议将“5.4.2改为”采用“5.4.2替换为下述操作步骤”表述 （2）5.4.2中最后一段表述跟5.4.3重复，建议将5.4.2中最后一段删除。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 5.4 | 建议将该部分标号重新整理下：（1）一般仅在操作步骤中出现的试剂，才会在“3 试剂”中出现，否则“3 试剂”中不显示；（2）有个别试剂未显示标号，如铝粒。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 7 试验报告 | 因该标准中仅一种方法，建议删除：“使用的方法”。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 待讨论 |  |
| 14 | 5 试验数据处理 | 计算结果有效数字的位数，应明确。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 文本已增加 |  |
| 15 | 前言 | 按2018年有色金属标准编写应该“本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出”。 | 云南锡业锡化工材料有限公司 | 待讨论 |  |
| 16 | 3 | 试剂应“试剂或材料” | 云南锡业锡化工材料有限公司 | 待讨论 |  |
| 17 |  | 应增加“警示” | 云南锡业锡化工材料有限公司 | 待讨论 |  |
| 18 | 3.12 | 把指示剂条款提到最后 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：9个  ；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个  ；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个  ；

（4）没有回函的单位数：1个  。