标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗锡化学分析方法   第5部分 锑含量的测定

承办人：许洁瑜                                                共2页 第1页

标准项目负责起草单位：广东省工业分析检测中心和北矿检测技术有限公司

联系电话：13828429354                                      2020年7月24日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.5.1 | 粗锡样品均匀度不好，应该加大称样量 | 贵州省分析测试研究院 | 采纳 | 称样量改成0.5g。 |
| 2 | 4.5.5 | 减少原子吸收法的标准曲线点 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 4.5.4.1 | 试液稀释倍数范围需要调整，以便更加合理。 | 湖南有色金属研究院 | 采纳 | 见文本 |
| 4 | 4.2.3 | 文本中王水的表述需要换成盐酸硝酸混合酸 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.4.4 | 样品在滴定前加热时，同时加入50ml水和30ml盐酸，再加热温度不好控制，而且如果温度没控制好，溶液沸腾时会喷溅出锥形瓶，建议改为先加入50ml水，煮沸后在摇动状态下缓慢加入30ml盐酸。 | 阳谷祥光铜业有限公私 | 不采纳 | 控好温即可 |
| 6 | 5.4.4 | 采用甲基橙和亚甲基蓝混合指示剂时滴定终点不易判断，建议滴定时只用甲基橙作为指示剂，用标准溶液滴定至红色消失为终点。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 不采纳 | 铁高时甲基橙变色不明显 |
| 7 | 5.4.4 | 方法文本中测定步骤“待至还原完全，取下”中未描述还原完全的状态，建议在5.4文本中“待至还原完全，取下”描述还原完全的状态或现象。 | 富民薪冶工贸有限公司 | 不采纳 |  |
| 8 | 5.2 | 在1.试剂 规范书写顺序，固体试剂排前，液体在后，指示剂最后的次序。 | 江西瑞林稀贵金属科技有限公司 | 采纳 | 按照相关标准执行 |
| 9 | 5.3 | 通常在2.试验方法中，都有试样制备的步骤，包括试样粒度要求。如果试样颗粒较大还需进行筛分，以保证试样的均匀性。 | 江西瑞林稀贵金属科技有限公司 | 不采纳 | 需和其他方法综合考虑 |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗锡化学分析方法   第5部分 锑含量的测定

承办人：许洁瑜                                                共2页 第2页

标准项目负责起草单位：广东省工业分析检测中心和北矿检测技术有限公司

联系电话：13828429354                                      2020年7月24日填写

| 10 | 5.4.4 | 建议试样方法中加入10mL磷酸、200mL水、30mL浓盐酸进行滴定，滴定体积大一点，终点更明显。 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 不采纳 | 体积大反而终点不敏锐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5.4.4 | 根据锡和锑都溶于热浓硫酸的性质，而且加入25mL（1+1）硫酸高温溶样容易迸溅的现象，建议溶样加入20mL浓硫酸溶解试样。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 采纳 | 加入25mL浓硫酸 |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 湖南省有色地质勘查研究院 |  |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |  |  |
| 14 |  | 回函同意，无意见 | 广东先导稀材股份有限公司 |  |  |
| 15 |  | 回函同意，无意见 | 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 15 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 15  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：11个；

(4）没有回函的单位数： 0  个。