标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：电磁屏蔽用压延铜箔                      承办人：常保平

标准项目负责起草单位：山东天和压延铜箔有限公司        电话：15964697899

2020年5月10日 填写

共2页  第1页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3.1 | 建议厚度及单位面积重量栏增加9μm铜箔及相关数据 | 昆山汉品电子材料有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 3.3.1 | 建议备注栏中铜箔的密度均按8.9g/cm3进行计算。 | 东莞云庆电子材料有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 3.4 | 建议表3厚度栏增加9μm铜箔规格。 | 东莞云庆电子材料有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3.6.5 | 建议表4中18μm及大于18μm针孔数量合并为不大于1个。 | 苏州世华新材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 3.6.6 | 建议铜箔的表面粗糙度Ra应不大于0.30μm。 | 昆山博瑞斯特电子有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 3.5 | 建议将电阻率改为：不大于0.157Ω·g/m2 | 中铝华中铜业 | 不采纳 |  |
| 7 | 3.3.1 | 建议备注栏中铜箔的密度均按8.9g/cm3进行计算。 | 合肥夸克电子有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 3.4 | 建议表3中： 9μm、10μm、12μm抗拉强度Rm≥110MPa；18μm、20μm抗拉强度Rm≥125MPa； | 昆山汉品电子材料有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 3 | 建议将“3 技术要求”和“3.1 产品分类”改为“3 分类和标记”和“4 技术要求”，并重新顺序号。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 10 | 4 | 建议将“4.5 外观质量”中增加“4 .5.1 一般缺陷”；“不得有变形现象”改为“不应有变形现象” | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 11 | 6.3 | 建议将“外形尺寸”改为“外形尺寸极其偏差”；“表面质量”改为“外观质量”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 12 | 6.4 | 建议表中“外形尺寸”改为“外形尺寸极其允许偏差”；“粗糙度”改为“表面粗糙度”； “其他”改为“一般缺陷”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 13 | 6.5.6 | 建议“外观质量”改为“ 外观质量（凹点和压痕、皱折、划痕、一般缺陷）”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 14 | 4.1 | 建议“GB/T 5121”改为“GB/T 5231”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 15 | 4.5.2 | 建议“凹点和压痕”改为表格的形式。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 16 | 4.5.4 | 建议“划痕”改为表格的形式。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 17 | 5.1 | 建议“GB/T 5121”改为“GB/T 5121的所有部分” | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 18 | 4.2.1 | 建议将表2 注中增加“单向公差时”规定。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 19 | 8 | 建议“f)力学性能”要么按特殊要求，要么划去；现改为划去。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 20 | 5.5.7 6.5.5 | 增加“5.5.7 抗氧化性”及“6.5.5试验方法” | 东莞艾塞伦电子有限公司 | 采纳 |  |
| 21 | 7.5.7 | 增加抗氧化性检验结果的判定。 | 东莞艾塞伦电子有限公司 | 采纳 |  |

说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：12个；

② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个；

③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数 ：8 个

④ 没有回函的单位数：4 个。