中华人民共和国国家标准

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

ICS 77.150.90

CCS H 62

GB/T XXXX—XXXX

代替GB/T 5235-2007

加工镍及镍合金牌号和化学成分

Designation and chemical composition of wrought nickel and nickel alloys

(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T5235-2007《加工镍及镍合金—化学成分和产品形状》。本文件与GB/T5235-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）删除了产品形状的举例（见2007年版的“表1”）；

b）增加了镍及镍合金化学成分检验结果的数值修约（见“2 规范性引用文件”）；

c）增加了镍及镍合金其它元素的说明（见“3.2 其它元素”）；

d）增加了镍基为主的高温合金和耐蚀合金牌号：N10276、N06110、N06625、N06600、N06617、N06690、N08825等牌号（见“表1”）；

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件由中铝沈阳有色金属加工有限公司、***、***、***、***负责起草。

本文件主要起草人：***、***、***、***

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——1965年首次发布为YB 144-1965，1971年第二次修订为YB 755-1971。

——1985年第三次修订变为GB/T 5235-1985、2007年第四次修订。

加工镍及镍合金牌号和化学成分

- 范围

本文件规定了加工镍及镍合金的牌号和化学成分。

本文件适用于以压力加工方法生产的镍及镍合金加工产品及其所用的铸锭和坯料。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8647 （所有部分）镍化学分析方法

YS/T 325 镍铜合金化学分析方法

- 化学成分

3.1 牌号与化学成分

3.1.1 镍及镍合金的牌号和化学成分应符合表1的规定。

3.1.2 本文件与国际标准ISO、美国ASTM标准相应牌号的对应关系见附表A。

3.2 其它元素

3.2.1其它元素是指在镍及镍合金生产过程中固有存在的微量元素，而不是人为添加的元素。

3.2.2其它元素一般包括：Cr、Cu、Si、Mn、C、Al、Mg、S、P、Fe、Ti、W、Sn、Sb、As、Bi、Pb、Ca、Zn、Cd、Zr、Co、V、Mo、B、Nb、Ta。

3.2.3产品出厂时供方不检验其它元素，用户要求并在合同中注明时，可予以抽测。

4  化学成分及分析报告

4.1 化学成分分析按GB/T 8647进行。GB/T 8647没有包括的元素分析方法由供需双方协商。

4.2 除产品标准另有规定外，供方均可在镍及镍合金铸锭上取样进行产品的化学成分分析。

4.3 镍及镍合金产品的化学成分允许做第二次分析，并以第二次的分析结果为最终判定的依据。

4.4 化学成分分析报告中的分析数值，其有效位数应与本标准中的对应牌号的相应界限数值的有效位数一致。有效位数后面的数字应按GB/T8170规定的规则进行修约。

表1  牌号和化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | As | Sb | Zn | Cd | Sn | 杂质总和 |
| N2 | 99.98 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 | 0.0003 | 0.002 | 0.0003 | 0.001 | 0.02 |
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |
| N5(NW2201)(N02201) | 99.0 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | - | 0.010 | - | 0.4 | - | - | - | - | Cr≤0.2 | - | - | Co计入Ni中减量法求得镍 |
| N6 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.5 |
| N7(NW2200)(N02200) | 99.0 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.15 | - | 0.010 | - | 0.4 | - | - | - | - | Cr≤0.2 | - | - | Co计入Ni中减量法求得镍 |
| N8 | 99.0 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.015 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| N9 | 98.63 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.5 |
| DN | 99.35 | 0.06 | 0.02～0.10 | 0.05 | 0.02～0.10 | 0.02～0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.35 |
| NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.1 | - | 0.02 | 0.1 | 0.005 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| NY2 | 99.4 | 0.01～0.10 | 0.1 | - | - | O：0.03～0.30 | 0.002～0.010 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
| NY3 | 99 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.005 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| NMn3 | REM | 0.5 | 0.3 | 2.30～3.30 | 0.3 | 0.1 | 0.030 | 0.01 | 0.65 | 0.002 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | - | - | - | 1.5 |
| NMn4-1 | REM | - | 0.75～1.05 | 3.75～4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NMn5 | REM | 0.5 | 0.3 | 4.60～5.40 | 0.3 | 0.1 | 0.030 | 0.02 | 0.65 | 0.002 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | - | - | - | 2.0 |

续表1  牌号和化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | As | Sb | Zn | Cd | Sn | 杂质总和 |
| NMn1.5-1.5-0.5 | REM | - | 0.35～0.75 | 1.3～1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cr：1.3～1.7 | - |
| NCu40-2-1 | REM | 38.0～42.0 | 0.15 | 1.25～2.25 | 0.3 | - | 0.020 | 0.005 | 0.2～1.0 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
| NCu28-1-1 | REM | 28～32 | - | 1.0～1.4 | - | - | - | - | 1.0～1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NCu28-2.5-1.5 | REM | 27.0～29.0 | 0.1 | 1.2～1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.020 | 0.005 | 2.0～3.0 | 0.003 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | - | - | - | 0.6 |
| NCu35-1.5-1.5 | REM | 34～38 | 0.1～0.4 | 1.0～1.5 | - | - | - | - | 1.0～1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NCu30(NW4400) (N04400) | 63.0 | 28.0～34.0 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | - | 0.024 | 0.005 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | Co计入Ni中减量法求得镍 |
| N04405 | 63.0 | 28.0～34.0 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | - | 0.025～0.060 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | Co计入Ni中减量法求得镍 |
| NCu30-3-0.5(NW5500)(N05500) | 63.0 | 27.0～33.0 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | - | 0.010 | - | 2.0 | - | - | - | - | Al：2.30～3.15 | - | Ti：0.35～0.86 | - |
| NMg0.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07～0.15 | 0.005 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.4 |
| NSi0.19 | 99.4 | 0.05 | 0.15～0.25 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.5 |

续表1  牌号和化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | As | Sb | Zn | Cd | Sn | W | Ca | Zr | 杂质总和 |
| NW4-0.15 | REM | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 3.0～4.0 | 0.07～0.17 | Al≤0.01 | 0.15 |
| NW4-0.2-0.2 | REM | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | - | - | 0.03 | - | - | - | - | 0.003 | P+Pb+Sn+Bi+Sb+Cd+S≤0.002 |  | 3.0～4.0 | 0.10～0.19 | Al：0.1～0.2 | - |
| NW4-0.1 | REM | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 3.0～4.0 | Al≤0.005；Ti≤0.005 | 0.08～0.14 | 0.12 |
| NW4-0.07 | REM | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05～0.10 | 0.001 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 3.5～4.5 | - | Al≤0.001 | 0.2 |
| NSi3 | Ni REM | - | 2～3 | 0.05～0.70 | 0.05 | - | 0.02 | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Co：0.05～0.60 | - | - |
| NCr10 | Ni REM | - | 0.05～0.60 | 0.01～0.20 | 0.05 | - | 0.02 | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | Cr：9.0～11.0 | Co：0.1～1.2 | - | - |
| NCr20 | Ni REM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cr：18.0～20.0 | - | - | - |
| NiMo28/NS3202(N10665)(NW0665) | REM | - | 0.1 | 1 | 0.02 | - | 0.03 | 0.04 | 2 | - | - | - | - | - | Cr≤1.0；Co≤1.0 | - | - | - | Mo：26.0～30.0 | - |
| NiMo30Fe5(NW0001) | REM | - | 1 | 1 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 4.0～6.0 | - | - | - | - | - | Cr≤1.0；Co≤2.5 | - | - | V：0.2～0.4 | Mo：26.0～30.0 | - |

续表1  牌号和化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Cr | Co | Al | Ti | Mo | B | 杂质总和 |
| NiMo16Cr15Fe6W4(NW0276)(N10276） | REM | - | 0.08 | 1.0 | 0.010 | - | 0.03 | 0.04 | 4.0～7.0 | W：3.0～4.5 | 14.5～16.5 | 2.5 | - | V≤0.35 | 15.0～17.0 | - | - |
| N06110 | 51 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.15 | - | 0.015 | 0.50 | 1.0 | W：1.0～4.0 | 28.0～33.0 | - | 1.0 | 1.0 | 9.0～12.0 | Nb+Ta≤1.0 | 减量法求得镍 |
| NiCr22Mo9Nb(N06625)(NW6625) | 58.0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.10 | - | 0.015 | 0.015 | 5.0 | - | 20.0～23.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 8.0～10.0 | Nb+Ta:3.15～4.15 | 减量法求得镍 |
| NCr15-8(N06600) | 72.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.15 | - | 0.015 | 0.03 | 6.0～10.0 | - | 14.0～17.0 | - | - | - | - | - | Co计入Ni中减量法求得镍 |
| NS3105(N06690) | 58.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | - | 0.015 | - | 7.0～11.0 | - | 27.0～31.0 | - | - | - | - | - | Co计入Ni中减量法求得镍 |
| N06617 | REM | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.05～0.15 | - | 0.015 | - | 3.0 | - | 20.0～24.0 | 10.0～15.0 | 0.8～1.5 | 0.6 | 8.0～10.0 | 0.006 | - |
| NS1402(N08825) | 38.0～46.0 | 1.5～3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | - | 0.030 | 0.03 | ≥22.0 | - | 19.5～23.5 | - | 0.2 | 0.6～1.2 | 2.5～3.5 | - | - |
| NiCo20Cr15Mo5Al4Ti(NW3021) | REM | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.12～0.17 | Ag≤0.0005 | 0.015 | Fe≤0.1；Pb≤0.0015；Bi≤0.0001 |  |  | 14.0～15.7 | 18.0～22.0 | 4.5～4.9 | 0.9～1.5 | 4.5～5.5 | 0.003～0.010 | - |
| NiCo20Cr20Mo5Ti2Al(NW7263) | REM | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.04～0.08 | Ag≤0.0005 | 0.007 | - | 0.7 | Pb≤0.0020；Bi≤0.0001 | 19.0～21.0 | 19.0～21.0 | Al：0.3～0.6；Ti：1.9～2.4；Al+Ti：2.4～2.8 |  | 5.6～6.1 | 0.005 | - |
| NiCr20Co13Mo4Ti3Al(NW7001) | REM | 0.10 | 0.1 | 1.0 | 0.02～0.10 | Ag≤0.0005；Zr：0.02～0.08 | 0.015 | 0.015 | Fe≤2.0；Pb≤0.0010；Bi≤0.0001 |  | 18.0～21.0 | 12.0～15.0 | 1.2～1.6 | 2.8～3.3 | 3.5～5.0 | 0.003～0.010 | - |

续表1  牌号和化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | W | Zr | Cr | Co | Al | Ti | Mo | B | Nb+Ta | 杂质总和 |
| NiCr20Co18Ti3(NW7090) | REM | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.13 | - | 0.015 | - | 1.5 | - | - | - | 0.15 | 18.0～21.0 | 15.0～21.0 | 1.0～2.0 | 2.0～3.0 | - | 0.020 | - | - |
| NiCr15Fe7Ti2Al(NW7750) | 70.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.08 | - | 0.015 | - | 5.0～9.0 | - | - | - | - | 14.0～17.0 | - | 0.4～1.0 | 2.2～2.8 | - | - | 0.7～1.2 | - |
| NiCr15Fe8-LC(NW6602) | 72.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.02 | - | 0.015 | - | 6.0～10.0 | - | - | - | - | 14.0～17.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| NiCr19Fe19Nb5Mo3(NW7718) | 50.0～55.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | - | 0.015 | 0.015 | REM | - | - | - | - | 17.0～21.0 | - | 0.2～0.8 | 0.6～1.2 | 2.8～3.3 | 0.006 | 4.7～5.5 | - |
| NiCr21Fe18Mo9(NW6002) | REM | - | 1.0 | 1.0 | 0.05～0.15 | - | 0.03 | 0.04 | 17.0～20.0 | - | - | 0.2～1.0 | - | 20.5～23.0 | 0.5～2.5 | - | - | 8.0～10.0 | 0.010 | - | - |
| NiCr23Fe15Al(NW6601) | 58.0～63.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.10 | - | 0.015 | - | REM | - | - | - | - | 21.0～25.0 | - | 1.0～1.7 | - | - | - | - | - |
| NiCr16Mo16Ti(NW6455) | REM | - | 0.08 | 1.0 | 0.015 | - | 0.03 | 0.04 | 3 | - | - | - | - | 14.0～18.0 | 2.0 | - | 0.7 | 14.0～17.0 | - | - | - |
| NiCr20Ti(NW6621) | REM | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.08～0.15 | - | 0.02 | - | 5 | 0.005 | - | - | - | 18.0～21.0 | 5.0 | - | 0.20～0.60 | - | - | - | - |
| NiCr20Ti2Al(NW7080) | REM | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.04～0.10 | Ag≤0.0005 | 0.015 | - | 1.5 | 0.002 | 0.0001 | - | - | 18.0～21.0 | 2.0 | 1.0～1.8 | 1.8～2.7 | - | 0.008 | - | - |
| NiCu30-LC(NW4402) | 63.0 | 28.0～34.0 | 0.5 | 2.0 | 0.04 | - | 0.025 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

续表1  牌号和化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | W | Zr | Cr | Co | Al | Ti | Mo | B | Nb+Ta | 杂质总和 |
| NiFe36Cr12Mo6Ti3(NW9911) | 40.0～45.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.02～0.06 | - | 0.02 | 0.02 | REM | - | - | - | - | 11.0～14.0 | - | 0.35 | 2.8～3.1 | 5.0～6.5 | 0.010～0.020 | - | - |
| 注1：元素含量为上下限者为基体元素和合金元素，元素含量为单个数值者除Ni+Co为最低限量外，其他未单独标明元素为最高限量。 注2：杂质总和通常为“3.2 其它元素”中所列元素且在本表格中未单独给定限制的元素实测值总和。 注3：除NCu30、NCu30-3-0.5的Ni+Co含量为实测值外，其余牌号的Ni+Co含量为100%减去表中所列元素实测值所得。 注4：REM的质量分数为100 ％与所有表中有明确要求的元素含量总和的差值，求和前各元素数值要表示到0.01 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附 录 A

（资料性）

与ISO、ASTM标准等同的牌号对照

本文件与ISO和ASTM标准中化学成份完全相同的牌号见表A.1。

表A.1 与ISO、ASTM标准等同的牌号对照

| 本标准牌号 | ASTM 牌号 | ISO 牌号 |
| --- | --- | --- |
| N5 | N02201 | NW2201 |
| N7 | N02200 | NW2200 |
| NCu30 | N04400 | NW4400 |
| NCu30-3-0.5 | N05500 | NW5500 |
| NiCr22Mo9Nb | N06625 | NW6625 |
| NiMo16Cr15Fe6W4 | N10276 | NW0276 |
| NiMo28/NS3202 | N10665 | NW0665 |
| NiMo30Fe5 |  | NW0001 |
|  | N04405 |  |
|  | N06110 |  |
| NCr15-8 | N06600 |  |
| NS3105 | N06690 |  |
|  | N06617 |  |
| NS1402 | N08825 |  |
| NiCo20Cr15Mo5Al4Ti |  | NW3021 |
| NiCo20Cr20Mo5Ti2Al |  | NW7263 |
| NiCr20Co13Mo4Ti3Al |  | NW7001 |
| NiCr20Co18Ti3 |  | NW7090 |
| NiCr15Fe7Ti2Al |  | NW7750 |
| NiCr15Fe8-LC |  | NW6602 |
| NiCr19Fe19Nb5Mo3 |  | NW7718 |
| NiCr21Fe18Mo9 |  | NW6002 |
| NiCr23Fe15Al |  | NW6601 |
| NiCr16Mo16Ti |  | NW6455 |
| NiCr20Ti |  | NW6621 |
| NiCr20Ti2Al |  | NW7080 |
| NiCu30-LC |  | NW4402 |
| NiFe36Cr12Mo6Ti3 |  | NW9911 |