行业标准

《压延铜箔用带坯》

（送审稿）编制说明

《压延铜箔用带坯》标准起草小组

2020年7月

《压延铜箔用带坯》标准送审稿编制说明

一、工作简况

1.任务来源

根据有色标委【2018】33号文下发的《关于2018年第一批有色金属行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》下达了《压延铜箔用带坯》标准制定任务（项目编号2018-0622T-YS），由中铜华中铜业有限公司（原中铝华中铜业有限公司）负责主起草，参与起草单位包括铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司、山东天和压延铜箔有限公司、灵宝金源朝辉铜业有限公司、中铝材料应用研究院有限公司等。

2.立项目的与意义

目前铜箔产品标准方面，国外以美国电子互联与封装协会（IPC）于2008年颁布的IPC4562A《印制线路板用金属箔》为主，该标准先后经历三次修订，主要介绍了5种电解铜箔和3种压延铜箔的技术标准，根据制作工艺决定其中压延铜箔具有更好的延展特性；国内现行的铜箔产品标准包括GB/T 5230-1995《电解铜箔》、GB/T 2061-2013《散热器散热片专用铜及铜合金箔材》、GB/T 5187-2008《铜及铜合金箔材》等，仅从现有比较成熟的铜箔产品进行规范，而压延铜箔带坯没有相应的产品标准。压延铜箔产品质量如何得到控制和保障，其中最重要的环节之一就是铜箔坯料的质量，因此压延铜箔用带坯产品标准的制定就显得尤为重要。

根据国家工业和信息化部关于印发有色金属工业发展规划（2016－2020 年）的通知，文件指出围绕有色金属新材料关于铜箔类材料如覆铜板超薄铜箔材料、高性能铜箔材料等建立和完善国家标准、行业标准，加强材料制造标准与下游航空、汽车、轨道交通、电子信息等行业标准设计规范衔接，形成与国际标准接轨的有色金属行业标准化体系。这将给铜箔产业的发展带来更多机遇和挑战，同时也对铜箔产品提出更高的标准。

随着本标准的制定，可填补压延铜箔行业标准关于坯料要求的空白，对于压延铜箔来说，其坯料质量好坏很大程度上决定最终铜箔质量，因此，对铜箔坯料的质量进行规范和标准化十分必要。另外本标准制定对铜箔行业的健康持续发展意义重大，进一步促进铜箔产业上下游协同发展，促使我国压延铜箔行业进入高端行列，为生产高端压延铜箔提供了更优质的关键基础材料。

3.承担单位概况

中铜华中铜业有限公司（以下简称华中铜业）简况：华中铜业于2005年9月28日成立，注册资本11.93亿元。中国铝业集团有限公司控股，黄石市国有资产经营有限公司参股。公司高精度铜板带项目是我国高精度板带材产品产业化的示范项目，是世界500强企业中国铝业集团有限公司同湖北省开展战略合作的开局性项目，也是湖北100个重点项目之一，劳动用工为652人。以国内市场急需的高精度引线框架铜带、变压器铜带、电缆铜带、电子接插件铜带、汽车用铜带、太阳能铜带，LED铜带、压延铜箔用带坯、极耳材料、蚀刻材料等为主导产品。以“替代进口，面向出口”为市场定位。立足于振兴民族高精度铜板带加工事业，进入中国“三强”行列。我公司为压延铜箔用带坯主要生产厂家，拥有《一种高氧韧铜的熔铸生产工艺》自主发明专利技术成果，拥有从全连续熔铸炉到板带坯加工的完整生产线，产品质量获得国内压延铜箔厂家的好评。

铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司是铜陵有色金属集团股份有限公司的下属分公司（以下简称金威），公司专业化生产黄铜、紫铜、框架材、磷青铜、锌白铜等各系列铜及铜合金板带材产品。公司现有员工345人，属国家高新技术企业，正在建设的高精度铜板带项目，是国家国债和安徽省“861计划”重点项目。项目总投资 17.8亿元，年产高精度铜及铜合金板带材10万吨，占地450余亩。项目分二期建设，目前，一期年产6万吨高精度铜板带项目基本建成。 项目采用先进成熟的熔铸和压延生产工艺，引进当今国际先进的生产设备，配备国际一流的自动控制系统，产品最大宽度为1250mm，最小厚度为0.05mm。产品具有高附加值、高科技含量，可广泛应用于高品质要求的电子信息产业、汽车、军工、机电、仪器仪表、日用五金和装饰领域。

山东天和压延铜箔有限公司（以下简称天和）概况：山东天和公司成立于2014年，为菏泽广源集团核心企业。厂区位于山东省菏泽市高新区，现有员工102人，总资产近10亿元。主要产品为2-L FCCL用压延铜箔、3-L FCCL用压延铜箔、锂电箔等高精电子铜箔产品。产品厚度6-150μm、宽度≤650mm、年产能5000吨。山东省第一批战略性新兴产业重点企业。“十二五”承担了国家科技支撑计划“高精压延电子铜箔生产关键技术开发与产业化”课题；“十三五”承担了国家重点研发计划“动力电池集流体超薄高纯铜带生产成套技术及产业化”课题；2019年度承担了山东省“高端电路板用无胶化压延铜箔技术研究及产业化”重大科技创新工程项目。2014年9月，公司被中国电子铜箔行业协会认定为“中国高精电子压延铜箔研发试验基地和生产基地”。

灵宝金源朝辉铜业有限公司（以下简称灵宝）概况：朝辉铜业公司成立于2011年5月，注册资本3.96亿元，现有员工236人，是一家专业生产高精度铜及铜合金系列压延箔材的高新技术企业，年可生产厚度6－100μm、最大宽幅660mm的挠性线路板用铜箔、石墨烯薄膜制备用铜箔、锂电池用铜箔、柔性LED用铜箔、电磁屏蔽及散热用铜箔等3000余吨。近几年取得授权发明专利7项，实用新型专利50余项，河南省压延铜箔工程技术研究中心、河南省企业技术中心、高新技术企业。

中铝材料应用研究院有限公司（以下简称中铝材料院）成立于2017年3月24日，是中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）的全资子公司，中铝中央研究院材料科学研究分院，其前身是成立于2010年5月的中铝科学技术研究院。中铝材料院有专业的铜合金研究团队，设立了高强高导铜合金、耐蚀铜合金、高弹耐磨铜合金和铜加工先进工艺技术四个专业研发方向。在高强高导、高精铜板带箔等方面开展了广泛的研究，其中结合中色科技自行开发的X型750mm六辊可逆铜箔轧机开展了压延铜箔的轧制、热处理及表面处理装备开发和试制实验，成功制备出0.007mm厚度压延铜箔。

4.主要工作过程

由于时间紧、任务重，标准制订计划任务正式下达之后，立即成立标准编制小组，并落实起草任务，确定标准主要起草人，拟定该标准工作计划与分工。

具体分工：华中铜业总负责，市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；金威、天和、灵宝、中铝材料院等负责补充市场信息、标准数据与验证；各单位分工明确、紧密合作，共同完成本项目标准制订工作。其中《讨论稿》意见征求已于2018年9月完成，《预审稿》讨论已于2019年9月完成，计划应在2020年4月完成《送审稿》、《报批稿》，受2020年国内疫情影响，延迟至8月份召开《送审稿》讨论会。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1.标准编制原则

（1）本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20000.1~.11《标准化工作指南》、GB/T 20001.1~.10《标准编写规则》的要求进行编写。

（2）本标准联合国内多家压延铜箔供坯单位、压延铜箔生产单位以及检测机构等共同编写，结合国内用户相关要求，标准编制小组收集了各牌号生产检测数据、客户技术要求信息等，确定本标准的成分、力学性能、电性能等指标要求，本标准反映出国内生产企业各项指标具备一定先进性，为终端产品质量达到国际领先水平提供基础材料，便于指导生产、能够满足市场需求。

2.确定标准主要内容的论据

2.1标准题目与适用范围

本标准立项名称为《压延铜箔用带坯》，英文名称“strip copper base of rolled foil”，在标准征求意见的过程中未提出其他建议，故确定为此项目的名称。

本标准适用于电子工业部门使用的各类专用压延铜箔带坯，可生产各类压延铜箔产品，包括绕性印刷线路板、电子屏蔽、软连接以及锂电池等方面。

2.2要求

2.2.1产品分类

产品分类是对压延铜箔带坯产品的牌号、状态、规格的规定，同时规定了产品的标识方法，相关情况分别说明如下：

（1）目前压延铜箔用带坯以纯铜系列带材产品为主，卷材交货。

（2）本产品成分范围属于GB/T 5231、ASTM、JIS相应牌号的大范围之内，涉及的牌号包括TU1、TU2、TU3、T1、T2、TUAg0.03、TSn0.1等。

（3）本标准整合国内压延铜箔用带坯产品，主要供货状态为O60。

（4）规格尺寸：根据目前市场需求现状，确定本标准产品尺寸在0.10-1.50mm、宽度520-700mm，长度不计，按单卷重量交货，经供需双方协商，可供应其他规格产品。

（5）产品标注方法：按照GB/T 1.1-2009规定，产品标记按产品名称、标准标号、牌号、状态、规格的顺序表示，标准中给出典型标记示例。

表1 牌号、状态和规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 厚度mm | 宽度mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU1 TU2 TU3 T1 T2 TUAg0.03 - TSn0.1 | T10150 T10180 C10200 T10900 T11050 C10500 C11000 C14415 | O60 | 0.10～1.50 | 520-700 |

2.2.2化学成分

C11000、C14415化学成分应符合表2的规定，其他牌号的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

表2  化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu+Ag | O | P | Fe | Sn |
| C11000 | ≥99.95 | 0.008-0.03 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 |
| C14415 | ≥99.96 | - | - | - | 0.10~0.15 |
| 注：此处C11000不同于美标牌号，美标C11000要求Cu+Ag≥99.90%。 |  |  |  |  |  |

结合各参与单位提供的样本数据，牌号C11000的主要元素Cu、Fe、P、O等数据分布如下。

2.2.3尺寸偏差

对每批产品，华中铜业均在出厂前对其外形尺寸进行抽样检测。本标准外形尺寸及其允许偏差主要依据用户采购技术要求、同时结合GB/T 5187《铜及铜合金箔材》标准公差水平的要求来确定。

2.2.4力学性能

本标准力学性能主要依据压延铜箔用带坯的用户实用的性能要求，参考GB/T 5187《铜及铜合金箔材》标准，对每批产品进行抽样检测，并根据实际控制水平和用户使用要求，确定本产品的力学性能指标范围。

对于C11000铜箔带坯，其力学性能验证结果详见下表3。

表3 力学性能标准

| 牌号 | 状态 | 厚度/mm | 抗拉强度Rm Mpa | 断后伸长率A ％ | 维氏硬度 Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11000 | O60 | 0.10～0.20 | ≥195 | ≥15 | 50～70 |
|  |  | ＞0.20～0.50 | ≥200 | ≥20 | 50～70 |
|  |  | ＞0.50～1.00 | ≥205 | ≥25 | 50～70 |
|  |  | ＞1.00～1.50 | ≥205 | ≥30 | 50～70 |

结合各参与单位提供的样本数据，牌号C11000的主要元素抗拉强度、断后伸长率、硬度等数据分布如下。

2.2.5电性能

对于C11000铜箔带坯电性能指标主要为导电率，要求≥100%IACS。

3.标准水平对比

针对压延铜箔用带坯的产品标准，国内没有现行标准，而只有铜箔产品标准包括GB/T 5230-1995《电解铜箔》、GB/T 2061-2013《散热器散热片专用铜及铜合金箔材》、GB/T 5187-2008《铜及铜合金箔材》等，仅针对铜箔行业产品规范，但铜箔产品的品质如何得到保障则是铜箔上游企业应承担的责任和义务。此标准的发布，填补铜箔行业带坯采购标准的空白，为民族产业替代进口铜箔带坯起到带头作用。

4.与现行相关法律、法规、规定及相关标准，特别是强制性标准的协调性

我公司《中铝华中铜业有限公司》作为国内第一家稳定生产压延铜箔用带坯的企业，对该产品进行详细汇总并细致分类，结合ASTM B152-B 152M中C11000牌号、GB/T 5231中的TU2、T2等牌号以及用户要求的成分、性能及其他指标要求，制订的此标准是国内第一份也是唯一的一份关于压延铜箔用带坯的产品标准，国内外无相关标准替代，填补了这一部分的空白。

5.重大分歧意见的处理经过和依据

无。

6.作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

7.贯彻标准的要求和措施建议

本标准是以我国压延铜箔常用的高氧韧铜生产现状为基础，结合国内订货合同要求及相关技术协议的基础上编写制定的本标准，同时参照了标准GB/T5231《加工铜及铜合金牌号和化学成分》、GB/T 2061《散热器散热片专用铜及铜合金箔材》、GB/T 5187《铜及铜合金箔材》等标准进行制定。标准覆盖了压延铜箔常用牌号的带坯产品的一般要求，建议相关单位组织专项标准的系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内外市场及用户的需要。

8.废止现行有关标准的建议

无。

9.其他应与说明的事项

本标准根据目前国内压延铜箔用带坯的实际现状和订货合同情况确定采用的牌号、规格和性能，考虑随着铜箔行业的发展和新材料的开发使用、装备的更新等，如后续生产和订货合同中有其他牌号、规格和性能等需求的，可在下一版中进行补充修订。

10.预期效果

2016年全球压延铜箔产能维持在1.4万吨，国内主要四家压延铜箔企业包括山东天和、灵宝金源、中色奥博特和苏州福田合计产量占全球25%左右，其中生产高精压延铜箔的少数几个厂家主要集中在日本和美国，国内高精压延铜箔及铜箔坯料也主要依赖进口。根据国内外压延铜箔市场效益分析，中高端铜箔每吨加工费可达到3至5万元以上，国外进口的会更高，而国内低端铜箔仅1万元左右，如成功进入高端铜箔市场，按国内现有产能7000吨/年计算，单纯加工费可增加创收1.4至2.8亿元。而从社会效益来讲，带来的则是高端铜箔市场替代进口。