ICS 77.150.30

CCS H 62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

压延铜箔用带坯

Copper strip stock of rolled foil

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

- 前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：中铜华中铜业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司、山东天和压延铜箔有限公司、灵宝金源朝辉铜业有限公司、中铝材料应用研究院有限公司。

本文件主要起草人：董振兴、何峰、赵健、常保平、杨丽娟、刘清兰、向朝建、赵晓辉、张武、曾丽卿、薛方忠

压延铜箔用带坯

  - 范围

本文件规定了压延铜箔用带坯的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单（或合同）内容。

本文件适用于生产压延铜箔用铜带坯。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1 金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 351 金属材料电阻系数测量方法

GB/T 4340.2 金属维氏硬度试验  第2部分：试验方法

GB/T 5121 （所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231 加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法第3部分：板带材

YS/T 347 铜及铜合金  平均晶粒度测定方法

GB/T 32791 铜及铜合金导电率涡流测试方法

YS/T 482 铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483 铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)

YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 分类和标记

- 4.1  产品分类

- 4.1.1  牌号、状态、规格

铜箔带坯牌号、状态、规格应符合表1的规定。

- 表1  牌号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 厚度 mm | 宽度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU1 TU2 TU3 T1 T2 TUAg0.03 C11000 TSn0.1 | T10150 T10180 C10200 T10900 T11050 C10500 - C14415 | O60 | 0.10～1.50 | 520-700 |

- 4.1.2  产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（代号）、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用T2（T11050）制造的、状态为O60、厚度为0.15mm的带坯标记为： 铜带坯 YS/T XXXX-T2O60-0.15 或 铜带坯 YS/T XXXX-T11050O60-0.15

  - 要求

- 5.1  化学成分

C11000、C14415化学成分应符合表2的规定，其他牌号的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

- 表2  化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu+Ag | O | P | Fe | Sn |
| C11000 | ≥99.95 | 0.008-0.03 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 |
| C14415 | ≥99.96 | - | - | - | 0.10~0.15 |
| 注：此处C11000不同于美标牌号，美标C11000要求Cu+Ag≥99.90%。 |  |  |  |  |  |

- 5.2  外形尺寸及其允许偏差

带坯厚度及其允许偏差应符合表3的规定。

- 表3  厚度及其允许偏差                    单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差a |
| --- | --- |
| ＞0.10～0.20 | ±0.005 |
| ＞0.20～0.50 | ±0.010 |
| ＞0.50～1.00 | ±0.015 |
| ＞1.00～1.50 | ±0.030 |
| a当需方有要求直径允许偏差为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |

- 5.3  力学性能

- 带坯的室温纵向拉伸性能应符合表4的规定。

- 表4  带材力学及物理性能

| 牌号 | 状态 | 厚度/mm | 抗拉强度Rm Mpa | 断后伸长率A ％ | 维氏硬度 Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUI TU2 TU3 TUAg0.03 T1 T2 C11000 TSn0.1 | O60 | 0.10～0.20 | ≥195 | ≥15 | 50～70 |
|  |  | ＞0.20～0.50 | ≥200 | ≥20 | 50～70 |
|  |  | ＞0.50～1.00 | ≥205 | ≥25 | 50～70 |
|  |  | ＞1.00～1.50 | ≥205 | ≥30 | 50～70 |

- 5.4  电性能

软化退火状态下的带坯电性能，应符合表5的规定。

- 表5  电性能

| 牌号 | 代号 | 状态 | 导电率 IACS% |
| --- | --- | --- | --- |
| TU1 TU2 TU3 C11000 | T10150 T10180 C10200 - | O60 | ≥100 |
| TUAg0.03 | C10500 |  | ≥100 |
| T2 | T11050 |  | ≥98 |
| T1 | T10900 |  | ≥97 |
| TSn0.1 | C14415 |  | ≥90 |

- 5.5 晶粒度

带坯可进行晶粒度检验，其要求由供需双方协商。

- 5.6 表面质量

带坯表面不应有皱边、裂纹、夹杂物及其他影响使用的缺陷。

  - 试验方法

- 6.1  化学成分

带坯的化学成分分析方法应按GB/T5121(所有部分)或YS/T 482或YS/T 483的规定进行,仲裁时按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

- 6.2  外形尺寸及其允许偏差

带坯的外形尺寸测量方法按GB/T26303.3的规定进行。

- 6.3  力学性能

带坯的力学性能检测按GB/T 228金属拉伸试验方法以及GB/T 4340.2金属维氏硬度试验第2部分：试验方法的规定进行。

用GB/T 228还是GB/T 34505-2017  铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法？试样号？

- 6.4  电性能

带坯的电性能试验按GB/T 351或GB/T 32791的规定进行，仲裁试验方法按照GB/T 351的规定进行。

- 6.5  晶粒度

- 带坯的晶粒度检测方法按YS/T 347的规定进行。

- 6.6  表面质量

- 带坯的表面质量采用目视检验。

  - 检验规则

- 7.1  检查和验收

7.1.1 产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

- 7.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成，每批重量不小于2000kg。

- 7.3  检验项目

产品的检验项目分为出厂检验和型式检验，见表6。

- 表6  检验项目

| 检验项目 |  | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 |  | √ | √ |
| 力学性能 | 拉伸试验 | √ | √ |
|  | 维氏硬度 | × | √ |
| 电性能 |  | √ | √ |
| 晶粒度 |  | × | √ |
| 表面质量 |  | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“必验项目”；“×” 表示“非必验项目”。 |  |  |  |

- 7.4  取样

带坯的取样应符合表7的规定，取样方法按YS/T 668的规定进行。

- 表7  取样

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | 每批任取2卷，每卷取个1试样 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 |  | 逐卷 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 拉伸试验 | 每批任取2卷，每卷取个1试样 | 5.3 | 6.3 |
|  | 维氏硬度 | 每批任取2卷，每卷取个1试样 | 5.3 | 6.3 |
| 电性能 |  | 每批任取2卷，每卷取个1试样 | 5.4 | 6.4 |
| 晶粒度 |  | 每批任取2卷，每卷取个1试样 | 5.5 | 6.5 |
| 表面质量 |  | 逐卷 | 5.6 | 6.6 |

- 7.5  检验结果的判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2  化学成分不合格时，判该批产品不合格。

7.5.3  产品的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，判该卷不合格。

7.5.4  当力学性能、晶粒度、电性能等试验结果中有不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样（包括原检验不合格的产品）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志、包装、运输、贮存

铜箔的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。

8.2  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

- · 产品的主要性能及技术参数；

- ·  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- ·  对产品质量所负的责任；

- ·  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

- ·  检验项目及其结果或检验结论；

- ·  批量或批号；

- ·  检验日期；

- ·  检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

- 9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

b) 合计牌号；

c) 产品状态；

d) 尺寸规格；

e) 重量或卷数；

f）维氏硬度（有要求时）；

g）晶粒度（有要求时）；

h）本标准编号；

i）其他。