YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T×××－201X

粗二氧化碲

Crude Tellurium Dioxid

（讨论稿）

ICS

CCS

201X年××月××日发布                          201X年××月××日实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

粗二氧化碲

1 范围

本文件规定了粗二氧化碲的要求、试验方法、检验规则、包装、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

本文件适用于从冶炼电解阳极泥、冶炼渣料、含碲边角料等含碲物料富集中提取的粗二氧化碲。本产品主要用于碲精炼及碲化工生产的原料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1467  冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 30902 无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法（ICP-OES）

3 技术要求

3.1 产品分类

产品为五个品级：一级粗二氧化碲、二级粗二氧化碲、三级粗二氧化碲、四级粗二氧化碲、五级粗二氧化碲。

3.2 化学成分

粗二氧化碲化学成分应符合表1的规定。

表1  粗二氧化碲化学成分

| 品级 | 主含量，不小于（质量分数，%） | 其他元素含量，不大于(质量分数,%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TeO2 | Cu | Pb | Sb | Bi | As | Se |
| 一级 | 90.00 | 0.05 | 1.0 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 1.00 |
| 二级 | 80.00 | 0.10 | 5.0 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 2.00 |
| 三级 | 70.00 | 0.50 | 20.0 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 5.0 |
| 四级 | 50.00 | 1.00 | 30.0 | 5.00 | 2.0 | 4.00 | 10.00 |

3.3 金银铜有价元素

粗二氧化碲中金银为有价元素，铜含量高于5%时成为计价元素，应报分析数据。

3.4水分要求

粗二氧化碲中水分含量不大于30%。

3.5 外观质量

粗二氧化碲为白色或灰白色粉泥料，不应有可见夹杂物。

4 试验方法

4.1 粗二氧化碲中碲含量的测定按照YS/T×××××××规定进行。

4.2 粗二氧化碲中金、银、铜含量的测定按照YS/T××××××××规定进行。

4.3 粗二氧化碲中铅、砷、锑、铋、硒等杂质含量的测定按照YS/T××××××××规定进行。

4.4 粗二氧化碲中水分的测定由供需双方约定根据物料水分的具体含量及取样量进行，干燥温度及干燥时间和恒重要求由供需双方约定。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 粗二氧化碲由供方质量检验部门按本标准的规定进行检验，供方应保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或定货合同）的具体规定不符时，应在30d内向供方提出，由供需双方协商解决。供需仲裁，以仲裁结果为判定依据。

5.2 组批

粗二氧化碲应成批提交检验，每批应由同一品级的产品组成，一般情况下批重不大于5t；或由供需双方协商确定批重

5.3 取样和制样

粗二氧化碲取样按照双方约定的取样方法或参照GB/T 6679的规定进行取样，每个包装单元必须取样；将取出的样品全部或缩分部分置于烘箱安装双方约定或参照YS/T87中8.1～8.4规定进行水分测定，完成水分测定后磨碎烘干后的样品并且过0.15mm筛网，分取或缩分出4份分析试样，每份分析试样不少于150g。

5.4 检验结果判定

5.4.1 检验结果的数值修约及判定按GB/T 8170中的规定进行。

5.4.2 化学成分分析结果与本标准3.2、3.4条款不相符时，该批次不合格。

6 包装、运输、贮存、和质量证明书

6.1 包装

粗二氧化碲为袋装方式，采用同一规格带塑料内衬的包装袋；或者由供需双方协商其他包装方式。

6.2  运输

粗二氧化碲在运输过程中不得与带腐蚀性物质混装，应防止渗、防晒、防雨淋。在运输过程中，避免碰撞导致包装破损。

6.3 贮存

产品的贮存场地应为防腐蚀、防渗漏硬质地坪，不应与其它化学物质混贮。

6 4质量证明书：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 分析检验结果及检验部门印记；

d) 重量；

e) 出厂日期；

f) 本标准编号；

7.合同（或订货单）

本标准所列材料的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成分的特殊要求；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。