ICS 77.150.99

CCS H62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX—20XX

碲化铋

Bismuth telluride

(预审稿)

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：成都中建材光电材料有限公司

本文件主要起草人：

碲化铋

1  范围

本文件规定了碲化铋的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于半导体材料、热电制冷及温差发电等行业使用的碲化铋。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 923.1  高纯铋化学分析方法  第1部分：铜、铅、锌、铁、银、砷、锡、镉、镁、铬、铝、金和镍量的测定  电感耦合等离子体质谱法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  要求

4.1  产品分类

碲化铋按纯度分为Bi2Te3-4N（99.99%）和Bi2Te3-5N（99.999%）两个牌号。

4.2  化学成分

碲化铋的化学成分应符合表1的规定。

表1  碲化铋的化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bi2Te3 %，不小于 | 杂质元素 10-4%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ag | Al | As | Cu | Fe | Mg | Mn | Ni | Sn | Pb | Zn | Si | In | Ga | Cd | 杂质总和 |
| Bi2Te3-4N | 99.99 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 |
| Bi2Te3-5N | 99.999 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10 |

4.3  外观质量

碲化铋为棒状、不规则块状或粉状，呈黑褐色。无肉眼可见的夹杂物。

4.4  其他

需方如对碲化铋产品有其他要求，由供需双方协商。

5  试验方法

5.1  碲化铋的杂质成分银、铝、砷、铜、铁、镁、镍、锡、铅、锌分析按照YS/T 923.1进行。

5.2  碲化铋的杂质成分锰、硅、铟、镓、镉分析方法按照附录A的规定进行或由供需双方协商确定。

5.3  碲化铋的外观质量用目测法检查。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  碲化铋应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验，如检验结果与本标准或定货单（或合同）的规定不符时，应在产品收到之日起30天内提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

6.2  组批

碲化铋应成批提交验收，每批由同一批原料同一生产周期生产的产品组成，每批不大于500kg

6.3  检验项目

每批碲化铋产品均应进行化学成分和外观的检验。

6.4  取样和制样

6.4.1取样数量：随机抽取碲化铋产品包装件数的20%作为抽取样品的取样点。

6.4.2取样方法：在包装件的上、中、下层多点取样，一个包装件的取样量不少于100g。

6.4.3试样的制备：样品收集混合均匀，样品总量不小于550克，分成三袋，每袋样品不少于100g。

6.5  检验结果判定

6.5.1  碲化铋的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

6.5.2  碲化铋的外观质量与本标准的规定不符时，判该桶不合格。

7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1  标志

产品应外贴标签，并注明：

a）产品名称；

b）牌号；

c）产品重量；

d）出厂日期。

7.2  包装

碲化铋产品内包装采用聚乙烯袋抽真空包装，外包装使用纤维纸桶或开口铁桶。每桶只允许装同一牌号的产品。如有其它要求由双方协商。

7.3  运输

碲化铋起运时包装要完整，装载应稳妥，运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

7.4  贮存

碲化铋应贮存于清洁、干燥、无酸、碱气氛之中。

7.5  质量证明书

每批碲化铋应附有质量证明书，其上注明：

a）产品名称；

b）牌号、批号、净重、箱数；

c）分析检验结果及检验部门印记；

d）本标准编号；

e）出厂日期。

8  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单内应包括下列内容：

a)产品名称；

b)牌号；

c)重量；

d)规格；

e)产品数量；

f)包装要求；

g)本标准编号；

h)其他。

附录A

（规范性）

碲化铋中锰、硅、铟、镓、镉量的测定

电感耦合等离子体质谱法

A.1  范围

本附录规定了碲化铋中部分杂质元素含量的测定方法，采用电感耦合等离子体质谱法测碲化铋中锰、硅、铟、镓、镉5个杂质元素含量。

本附录适用于99.99%碲化铋和99.999%碲化铋中金属杂质含量的测定，测定范围：0.1×10-4% ~ 10×10-4%。

A.2  试剂、材料、标准溶液

A.2.1  试剂、材料

A.2.1.1  硝酸（1.42g/mL）：二次亚沸提纯。

A.2.1.2  去离子水：电阻率≥18MΩ·cm。

A.2.1.3  消解瓶：50mL，材质为氟塑料（PFA）。

A.2.2  标准溶液

A.2.2.1  元素贮备标准溶液

多元素标准溶液（Mn、Si、In、Ga、Cd）为5μg/mL。

标准液（Li、U）为100μg/mL。

A.2.2.2  仪器日常校准液［每毫升1μg（Li、U）］

移取1mL校准液，置于100mL丙烯酸容量瓶中，加入2mL硝酸，定容，混匀。

A.2.2.3  质量校正标准溶液

移取多元素标准溶液（3.2.1），置于50mL聚丙烯容量瓶中，加入1mL硝酸，定容，混匀，制得一组（包括空白在内至少4个点）质量校正标准溶液。每个溶液都含有5种杂质元素，推荐的校正标准溶液组成见表A.1。

表A.1  校正标准溶液组成与配置

| 序号 | 杂质/μg·mL-1 | 1μg/mL混合元素溶液/mL | 硝酸/mL | 体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2 | 0.5 | 5.0 | 1 | 50 |
| 3 | 1.0 | 10.0 | 1 | 50 |
| 4 | 5.0 | 50.0 | 1 | 50 |

A.2.2.4  标准溶液的贮存与使用

A.2.2.4.1  所有标准溶液可贮存于清洁的室温环境中。

A.2.2.4.2  使用时先将标准溶液分出一小部分，置于另一个容器中，然后从此容器汇总移取或吸用。余下部分予以弃去。禁止直接在容量瓶移取或吸用。

A.3  仪器及环境要求

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）。环境要求：1000级。

A.4  测定

A.4.1  试料

（a）试样量：每份0.10g，精确至0.001g；

（b）测试次数：独立进行两次测定，取平均值；

（c）空白试验：不加试料，2份

A.4.2  样品的消解

称取0.1g（精确到0.001g）样品置于消解瓶（A.3.1.3）中，加入4mL去离子水（A.3.1.2），2mL硝酸（A.3.1.1），保持50℃水浴加热至溶解完全，加去离子水，准确称量溶液至50.00g，摇匀待测。

A.4.3  杂质元素含量的测定

ICP-MS经校正溶液校正（A.3.2.2）并确定其性能正常后，随即启动预先设定的仪器参数及分析程序，以常规等离子体模式测定锰、硅、铟、镓、镉。

A.4.4  试料杂质浓度计算

杂质元素的含量以元素的质量分数计，数值以%表示，按式（A.1）计算。

（A.1）

式中：

——从校正线查得试料空白的杂质元素浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——从校正线查得试料杂质元素浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——试料体积，单位为毫升（mL）；

——试料量，单位为克（g）。

以两份试料杂质元素浓度的平均值，作为试料的分析结果。计算机结果保留2位有效数值。

A.5  允许差

按相同的测试方法，在短时间内对同一被测对象进行两次独立测试所获得的测试结果的极差不大于表A.2所列的允许差。

表A.2  允许差                         10-4%

| 允许元素浓度范围 | 允许差 |
| --- | --- |
| 0~0.5 | 5 |
| ＞0.5 | 10 |