ICS 73.080

D 50

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 337—20XX

代替 YS/T 337—2009

Pyrite concentrate

## 硫   精   矿

（送审稿）

2020-××-××发布

2020-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 337-2009《硫精矿》。本文件与YS/T 337-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了引用文件中GB/T 2463 《硫铁矿和硫精矿中全铁含量的测定 硫酸铈容量法和重铬酸钾容量法》的标准名称；删除了引用文件中GB/T 2466《硫铁矿和硫精矿中铜含量的测定》和GB/T 2469《硫铁矿和硫精矿中碳含量的测定 烧碱石棉重量法》两个标准（见第2章，2009版的第2章）；

——增加了产品化学成分对Fe含量的要求，调整了五个品级对各元素含量的要求（见3.2，2009版的第3章第2节）；

——删除了表1中的备注（见3.2，2009版的第3章第2节）；

——更改了硫精矿的粒度。（见3.3，2009版的第3章第3节）；

——增加了“外观质量应无明显色差”（见3.4）；

——更改了硫精矿中水分含量的要求，由12% 改为11%（见3.3，2009年版的3.3）；

——增加了硫精矿外观质量的检查采用目测法（见第4章，2009年版的第4章）；

——增加了硫精矿粒度检测方法，采用相应的标准筛筛析，即重选硫精矿粒度用0.6mm标准筛筛析，浮选硫精矿粒度用0.3mm标准筛筛析（见第4章，2009版的第4章）；

——更改了质量异议处理提出时间，由30天改为15天（见5.1，2009年版的5.1）；

——更改了火车交货时每一检验批批量，由620t改为700t（见5.2，2009年版的5.2）；

——增加了船板交货时以船舶载货吨位为一个检验批次，每一检验批次不超过3000吨（见5.2，2009版的第5章第2节）；

——将仲裁样由需方保存修改为双方协议仲裁样的保存方，将同一车皮硫精矿颜色有明显差异时修改为同一检验批硫精矿颜色有明显差异时（见第5章第3节，2009版的第5章第4节）；

——增加了产品水分或粒度超标的和产品含有明显杂物的，该批判为不合格（见5.5）；

——增加了运输中采取防水措施的要求；贮存中增加了防暴晒、防雨淋、防污染的要求（见第6章，）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：江西铜业股份有限公司、

大冶有色金属集团公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、山西铜蓝检测技术有限公司、金堆城钼业股份有限公司、广东云浮硫铁矿企业集团公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省大宝山矿业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司。

本文件主要起草人:万攸红、方远、束斌强、肖子廉、胡仙凤、蒋传生、阮华东、张慧芳。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1994年首次发布为YS/T 337--1994，1998年第一次修订，2009年第二次修订；

——本次为第三次修订。

硫精矿

1  范围

本文件规定了硫精矿的技术要求、试验方法、检验规则及运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容。

本文件适用于经重选、浮选所得，以供制造硫酸和提炼硫磺等使用的硫精矿产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2460硫铁矿和硫精矿 采样与样品制备方法

GB/T 2461硫铁矿和硫精矿中水分的测定 重量法

GB/T 2462硫铁矿和硫精矿中有效硫含量的测定 燃烧中和法

GB/T 2463 硫铁矿和硫精矿中全铁含量的测定 硫酸铈容量法和重铬酸钾容量法

GB/T 2464硫铁矿和硫精矿中砷含量的测定Ag-DDTC分光光度法

GB/T 2465硫铁矿和硫精矿中氟含量测定 离子选择性电极法

GB/T 2467硫铁矿和硫精矿中铅含量的测定

GB/T 2468硫铁矿和硫精矿中锌含量的测定

GB/T 8170数值修约規则与 极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 技术要求

4.1 产品分类

硫精矿按化学成分分为五个品级：一级品、二级品、三级品、四级品和五级品。

4.2 化学成分

硫精矿的化学成分应符合表1的规定。

表1  硫精矿的化学成分

| 名称 | 品级 | 化学成分 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主含量,不小于 |  | 杂质,不大于 |  |  |
|  |  | 有效S | Fe | As | F | Pb+ Zn |
| 硫精矿 | 一级品 | 45 | 42 | 0.02 | 0.05 | 0.30 |
|  | 二级品 | 43 | 40 | 0.04 | 0.08 | 0.60 |
|  | 三级品 | 41 | 38 | 0.20 | 0.20 | 1.20 |
|  | 四级品 | 38 | 35 | 0.40 | 0.60 | 2.00 |
|  | 五级品 | 35 | 33 | 0.80 | 1.2 | 2.50 |

4.3 物理特性

4.3.1重选硫精矿粒度应不大于0.6mm，浮选硫精矿粒度应不大于0.3mm。

4.3.2硫精矿中水分含量应不大于11%。

4.4外观质量

硫精矿中不得混入外来杂物,同批精矿要求混匀，无明显色差。

5 试验方法

5.1 硫精矿化学成分测定按照按GB/T 2462 ~ GB/T 2468的规定进行。

5.2 硫精矿中水分的测定按照GB/T 2461的规定进行。

5.3 硫精矿粒度测定采用标准筛筛析，即重选硫精矿粒度用0.6mm标准筛筛析，浮选硫精矿粒度用0.3mm标准筛筛析。

5.4 硫精矿外观质量的检查采用目测法。

6 检验规则

6.1检查和验收

6.1.1硫精矿应由供方技术监督部门进行检验,保证产品质量符合本文件或订货单(或合同)的规定，并填写质量证明书。

6.1.2需方应对收到的产品按本文件的相关规定进行检验。

6.1.3当检验结果与本文件或订货单(或合同)的规定不符时，需方应在收到产品之日起15天内向供方提出，如需仲裁，由供需双方协商确定。

6.2组批

硫精矿在矿山交货。每一交货批应为同一品级硫精矿。每一交货批可由多个检验批组成，汽车交货时每一检验批批量应不大于100t，火车交货时每一检验批批量应不大于700t。船板交货时以船舶载货吨位为一个检验批次，每一检验批次不超过3000t。特殊情况由供需双方协商解决。

6.3 检验项目

6.3.1每批硫精矿应进行水分、化学成分检验,必要时进行粒度检验。每一检验批所采试样一式三份;供方一份，需方一份，仲裁一份。双方协议仲裁样的保存方，保存期30天。

6.3.2 同一检验批硫精矿颜色有明显差异时，需方有权要求供方重新取样检验，并按其测定结果判定品级。

6.4取样和制样

硫精矿化学成分的仲裁取、制样按GB/T 2460的规定进行。

6.5检验结果判定

6.5.1数值的修约和修约后的数值判定按GB/T 8170的规定进行。

6.5.2硫精矿化学成分分析检验结果与表1进行比对，按低等级定级，出现一项不符合五级品要求的即判不合格。

6.5.3产品水分或粒度超标的，该批判为不合格。

6.5.4产品含有明显杂物的，该批判为不合格。

7运输、贮存和质量证明书

7.1运输

硫精矿为散装运输，每车（船）应装同一品级硫精矿并采取防护措施。

7.2贮存

不同品级的硫精矿应分开堆放，防暴晒、防雨淋、防污染。

7.3质量证明书

每批产品应附有质量证明书，并注明：

a)供方名称、地址、电话、传真；

b)产品名称和品级；

c)批号；

d)净重；

e)分析检验结果和质量监督部门印记；

f)发货日期；

g)本文件编号。

8订货单(或合同)内容

本文件所列材料的订货单或合同应包括以下内容：

a)产品名称；

b)品级；

c)净重；

d)物理、化学成分；

e)本文件编号；

f)其他。