-

201X－XX－XX 发布

201X－XX－XX实施

ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX-201X

代替YS/T 87-2009

铜、铅电解阳极泥取制样方法

Methods for sampling and sample preparation of copper anode slime

（预审稿）

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 87—2009《铜、铅电解阳极泥取制样方法》中铜、铅电解阳极泥取制样方法，本标准与YS/T 87—2009相比，主要做了如下修改：

——对规范性引用文件的内容表述进行了规范，引用文件增加了YS/T991-2014《铜阳极泥》和YS/T 992-2014《铅阳极泥》；

——对术语和定义、条文内容的表述方式按汉语习惯进行了修改；

——4.1中增加同一检验批中品级一致性要求；

——4.2中对包装方式进行了重新规定；

——4.3中增加袋装质量基本均衡要求；

——新增“5.1取样工具”

——对“5.2取样方法”进行了修订，增加袋装铜、铅阳极泥的取样方法；

——“6.2 制样步骤”中在试样混匀缩分后，增加一份备查样，总试样量进行同步调整。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC XXX）归口。

本标准负责起草单位：大冶有色金属有限责任公司

本标准参与起草单位：XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX。

本标准主要起草人： XXX、XXX、XXX

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—— YS/T 87-1995

—— YS/T 87-2009

铜、铅电解阳极泥取制样方法

- 1  范围

本标准规定了铜、铅电解阳极泥取制样方法术语、一般规定、取样、制样、水分测定、试样的保存和标签。

本标准适用于散装或袋装交货的铜、铅电解阳极泥的取制样。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14260  散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则

YS/T 991-2014 《铜阳极泥》

YS/T 992-2014 《铅阳极泥》

- 3  术语和定义

- 3.1  交货批 delivery lot

一次交货的同一规格的一定数量的物料。交货批可由一个或多个检验批组成。

- 3.2  检验批 inspection lot

为检验品质特性要对其进行取样的同一类型、同一品质特性的物料。构成一检验批物料的质量为检验批量。

- 3.3  份样 increment

从检验批中以一次性动作取得一定质量的样品。每个份样的质量为份样量。

- 3.4  大样  sample

- 把从一个检验批中取出的全部份样合并组成的一定质量的样品。

- 3.5  试样 test sample

用于测定检验水分含量和化学成分的样品。

- 4  一般规定

4.1  阳极泥的检验批量不大于5t。每一检验批应由同一品级阳极泥组成，不同品级不得混装。

4.2  供需双方交货应采用内衬薄膜的同一规格的袋装，散装只用于内部交货使用。

4.3  袋装交货阳极泥一般每袋质量基本均衡，铜阳极泥水分应不超过25%，铅阳极泥水分应不超过30%。

4.4  取样、制样所用设备、工具和盛样容器必须保持清洁、防酸、干燥耐用。盛样容器应有较好的密封性，以防试样变质。

4.5  在制样过程中应防止样品的水分和成分有任何变化和污染。

5  取样

5.1 取样工具

5.1.1 阳极泥专用取样器的外形与规格尺寸见图1。（其有效采取物料高度为300mm）。

5.1.2 取样铲，其规格尺寸应能保证一次性自上而下铲取整个物料。

5.1.3 取样钎，采用内径不小于25mm的厚壁不锈钢管制作，样钎开口长度应大于待取物料高度（深度）。

5.1.4 带盖的容器或塑料样袋。

图1  阳极泥专用取样器示意图

5.2 取样方法

5.2.1散装铜、铅电解阳极泥以装运单元为取样单元，每个取样单元分别用取样钎在均匀分布点上垂直插入底部钎取份样。

5.2.2袋装铜电解阳极泥应对检验批中的料袋全数破袋，混匀后平摊（厚度不高于200mm），采用专用取样器或样铲按照随机均匀布点方式采取份样。应取的最少份样数按检验批最小份样量和检验批量控制。

5.2.3 袋装铅电解阳极泥应对检验批中的料袋全数取样，可采用样钎从袋口沿任一点插入底部钎取份样；对于物料高度大于样钎开口长度，以及无法采用5.2取样方法的吨袋阳极泥，也可以采取“竖直+分层”方法进行取样，应取的最少份样数按检验批最小份样量和检验批量控制。

- 5.3  取样量

- 5.3.1　采取的份样质量不少于70g；检验批大样量不少于3 kg。
5.3.2　各次所取份样与物料的质量比应基本一致，其质量比的变异系数(ＣＶ)不大于20％。

6  制样

6.1   制样设备及工具

6.1.1  防吸水耐酸胶皮。

6.1.2  密封式制样机。

6.1.3   恒温干燥箱。

6.1.4   不锈钢分样板、分样铲。

6.1.5   搪瓷或不锈钢干燥盘。

6.1.6  标准筛、毛刷。

- 6.2  制样步骤

将取得的大样置于洁净的胶皮上(块状样品手工压碎至粒度小于2 mm)充分混匀、缩分，取两份试样，每份不少于1000 g，测定水分后，干样经合并后混匀、缩分，取成分试样，试样量不少于620 g,经研磨后全量自由通过0.098 mm标准筛，缩分成四份，一份供方样，一份需方样，一份复验样，一份仲裁样，每份不少于150 g。制样流程见图3。

原始大样

缩分

混匀

余 样

水分试样（不少于1000g）

干燥

块状试样压碎至粒度小于2mm

水分试样（不少于1000g）

干燥

测定水分

测定水分

水分差值不大于0.2%，取平均值

干样合并

混匀

缩分

余样

成分试样（不少于620g）

混匀缩分装袋

供方150g

需方150g

仲裁150g

复验150g

图3 铜电解阳极泥制样流程图

研磨全量通过0.098mm标准筛

- 6.3   缩分方法
　　缩分方法参照ＧＢ/Ｔ14260要求进行，在具体制样过程中可使用下列任何一方法或两种方法并用。

6.3.1  分样缩分法
　　　将待缩分试样置于干净的胶皮上混匀，将其铺成厚度均匀的长方形平堆。然后将长方形平堆划分成等分的网格，缩分大样时不少于20格。
　　　选择适当的份样铲(见图4及表1)和档板，从每一格中任一部分，从上到下垂直插入采取一满铲样品，然后把这些等量的样品合并。
　　　如果经缩分后所得的试样质量小于试样所需质量时，诮增加每一铲的质量或网格数。

6.3.2  圆锥四分法

将试样置于洁净的缩分板上，堆成圆锥形，每铲样品放在前一铲样品的堆尖，使之沿坡均匀散落，注意勿使圆锥中心错位。铲样时应始终沿前一堆的四周铲样。如此反复，至少转堆三次，使之充分混匀。将铲子垂直插入锥堆，从中心部位开始，沿着后锥形径向铺开，使之形成一个厚度大致相等的圆饼。圆饼的中心应和原锥堆的中心重合。用十字样板自上压下分成4等分，任意取出对角的两部分，其余弃之。重复上述操作数次，缩分至所需用量为止。

表1份样铲规格和尺寸

| 编号 | 份样铲尺寸/mm |  |  |  | 料层厚度/mm | 容量/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d |  |  |
| 5.0D | 50 | 30 | 50 | 40 | 25～35 | 65 |
| 2.8D | 40 | 25 | 40 | 30 | 20～30 | 35 |
| 1.0D | 30 | 15 | 30 | 25 | 10～20 | 10 |
| 0.5D | 20 | 10 | 20 | 20 | 5～10 | 4 |

图2  份样铲示意图

- 6.4  混匀方法

- 6.4.1  翻滚法

将试样置于洁净的胶皮上，用缩分样刀将试样充分压碎，提起胶皮对角上下滚动，注意要将试样滚过胶皮中心线，重复操作使试样充分混匀。

- 6.4.2   堆锥法

- 将试样置于洁净的胶皮上，提起胶皮一角压住样品反复搓揉，注意含明水的样品不要使水分流失，重复操作使试样充分混匀。

7  水分测定
7.1　方法提要
　　将试样置于恒温干燥箱内，在规定的温度下干燥至恒重，根据推动的质量计算水分。

- 7.2  工具及设备

7.2.1  干燥盘：底面为平底，高度不大于5 cm。

7.2.2  干燥烘箱：额定温度不低于110℃，精度±5℃。

7.2.3  电子天平，分度值不大于0.01g。

- 7.3  测定步骤

将水分试样平铺于已知质量（m1）的干燥盘内，使其厚度不超过30mm，立即称量（m2），放入105℃±5℃的恒温干燥箱内。干燥一定时间后取出，在干燥器中冷却至室温后称量。重复上述操作步骤，直至两次称量之差不大于试验初始质量的0.05%。记录最后一次质量（m3）。

- 7.4  计算

7.4.1  按式（1）计算试样的水分百分含量（ω）。

ω=m2−m3m2−m1×100          ……………………（1）

式中：

m1——干燥盘的质量（g）；

m2——干燥盘加湿样质量（g）；

m3——恒重后干燥盘加试样质量（g）。

7.4.2  检验批的水分含量ωi（%）按式（2）计算，计算数值修约到小数点后第二位。

ωi=ω1+ω22×100          ……………………（2）

式中：

ω1和ω2——分别为两个平行试样的水分含量。

注1：ω1、ω2的允许差应不大于0.20%。
　 　注2：数字的修约按ＧＢ/Ｔ8170的规定进行。

- 8　试样的保存和标签
　本标准规定成分试样应装入试样袋中(仲裁样保存应与空气隔绝)，其上注明：

a) 试样编号；

b) 阳极泥品名，生产厂家；

c) 批号；

d) 取样、制样人员；

e)  取样、制样日期；
　　f)　分析元素。