前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对YS/T 660-2007《钼及钼合金加工产品牌号和化学成分》的修订。

本标准与YS/T 660-2007相比，主要变化如下：

——增加“RMoTi0.5”、“MoY”“MoK”化学成分的要求；

——修改“Mo1”杂质含量中Si、C的要求；

——增加“Mo1、Mo2”中P含量的要求；

——增加“Mo1、MoLa”中W含量的要求；

——将MoLa的La修改为“La:0.02～1.67或La2O3：0.02～2.00”；

——将TZM和TZC修改为钼及钼合金加工产品的主牌号中。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：宝钛集团有限公司、金堆城钼业股份有限公司、宝鸡钛业股份有限公司。

本标准主要起草人：XXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 660-2007。

钼及钼合金加工产品牌号和化学成分

范围

本标准规定了钼及钼合金产品的牌号、化学成分及化学成分分析等。

本标准适用于熔炼、粉末冶金和压力加工的各种钼及钼合金产品（包括烧结坯、铸锭及其半成品）。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4325（所有部分）  钼化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

牌号命名规则

纯钼的牌号以Mo加阿拉伯数字表示，其中阿拉伯数字表示化学成分分级。

钼合金牌号以Mo加合金元素符号和阿拉伯数字表示，其中阿拉伯数字表示合金元素含量。

牌号和化学成分

钼及钼合金产品的牌号和化学成分应符合表1的规定。

质量分数％

| 牌号 | 主成分 | 杂质含量，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | Mo | W | Ti | Zr | C | Al | Ca | Fe | Mg | Ni | Si | C | N | O | p | Wd |
| Mo1 | 余量 | — | — | — | — | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.02 |
| RMo1 a | 余量 | — | — | — | — | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.002 | 0.005 | — | — |
| Mo2 | 余量 | — | — | — | — | 0.005 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | — |
| MoW20 | 余量 | 20±1 | — | — | — | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | — | — |
| MoW30 | 余量 | 30±1 | — | — | — | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | — | — |
| MoW50 | 余量 | 50±1 | — | — | — | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | — | — |
| MoTi0.5 | 余量 | — | 0.40～0.55 | — | 0.01～0.04 | 0.002 | — | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | — | 0.001 | 0.003 | — | — |
| RMoTi0.5a | 余量 | — | 0.40～0.55 | — | 0.01～0.04 | 0.002 | — | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | — | 0.001 | 0.003 | — | — |
| TZM b | 余量 | — | 0.40～0.55 | 0.06～0.12 | 0.01～0.04 | — | — | 0.010 | — | 0.005 | 0.010 | — | 0.003 | 0.080 | — | — |
| TZC | 余量 | — | 1.0～3.5 | 0.10～0.50 | 0.10～0.50 | — | — | 0.025 | — | 0.02 | 0.02 | — | — | 0.30 | — | — |
| MoY | 余量 | — | Y2O3：0.01～1.00 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | — | — | 0.02 |
| MoK | 余量 | — | K:0.005-0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | — | — | 0.02 |
| MoLaC | 余量 | — | La:0.01～1.67 或La2O3：0.02～2.00 | 0.005 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | — | — | 0.02 |
| a RMo1为熔炼钼牌号,RMoTi0.5a为熔炼钼钛合金牌号。 b 对熔炼TZM钼合金，其氧含量应不大于0.005%，且允许加入0.02％硼（B）。 C 钼合金中La和La2O3为名义添加量。 D 杂质含量有W含量要求的为钼丝产品要求。 |  |

当需方有特殊要求时，应经双方协商并在合同中注明。

化学成分分析和分析报告

钼及钼合金产品化学成分的仲裁分析方法按GB/T 4325进行。其中未包括的元素，其分析方法由供需双方协商确定。

除产品标准另有规定之外，允许供方在钼及钼合金铸锭及粉末冶金坯上取样分析。

取样时应去除产品表面的氧化层、脏物、油污等，在取样、制样过程中应避免因氧化、腐蚀或污染等改变试样的成分。

化学成分分析报告中的分析数值，其有效位数应与化学成分表中相应界限数值的有效位数一致。数值修约按GB/T 8170的有关规定进行。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钼及钼合金加工产品牌号和化学成分

Designation and composition of molybdenum and

molybdenum alloy wrought product

（讨论稿）

YS/T 660—××××

代替：YS/T 660-2007

YS/T

中华人民共和国有色行业标准

ICS 77.120.99

H 63