国家监督管理总局

发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 26016-XXXX

代替GB/T 26016-2010

高纯镍

High purity nickel

（讨论稿）

xxxx -xx-xx发布

xxxx -xx-xx实施

ICS 77.150.30

H 62

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 2601-2010《高纯镍》，与GB/T 2601-2010相比，主要变化如下：

——增加了产品分类中的牌号HPNi-4N一个牌号（见3.1）；

——修改了各杂质元素含量上限，增加了S、Cl元素的含量要求（见3.2,2010年版的3.2）；

——修订了高纯镍外观的质量要求（见3.4,2010年版的3.4）；

——修改了产品试验方法（见第4章,2010年版的第4章）；

——修改了检验规则规则中的取样方法（见5.3.,2010年版的5.3）；

——修改了检测结果判定（见5.4.,2010年版的5.4）；

——删除了原标准附录A（见2010年附录A）。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司、北京有研亿金新材料有限公司、甘肃精普检测技术有限公司负责起草。

本标准主要起草人：杨晓艳 胡家彦 吕锦雷 曹笃盟 白延利 张亚东 贺昕 黎楷 艾琳 魏丽梅 柴明强 李伟 刘世红 石磊

本标准的历次版本发布情况：

GB/T 2601-2010

- 高纯镍

- 1 范围

本标准规定了高纯镍产品的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）等内容。

本标准适用于溅射靶材及离子镀膜、电子工业各种连接线、电子封装用键合线、高品质音频线、高纯试剂、标样及高级合金等用途的高纯镍。

- 2 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 1012-2014  高纯镍化学分析方法痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

- 3 要求

- 3.1产品分类

- 高纯镍按镍含量分为三个牌号：HPNi-6N、HPNi-5N、HPNi-4N。

- 3.2化学成分

3.2.1 高纯镍的杂质成分要求应符合表1规定。

表1 高纯镍的化学成分

| 牌 号 |  | HPNi-6N | HPNi-5N | HPNi-4N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍含量（质量分数）/%，不小于 |  | 99.9999 | 99.999 | 99.99 |
| 杂质含量（质量分数）/10-4%，不大于 | Ag | 0.05 | 0.1 | 1 |
|  | Al | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|  | As | 0.05 | 0.1 | 1 |
|  | Au | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | B | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Be | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
|  | Bi | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  | Ca | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
|  | Cd | 0.01 | 0.02 | 1 |
|  | Cl | 1 | 2 | 3 |
|  | Cu | 0.2 | 0.5 | 5 |
|  | Cr | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  | Fe | 0.3 | 0.5 | 5 |
|  | Ge | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
|  | Hg | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
|  | K | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
|  | Li | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | Mg | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
|  | Mn | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
|  | Mo | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
|  | Na | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|  | Nb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  | Co | 0.3 | 0.5 | 2 |
|  | P | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|  | Pb | 0.2 | 0.5 | 5 |
|  | S | 0.2 | 0.5 | 1 |
|  | Sb | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
|  | Se | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
|  | Si | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
|  | Sn | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
|  | Te | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
|  | Th | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
|  | Ti | 0.3 | 0.5 | 5 |
|  | U | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
|  | V | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  | Zn | 0.1 | 0.2 | 5 |
|  | Zr | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 杂质含量总和（质量分数）/10-4%，不大于 |  | 1 | 10 | 100 |
| 高纯镍的镍含量为100%减去表中所列但不限于表中所列杂质元素实测值总和的余量（不含S、Cl）。 |  |  |  |  |

- 3.3尺寸

- 3.3.1条状：长×宽（300±l）mm×（10±l） mm；厚度为（4±2）mm。

- 3.3.2块状：长×宽（50±1)）mm×（50±1） mm；厚度为（4±2）mm。

- 3.3.3产品尺寸可根据需方的要求剪裁，并在订货单（或合同）中注明。

- 3.4外观质量

- 3.4.1高纯镍表面具有金属光泽、干净整洁、无油污、无附着物、无气孔等。

- 3.4.2高纯镍表面突起物尺寸面积不超过3*3mm，超出表面高度不大于3mm。

- 3.4.3同一批产品色泽应保持一致。

- 3.5其他要求

- 如需方对高纯镍化学成分、物理规格有特殊要求，可由供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。

- 4 试验方法

- 4.1 高纯镍杂质元素的测定按YS/T 1012-2014规定的方法进行。

- 4.2 产品的尺寸及表面突起物尺寸采用相应精度量具测量，其余外观采用目视法进行。

- 5 检验规则

- 5.1 检查与验收

5.1.1 供方质量监督部门负责对产品进行检验，保证产品符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符，应在收到产品之日起15d内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

- 5.2 组批

- 每批产品应由同一系统、同一生产周期生产的产品或同一牌号的产品组成，每批产品不大于0.3吨。

- 5.3  取样与制样

- 5.3.1 化学成分仲裁取样，用剪切设备随机剪取不少于两块样品（具体可由供需双方协商，并在合同中注明），样品尺寸规格要求符合YS/T 1012-2014分析要求；

- 5.3.2将剪切好的样品置于配比为V（硫酸）：V（去离子水）=1:1的硫酸溶液（硫酸纯度要求分析纯以上）中浸泡1-2min，然后用去离子水充分洗涤，清除全部外来污物及表面余酸并干燥（避免氧化），铝塑袋中真空包装，供仲裁分析。

- 5.4 检验结果判定

5.4.1分析结果按照GB/T 8170中规定进行修约，并采用修约值比较法进行判定。

5.4.2化学成分仲裁分析结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，判该批产品不合格。

- 5.4.3品基本尺寸于本标准及订货单（或合同）的规定不符时，且无法再次剪裁的，按块判定不合格；再次裁剪使其达到尺寸要求，合格者交货。

5.4.4 外观质量与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，且无法再次剪裁的，按块判定不合格；再次剪裁使其达到尺寸要求，合格者交货。

- 6 产品包装、标志、运输、贮存和质量证明书

- 6.1 标志

- 产品外包装应印有产品名称、商标、供方名称、供方地址、批号、净重，并有“防潮”、“小心轻放”字样或标志

- 6.2包装

- 高纯镍产品内包装用缓冲材料进行包覆后采用铝塑袋真空封装，外包装采用纸箱或者木箱包装，净重以实际重量为准。

- 6.3 运输

- 产品运输时应防潮，小心轻放，并与其他物品分开堆放。

- 6.4贮存

- 产品应贮存于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，不得与酸、碱、油类和化学品贮存在一起，严防受潮、腐蚀。

- 6.5 质量证明书

- 每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- a) 供方名称、地址、电话；

- b) 产品名称、尺寸、牌号、批号、批重与产品件数；

- c) 分析检测结果及检验部门印记；

- d) 本标准编号；

- e) 出厂日期。

- 7 订货单（或合同）内容

- 订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 化学成分及物理规格（形状、尺寸、表面突起物等）的特殊要求；

d) 数量；

e) 标准编号；

f) 其他。