CCS6

ICS 77.160

CCS H 71

镍钴锰锆复合氢氧化物

Nickel cobalt manganese zirconium composite hydroxide

（送审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××—20××

YS/T ××

中华人民共和国工业和信息化部发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：金驰能源材料有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、中伟新材料有限公司、江西理工大学、深圳清华大学研究院、格林美股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、兰州金通储能动力新材料有限公司南通分公司、清远佳致新材料研究院有限公司。

本文件主要起草人：

镍钴锰锆复合氢氧化物

- 1  范围

本文件规定了镍钴锰锆复合氢氧化物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单内容。

本文件适用于镍钴锰锆复合氢氧化物。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 5162 金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314 粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6284 化学产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

- GB/T 13390 金属粉末比表面积的测定  氮吸附法

JY/T 010 分析型扫描电子显微镜方法通则

GB/T 19077 粒度分析 激光衍射法

YS/T 928.3 镍钴锰三元素氢氧化物化学分析方法第3部分：镍、钴、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T 928.4 镍钴锰三元素氢氧化物化学分析方法第4部分：铁、钙、镁、铜、锌、硅、铝、钠量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T 1339 掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物化学分析方法 铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 37167-2018 颗粒 无机粉体中微量和痕量磁性物质分离与测定

- 3  技术要求

- 3.1  化学成分

- 产品的化学成分应符合表1的规定。

表1 化学成分

| 化学成分 |  | 含量，质量分数/% |
| --- | --- | --- |
| 主含量 | Ni | 21.0～57.01 |
|  | Co | 5.09～13.2 |
|  | Mn | 1.19～24.2 |
|  | Zr | 0.1～2.0 |
| 杂质含量 | Cd | ≤0.0020 |
|  | Fe | ≤0.0050 |
|  | Cu | ≤0.0020 |
|  | Zn | ≤0.0050 |
|  | Ca | ≤0.0100 |
|  | Mg | ≤0.0200 |
|  | Na | ≤0.0200 |
|  | SO42- | ≤0.60 |

- 3.2  水分含量

产品的水分含量不大于1.0%。

- 3.3  磁性异物

产品的磁性异物含量不大于0.00001%。

- 3.4  物理性能

- 3.4.1  松装密度

产品的松装密度不小于1.0 g/cm3。

- 3.4.2  振实密度

产品的振实密度不小于1.8 g/cm3。

- 3.4.3  粒度分布

产品的粒度分布要求呈正态分布，特征值要求范围如下：D50应在2.5 μm~18.0 μm范围内；

- 3.4.4  比表面积

产品的比表面积应在2 m2/g ~30 m2/g范围内。

- 3.4.5  微观形貌

产品的微观形貌应为球形或类球形。

- 3.5  外观质量

产品的外观应颜色均一，无结块、无夹杂物。

- 3.6  其他

若需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

- 4 试验方法

- 4.1  化学成分

- 产品化学成分的测定按供需双方协商认可的现有方法进行。

- 4.2  水分含量

产品水分含量的测定按GB/T 6284的规定进行。

- 4.3  磁性异物

产品磁性异物含量的测定按GB/T24533中附录K的规定进行。

- 4.4  物理性能

- 4.4.1  松装密度

产品松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

- 4.4.2  振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

- 4.4.3  粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077的规定进行。

- 4.4.4  比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 13390的规定进行。

- 4.4.5  微观形貌

产品微观形貌的测定按GB/T 17359的规定进行。

- 4.5  外观质量

产品外观用目视检查。

- 5  检验规则

- 5.1  检查和验收

- 5.1.1  产品应由供方进行检验。保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

- 5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产周期内，同一牌号的同一规格物料组成，每批重量建议不大于5 t /批）。若需方有特殊要求时，供需双方可协商确定。

- 5.3  检验项目及取样

5.3.1  每批产品的检验项目及取样数量见表2。

表2  检验项目及取样

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 3.1 | 4.1 |
| 水分含量 | 每批1份 | 3.2 | 4.2 |
| 磁性异物 | 每批1份 | 3.3 | 4.3 |
| 松装密度 | 每批3份 | 3.4.1 | 4.4.1 |
| 振实密度 | 每批3份 | 3.4.2 | 4.4.2 |
| 粒度分布 | 每批5份 | 3.4.3 | 4.4.3 |
| 比表面积 | 每批1份 | 3.4.4 | 4.4.4 |
| 微观形貌 | 每批1份 | 3.4.5 | 4.4.5 |
| 外观质量 | 逐/袋（桶） | 3.5 | 4.5 |

5.3.2  产品的取样按GB/T 5314的规定进行。每批取样总量应不少于5 kg。

- 5.4  检验结果判定

5.4.1  产品的化学成分、水分含量、磁性异物、松装密度、振实密度、粒度分布、比表面积和微观形貌的检验中有一项不合格，判该批产品不合格。

5.4.2  外观质量检验不合格，判该袋（桶）产品不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 6.1  标志

- 包装袋表面不作标志，包装箱或桶上应贴有合格证，其上标明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 净重；

e) 防护标识；

f) 生产日期。

- 6.2  包装

- 经检验合格的产品可按250 kg、500 kg、1000 kg为一包装单位。内包装用内衬塑料袋包装，外包装为编织袋。也可按需方要求确定包装单位和方式。

- 6.3  运输和贮存

按7.2条要求包装的产品，可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品适合密封存放于无腐蚀环境中。产品自生产之日起，保质期为一年。

- 6.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 数量；

e) 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f) 生产日期。

- 7  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单应包括以下内容：

a) 产品名称；

b) 数量；

c) 其他。