YS

YS/T XXXX －XXXX

烧结金属多孔材料

管状压坯强度的测定

Sintered metal porous materials — Determination of green strength of tube

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

H 16

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：西北有色金属研究院、西安赛隆金属材料有限责任公司、广东省工业分析检测中心、北京矿冶科技集团有限公司、钢铁研究总院。

本文件主要起草人：

烧结金属多孔材料  管状压坯强度的测定

- 1  范围

本文件规定了烧结金属多孔材料管状压坯强度的测定方法。

本文件适用于粉末冶金方法压制的金属多孔管压坯，以测定金属粉末的成型性。其他多孔管用原料粉末的成型性的测定也可以参照执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16825.1  静力单轴试验机的检验  第1部分：拉力和（或）压力试验机  测力系统的检验与校准

GB/T 22066  静力单轴试验机用计算机数据采集系统的评定

3 原理

压坯强度是指压坯抵抗外力作用保持其几何形状和尺寸不变的能力，是反映粉末成型性优劣的重要指标。通过粉末管状压坯的径向压坯强度测试评价粉末成型性，可以为其工程应用提供实验数据参考。其测试方法如下：在管状压坯试样上缓慢连续地施加径向载荷直至试样产生破裂。测得最大载荷，通过计算获得径向压坯强度。其测试原理如图1所示。

图1  压坯强度测试原理图

4  试样

4.1 试样要求

4.1.1 试样形状：试样为圆环形，如图2所示。

4.1.2试样尺寸：有产品标准或工况要求的，试样尺寸按照产品标准或工况要求。如未具体规定，试样长度L为30mm~60mm，外径D和厚度e为原压坯管尺寸，e/D<1/3。

说明：

L — 试样长度，单位为毫米（mm）；

D — 试样外径，单位为毫米（mm）；

e — 试样壁厚，单位为毫米（mm）。

图2  试样

4.1.3试样外观：试样应平整，无油脂和污物并干燥。试样表面无毛刺，不允许有凸缘、缺口、沟槽、刮痕、裂纹等缺陷。

4.2 试样取样

4.2.1有产品标准或工况要求的，按照产品标准或工况要求取样。如未具体规定，试样可采用原压坯管或从较长压坯管上取样。

4.2.2采用机加工取样，应保证机加工过程中压坯管的内部孔结构不变形、孔隙不被污染。

5  仪器设备

5.1 试验机

用于测试压坯强度的试验机，能够满足静态加载条件，试验机应有足够的刚性，在其压力负荷范围内，不产生失稳。试验机的测力系统应按照GB/T 16825.1的规定进行检验，其准确度应为1级或优于1级。计算机控制系统应满足GB/T 22066的规定。

5.2 压板

试验机上、下两个压板为足够尺寸的平整硬质钢板，工作表面应平行。试验过程中，两压板间不应有侧向的相对位移和转动。试样的轴线与平板平行。

6  试验步骤

6.1 试样尺寸测量

采用相应精度的量具测量试样的相关尺寸，均分测3组取平均值，保留到小数点后两位数字。

6.2 压坯强度试验

6.2.1试验一般在10℃~35℃范围内进行。对温度要求严格的试验，试验温度应为23℃±5℃。

6.2.2将试样置于试验机的两个平板之间的中心位置。

6.2.3压坯强度试验速度可根据试验机特点、试样材质和试验目的来确定，但需要保证所测性能的准确性。除有关技术条件或双方协议有特殊要求外，压坯强度试验应匀速加载，加载速度为0.1 mm/min ~ 2 mm/min，总加载时间大于10s。

6.2.4缓慢加载至试样破裂时停止试验，卸载，记录破裂时加载载荷。

7  数据处理

压坯强度K按公式（1）计算：

K=F(D−e)Le2 ………………………………………………（1）

式中：

K—径向压坯强度，单位为兆帕（MPa）；

F—最大载荷，单位为牛（N）；

L—试样长度，单位为毫米（mm）；

D—试样外径，单位为毫米（mm）；

e—试样壁厚，单位为毫米（mm）。

8  数值修约

试验测定的压坯强度应按照相关产品标准的要求进行修约。如未规定具体要求，测得的性能结果保留小数点后两位数字。

- 9  试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

a) 鉴定测试样品所需的所有细节；

b）所用仪器类型；

c）试样加工方式；

d）测试结果；

e）本文件未规定的操作；

f）影响测试结果的因素；

g）本文件号。