行业标准《铁硅铝基复合吸波材料》

编制说明（送审稿）

一、工作简况

1.1 项目的背景和意义

现代科学技术发展愈趋快速，各种各样的电子产品围绕着我们，高科技所带来的不仅仅是快捷与方便，随着电子产品与电气设备的频繁使用，各种不同频率、不同能量的电磁波在空间中分布越来越广，其产生的污染也随处可见，电磁波辐射对我们周身环境的影响日益增大。

铁硅铝基复合吸波材料是一种能抵挡或削弱电磁辐射的材料，它由约90%的Fe、7%的Al、2.5%的Si以丙烯酸树脂等经过一定工艺复合而成，是近年发展起来用于电子元器件上削弱、屏蔽和防止电磁干扰和辐射的新型复合聚合物合成材料。它属于《有色金属工业发展规划（2016~2020年）》第四章第（3）节第2点 有色金属电子材料 专栏7：有色金属电子材料发展重点 中的“高磁导率性能软磁材料”。将这种材料用于电子设备中，无需对设计和工艺做任何改动，找到干扰源贴上吸波材料即可有效的吸收泄露的电磁辐射，达到消除电磁干扰的目的。

如今，日本等发达国家对铁硅铝基复合吸波材料的应用已经达到一个很大的范围，目前国内的应用也在逐步兴起，据预测，中国市场需求规模将与日本持平，甚至有可能在2018年超越日本；但是，不仅是国外市场，国内市场也被海外实力企业牢牢占据了大头，如日本大同、日本NEC、日本TDK、美国3M公司其盛名响彻世界，所产吸波材料被国内外企业广泛指定使用。但是，国内企业也不畏艰难和严峻挑战，不断投入大量的人力物力财力开发性能更好，品质更稳定，相对价格更有优势的产品，与海外优势企业争抢客户，越来越多的替代进口产品份额，拉动国内行业的发展。

深圳鸿富诚生产的铁硅铝基复合吸波材料产品型号齐全，覆盖范围广，具有相对重量轻、磁导率高、吸收频带宽、吸收性能好、耐候性强、抗老化、无毒环保、可弯折、可任意裁剪等突出优点，近年来取得了大量客户的信赖，替代了大量进口吸波材料份额，具有代表性的大客户如镇泰、共进、魅族、同为、达华、上艺等之前全部自日本、美国或韩国等采购，现今镇泰60%、共进60%、魅族70%、同为50%、达华50%、上艺30%的份额都由我公司提供；不仅如此，因我公司的铁硅铝基复合吸波材料性能优可靠性好，还出口到了海外，如大手株式会社、日电系统等，即为客户节约了成本，又为国内行业的发展提供了助力。

铁硅铝基复合吸波材料行业正在国内快速发展，材料的应用正在快速开发，应用场景不断扩展，但是针对于此产品的标准，不管是国内还是国外仍未有统一，无国际标准、国家标准或行业标准可依，没有相应统一的参数测试方法和标准要求，各企业的生产、选型和验收仍是依据各自的企业标准或是产品技术要求。因此，为了保证应用端生产体系的正常运作，统一检验测试方法、技术指标要求、质量控制要求、规范验收方法，使市场上产品具备统一性、通用性和互换性，实现技术的广泛传播，有必要对铁硅铝基复合吸波材料进行标准化。

1.2 任务来源

深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司于2017年10月向全国有色金属标准化技术委员会递交了《铁硅铝基复合吸波材料》行业标准制定的申请。2018年05月，工信部下达了《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2018]31号），据此2018年07月全国有色金属标准化技术委员会下达《关于转发2018年第一批有色金属行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委[2018]33号），确定了由深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司负责行业标准《铁硅铝基复合吸波材料》的制定，计划编号：2018-0610T-YS，完成时间为2020年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.3 项目起草单位情况

深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司成立于2003年，是一家专业致力于屏蔽材料、热传导材料、吸波材料以及磁性材料的研发、制造与销售为一体的业内知名企业。自成立以来，深圳鸿富诚秉持客户至上，勇于突破，共赢未来的企业价值观，在专业、专心、专注的经营理念指引下，取得了众多品牌客户的高度认可和深度信赖，随着产品技术的日臻成熟和市场国际化发展的需要，深圳鸿富诚先后在日本、香港、美国、苏州、重庆、绵阳、台湾等处设立办事处。目前服务的核心群体包括：vivo、OPPO、BYD、联想、富士康、日立、东芝、英伟达等知名企业。

深圳鸿富诚现有在职员工220余人，拥有近36人的研发团队，在深圳、番禺、中山、重庆、绵阳五大城市建立了7个研发实验室，已获专利证书40余项，同时与哈尔滨工业大学研究院、香港科技大学、湖北化工研究院、深圳中科院等知名高校院所保持长期技术合作关系，拥有较强的自主研发产品能力以及将研发成果快速转换为量产产品的能力。公司于2010年、2012年先后推出国内首条导热垫片卷材智能化产线、国内首条I/O导电衬垫自动化生产线．成为行业内智能化、自动化生产的首推者，

深圳鸿富诚于2016年获评为“国家高新技术企业”，先后通过ISO900l、IECQ-

QC08000、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949及UL等一系列体系及产品的认证。

有色金属技术经济研究院有限责任公司隶属中国有色金属工业协会，是中国有色金属行业专门从事信息、咨询、标准、计量、质量、发展战略、专利代理、查新检索等业务的行业综合性服务机构。既是"中国有色金属工业信息中心"，又是"中国有色金属工业标准计量质量研究所"。有色金属技术经济研究院现有员工256人，其中，具有大学及以上学历205人，教授级高级工程师28人，高级以上职称占全院总人数的30 %。有色金属技术经济研究院是行业唯一的专业机构，拥有一支经验丰富、专业齐全的高素质队伍，负责组织我国有色金属国家标准、行业标准、国家军用标准项目的计划、制修订与复审，负责企业标准水平认证与企业标准备案，组织参与有色金属行业的国际标准化活动；负责制修订有色金属计量管理与技术规范；承办全国优秀质量管理小组评选工作，组织开展有色金属产品用户满意度调查活动，承办有色金属产品实物质量金杯奖有关工作，负责对有色金属产品质量纠纷的仲裁。有色金属技术经济研究院拥有一支长期从事有色金属行业发展规划和发展战略研究的软科学研究队伍和业务骨干，多年致力于跟踪和把握国内外有色金属发展变化趋势，为政府、行业主管部门及企事业单位提供战略咨询和战略决策支撑服务。

1.4 主要工作过程和内容

1.4.1 起草阶段

项目申报开始，深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司组织专人进行了相关资料的查询与搜集工作，通过各种渠道搜集整理国内外铁硅铝基复合吸波材料的需求和使用情况，查阅了大量国内外铁硅铝基复合吸波材料的生产、检验数据和技术规格书。还通过技术和状态调研等方式对此标准进行了认真细致的审查，对当期测试水平和质量水平进行了充分汇总、分析和论证。

项目下达后，为了了解行业的整体情况，鸿富诚与部分同行、供应商、终端客户等，对市场、生产厂家、客户端进行了调研，了解市场的需求和发展情况，了解生产厂家的工艺、产能、规格和质量控制水平等情况，了解客户端的应用场景和技术需求等。调研发现：铁硅铝基复合吸波材料应用领域主要涉及各类电子产品上需要电磁屏蔽和电磁干扰整的场合，如机箱机柜EMI/EMC整改、RFID/NFC、电磁屏、无线充电、笔记本电脑、手机、POS机、军用屏蔽盒等。

调研还发现，因无统一的标准可依，客户都是以产品技术协议或者是企业内部产品规范作为验收依据的。但是不同生产企业的产品技术规范可能存在差别，产品无可比性，互换性差，没有选型的依据，客户每采购一家的产品都需要去对所采购产品进行验证，确认所采购的产品是否能满足客户的使用需求，而应用端客户又甚少有相关测试验证的设备，这就造成了客户在选型期大量人力物力财力和时间成本的增加和浪费，增加了客户研发成本，延长了产品量产周期错失了先机，为客户选型使用造成了严重的困扰。

经过调研，编制组结合各厂家现状及客户要求，进行了充分的试验验证，经过汇总、统计、分析、讨论，整理形成了标准讨论稿。

1.4.2 征求意见阶段

2019年12月4日～5日，由全由全国有色金属标准化技术委员会在深圳组织有色金属标准项目审查会，与会成员西北有色金属研究院、深圳宏能微电子、深圳市注成科技有限公司、深圳清华大学研究院、北京矿冶科技集团有限公司、北京当升材料科技股份有限公司等26家单位33名代表参加了会议，代表对本标准的征求意见稿和编制说明进行了充分、细致的讨论，提出修改意见。

- 前言修改为“本标准由中国有色金属工业协会提出并归口”；

- 第2条调整规范性引用文件排列顺序，增加GB/T 2828.1；

- 第3.1条对内容做了编辑性修改；

- 第4.2条修改为“尺寸及允许偏差”；

- 第4.2条添加“产品的尺寸及允许偏差应符合供需双方签订的图样，未注明公差时，按照本标准执行”；

- 第4.3条内容合并；

- 第4.4-4.7条的数字与单位之间增加空格；

- 第4.4-4.7条的温度条件增加公差；

- 第6.4条增加抽样表格；

- 将表4内的“出厂检验”修改为“质量一致性检验”；

- 第6.5条“判定规则”修改为“检验结果的判定”；

- 第6.5条对内容做了编辑性修改。

2019年12月完成送审稿。

二、标准编制原则和依据

本标准起草单位自接受制定任务后，成立了本标准编制工作组，负责收集国内外应用数据、检验试验数据等信息。确定了《铁硅铝基复合吸波材料》标准制定所遵循的基本原则和编制依据：

- 制定时严格遵循国内外相关法律法规的规定；

- 本标准制（修）订的程序和格式严格按GB/T 1.1、GB/T 1.2、GB/T 20001.4 和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求进行。

3）充分考虑国内生产厂家的设备状况及用户对产品的使用要求，并完成国内多家生产企业的实地调研，充分反映了当前国内各生产企业的检测技术水平，易于检测对比、便于生产应用，同时结合该产品的使用特点，力求做到标准的合理性与适用性原则。

4）目前国内还没有对铁硅铝基复合吸波材料建立标准，这一项在国内尚属空白；根据产品的使用现状，在本标准修订过程中参考国外相关生产企业的技术水平和客户的使用要求，体现了该标准先进性原则。

5）本标准在制定过程中遵循有利于创新和发展的原则。

三、标准制定的主要内容及其确定依据

3.1标准制定的主要论据--试验报告

选取具有代表性的一批铁硅铝基复合吸波材料，依据本次制定的《铁硅铝基复合吸波材料》标准，对其进行测试分析。

表1

| 试验前测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 |  | 指标 |  | 测试结果 | 测试项目 |  |  |  | 指标 |  | 测试结果 |
| 外观 |  | 合格 |  | 合格 | 厚度（mm） |  |  |  | 0.1±0.05 |  | 0.12 |
| 磁导率实部@13.56MHz |  | 130±26 |  | 111.31 | 宽度（mm） |  |  |  | 31Combin |  | 31.23 |
| 磁导率虚部@13.56MHz |  | ≤3 |  | 1.53 | 长度（mm） |  |  |  | 35Combin |  | 35.34 |
| 老化试验测试结果一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 耐高温试验后 |  |  |  |  |  |  | 耐低温试验后 |  |  |  |
|  | 指标 |  | 测试结果 |  |  |  | 指标 |  |  | 测试结果 |  |
| 磁导率实部 | 111.31±15% |  | 113.68 |  |  |  | 111.31±15% |  |  | 112.56 |  |
| 磁导率虚部 | 1.53±15% |  | 1.65 |  |  |  | 1.53±15% |  |  | 1.59 |  |
| 厚度（mm） | 0.12±10% |  | 0.122 |  |  |  | 0.12±10% |  |  | 0.119 |  |
| 宽度（mm） | 31.23±10% |  | 31.35 |  |  |  | 31.23±10% |  |  | 31.19 |  |
| 长度（mm） | 35.34±10% |  | 35.68 |  |  |  | 35.34±10% |  |  | 35.36 |  |
| 老化试验测试结果二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 耐恒温恒湿试验后 |  |  |  |  |  | 耐冷热冲击试验后 |  |  |  |  |
|  | 指标 |  | 测试结果 |  |  | 指标 |  |  |  | 测试结果 |  |
| 磁导率实部 | 111.31±15% |  | 113.25 |  |  |  | 111.31±15% |  |  | 110.31 |  |
| 磁导率虚部 | 1.53±15% |  | 1.54 |  |  |  | 1.53±15% |  |  | 1.58 |  |
| 厚度（mm） | 0.12±10% |  | 0.121 |  |  |  | 0.12±10% |  |  | 0.122 |  |
| 宽度（mm） | 31.23±10% |  | 31.56 |  |  |  | 31.23±10% |  |  | 31.36 |  |
| 长度（mm） | 35.34±10% |  | 35.86 |  |  |  | 35.34±10% |  |  | 35.81 |  |

- 3.2 适用范围的确定

根据产品应用的领域确定本标准适用的范围。

3.3 规范性引用文件的确定

本标准引用文件全部是标准正文中需要的内容，也是本标准应用不可缺少的文件。并按照最新标准模板对引用文件进行描述和归类，共列出引用标准6项。

3.4 技术要求

3.4.1 型号的确定

根据铁硅铝基复合吸波材料的磁导率，将其分为A1000、A2000、A5000、A12000、A15000五个型号。

3.4.2 外观质量的确定

综合考虑应用客户端的要求和可接受的程度，及生产厂家能达到的水平，确定了本标准中外观质量的要求。

3.4.3 尺寸及允许偏差的确定

尺寸（包括厚度、宽度、长度）及允许偏差控制范围的制定，由编制组广泛向参编单位、生产厂家和客户征集数据和控制标准，根据调研数据，对具体的指标项目进行了确认，制定了合理的控制范围。

3.4.4 磁导率

为了满足客户的使用要求，同时考虑到生产工艺实际水平，行业内生产能达到的较高水平，本标准规定了铁硅铝基复合吸波材料的磁导率的偏差或范围要求要求。

3.4.3 抗老化性能的确定

铁硅铝基复合吸波材料的抗老化性能要求，包括耐低温试验、耐高温试验、耐恒温恒湿试验、耐冷热冲击试验，是为了保证产品在实际应用场合，在不同工作气候条件下，能够满足正常功能发挥的需要，综合行业应用端的要求而确定的。

因铁硅铝基复合吸波材料不能在每一个客户机型上装机试用来评判其性能的好坏，而物理性能指标却能作为生产厂家在过程控制中，评判产品好坏最直观的方法，因此经过比较国内外同类厂家镍锌铁氧体复合箔材的物理性能指标，综合考虑客户端对产品物理性能指标的需求，确定了老化试验中物理性能项目及指标要求。

3.5  试验方法的确定

3.5.1 外观质量

外观检测的方法是根据各生产厂家现采用的方法确定的，毛边测量在放大镜下使用分度值为0.01 mm的量具进行。

3.5.2 磁导率

磁导率的测试按IEC 62044-1 软磁材料制成的磁芯测量方法的规定进行。

3.5. 尺寸及允许偏差

尺寸及允许偏差的测试按GB/T 6342的规定进行，采用现有国家标准更具权威性。

3.5.12 耐低温、耐高温、恒温恒湿、盐雾、冷热冲击等老化试验

各老化试验按GB/T 2423系列相应标准的规定进行，采用现有国家标准更具权威性。

四  标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无针对铁硅铝基复合吸波材料的标准。

4.2 与国际标准及国外同类标准水平的对比

经查，国外无相同类型的标准，无法对比。本标准对铁硅铝基复合吸波材料产品的外观质量、物理性能、抗老化性能的要求均依据实际工业生产水平，参考了已成熟稳定实施的企业标准和技术协议。

4.3 与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准的制订与现有的标准及制订中的标准协调配套，无重复交叉现象。

4.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术指标的选定、检验项目的设置符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定，无冲突之处。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

无。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予以说明的事项

无。

十一、预期效果

- 本标准的制定填补了国内铁硅铝基复合吸波材料专用标准的空白，本标准的发布、实施，将引导铁硅铝基复合吸波材料生产企业和相关加工行业对产品质量控制要求有标准可查，有据可依，使我国各工业领域对铁硅铝基复合吸波材料的要求更加合理规范，能有利的推动我国铁硅铝基复合吸波材料产业的发展进程，有利促进生产企业和应用端客户在行业内的有序健康发展。

- 本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐本标准。

《铁硅铝基复合吸波材料》标准编制组

2019年12月20日

标准征求意见稿意见汇总处理表：

标准名称：铁硅铝基复合吸波材料                                     承办人：鲁泽华

标准项目负责起草单位：深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司                共 2 页  第1页

电话：0755-27327249                                              2019年12月填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 修改为“本标准由中国有色金属工业协会提出并归口” | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 2 | 第2条 | 调整规范性引用文件排列顺序，增加GB/T 2828.1(文件名) | 北京当升材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 第3.1条 | 对内容做了编辑性修改 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 第4.2条 | 修改为“尺寸及允许偏差” | 广东省材料与加工研究所 | 采纳 |  |
| 5 | 第4.2条 | 添加“产品的尺寸及允许偏差应符合供需双方签订的图样，未注明公差时，按照本标准执行” | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 6 | 第4.3条 | 合并内容 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 7 | 第4.4条至4.7条 | - 数字与单位之间增加空格 | 天津巴莫科技有限责任公司 | 采纳 |  |
| 8 | 第4.4条至4.7条 | - 温度条件增加公差； | 深圳清华大学研究院 | 采纳 |  |
| 9 | 第6.4条 | 增加抽样表格 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 10 | 第6.4条 | 将表4内的“出厂检验”修改为“质量一致性检验” | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 11 | 第6.5条 | “判定规则”修改为“检验结果的判定” | 浙江新华机械制造有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 第6.5条 | - 对内容做了编辑性修改； | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 12个；

- 收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 12个；

- 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 12个；

- 没有回函的单位数：0个