中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部    发 布

ICS 77.160

CCS H 72

YS/T XXXXX-XXXX

铁硅铝基复合吸波材料

FeSiAl-matrix composite Microwave Absorber Material

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司。

本标准主要起草人：窦兰月、许金学、鲁泽华、董金兰、张春芳、王大勇、郑仲春。

铁硅铝基复合吸波材料

- 范围

本标准规定了铁硅铝基复合吸波材料的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于各类电子产品上电磁屏蔽和电磁干扰整改用的铁硅铝基复合吸波材料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.22 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6342 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定

IEC 62044-1 软磁材料制成的磁心 测量方法 第1部分：通用规范（Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 1: Generic specification）

- 分类及型号表示规则

  - 产品分类

铁硅铝基复合吸波材料根据实部磁导率的不同划分为A10型（10磁导率）、A20型（20磁导率）、A50型（50磁导率）、A120型（120磁导率）、A150型（150磁导率）五种型式。

  - 型号表示规则

铁硅铝基复合吸波材料型号表示规则用表示铁硅铝基复合吸波材料的字母A，加表示实部磁导率的数字（10、20、50、120、150），加表示厚度的两位整数（不足两位整数时前面加“0”填位）组成。见示例1。

示例1：

A120   10

表示厚度为1mm

表示实部磁导率为120

- 技术要求

  - 外观质量

铁硅铝基复合吸波材料外观应平整完好，表面无杂物或压痕，毛边长度应小于0.2mm。

  - 尺寸及允许偏差

铁硅铝基复合吸波材料的尺寸及允许偏差应符合供需双方签订的图样，未注明允许偏差时，铁硅铝基复合吸波材料的尺寸及允许偏差应满足表1要求。

表1

| 宽度(mm) | 允许偏差(mm) | 长度(mm) | 允许偏差(mm) | 厚度(mm) | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1≤W＜100 | ±0.5 | 1≤L＜100 | ±0.5 | 0.05≤H≤1 | ±0.05 |
| 100≤W≤150 | Combin | 100≤L≤150 | Combin | 1＜H≤2 | ±0.15 |
| 150＜W≤500 | Combin | 150＜L≤500 | Combin | 2＜H |  |

  - 磁导率

铁硅铝基复合吸波材料的磁导率分为实部和虚部，在13.56MHz电磁波频率的条件下，实部磁导率和虚部磁导率应满足表2要求。

表2

| 序号 | 物理性能 | 指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A10 | A20 | A50 | A120 | A150 |
| 1 | 实部磁导率@13.56MHz | 10±2 | 20±4 | 50±10 | 120±24 | 150±30 |
| 2 | 虚部磁导率@13.56MHz | ≤2 | ≤3 | ≤8 | ≤35 | ≤45 |

  - 耐低温试验

- 铁硅铝基复合吸波材料在温度为-20 ℃±2 ℃的环境条件下，进行96 h放置试验，低温试验完成后物理性能指标应符合表3的规定。

  - 耐高温试验

- 铁硅铝基复合吸波材料在温度为125 ℃±2 ℃的环境条件下，进行366 h放置试验，高温试验完成后物理性能指标应符合表3的规定。

  - 耐恒温恒湿试验

- 铁硅铝基复合吸波材料在温度为85 ℃±2 ℃，湿度为85 %±3 %的环境条件下，进行500 h放置试验，恒温恒湿试验完成后物理性能指标应符合表3的规定。

  - 耐冷热冲击试验

- 将铁硅铝基复合吸波材料放置在温度箱中，以10 ℃/min的温变速率从20 ℃±2 ℃降温到 -40℃±2 ℃，然后以10℃/min温变速率从-40℃±2 ℃升温到 50 ℃±2 ℃，以此为一循环，进行500次循环放置试验，冷热冲击试验完成后物理性能指标应符合表3的规定。

表3

| 序号 | 物理性能 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁导率变化率 | ±10% |
| 2 | 厚度变化率 | ±10% |
| 3 | 宽度变化率 | ±10% |
| 4 | 长度变化率 | ±10% |

- 试验方法

  - 外观质量

铁硅铝基复合吸波材料的外观质量采用目视检查，毛边测量需在放大镜下使用分度值为0.01mm的量具进行。

  - 尺寸及允许偏差

铁硅铝基复合吸波材料的尺寸及允许偏差测量按GB/T 6342的规定进行。

  - 磁导率

铁硅铝基复合吸波材料的磁导率测量按IEC 62044-1的规定进行。

  - 耐低温试验

铁硅铝基复合吸波材料的耐低温试验按GB/T 2423.1的规定进行。

  - 耐高温试验

铁硅铝基复合吸波材料的耐高温试验按GB/T 2423.2的规定进行。

  - 耐恒温恒湿试验

铁硅铝基复合吸波材料的耐恒温恒湿试验按GB/T 2423.3的规定进行。

  - 耐冷热冲击试验

- 铁硅铝基复合吸波材料的耐冷热冲击试验按GB/T 2423.22的规定进行。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本文件（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一生产批号，相同规格的产品组成。

  - 检验分类

6.3.1  产品检验分质量一致性检验和型式检验。

6.3.2  质量一致性检验项目包括尺寸及允许偏差、磁导率、外观质量。

6.3.3  型式检验项目应包括物理性能指标和外观质量指标的所有要求，当有下列情况之一时，应进行型式检验：

——新产品试制定型鉴定；

——正式生产后，如材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

——质量一致性检验结果与上次型式检验有较大差异时；

——国家质量监督机构或用户提出型式检验要求时；

——每年例行的型式检验时。

  - 检验项目及取样

产品的检验项目及取样见表4。

表4  检验项目及取样

| 检验项目 | 取样数量 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 依照GB/T 2828.1-2012 一般检验水平Ⅱ、正常检验一次抽样方案、 AQL 0.4进行取样 | 4.1 | 5.1 | 质量一致性检验 |
| 尺寸及允许偏差 | 依照GB/T 2828.1-2012 一般检验水平Ⅱ、正常检验一次抽样方案、 AQL 0.4进行取样 | 4.2 | 5.2 | 质量一致性检验 |
| 磁导率 | 5片 | 4.3 | 5.3 | 质量一致性检验 |
| 耐低温试验 | 5片 | 4.4 | 5.4 | 型式检验 |
| 耐高温试验 | 5片 | 4.5 | 5.5 | 型式检验 |
| 耐恒温恒湿试验 | 5片 | 4.6 | 5.6 | 型式检验 |
| 耐冷热冲击试验 | 5片 | 4.7 | 5.7 | 型式检验 |

  - 检验结果的判定

    - 产品的尺寸及允许偏差检验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 产品的磁导率检验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 产品的耐低温试验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 产品的耐高温试验结果不合格时，判该批产品不合格

    - 产品的耐恒温恒湿试验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 产品的耐冷热冲击试验结果不合格时，判该批产品不合格

    - 产品的外观质量检验结果不合格时，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

  - 标志

- 产品的包装上要有牢固、清晰的标志，内容包括：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 生产批号；

- 产品规格、数量；

- 供方质量检验部门检印；

- 生产日期。

  - 包装

产品的包装分内包装和外包装，内包装采用防静电包装袋，外包装采用纸箱，箱内应以气泡袋等防震材料填满且整箱重量不超过20kg，以保证运输、搬运及堆垛过程中不会损坏产品。也可按需方要求，协商确定包装方式。

  - 运输

产品按非危险品运输，在运输中应避免撞击、重压、阳光曝晒、受潮和机械损伤，并应保持清洁，不应与影响铁硅铝基复合吸波材料质量的物质相接触。

  - 贮存

产品应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，防止碰撞、跌落，避免接触高温高湿。

产品从生产之日起保存期一年，在保存期内产品应按本文件要求贮存。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 生产批号；

- 产品规格和数量；

- 供方质量检验部门检印；

- 生产日期；

- 本文件编号。

- 订货单内容

订购本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品型号、数量；

- 本文件编号；

- 其他。