中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部    发 布

ICS 77.160

H 72

YS/T XXXXX-XXXX

铜镍复合导电泡棉

Cu-Ni composite gasket

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司。

本标准主要起草人：窦兰月、许金学、鲁泽华、董金兰、张春芳、张延、赵园园。

铜镍复合导电泡棉

- 范围

本文件规定了铜镍复合导电泡棉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本文件适用于手机、笔记本电脑、通讯机箱机柜、电视、诊疗仪器、汽车电子等电子通讯设备中，屏蔽电磁干扰和接地等电磁兼容措施用的铜镍复合导电泡棉。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ASTM D 257 绝缘材料的直流电阻或电导的试验方法

ASTM D 4935 平面材料的电磁屏蔽效果测定的标准试验方法

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.22 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 30139 工业用电磁屏蔽织物通用技术条件

GB/T 6342 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定

GB/T 6669 软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定

- 技术要求

  - 尺寸及允许偏差

铜镍复合导电泡棉的尺寸及允许偏差应符合供需双方签订的图样，未注明允许偏差时，铜镍复合导电泡棉的尺寸及允许偏差应满足表1要求。

表1

| 宽度(mm) | 允许偏差(mm) | 长度(mm) | 允许偏差(mm) | 厚度(mm) | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W＜20 | ±0.28 | L≤50 | ±0.28 | H≤20 | ±0.28 |
| 20≤W＜50 | ±0.48 | 50＜L＜100 | ±0.48 | 20＜H＜50 | ±0.48 |
| 50≤W＜100 | ±0.68 | 100≤L＜1000 | ±0.98 | 50≤H＜100 | ±0.68 |
| 100≤W | ±0.98 | 1000≤L | ±3 | 100≤H | ±0.98 |

  - 电阻

- 铜镍复合导电泡棉的电阻分为表面电阻和垂直电阻，电阻要求应符合供需双方签订的参数要求，未注明时，铜镍复合导电泡棉的表面电阻应＜0.05Ω/in2，垂直电阻应＜0.05Ω。

  - 屏蔽效能

- 铜镍复合导电泡棉在10kHz~10GHz电磁波频率的条件下，屏蔽效能应≥70dB

  - 压缩永久变形

- 铜镍复合导电泡棉的压缩永久变形应符合供需双方签订的图样，未注明时，铜镍复合导电泡棉的压缩永久变形应≤20%。

  - 耐低温试验

- 铜镍复合导电泡棉在温度为-20 ℃±2 ℃的环境条件下，进行72 h放置试验，低温试验完成后物理性能指标应符合表2的规定。

  - 耐高温试验

- 铜镍复合导电泡棉在温度为155 ℃±2 ℃的环境条件下，进行96 h放置试验，高温试验完成后物理性能指标应符合表2的规定。

  - 耐恒温恒湿试验

- 铜镍复合导电泡棉在温度为85 ℃±2 ℃，湿度为85 %±3 %的环境条件下，进行500 h放置试验，恒温恒湿试验完成后物理性能指标应符合表2的规定。

  - 耐冷热冲击试验

- 将铜镍复合导电泡棉放置在温度箱中，以10 ℃/min的温变速率从20 ℃±2 ℃降温到 -40℃±2 ℃，然后以10℃/min温变速率从-40℃±2 ℃升温到 80 ℃±2 ℃，以此为一循环，进行500次循环放置试验，冷热冲击试验完成后物理性能指标应符合表2的规定。

表2

| 序号 | 性能 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面电阻（Ω/in2） | ≤0.07 |
| 2 | 垂直电阻（Ω） | ≤0.07 |
| 4 | 压缩永久变形（%） | ≤50 |
| 5 | 屏蔽效能（dB） | ≥60dB |
| 6 | 厚度变化率 | ±10% |
| 7 | 宽度变化率 | ±10% |
| 8 | 长度变化率 | ±10% |

  - 外观质量

铜镍复合导电泡棉的外观应平整完好，表面无杂物、氧化或压痕，毛边应小于0.2mm。

- 试验方法

  - 尺寸及允许偏差

铜镍复合导电泡棉的尺寸及允许偏差测量按GB/T 6342的规定进行。

  - 电阻

铜镍复合导电泡棉的表面电阻测量按GB/T 30139的规定进行，铜镍复合导电泡棉的垂直电阻测量按ASTM D 257的规定进行

  - 屏蔽效能

铜镍复合导电泡棉的屏蔽效能测量按ASTM D 4935的规定进行

  - 压缩永久变形

铜镍复合导电泡棉的压缩永久变形测量按GB/T 6669的规定进行

  - 耐低温试验

铜镍复合导电泡棉的耐低温试验按GB/T 2423.1的规定进行。

  - 耐高温试验

铜镍复合导电泡棉的耐高温试验按GB/T 2423.2的规定进行。

  - 耐恒温恒湿试验

铜镍复合导电泡棉的耐恒温恒湿试验按GB/T 2423.3的规定进行。

  - 耐冷热冲击试验

- 铜镍复合导电泡棉的耐冷热冲击试验按GB/T 2423.22的规定进行。

  - 外观质量

铜镍复合导电泡棉的外观质量采用目视检查，毛边测量需在放大镜下使用分度值为0.01mm的量具进行。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本文件（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一生产批号，相同规格的产品组成。

  - 检验分类

    - 产品检验分质量一致性检验和型式检验。

    - 质量一致性检验项目包括尺寸及允许偏差、电阻、压缩永久变形。

    - 型式检验项目应包括物理性能指标和外观质量指标的所有要求，当有下列情况之一时，应进行型式检验：

——新产品试制定型鉴定；

——正式生产后，如材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

——质量一致性检验结果与上次型式检验有较大差异时；

——国家质量监督机构或用户提出型式检验要求时；

——每年例行的型式检验时。

  - 检验项目及取样

产品的检验项目及取样见表3。

| 检验项目 | 取样数量 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸及允许偏差 | 依照GB/T 2828.1-2012 一般检验水平Ⅱ、正常检验一次抽样方案、 AQL 0.4进行取样 | 3.1 | 4.1 | 质量一致性检验 |
| 电阻 | 5片 | 3.2 | 4.2 | 质量一致性检验 |
| 屏蔽效能 | 5片 | 3.3 | 4.3 | 型式检验 |
| 压缩永久变形 | 5片 | 3.4 | 4.4 | 型式检验 |
| 耐低温试验 | 5片 | 3.5 | 4.5 | 型式检验 |
| 耐高温试验 | 5片 | 3.6 | 4.6 | 型式检验 |
| 耐恒温恒湿试验 | 5片 | 3.7 | 4.7 | 型式检验 |
| 耐冷热冲击试验 | 5片 | 3.8 | 4.8 | 型式检验 |
| 外观质量 | 依照GB/T 2828.1-2012 一般检验水平Ⅱ、正常检验一次抽样方案、 AQL 0.4进行取样 | 3.9 | 4.9 | 质量一致性检验 |

  - 检验结果的判定

    - 产品的尺寸及允许偏差检验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 产品的电阻检验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 产品的屏蔽效能检验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 产品的压缩永久变形检验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 产品的耐低温试验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 产品的耐高温试验结果不合格时，判该批产品不合格

    - 产品的耐恒温恒湿试验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 产品的耐冷热冲击试验结果不合格时，判该批产品不合格

    - 产品的外观质量检验结果不合格时，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

- 产品的包装上要有牢固、清晰的标志，内容包括：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 生产批号；

- 产品规格、数量；

- 供方质量检验部门检印；

- 生产日期。

  - 包装

产品用保护膜、网格膜或防静电包装袋进行包装，外包装采用纸箱，箱内应以气泡袋等防震材料填满，以保证运输、搬运及堆垛过程中不会损坏产品。也可按需方要求，协商确定包装方式。

  - 运输

产品按非危险品运输，在运输中应避免撞击、重压、阳光曝晒、受潮和机械损伤，并应保持清洁，不应与影响铜镍复合导电泡棉质量的物质相接触。

  - 贮存

产品应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，防止碰撞、跌落，避免接触高温高湿。

产品从生产之日起保存期一年，在保存期内产品应按本文件要求贮存。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 生产批号；

- 产品规格和数量；

- 供方质量检验部门检印；

- 生产日期；

- 本文件编号。

- 7  合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容

- 产品名称；

- 种类、数量；

- 本标准编号；

- 其他。