ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX—××××

钛及钛合金台阶轴锻件

Titanium and titanium alloy stepped  shaft forgings

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草:宝鸡拓普达钛业有限公司。

本标准参与起草单位:宝鸡钛业股份有限公司、宝鸡市赛孚石油机械有限公司 。

本标准主要起草人:

钛及钛合金台阶轴锻件

  - 范围

- 本标准规定了钛及钛合金台阶轴锻件的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

- 标准适用于锻造工艺生产的石油行业用钛及钛合金台阶轴锻件（以下简称锻件）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验  第1部分  室温拉伸试验方法

GB/T 3620.1-2007 钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分及成份允许偏差

GB/T 4698（所有部分）  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168  两相钛合金高、低倍组织检验方法

GB/T 5193  钛及钛合金加工产品超声波探伤方法

GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

3  技术要求

- 3.1  产品分类

3.1.1  产品的牌号、制造方法、状态和规格应符合表1的规定，示意图见附图1。

表1 产品分类                        单位为毫米

| 牌号 | 制造方法 | 供应状态 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA2、TA3、 TC4、TC4ELI | 热锻 | 热加工态（R） 退火状态（M） | 120-450 | 1500-3500 | Φ150-200 | Φ210-245 |

3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、牌号、生产方式、状态、规格、标准编号的顺序表示。标记示例如下:

示例1: 按本标准生产的TA2锻件，热加工态，D外径为260 mm, C外径为180 mm，A长度为500 mm，B长度为 2400 mm标记为:

轴 TA2 F R 260×180×500×2400 YS/XXX-20XX。

示例2:  按本标准生产的TC4锻件，退火状态，D外径为220 mm, C外径为160 mm，A长度为400 mm，B长度为 2000 mm标记为:

轴 TC4 F M 220×160×400×2000 YS/XXX-20XX。

- 3.2  化学成分

3.2.1 产品的化学成分符合GB/T3620.1-2007的规定。

3.2.2 需方复验时，化学成分的允许偏差应符合GB/T3620.2的规定。

- 3.3  尺寸允许偏差

3.3.1  车光锻件各位置尺寸标识见图1，允许偏差应符合表2的规定。

表2   尺寸及允许偏差                      单位为毫米

| 位置 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| A | +5.0 |
| B | +10.0 |
| C | ±2.0 |
| D | ±2.5 |

图1  台阶轴示意图

3.3.2  锻件的弯曲度应符合表3的规定。

表3   弯曲度

| 制造方法 | B长度，mm | 弯曲度，mm/m，不大于 |
| --- | --- | --- |
| 经车光的台阶轴锻件 | ≥1500-2500 | 3 |
|  | ≥2500-3500 | 5 |

- 3.4  力学性能

3.4.1  锻件的力学性能在经整体热处理后的试样坯上测试。试样的推荐热处理制度见表4。

表4   试样推荐热处理制度

| 牌号 | 推荐热处理制度 |
| --- | --- |
| TA2 | 650℃~750℃，保温1h~2h，空冷。 |
| TA3 | 650℃~750℃，保温1h~2h，空冷。 |
| TC4 | 700℃~850℃，保温1h~3h，空冷。 |
| TC4ELI | 700℃~800℃，保温1h~3h，空冷。 |

3.4.2  锻件的室温力学性能可在相当于最小直径处取样，性能应符合表5的规定。

表5   室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 室温力学性能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm MPa | 规定残余伸长应力Rr0.2 MPa | 伸长率A5 ％ | 断面收缩率Z ％ | 备注 |
| TA2 | 退火态（M） | ≥400 | ≥275 | ≥20 | ≥25 |  |
| TA3 |  | ≥500 | ≥380 | ≥18 | ≥25 |  |
| TC4 |  | ≥895 | ≥825 | ≥10 | ≥25 |  |
| TC4ELI |  | ≥830 | ≥760 | ≥10 | ≥15 |  |

- 3.5  超声波探伤检验

锻件应按GB/T 5193 的规定进行超声波探伤检验，其验收级别应符合表6的规定。

表6  超声波探伤级别

| 位置 | 验收级别 |
| --- | --- |
| C | A级 |
| D | B级 |
| 注：C和D的位置见图1。 |  |

- 3.6  金相组织

- 3.6.1  低倍组织

锻件的横向低倍组织不应有裂纹、缩尾、气孔、金属或非金属夹杂、影响使用的偏析及其他目视可见的冶金缺陷。

- 3.6.2  显微组织

经热处理后，纯钛的显微组织是等轴α组织或等轴和拉长α组织，以及部分破碎和扭曲的晶界α及片状α，无完整的原始β晶界。

经热处理后，TC4、TC4ELI钛合金的显微组织应是两相区加工产生的组织，无完整的原始β晶界。在转变的β基体上的等轴α组织，或等轴α和拉长α组织，以及部分破碎和扭曲的晶界α及片状α都是可接受的组织。

- 3.7  表面质量

- 3.7.1  锻件表面允许存在不大于直径允许偏差之半的轻微划伤、压痕、麻点和皱褶等缺陷。

- 3.7.2  锻件表面粗糙度应符合探伤的要求(Ra＜3.2μm)。

- 4  试验方法

- 4.1  锻件的化学成分仲裁分析按GB/T4698进行。

- 4.2  锻件的室温拉伸试验按GB/T228进行。室温拉伸试验试样为R7试样。

- 4.3  锻件的超声探伤检验按GB/T5193进行。

- 4.4  锻件的低倍组织和显微组织检验按GB/T5168进行。

- 4.5  锻件的尺寸检验用相应精度的量具进行。

- 4.6  锻件的表面质量用目视检验进行。

- 5  检验规则

- 5.1  检查和验收

- 5.1.1  产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证书。

- 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其它性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 5.2  组批

锻件应成批提交验收，每批应由同一牌号（炉号）、制造方法、状态和规格组成。

- 5.3  检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、外形尺寸偏差、力学性能、超声波探伤（合同注明时）、表面质量和金相组织的检验。其他性能由供方根据生产情况进行定期检测或抽检，但供方应以工艺保证产可达到本标准的质量要求，如用户要求按批做这些性能的出厂检测，应在合同中注明。

- 5.4  取样位置和取样数量

产品的取样应符合表7的规定。

表7 取样位置和取样数量

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 4698的规定，每批1个 | 3.2 | 4.1 |
| 力学性能 | 每批（炉）取2件，每件取1个试样 | 3.4 | 4.2 |
| 超声探伤 | 逐件检验 | 3.5 | 4.3 |
| 尺寸偏差 | 逐件检验 | 3.3 | 4.5 |
| 低倍组织 | 每批取1件，每件取1个横向试样 | 3.6.1 | 4.4 |
| 显微组织 | 每批取1件，每件取1个横向试样 | 3.6.2 | 4.4 |
| 表面质量 | 逐件检验 | 3.7 | 4.6 |
| 注：当用同一铸锭同时生产几种规格的锻件时，可以用其中最大规格的性能代表其他规格的性能。 |  |  |  |

- 5.5  检验结果的判定

- 5.5.1  产品外形尺寸允许偏差、表面质量（或外观质量）和超声波探伤不合格时，判单件不合格。

- 5.5.2  当化学成分、力学性能、低倍组织和显微组织检验结果中有试样不合格，应从该批锻件（包括原检验不合格的锻件）中（或该部和个试样代表的锻件上）另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批锻件合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批不合格，但允许供方逐根对不合格项目进行检验，合格者重新组批。

- 5.5.3  低倍组织试样中有裂纹、非金属夹杂物时，允许供方逐根检验，剔除缺陷，合格者交货。

- 6  标志、包装、运输、贮存

- 6.1  产品标志

- 在检验的锻件上应打印上如下标志（或贴标签）：

  - 生产厂名称、商标；

  - 牌号；

  - 熔炼炉号；

  - 供应状态；

  - 本标准编号。

- 6.2  包装、运输、贮存

锻件的包装、包装标志、运输和贮存应符合GB/T 8180的规定。

- 6.3  质量证明书

每批台阶轴锻件应附有产品质量证明书，注明：

  - 供方名称、地址、电话、传真；

  - 产品名称；

  - 产品牌号、型号和规格、状态;

  - 批号、批重和件数；

  - 所规定的各项分析检验结果及质量检验部门印记；

  - 本标准编号；

  - 出厂日期（或包装日期）。

- 7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量或件数；

- 本标准编号；

- 其他。